前    言

本标准代替GB/T 3114—94《铜及铜合金扁线》的修订，参考采用ASTM B 250/B 250M《加工铜合金线材的一般要求》相关外形尺寸的规定，并结合我国铜及铜合金扁线的实际情况进行的修订。

本标准与GB/T 3114—94相比主要作了如下修改：

——对扁线的对边距范围进行了扩充；

——增加了对扁线边棱形状的规定；

——增加了对扁线扭转、残余应力、耐脱锌腐蚀性能等技术要求及相应的试验方法；

——对扁线断口的规定进行了完善；

——对扁线表面质量的规定进行了完善；

——对扁线规格允许偏差进行了调整；

——对扁线卷（轴）重量的规定进行了调整；

——增加了H70、TP2、H80、H85、HPb59-3、HPb62-3、HBi60-1.3、HSb60-0.9、HSb61-0.8-0.5、QSn7-0.2、QSn5-0.2、BZn15-20、BZn18-20、BZn22-16、QCr1-0.18、QCr1等16个牌号，并增加了相应的技术要求；

——增加了CYS、CSY两个供货状态；

——根据国际环保无危害的要求，在订货合同内容上增加了有无危害标志的规定。

本标准由有色金属工业协会提出。

本标准由全国有色金属标准化技术委员会提出并归口。

本标准由宁波博威集团有限公司负责起草。

本标准由宏磊集团有限公司、余姚市长振铜业有限公司、宁波金田铜业（集团）股份有限公司、绍兴市力博集团有限公司参加起草。

本标准主要起草人：

本标准所代替标准的历次版本发布情况为：

——GB/T 3114—1994

、

铜及铜合金扁线

范围

本标准规定了纯铜、黄铜、青铜、白铜扁线的产品分类、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存和订货单（合同）内容等。

本标准适用于各工业部门用的纯铜、黄铜、青铜、白铜扁线。

规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

GB/T 228  金属材料 室温拉伸试验方法

GB/T 238  金属材料线材 反复弯曲试验方法

GB/T 239  金属线材扭转试验方法

GB/T 2828.1  计数抽样检验程序第1部分:按接收质量限（AQL）检索的逐批检验抽样计划

GB/T 5121（所有部分）  铜及铜合金化学分析方法

GB/T 21652-2008  铜及铜合金线材

GB/T 5231  加工铜及铜合金化学成分和产品形状

GB/T 8888  重有色金属加工产品包装、标志、运输和贮存

GB/T 10119  黄铜耐脱锌腐蚀性能的测定

GB/T 10567.2  铜及铜合金加工材残余应力检验方法 氨熏试验法

YS/T 336  铜、镍及其合金管材和棒材断口检验法

产品分类

牌号、状态、规格

产品的牌号、状态和规格应符合表1的规定：

表1  产品的牌号、状态、规格                      单位为毫米

| 牌号 | 状态 | 规格（厚度×宽度） |
| --- | --- | --- |
| T2、TP2 | 软（M），硬（Y） | （0.5～6.0）×（0.5～15.0） |
| H62、H65、H68、H70、H80、H85 | 软（M），半硬（Y2），硬（Y） | （0.5～6.0）×（0.5～15.0） |
| HPb59-3、HPb62-3 | 半硬（Y2） | （0.5～6.0）×（0.5～15.0） |
| HBi60-1.3、HSb60-0.9、HSb61-0.8-0.5 | 半硬（Y2） | （0.5～6.0）×（0.5～12.0） |
| QSn6.5-0.1、QSn6.5-0.4、QSn7-0.2 QSn5-0.2 | 软（M），半硬（Y2），硬（Y） | （0.5～6.0）×（0.5～12.0） |
| QSn4-3、QSn3-1 | 硬（Y） | （0.5～6.0）×（0.5～12.0） |
| BZn15-20、BZn18-20、BZn22-16 | 软（M），半硬（Y2） | （0.5～6.0）×（0.5～15.0） |
| QCr1-0.18、QCr1 | 固溶+冷加工+时效（CYS）， 固溶+时效+冷加工（CSY） | （0.5～6.0）×（0.5～15.0） |
| 注：扁线的厚度与宽度之比小于等于1：7，但经双方协议可供其他规格的扁线。 |

标记示例

用T2拉制成的，厚度为1.02mm，宽度为4mm，较高精度软扁线，标记为：

扁线T2M  较高1.02×4  GB/T XXXX--XXXX

技术要求

化学成分

扁线各牌号的化学成分应符合GB/T 5231、GB/T 21652-2008 的规定。

尺寸及尺寸允许偏差

扁线规格及允许偏差应符合表2的规定。

表2扁线规格及允许偏差                           单位为毫米

| 牌号 | 规格 （对边距离） | 允许偏差（±） |
| --- | --- | --- |
|  |  | 普通级 | 较高级 |
| H62、H65、H68、H80、H85、H70、HPb59-3、HPb62-3、HBi60-1.3、HSb60-0.9、HSb61-0.8-0.5 | 0.5～1.0 | 0.02 | 0.01 |
|  | ＞1.0～3.0 | 0.03 | 0.015 |
|  | ＞3.0～6.0 | 0.03 | 0.02 |
|  | ＞6.0～10.0 | 0.05 | 0.03 |
|  | ＞10.0 | 0.10 | 0.07 |
| T2、TP2、QSn6.5-0.1、QSn6.5-0.4、QSn4-3、QSn3-1、QSn7-0.2、QSn5-0.2、BZn15-20、BZn18-20、BZn22-16、QCr1-0.18、QCr1 | 0.5～1.0 | 0.03 | 0.02 |
|  | ＞1.0～3.0 | 0.06 | 0.03 |
|  | ＞3.0～6.0 | 0.08 | 0.05 |
|  | ＞6.0～10.0 | 0.10 | 0.07 |
|  | ＞10.0 | 0.20 | 0.10 |
| 注1：经供需双方协商，可供应其他规格和允许偏差的扁线，具体要求应在合同中注明。 注2：扁线偏差等级须在订货合同中注明，否则按普通级供货。 注3：扁线不应相拧，扁线厚度的单向公差不应超出表中允许偏差的数值。 注4：需方要求单向偏差时，其值为表2中数值的2倍。 |

侧面直度

从距线端2m处开始测量扁线的侧面直度应符合表3的规定。

表3侧面直度                             单位为毫米

| 扁线宽度 | 侧面直度，不大于 |
| --- | --- |
| 0.5～5.0 | 10 |
| ＞5.0 | 15 |

边棱形状

通常扁线应带有商业通用方角，如定货时有规定，则应按表4、表5所规定的边棱形状供货。

表4 扁线圆角半径                        单位为毫米

|  | 方角 | 尖角 | 圆角（如图1） |
| --- | --- | --- | --- |
| 厚度t | ≤1.5 | ＞1.5～5 | ＞5 | ≤5 | 3～5 |
| 圆角半径r | ≤0.3 | ≤0.4 | ≤1.0 | ≤0.08 | ≤1.0 |

表5 扁线圆边曲率半径                   单位为毫米

|  | 圆边（如图2） | 全圆边（如图3） |
| --- | --- | --- |
| 厚度t | ≤5 | ≥0.5 |
| 圆边曲率半径r | ≤1.25t | ≤0.75 t |

力学性能

扁线的室温拉伸试验结果应符合表6的规定。

表6 室温拉伸试验结果

| 牌号 | 状态 | 规格 （对边距）/mm | 抗拉强度Rm/（N/mm2） | 伸长率A100mm/ % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 不小于 |
| T2、TP2 | M | 0.5～15.0 | 175 | 25 |
|  | Y | 0.5～15.0 | 325 | － |
| H62 | M | 0.5～15.0 | 295 | 25 |
|  | Y2 | 0.5～15.0 | 345 | 10 |
|  | Y | 0.5～15.0 | 460 | － |
| H68、H65 | M | 0.5～15.0 | 245 | 28 |
|  | Y2 | 0.5～15.0 | 295 | 12 |
|  | Y | 0.5～15.0 | 440 | － |
| 表6续 |
| 牌号 | 状态 | 规格 （对边距）/mm | 抗拉强度Rm/（N/mm2） | 伸长率A100mm/ % |
|  |  |  | 不小于 |
| H70 | M | 0.5～15.0 | 275 | 32 |
|  | Y2 | 0.5～15.0 | 340 | 15 |
| H80、H85 | M | 0.5～15.0 | 240 | 28 |
|  | Y2 | 0.5～15.0 | 385 | 12 |
|  | Y | 0.5～15.0 | 485 | － |
| HPb59-3 | Y2 | 0.5～15.0 | 380 | 15 |
| HPb62-3 | Y2 | 0.5～15.0 | 420 | 8 |
| HSb60-0.9 | Y2 | 0.5～12.0 | 330 | 10 |
| HSb61-0.8-0.5 | Y2 | 0.5～12.0 | 380 | 8 |
| HBi60-1.3 | Y2 | 0.5～12.0 | 350 | 8 |
| QSn6.5-0.1、QSn6.5-0.4、QSn7-0.2、QSn5-0.2 | M | 0.5～12.0 | 370 | 30 |
|  | Y2 | 0.5～12.0 | 390 | 10 |
|  | Y | 0.5～12.0 | 540 | － |
| QSn4-3、QSn3-1 | Y | 0.5～12.0 | 735 | － |
| BZn15-20、BZn18-20、BZn22-18 | M | 0.5～15.0 | 345 | 25 |
|  | Y2 | 0.5～15.0 | 550 | － |
| QCr1-0.18、QCr1 | CYS CSY | 0.5～15.0 | 400 | 10 |
| 注1：伸长率指标均指拉伸试样在标距内断裂值。 注2：经双方协议可供其他力学性能的扁线，具体要求应在合同中注明。 |

反复弯曲试验

半硬线和硬线应进行反复弯曲试验，半硬线不少于3次，硬线不少于2次。

扭转试验

当用户要求，并在合同中注明时，应进行扭转试验，具体要求由供需双方商定。

残余应力

硬态硅青铜扁线和锡青铜扁线应进行消除残余应力的处理。

当用户要求，并在合同中注明时，其它扁线也应进行消除残余应力的处理。

耐脱锌腐蚀性能

当用户要求，并在合同中注明时，锑黄铜和铋黄铜扁线应进行脱锌腐蚀性能的试验。如果用户不要求时，供方可不进行该项检测，但应保证符合表7的规定。

表7  扁线耐脱锌腐蚀性能

| 牌号 | 平均失锌层深度/μm，不大于 |
| --- | --- |
| HSb60-0.9、HBi60-1.3、、HSb61-0.8-0.5 | 150 |

扁线断口

线材断口应致密、无缩尾、气孔、分层和夹杂，允许存在不影响客户使用要求的轻微缺陷。直径（对边距）大于或等于5mm的线材，其缺陷大小和数量不应超过YS/T 336中的规定；直径（对边距）小于5mm的线材，其缺陷大小和数量不应超过表8的规定。

表8 缺陷判定

| 组别 | 直径（对边距）/ mm | 忽略不计的缺 陷直径/mm | 允许存在缺陷 | 两缺陷间距， /mm |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 直径/mm | 个数 |  |
| 1 | 0.5～2 | ≤0.01 | ＞0.01～0.05 | ≤2 | ≥0.2 |
| 2 | ＞2～5 | ≤0.05 | ＞0.05～0.1 | ≤2 | ≥0.5 |

表面质量

扁线表面应光滑、清洁，无明显色差，具有金属本色，不允许有影响使用的缺陷。允许有轻微的、局部的不使扁线尺寸超出偏差的压入物和划伤。轻微的发红、发暗和氧化色及轻微的局部的水迹、油迹不作报废依据。

成品排线整齐、没有明显毛边、不乱线、不能有扭拧和翻翘。

扁线卷（轴）重量

扁线卷（轴）重量应符合表9的规定。

表9 扁线卷（轴）重量

| 扁线宽度 mm | 每卷重量，kg |
| --- | --- |
|  | 标准卷 | 较轻卷 |
| 0.5～1.0 | 10±1 | 8±1 |
| ＞1.0～3.0 | 22±2 | 20±2 |
| ＞3.0～5.0 | 25±3 | 22±3 |
| ＞5 | 70±5 | 50±5 |

每批许可交付重量不大于10%的较轻线卷（轴）。

用户对扁线卷（轴）重量有特殊要求时，可协商进行。

试验方法

化学成分仲裁分析方法

扁线的化学成分仲裁分析方法按GB/T 5121的规定进行。

尺寸测量方法

扁材的外形尺寸应用相应精度的测量工具进行测量。

力学性能检验方法

扁线的室温拉伸试验按GB/T 228的规定进行。厚度不大于4mm的扁线，试样号为R9；厚度大于4mm的扁线，标距长度为100mm。

反复弯曲试验方法

扁线的室温反复弯曲试验按GB/T 238的规定进行。

扭转试验方法

扁线的扭转试验方法按GB/T 239的规定进行。

残余应力检验方法

扁线的残余应力检验方法按GB/T 10567.2的规定进行。

耐脱锌腐蚀性能检验方法

扁线的耐脱锌腐蚀性能检验方法按GB/T 10119的规定进行。

断口检验方法

扁材的断口检验方法按YS/T 336的规定进行。

表面质量检验方法

扁线表面质量用目视检验。

卷（轴）重量检验方法

扁线卷（轴）重量应用相应精度的测量工具进行测量。

检验规则

检查和验收

扁线应由供方技术监督部门进行检验，保证产品质量符合标准的规定，并填写质量保证书。

需方应对收到的产品按本标准的规定进行检验，如检验结果与本标准规定不符时，则在收到产品之日起，3个月内向供方提出，以书面的形式向供方提出，由供需双方协商解决。如需仲裁，仲裁取样应由供需双方共同进行。

组批

扁线应成批提交检验，每批应由同一牌号、规格和状态组成，每批重量应不超过500kg。

检验项目

每批扁线应进行化学成份、外形尺寸及偏差、力学性能及表面质量及卷（轴）重量的检验。

每批硬态、半硬态扁线应进行反复弯曲试验。

硬态硅青铜和锡青铜扁线，每批应进行消除残余应力的处理；用户有要求并在合同中注明时，其它扁线每批也应进行消除残余应力的处理。

当用户对扭转试验、断口、耐脱锌腐蚀性能有要求，并在合同中注明时，每批应进行相应检验。

取样

扁线的取样应符合表10的规定：

表10  扁线的取样

| 检验项目 | 取样规定 | 要求的章条号 | 试验方法的章条号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 化学成分 | 供方：1个试样/1炉；需方：1个试样/批 | 4.1 | 5.1 |
| 外形尺寸 | 按照GB/T2828.1规定的取样，检测水平Ⅱ或供需双方协商，接收质量限AQL=4.0 | 4.2 | 5.2 |
| 力学性能 | 任取2卷（轴）/批，1个试样/1卷（轴） | 4.3 | 5.3 |
| 弯曲试验 | 任取2卷（轴）/批，1个试样/1卷（轴） | 4.4 | 5.4 |
| 扭转试验 | 任取2卷（轴）/批，1个试样/1卷（轴） | 4.5 | 5.5 |
| 残余应力 | 任取2卷（轴）/批，1个试样/1卷（轴） | 4.6 | 5.6 |
| 耐脱锌腐蚀性能 | 任取2卷（轴）/批，1个试样/1卷（轴） | 4.7 | 5.7 |
| 断口 | 任取2卷（轴）/批，1个试样/1卷（轴） | 4.8 | 5.8 |
| 表面质量 | 按照GB/T2828.1规定的取样或供需双方协商, 接收质量限AQL=4.0 | 4.9 | 5.9 |
| 卷（轴）重量 | 每卷（轴） | 4.10 | 5.10 |

重复试验

化学成分不合格时，判该批扁线不合格。

扁线的外形尺寸和外观质量不合格时，按卷判不合格。每批中不合格件数超出接收质量限时判整批不合格，或由供方逐卷检验，合格者交货。

当力学性能、弯曲试验、扭转试验、残余应力、耐脱锌腐蚀性能、断口的试验结果中有试样不合格时，应从该批扁线中另取双倍数量的试样（其中一个试样必须取自原检验不合格的那卷扁线）进行重复试验，重复试验结果全部合格，则判整批产品合格。若重复试验结果仍有试样不合格，则判该批扁线不合格，或由供方重新处理。

标志、包装、运输和贮存

的标志、包装、运输和贮存按GB/T 8888的规定进行。

订货单（或合同）内容

订购本标准所列材料的订货单（或合同）内应包括下列内容；

a)产品名称；

b)牌号；

c)状态；

d)尺寸规格；

e)重量或卷数；

f)本标准的编号；

g) 有无危害标志；

h) 增加本标准以外内容时的协商结果。

# Text boxes

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局

国  家  标  准  化  管  理  委  员  会 发布

××××-××-××实施

××××-××-××发布

铜及铜合金扁线

Copper and copper alloy rectangular wire

（讨论稿 2009.05.07）

GB/T ××××—××××

代替GB/T 3114—1994

中华人民共和国国家标准

ICS 77.150.30

H 62