《铜及铜合金扁线》国家标准

征求意见稿编制说明

- 工作简况

  - 任务来源

随着我国国民经济的飞速发展和人民生活水平的日益提高，国内外在电力、电子电讯、仪表、眼镜、拉链、照相器具的知名企业，对铜及铜合金的扁线的需求，已由电力行业扩展到了其他领域，并逐年增加。世界各国为了适应现代工业的发展需要，均已编制和修改了铜及铜合金扁线的标准，其产品的牌号、性能、规格也有已较大的补充。而我国的铜及铜合金扁线的标准，仍延用GB/T 3114-94的标准，已不能满足众多的铜合金扁线生产企业、中间供应商和使用企业的要求。2008年全国有色金属标准化技术委员会在广泛征求意见的基础上，以国标委综合[2008]118号文件下达本标准的起草任务，并由宁波博威集团有限公司负责起草修订，完成年限为2009年。

  - 主要工作过程和工作内容

根据任务落实会会议精神，我公司于2008年1月组建了铜及铜合金扁线国家标准起草小组，主要由总工程师办公室、技术部等技术人员组成。主要进行如下工作：

- 确立《铜及铜合金扁线》国家标准起草遵循的基本原则；

- 申报起草该标准的立项报告；

- 对生产、使用厂家进行调研、收集资料；

- 查阅相关标准；

- 确定产品主要技术内容；

- 确定建立仲裁分析方法；

- 根据测试数据确定技术指标取值范围；

- 编写征求意见稿草案。

- 标准制定原则和确定标准主要内容的论据

  - 本标准在制定时主要遵循以下原则

- 充分满足市场要求的原则；

- 划繁就简的原则；

- 经济合理的原则；

- 有利于创新发展并与国际接轨的原则。

  - 标准的主要内容

    - 关于范围

本标准的铜及铜合金扁线主要用于电力、电子电讯、仪表、眼镜、拉链、照相器具等行业。本标准中的产品牌号是基于GB/T 5231-2001和GB/T 21652-2008的基础而来的，标准中的一部分牌号是在客户需求的基础上，结合国外实际情况和我国铜及铜合金扁线的实际需要而增加的。

    - 关于技术要求

目前国际上的铜及铜合金扁线产品标准，虽然做了修定和补充，但比较分散，而国内的标准都是94年制定的标准，不能满足众多的铜合金扁线生产企业、中间供应商和使用企业的要求，本标准是对GB/T 3114—94《铜及铜合金扁线》的修订，结合客户的实际需求和参考采用ASTM B 250/B 250M《加工铜合金线材的一般要求》标准的相关规定，对行业的发展将起到一定的促进作用。

    - 关于产品的状态与性能

标准中的产品状态的划分是根据客户的具体需求及参照GB/T 3114—94《铜及铜合金扁线》标准结合而来的，新增加了H70、TP2、H80、H85、HPb59-3、HPb62-3、HSb61-0.8-0.5、HBi60-1.3、HSb60-0.9、QSn7-0.2、QSn5-0.2、BZn15-20、BZn18-20、BZn22-16、QCr1-0.18、QCr1等16个牌号及CYS、CSY两个供货状态，产品性能是结合用户的需求和参照GB/T 3114—94《铜及铜合金扁线》标准及GB/T 21652-2008 《铜及铜合金线材》标准。

- 本国家标准与原国家标准的对比：

本标准与原国家标准水平对比表

|  | 新标准 GB/T ××—×××× | 原标准 GB/T 3114—94 | 标准水平对比 |
| --- | --- | --- | --- |
| 合金牌号 | T2、TP2、H62、H65、H68、H70、H80、H85、HPb59-3、HPb62-3、HSb60-0.9、HSb61-0.8-0.5、HBi60-1.3、QSn6.5-0.1、QSn6.5-0.4、QSn7-0.2、 QSn5-0.2、QSn4-3、QSn3-1、BZn15-20、BZn18-20、BZn22-16、QCr1-0.18、QCr1 | T2、H62、H65、H68、QSn4-3、QSn3-1、QSn6.5-0.1、QSn6.5-0.4 | 优于 |
| 状态 | 软（M）、半硬（Y2）、硬（Y）、 固溶+冷加工+时效（CYS）、 固溶+时效+冷加工（CSY） | 软（M）、半硬（Y2）、硬（Y） | 优于 |
| 直径（对边距），mm | 详见表1 | 详见表2 | 优于 |
| 尺寸及偏差 | 详见表3 | 详见表4 | 优于 |
| 边棱形状 | 祥见表5、表6 | 无 | 优于 |
| 力学性能 | 详见表7 | 详见表8 | 相当 |
| 检测项目 | 化学成分、外形尺寸、力学性能、弯曲试验、扭转试验、残余应力、耐脱锌腐蚀性能、断口、表面质量、卷（轴）重量 | 化学成分、外形尺寸、力学性能、弯曲试验、断口、表面质量、卷（轴）重量 | 优于 |

- 新标准与ASTM标准对照表

4.1扁线牌号、状态、规格的对比见表1、表2

表1  GB/T ××—××××扁线的牌号、状态、规格    单位为毫米

| 牌号 | 状态 | 规格（厚度×宽度） |
| --- | --- | --- |
| T2、TP2 | 软（M），硬（Y） | 0.5～6.0×0.5～15.0 |
| H62、H65、H68、H70、H80、H85 | 软（M），半硬（Y2），硬（Y） | 0.5～6.0×0.5～15.0 |
| HPb59-3、HPb62-3 | 半硬（Y2） | 0.5～6.0×0.5～15.0 |
| HBi60-1.3、HSb60-0.9、 HSb61-0.8-0.5 | 半硬（Y2） | 0.5～6.0×0.5～12.0 |
| QSn6.5-0.1、QSn6.5-0.4、QSn7-0.2 QSn5-0.2 | 软（M），半硬（Y2），硬（Y） | 0.5～6.0×0.5～12.0 |
| QSn4-3、QSn3-1 | 硬（Y） | 0.5～6.0×0.5～12.0 |
| BZn15-20、BZn18-20、BZn22-16 | 软（M），半硬（Y2） | 0.5～6.0×0.5～15.0 |
| QCr1-0.18、QCr1 | 固溶+冷加工+时效（CYS）， 固溶+时效+冷加工（CSY） | 0.5～6.0×0.5～15.0 |

表2  GB/T 3114—94扁线的牌号、状态、规格          单位为毫米

| 牌号 | 状态 | 规格（厚度×宽度） |
| --- | --- | --- |
| T2 | 软（M），硬（Y） | 0.5～6.0×0.5～15.0 |
| H62、H65、H68 | 软（M），半硬（Y2），硬（Y） | 0.5～6.0×0.5～12.0 |
| QSn6.5-0.1、QSn6.5-0.4 | 软（M），半硬（Y2），硬（Y） | 0.5～6.0×0.5～12.0 |
| QSn4-3、QSn3-1 | 硬（Y） | 0.5～6.0×0.5～12.0 |

4.2扁线规格允许偏差见表3、表4

表3 GB/T ××—××××扁线规格及允许偏差         单位为毫米

| 牌号 | 规格 （对边距离） | 允许偏差（±） |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 普通级 | 较高级 |
| H62、H65、H68、H80、H85、H70、HPb59-3、HPb62-3、HBi60-1.3、HSb60-0.9、HSb61-0.8-0.5 | 0.5～1.0 | 0.02 | 0.01 |
|  | ＞1.0～3.0 | 0.03 | 0.015 |
|  | ＞3.0～6.0 | 0.03 | 0.02 |
|  | ＞6.0～10.0 | 0.05 | 0.03 |
|  | ＞10.0 | 0.10 | 0.07 |
| T2、TP2、QSn6.5-0.1、QSn6.5-0.4、QSn4-3、QSn3-1、QSn7-0.2、QSn5-0.2、BZn15-20、BZn18-20、BZn22-16、QCr1-0.18、QCr1 | 0.5～1.0 | 0.03 | 0.02 |
|  | ＞1.0～3.0 | 0.06 | 0.03 |
|  | ＞3.0～6.0 | 0.08 | 0.05 |
|  | ＞6.0～10.0 | 0.10 | 0.07 |
|  | ＞10.0 | 0.20 | 0.10 |

表4  GB/T 3114—94扁线规格及允许偏差            单位为毫米

| 牌号 | 规格 （对边距离） | 允许偏差（±） |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 普通级 | 较高级 |
| H62、H65、H68 | 0.5～1.0 | 0.02 | 0.015 |
|  | ＞1.0～3.0 | 0.04 | 0.03 |
|  | ＞3.0～6.0 | 0.05 | 0.04 |
|  | ＞6.0～10.0 | 0.07 | 0.05 |
|  | ＞10.0 | 0.10 | 0.07 |
| T2、QSn6.5-0.1、QSn6.5-0.4、QSn4-3、QSn3-1 | 0.5～1.0 | 0.03 | 0.02 |
|  | ＞1.0～3.0 | 0.06 | 0.04 |
|  | ＞3.0～6.0 | 0.08 | 0.05 |
|  | ＞6.0～10.0 | 0.10 | 0.07 |
|  | ＞10.0 | 0.20 | 0.10 |

4.3边棱形状

通常扁线应带有商业通用方角，如定货时有规定，则应按表5、表6所规定的边棱形状供货。

表5 扁线圆角半径                 单位为毫米

|  | 方角 |  |  | 尖角 | 圆角（如图1） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 厚度T | ≤1.5 | ＞1.5～5 | ＞5 | ≤5 | 3～5 |
| 圆角半径r | ≤0.3 | ≤0.4 | ≤1.0 | ≤0.08 | ≤1.0 |

表6 扁线圆边曲率半径             单位为毫米

|  | 圆边（如图2） | 全圆边（如图3） |
| --- | --- | --- |
| 厚度T | ≤5 | ≥0.5 |
| 圆边曲率半径r | ≤1.25T | ≤0.75 T |

4.4线材的室温力学性能对比见表7、表8

表7 GB/T ××—××××扁线的室温纵向力学性能

| 牌号 | 状态 | 规格 （对边距）/mm | 抗拉强度Rm/（N/mm2） |  | 伸长率A100mm/ % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 不小于 |  |  |
| T2、TP2 | M | 0.5～15.0 | 175 | 25 |  |
|  | Y | 0.5～15.0 | 325 | － |  |
| H62 | M | 0.5～12.0 | 295 | 25 |  |
|  | Y2 | 0.5～12.0 | 345 | 10 |  |
|  | Y | 0.5～12.0 | 460 | － |  |
| H68、H65 | M | 0.5～12.0 | 245 | 28 |  |
|  | Y2 | 0.5～12.0 | 295 | 12 |  |
|  | Y | 0.5～12.0 | 440 | － |  |
| H70 | M | 0.5～12.0 | 275 | 32 |  |
|  | Y2 | 0.5～12.0 | 340 | 15 |  |
| H80、H85 | M | 0.5～12.0 | 240 | 28 |  |
|  | Y2 | 0.5～12.0 | 385 | 12 |  |
|  | Y | 0.5～12.0 | 485 | － |  |
| HPb59-3 | Y2 | 0.5～12.0 | 380 | 15 |  |
| HPb62-3 | Y2 | 0.5～12.0 | 420 | 8 |  |
| HSb60-0.9 | Y2 | 0.5～12.0 | 330 | 10 |  |
| HBi60-1.3 | Y2 | 0.5～12.0 | 350 | 8 |  |
| QSn6.5-0.1、QSn6.5-0.4、QSn7-0.2、QSn5-0.2 | M | 0.5～12.0 | 370 | 30 |  |
|  | Y2 | 0.5～12.0 | 390 | 10 |  |
|  | Y | 0.5～12.0 | 540 | － |  |
| QSn4-3、QSn3-1 | Y | 0.5～12.0 | 735 | － |  |
| BZn15-20、BZn18-20、BZn22-18 | M | 0.5～12.0 | 345 | 25 |  |
|  | Y2 | 0.5～12.0 | 550 | － |  |
| QCr1-0.18、QCr1 | CYS CSY | 0.5～12.0 | 400 | 10 |  |
| 注1：伸长率指标均指拉伸试样在标距内断裂值。 注2：经双方协议可供其他力学性能的扁线，具体要求应在合同中注明。 |  |  |  |  |  |

表8  GB/T 3114—94扁线室温纵向力学性能

| 牌号 | 状态 | 规格 （对边距）/mm | 抗拉强度σb，N/mm2 |  | 伸长率δ，% （L=100mm） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 不小于 |  |  |
| T2 | M | 0.5～15.0 | 175 | 25 |  |
|  | Y | 0.5～15.0 | 325 | － |  |
| H62 | M | 0.5～12.0 | 295 | 25 |  |
|  | Y2 | 0.5～12.0 | 345 | 10 |  |
|  | Y | 0.5～12.0 | 460 | － |  |
| H68、H65 | M | 0.5～12.0 | 245 | 28 |  |
|  | Y2 | 0.5～12.0 | 295 | 12 |  |
|  | Y | 0.5～12.0 | 440 | － |  |
| QSn6.5-0.1、QSn6.5-0.4、 | M | 0.5～12.0 | 370 | 30 |  |
|  | Y2 | 0.5～12.0 | 390 | 10 |  |
|  | Y | 0.5～12.0 | 540 | － |  |
| QSn4-3、QSn3-1 | Y | 0.5～12.0 | 735 | － |  |
| 注1：伸长率指标均指拉伸试样在标距内断裂值。 注2：经双方协议可供其他力学性能的扁线，具体要求应在合同中注明。 |  |  |  |  |  |

从各项指标对比可以看出，本标准的主要技术指标均优于原国家标准，其他一些指标等同于原国家标准。

4  评语

本标准是根据我国实际生产使用情况，对GB/T 3114—94《铜及铜合金扁线》的修订，参考采用ASTM B 250/ B 250M《加工铜合金线材的一般要求》，其整体内容达到国际先进水平，并高于原国家标准。建议作为推荐性国家标准发布实施。

本标准在起草过程得到了全国有色金属标准化技术委员会秘书处的指导与帮助，同时对提供过帮助与方便的多家单位表示感谢！

标准起草过程也是我们学习的过程，由于条件所限应细致深入的工作未能进行，还存有许多缺憾。请与会专家代表多多赐教，好的经验、办法、建议我们一定采纳学习。以便使本标准更加完善。

宁波博威集团有限公司

《铜及铜合金扁线》国家标准起草小组

2009年5月