《铅、锌矿生产能源消耗限额》

讨论稿编制说明书

中金岭南有色金属股份公司凡口铅锌矿

二〇〇九年六月

《铅、锌矿生产能源消耗限额》

编制说明

一、任务来源及计划要求

为了贯彻落实节约资源和保护环境的基本国策，切实执行《国务院关于加强节能工作的决定》，确保到“十一五”末单位GDP能耗比“十五”末下降20%的目标。全国有色金属标准化技术委员会已初步规划能耗标准体系。根据2007年1月13日～1月15日北京《有色金属产品能耗标准工作会议》的任务落实精神，由中金岭南有色金属股份公司凡口铅锌矿负责制订《铅、锌矿生产能源消耗限额》，并于2009年9月完成讨论稿。

二、工作过程简述

凡口铅锌矿在接到制订《铅、锌矿生产能源消耗限额》标准的任务后，十分重视此项工作，成立了标准制订项目组，确定工作内容，制订工作计划，确保制订质量和进度。

在全国有色金属标准化委员会的领导下，为了使《铅、锌矿生产能源消耗限额》科学、合理，力求先进，促进企业内部进行合理用能考核，推动企业节能降耗工作的深入开展。凡口铅锌矿广泛收集国内铅锌矿企业产品能耗近五年的相关资料，同时对凡口铅锌矿自2005年以来铅锌矿产品能耗进行归纳、整理与分析。在国内相关单位提供的能耗数据、意见和收集到的各种能耗资料的基础上，结合凡口铅锌矿2005年至2008年铅锌矿产品能耗实绩，形成了《铅、锌矿生产能源消耗限额》讨论稿。

三、标准制订的原则及依据

国家发改委要求健全有色金属能耗标准体系，把能耗项目作为项目标准和备案的强制性门槛。全国有色金属标准化技术委员会已初步规划能耗标准体系。《铅、锌矿产品能耗》标准的制订，对于规范企业用能统计，加强用能考核，以及促进企业“节能减排”工作的深入开展具有十分重要的意义。

本标准以GB/T2589-1990《综合能耗计算通则》和GB/T3483-1993《企业能量平衡通则》等为依据，参考行业规范《中国有色金属工业能耗统计报表计算方法规定》和近年来我国铅、锌矿产品能耗实绩进行编制的。

四、采矿、选矿工艺及能耗指标的规定

1、采矿和选矿工艺的确定

国内矿山采矿大部分采用下向分层胶结充填采矿法。

目前国内外铅锌选矿主要采用“阶段磨矿，阶段选别”的混合浮选流程，联合使用高效选矿药剂和新型高效的破碎、筛分、磨矿及选别设备，以获得较高回收率的铅锌精矿。

2、采矿和选矿能耗指标的规定

2.1生产工序划分

2.1.1坑采工艺按生产过程和特征分为下列工序。即:采掘、运输、提升、充填、压风、通风和排水等工序。

2.1.2选矿工艺按生产过程和特征分为下列工序。即:碎矿、磨矿、浮选、脱水以及尾矿等工序。

2.2生产工艺能耗计算

2.2.1为消除铅锌矿石品位对产品能耗的影响，便于比较不同企业产品能耗的高低，坑采各工序均按每吨采掘矿岩耗能量计算，选矿各工序按处理每吨矿石的耗能量计算。

2.2.2根据本标准规定计算工序能耗, 当采、选工艺划分与本标准不一致时，可按实际工序组成计算工艺能耗。

3、能耗指标等级的划分

为提高铅锌矿山企业准入门坎，优化能耗指标，使之达到先进水平。本标准能耗指标分为能耗一、二、三级。三级是指现有矿山企业产品能耗必须达到的指标。二级是指新建和改造铅锌矿山企业能耗准入条件，符合产业政策的铅锌矿山和铅锌选矿企业必须在国家规定的期限内通过技术改造达到准入条件；一级就是国内先进水平，达到或接近世界同类产品能耗先进水平，是节能型铅锌矿山企业和铅锌选矿企业能耗指标的要求。

4、适用范围

通过调查，国内铅锌矿山企业均采用坑采，没有露天开采，无法收集铅锌矿山露天开采企业产品能耗。因此，本标准仅适用于铅锌金属坑采企业，不适用于铅锌金属露天开采企业。

附录A 《常用能源品种现行参考折标煤系数》（资料性附录）

考虑所有折标煤能耗指标建立在现行折标煤系数上，故增加此附录。附录A资料的折标煤系数如遇国家统计部门规定发生变化，能耗等级指标则应另行设定。

附录B《耗能工质能源等价值》（资料性附录）

本资料来源于GB2589-90《综合能耗计算通则》中的附录A。附录B资料的能源等价值如有变动，以国家统计部门最新公布的数据为准。

五、标准水平

该标准首次制订，产品能耗标准达到国内先进水平。

六、标准属性

本标准为有色金属行业强制性标准。

七、资料性附录

凡口铅锌矿单耗统计表

单位：标准煤kg/t

|  | 2005年 | 2006年 | 2007年 | 2008年 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 采矿工艺单耗 | 4.232 | 4.583 | 4.805 | 4.292 |
| 采矿综合单耗 | 4.619 | 4.995 | 5.251 | 4.757 |
| 选矿工艺单耗 | 3.671 | 3.959 | 4.388 | 4.529 |
| 选矿综合单耗 | 5.029 | 5.325 | 5.580 | 5.589 |

2002年-2008年全国有色金属工业主要技术经济指标

| 项目 | 主要经济指标 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 铅锌坑采 | 铅出矿品位 / % | 3.52 | 3.69 | 3.56 | 3.61 | 3.44 | 3.31 |
|  | 锌出矿品位 / % | 5.27 | 5.77 | 5.45 | 4.91 | 5.67 | 5.09 |
|  | 铅锌采矿损失率/ % | 6.93 | 7.99 | 8.03 | 9.95 | 7.81 | 7.99 |
|  | 铅锌采矿综合能耗/kgce/t | 10.88 | 10.37 | 10.99 | 7.13 | 5.24 | 4.27 |
| 铅锌露采 | 铅出矿品位/% | 2.09 | 1.98 | 2.44 | 1.98 | 1.00 | 1.02 |
|  | 锌出矿品位 / % | 10.85 | 9.26 | 11.65 | 11.92 | 11.52 | 8.76 |
|  | 铅锌剥采比/% | 4.69 | 2.58 | 4.75 | 2.53 | 2.90 | 4.89 |
|  | 铅锌采出矿综合能耗/kgce/t | 1.21 | 1.04 | 1.38 | 1.31 | 3.14 | 2.36 |
| 铅锌选矿 | 铅原矿品位/% | 3.29 | 3.46 | 3.34 | 3.27 | 3.24 | 2.94 |
|  | 锌原矿品位/% | 5.72 | 5.89 | 5.56 | 5.73 | 5.67 | 5.36 |
|  | 铅精矿品位/% | 63.84 | 64.35 | 64.81 | 64.01 | 63.83 | 63.50 |
|  | 锌精矿品位/% | 50.61 | 50.57 | 50.87 | 50.86 | 49.06 | 48.53 |
|  | 铅尾矿品位/% | 0.27 | 0.25 | 0.29 | 0.25 | 0.24 | 0.25 |
|  | 锌尾矿品位/% | 0.58 | 0.64 | 0.57 | 0.57 | 0.56 | 0.58 |
|  | 铅选矿回收率 | 86.38 | 86.71 | 86.81 | 86.51 | 84.70 | 85.01 |
|  | 锌选矿回收率 | 86.12 | 87.05 | 87.21 | 87.89 | 87.56 | 82.40 |
|  | 铅锌选矿综合能耗/kgce/t | 16.05 | 17.07 | 14.50 | 14.50 | 12.90 | 6.94 |