前    言

GB/T 4698《海绵钛、钛及钛合金化学分析方法》分为  部分：

本部分为GB/T 4698的第14部分。

本部分修改采用ASTM E 1941-04:《难熔和活性金属及其合金中碳含量的测定方法》。

本部分代替GB/T 4698.14-1996《海绵钛、钛及钛合金化学分析方法 库仑法测定碳量》。

本部分与GB/T 4698.14-1996相比主要变化如下：

——

——

本部分由中国有色金属工业协会提出。

本部分由全国有色金属标准化技术委员会归口。

本部分由西北有色金属研究院、宝钛集团有限公司、中国有色金属工业标准计量质量研究所、四川恒为制钛科技有限公司起草。

本部分主要起草人：李波，王辉，梁世红，xxx, xxx, xxx。

本部分所代替标准的历次版本发布情况为：

——GB/T 4698.14-1996。

海绵钛、钛及钛合金化学分析方法

碳量的测定

高频燃烧-红外吸收法测定

## 1  范围

本部分规定了海绵钛、钛及钛合金中碳含量的测定方法。

本部分适用于海绵钛、钛及钛合金中碳含量的测定，测定范围：0.004％～0.30％。

## 2  方法原理

在氧气气氛中，试样中的碳在高频感应炉内被氧化为一氧化碳或二氧化碳，混合气体随载气进入红外检测池，通过与标准试样建立的曲线进行比对，测得试样中碳含量。

## 3  试剂

3.1  丙酮（A.R）或其它有机溶剂

3.2  铜助熔剂（C%≤10ppm）

3.3  铁助熔剂（C%≤10ppm）

3.4  锡助熔剂（C%≤10ppm）

3.5  高氯酸镁

3.6  氧气（≥99.5%）

3.7  碱石棉

3.8  含碳钛标准物质

## 4  仪器装置

4.1  高频燃烧炉、吸尘装置、载气净化系统、红外检测系统。

4.2  氧气瓶和调压器。

4.3  瓷坩埚和坩埚盖，坩埚盖有孔。

4.4  坩埚钳

4.5  天平

4.6  马弗炉。

## 5  试样准备

5.1  样品应具有代表性。

5.2  样品为屑状，用机械装置钻取或车取的样品长度小于10mm.。

5.3  用有机溶剂清洗样品中的油污，低温干燥，然后保存在带盖的玻璃容器中。

## 6  坩埚准备

6.1  坩埚和坩埚盖在马弗炉中700~800℃ 灼烧至少2h或者900~1000℃灼烧至少1h。灼烧过的坩埚和坩埚盖如果在4h之内不使用，下次使用前必需重新灼烧。

6.2  灼烧后的坩埚和坩埚盖冷却到常温后放入干燥器中备用。

## 7  装置准备

7.1  按仪器制造商的要求装配好所有部件，按要求连接电源、载气、动力气。

7.2  根据要求更换化学试剂管和过滤装置。

## 8  分析步骤

8.1  仪器预热

仪器分析前要充分预热，使仪器的各项指标达到设定值。

8.2  仪器检漏

利用仪器检漏程序或其他辅助设备确定仪器无漏气现象。

8.3  坩埚空白校准

坩埚空白包括坩埚、坩埚盖和助熔剂的空白。助熔剂的加入量建议为：Cu(0.4g)+Sn(0.2g)+Fe(0.2g)。将助熔剂放入坩埚中，盖好盖，平行测定3～5次，取平均值（空白平均值不能大于0.0005%），然后进行空白校准或空白补偿。重现性不好和高的空白值在检测进行前必须重新修正。

8.4  校准程序

8.4.1  标准样品中碳含量值的准确性对检测结果有较大影响，因此，标准物质的材质应与未知样品相近，标准物质碳含量应略高于样品中的碳含量。一般选用国家标准物质或有证标准物质。

8.4.2  平行测试3～5个钛标样，计算这些结果的平均值，进行标准物质校准。平均值与标准值相符，不超出标准物质证书中给定的不确定度范围。

8.5  试样分析

8.5.1  测定次数

独立地进行两次测定，取其平均值。

8.5.2  设定仪器参数，选择分析方法。

8.5.3  称取一个质量在0.5g（称量精确到0.1mg）左右的的试样，放入瓷坩埚，加入助熔剂Cu(0.4g)+Sn(0.2g)+Fe(0.2g)，盖好坩埚盖。

8.5.4  用坩埚钳将装有助熔剂和样品的坩埚置于坩埚支座上。

8.5.5  升起机械装置，关闭炉门，开始进行分析循环。

8.5.6  参考仪器操作说明输入样品重量和样品编号。

8.5.7  在连续检测过程中，钛标样有间隔地插入，用于监控是否有漂移和验证最初的校准。

8.5.8   记录或打印分析结果。

## 9  精密度

9.1  重复性

在重复性条件下获得的两次独立测量结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对差值不超过重复性限（r），超过重复性限（r）的情况不超过5%，实验室内重复性如表1所示：

表1

| 质量分数/ % | 0.0055 | 0.0007 |
| --- | --- | --- |
| r/ % | 0.012 | 0.001 |
| 注：重复性（r）为2.8×Sr, Sr为重复性标准偏差 |

9.2  允许差

实验室之间的分析结果差值不应大于表2所列允许差：

表2

| 质量分数/ % | 允许差/ % |
| --- | --- |
| 0.004～0.030 | 0.003 |
| ＞0.030～0.050 | 0.006 |
| ＞0.050～0.100 | 0.010 |
| ＞0.100～0.200 | 0.012 |
| ＞0.200～0.300 | 0.015 |

## 10  质量保证和控制

应用国家级标准样品或行业标准样品（当两者都没有时，也可以用控制标样替代），每周或每两周校核一次本分析方法标准的有效性。当过程失控时，应找出原因，纠正错误后，重新进行校核。

# Text boxes

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局

中国国家标准化管理委员会  发布

××××-××-××实施

××××-××-××发布

海绵钛,钛及钛合金化学分析方法

碳量的测定

高频燃烧红外吸收法

Chemical analysis for sponge titanium, titanium and titanium alloys—

Determination of carbon content—

High frequency combustion-infrared absorption Method

（讨论稿）

GB/T 4698.14—200×

代替GB/T 4698.14-1996

中华人民共和国国家标准

ICS 77.120.99

H 63