前     言

本标准由中国有色金属工业协会提出。

本标准由全国半导体设备和材料标准化技术委员会材料分技术委员会归口。

本标准由南京锗厂有限责任公司负责起草。

本标准主要起草人：张莉萍、赵立奎。

本标准由全国有色金属标准化技术委员会负责解释。

电子级三氯氢硅

- 范围

本标准规定了电子级三氯氢硅的要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存、质量证明书和合同 (或订货单)内容。

本标准适用于以粗三氯氢硅原料经高效提纯制得的电子级三氯氢硅（以下简称产品）。

分子式：SiHCl3

相对分子质量：135.45（按1997年国际相对原子质量计）

- 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注年代的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注年代的引用文件，其最新版本适用于本标准。

GB 190  危险货物包装标志

GB/T ××××  硅单晶电阻率测定方法

JJF 1070 定量包装商品净含量计量检验规则

国家质量监督检验检疫总局〔2005〕75号令  定量包装商品计量监督管理办法

- 要求

3.1外观

产品为无色透明液体。

3.2化学成分

产品的化学成分应符合下表的规定。

表1  主要化学成分

| 项 目 | 指 标 |
| --- | --- |
| 纯 度 % ≥ | 99.95 |
| 本 征 电 阻 率 Ω•cm ≥ | 1000 |
| 杂 质 含 量 （%） | 钴（Co） ≤ | 2×10-9 |
|  | 铬（Cr） ≤ | 1.5×10-7 |
|  | 铜（Cu） ≤ | 5×10-9 |
|  | 铁（Fe） ≤ | 5×10-7 |
|  | 锰（Mn） ≤ | 2×10-8 |
|  | 镍（Ni） ≤ | 1×10-7 |
|  | 钒（V） ≤ | 1×10-9 |

续上页

| 杂 质 含 量 （%） | 硼（B） ≤ | 1×10-8 |
| --- | --- | --- |
|  | 铝（Al） ≤ | 1×10-7 |
|  | 磷（P） ≤ | 3×10-8 |
|  | 钼（Mo） ≤ | 1×10-7 |
|  | 砷 （As） ≤ | 5×10-8 |
|  | 锑 (Sb) ≤ | 5×10-8 |
|  | 碳 （C） ≤ | 1×10-4 |
| 注：其 它 氯 硅 烷 % ≤ | 0.05 |

3.3净含量允差

按国家质量监督检验检疫总局〔2005〕第75号令的规定。

- 试验方法

4.1外观

用目测的方法检查。

4.2 化学成分

4.2.1 钴、铬、铜、铁、锰、镍、钒、铝、钼、砷、锑、硼、磷含量用电感藕合等离子质谱仪测定。

4.2.2碳、其它氯硅烷含量用气相色谱仪测定。

4.3 本征电阻率

需要时，在硅外延层生长后，按GB/T××××进行测定。

4.4 净含量允差

按JJF 1070的规定执行。

5  检验规则

5.1 检查和验收

5.1.1产品应由供方技术监督部门进行检验，保证产品质量符合本标准及合同（或订货单）的规定，并填写质量证明书。

5.1.2需方应对收到的产品按本标准的规定进行检验，如检验结果与本标准及合同（或订货单）的规定不符时，应在收到产品之日起（30日）内，以书面形式向供方提出，由供需双方协商解决，如需仲裁，仲裁取样和检测由供需双方共同委托仲裁机构进行。

5.2 组批

产品应成批提交验收，以同批原料生产的产品为一批，每批重量不大于2t。

5.3 取样

产品应在不被空气沾污的情况下（高纯氮气或高纯氢气保护）进行随机抽样，，每批抽样量不少于200ml，分成两份，分别装进清洁、干燥的石英取样瓶中，一份供检验，一份留样备查。

5.4 检验结果判定

检验结果应满足表1中所规定的技术要求，其中如有不合格项目时，允许在同批产品中加倍取样进行重复试检。重复试验结果如仍有一项不合格，则判该批产品不合格。

- 标志、包装、运输、贮存

6.1 标志

6.1.1产品标志

产品应贴上标签，其上注明：企业名称、商标、产品名称、批号、净重、执行标准、生产日期、保质期。

6.1.2包装标志

产品销售包装上应注上产品名称,企业名称。

6.1.3禁示标志

产品的禁示标志应符合GB 190的规定。

6.2 包装

产品采用不锈钢瓶包装。每瓶净含量为40kg或250kg。

6.3运输

产品可用一般交通工具运输，运输过程中应小心轻放、避免剧烈振动、严禁倒置、防止沾污、日光曝晒。

6.4贮存

产品贮存在通风、阴凉、干燥的库房内，在符合上述储运条件下，产品自生产之日起保质期为一年。

6.5质量证明书

每批产品应附有质量证明书，其上注明：

a)供方名称、地址、电话传真；

b)产品名称；

c)批号；

d)钢瓶号；

e)净重；

f)各项分析检验结果和技术监督部门印记；

g)本标准编号；

h)出厂日期（或包装日期）。

6.6安全注意措施

在产品使用过程中应防止与空气接触，以免被沾污。本产品为强腐蚀剂，产品与水接触时，会分解出氯化氢气体，使用时要穿戴安全防护用品。如在使用过程中不慎口、鼻吸入气体，应立即用大量水冲洗并就医。

- 合同 (或订货单)内容

本标准所列材料的合同 (或订货单)内应包括下列内容:

a）产品名称;

b）化学成份(杂质含量)等特殊要求;

c）净重;

d）本标准编号;

e）其他。

# Text boxes

ICS 29.045

H 82

中华人民共和国国家标准

GB/T ××××—××××

电子级三氯氢硅

Trichlorosilane for electron

(讨论稿)

××××-××-××发布

××××-××-××实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局 发布

中国国家标准化管理委员会