前    言

本标准包括以下3个部分：

GB/T XXXX.1-XXXX《镍及镍合金－术语及定义－第１部分：材料》

GB/T XXXX.2-XXXX《镍及镍合金－术语及定义－第２部分：精炼产品》

GB/T XXXX.3-XXXX《镍及镍合金－术语及定义－第３部分：加工产品和铸件》

本部分为第1部分《镍及镍合金－术语及定义－第１部分：材料》。

本部分等同采用国际标准ISO 6372-1:1989《镍及镍合金－术语及定义－第１部分：材料》。

本部分等同翻译ISO 6372-1:1989。本部分章条编号与ISO 6372-1:1989章条编号对照见本标准附录A。

为便于使用，本部分做了下列编辑性修改：

a)  用“本部分”代替“本国际标准”；

b)  删除了国际标准中封面、目次、前言和引言。

附录A为资料性附录。

本部分由中国有色金属工业协会提出。

本部分由全国有色金属标准化技术委员会归口。

本部分由金川集团有限公司负责起草。

本部分由中国有色金属工业标准计量质量研究所和沈阳铜兴产业有限公司参加起草。

本部分主要起草人：于晓霞、林秀英、杨丽娟、王丽。

镍及镍合金－术语及定义－第１部分：材料

范围

本标准规定了镍及镍合金领域中材料料的术语和定义。

本标准适用于镍及镍合金材料。

一般术语和定义

2.1

合金 alloy

由基体金属元素（按质量占优势的元素）和其他元素（如合金元素和杂质）混合组成的一种金属材料。

2.2

合金元素 alloying element

为了使金属具有某种特定的性能而加入或保留在基体金属中的金属或非金属元素。

2.3

杂质 impurity

存在于金属中，但并非有意加入或保留的金属或非金属元素。

2.4

加工合金 wrought alloy

主要用于通过热和（或）冷塑性变形生产加工产品的合金。

2.5

铸造合金 casting alloy

主要用于生产铸件的合金。

2.6

中间合金 master alloy

仅用于为调整成分或控制杂质而加入熔体中的合金。

2.7

重熔合金 alloy for remelting

用于为调整成分而与或不与少量添加合金元素重熔的合金。

2.8

可热处理合金 heat-treatable alloy

通过适当的热处理能够强化的合金。

2.9

不可热处理合金 non-heat-treatable alloy

只能通过冷加工而热处理不能明显强化的合金。

3 镍及镍合金分类

镍及镍合金按下述方法分类。

3.1

镍 Nickel

镍加钴最小含量为99.0%（m/m）的金属，并规定除镍外其他元素的质量含量不超过表１中规定的极限值。

表１　镍中其他元素极限含量

| 元素 | 极限含量 ％（m/m） |
| --- | --- |
| Co | 1.5 |
| Fe | 0.5 |
| O | 0.4 |
| 每种其他元素 | 0.3 |

3.2

镍合金 Nickel alloys

镍合金是镍在质量上占优势，超过每种其他元素的金属材料并规定：

a)　至少一种其他元素的质量含量大于表１中规定的极限值；

b)　除镍加钴外的元素的质量总含量超过１％(m/m)。

附录A

（资料性附录）

本部分章条编号与ISO 6372-1:1989 章条编号对照

表A.1 给出了本部分章条编号与ISO 6372-1:1989 章条编号对照一览表。

表A.1本部分章条编号与ISO  6372-1:1989章条编号对照

| 本部分章条编号 | ISO 6372-1:1989 章条编号 |
| --- | --- |
| 1 | 1 |
| 2 | 2 |
| 2.1 | 2.1 |
| 2.2 | 2.2 |
| 23 | 23 |
| 2.4 | 2.4 |
| 2.5 | 2.5 |
| 2.6 | 2.6 |
| 2.7 | 2.7 |
| 2.8 | 2.8 |
| 2.9 | 2.9 |
| 3 | 3 |
| 3.1 | 3.1 |
| 3.2 | 3.2 |

# Text boxes

ICS

A

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局

中国国家标准化管理委员会 发布

200x-xx-xx实施

200x-xx-xx发布

镍及镍合金－术语及定义

－第１部分：材料

Nickel and nickel alloys — terms and definitions

— part 1: materials

（讨论稿）

GB/T xxxx.1—xxxx/ ISO 6372-1:1989

中华人民共和国国家标准