YS22-20**

代替YS/T22-92

锑       酸       钠

Sodium pyroantimonate

（审定稿）

20**-XX发布                                       20**XX实施

国家发展和改革委员会   发布

前  言

本标准由全国有色金属标准化技术委员会提出并归口。

本标准由锡矿山闪星锑业有限责任负责起草。

本标准主要起草人：****

本标准由全国有色金属标准化技术委员会负责解释。

本标准代替YS22-92《锑酸钠》。

本标准与原标准YS22-92相比变化如下：

1、本标准新增了钒、砷、铅三个元素，同时，将水分含量作为必须检测项目。

2、锑酸钠的理化分析方法重新修订，为XXXX锑酸钠理化分析方法，单独成册。

3、增加了订货单（或合同）内容。

中华人民共和国有色金属行业标准

YS22-20**

锑     酸     钠

1  范围

本标准规定了锑酸钠（亦称焦锑酸钠）的技术要求、试验方法、检验规则及包装、标志、运输和贮存。

本标准适用于氧化锑或锑精矿为原料生产的锑酸钠。该产品主要用作显像管玻璃、光学玻璃及其它玻璃的澄清剂。也可用于搪瓷、陶瓷和阻燃剂等工业。

分子量：

2  引用标准

下列文件中的条款通过本标准的引用成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

GB191-2000  包装储运图示标志

**********   锑酸钠理化分析方法

3  术语和定义

3.1  分子式

锑酸钠分子式：NaSb（OH）6或NaSbO3.3H2O。

3.2  分子量

锑酸钠分子量：246.78（按2002年国际相对原子量质量）。

3.3  批

化学成份和物理性能相同的产品的总和。

4  要求

YS 22-20**

4.1  锑酸钠产品分两个品级，即为一级品、二级品。

4.2  外观：白色结晶微粒，不应含有目力可辨的夹杂物。

4.3  锑酸钠化学成份和物理性能应符合表1规定。

4.4  各金属或氧化物均按相应分析方法进行；除水分外均为干基结果。

4.5  如用户有特殊要求，由供需双方协商解决。

表1 锑酸钠的成份

| 项 目 | 指 标 |
| --- | --- |
|  | 一级品 | 二级品 |
| Sb2O5含量% | 64.1～65.5 | 63.5～65.5 |
| 钠含量% | 8.6～9.4 | 8.6～9.7 |
| 三价锑含量% ≤ | 0.10 | 0.30 |
| 铁含量% ≤ | 0.005 | 0.05 |
| 铜含量% ≤ | 0.005 | 0.05 |
| 铬含量% ≤ | 0.001 | 0.005 |
| 钒含量% ≤ | 0.001 | 0.005 |
| 砷含量% ≤ | 0.005 | 0.010 |
| 铅含量% ≤ | 0.050 | 0.080 |
| 物理水分% ≤ | 0.30 | 0.30 |
| 粗颗粒（费氏粒度 Dk） μm ＞ | 10 | 10 |
| 细颗粒（费氏粒度 Dk） μm ≤ | 10 | 10 |

5  试验方法

锑酸钠的理化分析按YS/xxxx锑酸钠理化分析方法标准的规定执行。

6  检测规则

6.1  检查和验收

6.1.1　锑酸钠由供方技术监督部门进行检验，保证产品质量符合本标准或订货单（或合同）的规定，并填写质量证明书。

6.1.2　需方应对收到的产品按本标准进行检验。如检验结果不符合本标准要求时，应在收到产品之日起两个月内（出口产品为半年）向供方提出，由供需双方协商解决。如需仲裁时，在需方由供需双方共同取样。

6.2　组批

同一批锑酸钠产品只能由同一牌号产品组成。每批产品的重量不超过20ｔ。

6.3  取样规则

从每批产品中随机抽取5%的包装袋数，用采样管从袋子的上端沿纵向插入袋深度的3/4处取样，每袋中取样量不少于40g。将取出的样品混匀，用四分法缩分至500g。混匀后的样品分装于二个干燥洁净的磨口瓶中。一瓶用于检验，一瓶12个月备查。

6.4  重复试验

YS 22-20**

检验结果如有一项指标不符合本标准或订货单（或合同）要求，则在该产品中对不符合本标准或订货单（或合同）规定的项目取双倍试样复验。如复验后仍不符合本标准规定时，则该批产品为不合格。

6.5  供需双方对锑酸钠产品的理化分析结果有异议时，仲裁分析结果为最终结果。

7  标志、包装、运输、贮运和质量证明书

7.1 包装袋上应涂刷牢固标志。内容包括：

a.  供方名称；

b.  产品名称、商标和品级；

c.  批号；

d.  净重；

e.  本标准编号；

f.  GB191-2000中规定的“防雨防潮”标志。

7.2 锑酸钠应采用纸袋，内袋为塑料薄膜袋包装，每包净重25kg。每40包用木质托盘打成一托，并用拉伸膜包装。经供需双方协商亦可改变包装。

7.3 锑酸钠应按批号堆放及运输，不得混号，严防潮湿。

7.4 锑酸钠出厂应附质量证明书，其上注明：

a.  供方名称；

b.  产品名称、商标和品级；

c.  批号；

d.  净重；

e.  分析结果及技术监督部门印记；

f.  本标准编号；

g.  管理生产日期。

8   订货单（或合同）内容

本标准所列锑酸钠的订货单（或合同）应包括下列内容：

a.  产品名称；

b.  品级；

c.  杂质含量的特殊要求；

d.  数量；

e.  本标准编号；

g.  其他需要协商或增加的标准意外的内容。