附件：

《铟化学分析方法》等28项国家、行业标准任务落实会议纪要

2009年4月20～23日，在重庆市召开了国家标准《铅及铅合金化学分析方法》、《高纯硒化学分析方法》和行业标准《铟化学分析方法》任务落实会。会议有中冶葫芦岛有色金属集团、北京矿冶研究总院、辽宁省出入境检验检疫局、株洲冶炼集团有限责任公司、中金岭南韶关冶炼厂、陕西东岭集团有限公司、河南豫光金铅股份有限公司、水口山有色金属集团公司、江西铜业集团公司、柳州华锡集团有限责任公司、湖南有色金属研究院、四川省阿波罗太阳科技股份有限责任公司、云南锡业集团有限责任公司、北京普析通用仪器有限公司等15家单位的20多名专家参加。现将任务落实会议情况纪要如下：

1、《铟化学分析方法》

该标准由株洲冶炼集团股份有限公司、柳州华锡集团有限责任公司、北京矿冶研究总院共同负责。会上对标准制（修）订的主要技术路线、制（修）订单位、验证单位、制（修）订进度、样品提供单位等事项逐一进行了落实，形成意见如下：

1. 现行有色金属行业标准体系结构合理、技术先进，除有些方法因使用有机试剂萃取、方法稳定性达不到要求等方面原因需作改动外，其他标准本次修订不作大的改动。

2. 砷的测定，原标准中使用了有机试剂萃取分光光度法，由于操作繁琐，且用到有毒的（有机）试剂，拟改采用HG-AFS法，因此需对方法重新制定。

3. 铜、镉、锌、铁的测定，原标准采用连 续火焰原子吸收分光光度法，考虑到实际操作过程中锌、铁测定的稳定性达不到要求，拟改用电热原子吸收分光光度法测定锌、铁，火焰原子吸收光度法测定铜、镉。

4. 根据新的技术标准和市场实际情况，本次新增了铋和铟的分析，铋的测定拟采用火焰原子吸收分光光度法，铟拟采用EDTA容量法。

5. 原标准中Al、Pb、Fe、Sn、Cu、Zn、Cd、Tl、As多元素同时分析没有制定分析方法，与会代表一致建议增补ICP-AES和ICP-MS多元素同时分析方法，一并纳入此次制（修）订工作计划之中。

6. 进度安排：

一、本标准修（制）订工作需要的试验样品原则上由各负责起草单位自行负责准备，并于2009年6月底前完成，且将样品及其相关信息提供到相关起草、一验、二验负责单位，具体见表2；

二、对于新制定的标准以及废除原方法采用新方法的标准，各主承担任务单位于2009年9月15日前提交试验报告和标准初稿，交验证单位进行验证试验；一验和二验单位于2009年10月底前完成验证试验；对于原标准方法不变，只需进行格式转换的标准，各有关单位于2009年9月底以前完成重复性和再现性试验；

三、各方法负责单位请于2009年10月30日前，将本单位负责方法的实验报告、一验报告、二验报告、标准初稿等资料汇总到本标准负责单位——株洲冶炼集团股份有限公司

四、2009年11月下旬进行预审；2010年4月完成终审；

7．各元素分析方法、起草单位、复验单位等见附表1。

2、《高纯硒化学分析方法 杂质元素的测定 ICP-MS》

该标准项目由北京有色金属研究负责起草，参加起草单位为北京矿冶研究总院，峨眉半导体材料厂。样品由北京有色金属研究总院负责制备，2009年8月预审，2009年10月审定。

3、铅及铅合金化学分析方法

《铅及铅合金化学分析方法》系列方法标准，是在2008年有色标委会年会上，由委员审议通过标准项目，由于该标准项目前期准备及试验工作非常巨大，因为要求负责起草单位，提前开展试验和验证工作。目前全国有色金属标准化技术委员会已经申报国家标准计划，待国标委批准。该标准项目由株洲冶炼集团股份有限公司、北京矿冶研究总院、陕西东岭锌业有限公司、甘肃西北铜加工有限公司共同负责。

会上株洲冶炼集团股份有限公司汇报了该标准修（制）工作调研情况（含征求意见）及标准修制订预案，并提出修订意见、实施办法及进度等交与会代表讨论。并就GB/T 4103-2000《铅及铅合金化学分析方法》国家标准使用中存在的问题、本次制（修）订主要技术路线、制（修）订单位、验证单位、制（修）订进度、样品提供单位等事项逐一进行了落实，根据目前市场需要和工作中的实际情况，对于原标准中分析元素Sn、Sb、Cu、Fe、Bi、As、Se、Te、Ca、Ag、Zn、Tl、Al等方法及ICP-AES、ICP-MS法多元素分析方法一并进行了研讨，并根据市场需求情况提出增加Na、Mg分析要求，形成意见如下：

1.  现行该国家标准分析方法体系结构合理、技术先进，但存在诸多不完善地方，需借本次修订加以补充。

2.  Sn的测定，原标准中邻苯二酚紫分光光度法(0.00020~1.00%），拟改采用苯勿酮分光光度法，因此需对方法重新制定，并新增原子荧光光谱法法(0.0002～0.005％）。

3.  Sb的测定，原标准中硫酸铈滴定法（0.25～18.00％）保留，结晶紫分光光度法拆分为原子荧光法光谱法（0.0001～0.005％）和原子吸收光谱法（0.005～1.00％）。

4.  Cu的测定，原标准火焰原子吸收光谱法分析范围调整为0.00050％～2％，增加硫酸铅分离容量法，分析范围为1～10％。

5.  Fe的测定，由原标准1,10-二氮杂菲分光光度法改为原子吸收光谱法（其中低含量分离基体），分析范围调整为0.0002～0.2％。

6.  Bi、As、Se、Te的测定，方法全部改为原子荧光法光谱法，其中各方法分析范围上限不变，下限均作相应调整（具体见附表）。

7.  Ca的测定，火焰原子吸收光谱法，分析上限调整到2%。Ag的测定除保留原方法－火焰原子吸收光谱法外，增加火法试金法（0.05～3.0％）。

8.  Zn、Tl、Al的测定，分析方法维持原标准分析方法不变。按照意见征求情况及落实会意见，增加Na、Mg火焰原子吸收光谱法（0.00050％～0.0050％）。

9.  原标准中Sn、Sb、Cu、Fe、Bi、As、Se、Te、Ca、Ag、Zn、Tl、Al、Na、Mg等多元素同时分析没有制定分析方法，与会代表一致建议增补ICP-AES和ICP-MS多元素同时分析方法，一并纳入此次制（修）订工作计划之中。

10. 进度安排：

一、本标准修（制）订工作需要的试验样品由各负责起草单位自行负责准备，于2009年7月底前完成，且将样品及其相关信息提供到相关起草、一验、二验负责单位；

二、对于新制定的标准以及废除原方法采用新方法的标准，各主承担任务单位于2009年12月30日前提交试验报告和标准初稿，交验证单位进行验证试验；一验和二验单位于2010年2月底前完成验证试验；

三、各方法起草负责单位请于2010年3月10日前，将本单位负责方法的实验报告、一验报告、二验报告、标准初稿等资料汇总到本标准主负责单位——株洲冶炼集团股份有限公司；

四、2010年3月下旬或4月初进行预审；

五、2010年7～8月份进行审定。

11．各元素分析方法、起草单位、复验单位、试验样品制备负责单位等见附表2。

附表1  《铟化学分析方法》修订任务落实分配表

| 序号 | 分析元素 | 修订前分析方法、 分析范围 | 修订建议采用方法 | 分析范围调整建议 | 起草单位 | 第一验证单位 | 第二验证单位 | 试验样品 负责单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tl | 甲基绿分光光度法 0.0005~0.0120% | 方法不变 | 0.0003～0.1％ | 葫芦岛有色金属集团公司 | 株洲冶炼集团 | 北京矿冶研究院 | 葫芦岛有色金属集团公司 |
| 2 | Sn | 苯芴酮分光光度法 0.0010~0.025% | 方法不变 | 0.0005～0.5％ | 株洲冶炼集团 | 水口山 | 华锡集团、韶冶 | 株洲冶炼集团 |
| 3 | Al | 铬天青S分光光度法 0.0005~0.0015% | 方法不变 | 0.0003～0.0015％ | 华锡集团来宾冶炼厂 | 北京有色院 | 株洲冶炼集团 | 华锡集团来宾冶炼厂 |
| 4 | Fe | 原子吸收分光光度法0.0005~0.015% | 石墨炉原子吸收 | 0.0003～0.2％ | 北京有色金属研究院 | 株洲冶炼集团 | 北京矿冶研究院 | 北京有色金属研究院 |
|  | Zn | 原子吸收分光光度法0.0010~0.0025% |  | 0.0003～0.1％ |  |  |  |  |
| 5 | Cd | 原子吸收分光光度法0.0010~0.0025% | 原子吸收 | 0.0003～0.2％ | 株洲冶炼集团 | 北京矿院 | 韶关冶炼厂 | 株洲冶炼集团 |
|  | Cu | 原子吸收分光光度法0.0003~0.0015% |  | 0.0003～0.2％ |  |  |  |  |
| 6 | As | 钼蓝分光光度法 0.0003~0.0010% | 改原子荧光光谱法 | 0.0002～0.002％ | 北京矿冶研究院 | 华锡集团 | 株冶、葫芦岛有色金属集团 | 北京矿冶研究院 |
| 7 | Pb | 原子吸收分光光度法0.0010~0.025% | 方法不变 | 0.0003～0.2％ | 华锡集团来宾冶炼厂 | 株洲冶炼集团 | 葫芦岛有色金属集团公司 | 华锡集团来宾冶炼厂 |
| 8 | Bi | 原子吸收分光光度法0.001～2% | 新增方法 | 0.001～2% | 株洲冶炼集团 | 华锡集团 | 湖南有色金属研究院 | 株洲冶炼集团 |
| 9 | In | EDTA 容量法 95.00~99.50% | 新增方法 | 95.00~99.50% | 株洲冶炼集团 | 韶冶、葫芦岛 | 湖南有色金属研究院 | 株洲冶炼集团 |
| 10 | 杂质 | ICP－AES | 新增方法 |  | 株洲冶炼集团 | 辽宁商检 | 河南豫光 北京有色院 | 株洲冶炼集团 |
| 11 | 杂质 | ICP－MS | 新增方法 |  | 北京矿冶研究院 | 株洲冶炼集团 | 葫芦岛 北京有色院 | 北京矿冶研究院 |

附表2 《铅及铅合金化学分析方法》任务落实会任务分配表

| 序号 | 分析元素 | 修订前分析方法及 分析范围 | 修订建议采用方法及分析范围调整 | 负责起草单位 | 一验参加单位 | 二验参加单位 | 试验样品制备 负责单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sn | 邻苯二酚紫分光光度法 0.00020～1.00% 碘酸钾滴定法测定锡量 0.5%～15.50% | 苯勿酮分光光度法（0.002～1.0％） | 陕西东岭 | 水口山 韶关冶炼 | 豫光金铅 | 株冶集团 华锡集团 |
|  |  |  | 原子荧光光谱法法（0.0002～0.005％） | 北京矿院 | 韶关冶炼厂 | 株冶集团 |  |
|  |  |  | 碘酸钾滴定法测定锡量（0.5%~15.50%） | 株冶集团 | 湖南有色院 北京矿院 | 豫光金铅 |  |
| 2 | Sb | 结晶紫分光光度法 0.00030％～0.060％ 硫酸铈滴定法 0.25％～18.00％ | 原子荧光法光谱法（0.0001～0.005％） | 北京矿院 | 韶关冶炼 陕西东岭 | 葫芦岛锌厂 | 西北铜加工厂 韶关冶炼 豫光金铅 |
|  |  |  | 原子吸收光谱法（0.005～1.00％） | 豫光金铅 | 北京矿院 | 陕西东岭 韶冶 |  |
|  |  |  | 硫酸铈滴定法（0.25～18.00％） | 西北铜 | 韶关冶炼 | 豫光金铅 葫芦岛 |  |
| 3 | Cu | 火焰原子吸收光谱法 0.00050％～0.60％ | 火焰原子吸收光谱法（0.00050％～2％） | 葫芦岛锌厂 | 西北铜加工厂 | 株冶集团 韶冶 | 陕西东岭 豫光金铅 |
|  |  |  | 硫酸铅分离容量法（1～10％） | 陕西东岭 | 株冶集团 | 湖南有色 西北铜 |  |
| 4 | Fe | 1,10-二氮杂菲分光光度法0.0003％～0.012％ | 原子吸收光谱法（其中低含量分离基体）（0.0002～0.2％） | 辽宁商检 | 北矿院 株冶 | 普析通用 葫芦岛 | 株冶集团 |
| 5 | Bi | 碘化物分光光度法 0.0020％～0.10％ | 碘化物分光光度法（0.0020％～0.10％） | 西北铜加工厂 | 陕西东岭 | 株冶集团 韶冶 | 西北铜加工厂 株冶集团 |
|  |  |  | 原子荧光法光谱法（0.0001～0.1％） | 北京矿院 | 韶关冶炼 株冶 | 陕西东岭 葫芦岛 |  |
| 6 | As | 砷铋钼蓝分光光度法 0.0003%～0.30% | 原子荧光法光谱法（0.0001～0.1％） | 北京矿院 | 韶关冶炼 株冶 | 陕西东岭 葫芦岛 | 北京矿院 株冶 陕西东岭 |
| 7 | Se | 一阶导数极谱法次开发 0.005%~0.10% | 原子荧光法光谱法（0.0001%~0.10%） | 北京矿院 | 辽宁商检 | 株冶 普析通用 | 北京矿院 豫光金铅 |
| 8 | Te | 二阶导数极谱法 0.0050%～1.0% | 原子荧光法光谱法（0.0001%～1.0%） | 北京矿院 | 辽宁商检 | 株冶 普析通用 | 北京矿院 西北铜 株冶 |
| 9 | Ca | 火焰原子吸收光谱法 0.010％～0.25％ | 火焰原子吸收光谱法（ 0.010％～2％） | 株冶集团 | 豫光金铅 | 韶关冶炼 湖南有色院 | 株冶集团 豫光金铅 |
| 10 | Ag | 火焰原子吸收光谱法 0.00030～1.50％ | 火焰原子吸收光谱法（0.00030～0.10％） | 豫光金铅 | 韶冶 北矿院 | 株冶集团 水口山 | 豫光金铅 |
|  |  |  | 火法试金（0.05～3.0％） | 韶关冶炼 | 北京矿院 | 株冶集团 陕西东岭 | 韶关冶炼 |
| 11 | Zn | 火焰原子吸收光谱法 0.00030％～0.050％ | 火焰原子吸收光谱法（0.00030％～0.050％） | 葫芦岛锌厂 | 西北铜加工厂 | 辽宁商检 韶冶 | 葫芦岛锌厂 韶关冶炼 |
| 12 | Tl | 结晶紫吸光光度法 0.00030％～0.01％ | 结晶紫吸光光度法（0.00030％～0.01％） | 水口山有色 | 湖南有色院 | 株冶集团 | 水口山有色 |
| 13 | Al | 铬天青S分光光度法 0.0050％～0.10％。 | 铬天青S分光光度法 （ 0.0050％～0.40％）。 | 豫光金铅 | 株冶集团 | 韶关冶炼 | 豫光金铅 |
| 以下为建议新增分析项目及拟采用的分析方法、分析范围等 |
| 14 | Na、Mg | 火焰原子吸收光谱法0.00050％～0.0050％ | 火焰原子吸收光谱法0.00050％～0.0050％ | 株冶集团 | 陕西东岭 | 葫芦岛 豫光金铅 | 株冶集团 |
| 15 | 杂质 | ICP-AES法 |  | 株冶集团 陕西东岭 | 韶关冶炼 | 葫芦岛锌厂 | 株冶集团 陕西东岭 |
| 16 | 杂质 | ICP-MS法 |  | 有色金属研究总院 | 北京矿冶研究总院 | 金川集团有限公司 | 株冶集团 陕西东岭 |