GB

中 华 人 民 共 和 国 国 家 标准

GB/T4435—xxxx

代替GB/T4435—1984

镍 及 镍 合 金 棒

Nickel and nickel alloys round bars

(征求意见稿)

××××-××-××发布                        ××××-××-××实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局

中国国家标准化管理委员会 发布

前  言

本标准代替GB/T4435—1984«镍及镍铜合金棒»。

本标准是参照采用美国ASTM B160-05和日本JIS H 4553—99«镍及镍合金棒材»标准而修订的。

本标准与GB/T4435—1984相比,主要有如下变动：

—新增加了N4、NCu30-3-05、NMn5三个牌号；参照美国标准，纳入了NMn5(NO2211)的力学性能。

—棒材的最小直径由原来的5㎜扩展到3㎜，NCu40-2-1拉制、挤制棒材的最大直径由原来的30mm和50mm分别扩展到40㎜和60㎜。

—对棒材的外形尺寸及其允许偏差进行了修订,将镍及镍合金棒材的直径偏差按照精度来划分,精度分为高精级和普通级。精度比原标准略有提高。

本标准由中国有色金属工业协会提出。

本标准由全国有色金属标准化技术委员会归口。

本标准由中铝沈阳有色金属加工有限公司负责起草。

本标准主要起草人：××××××。

本标准所代替的历次版本发布情况为：

—GB/T4435—1984。

GB/T4435—××××

镍及镍合金棒

1 范围

本标准规定了镍及镍铜合金棒材的要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、储存及合同（或订货单）内容等。

本标准适用于圆形镍及镍铜合金挤制、拉制棒材。

2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。

GB/T228   金属材料  室温拉伸试验方法

GB/T8647（所有部分）  镍化学分析方法

GB/T 5235    加工镍及镍合金-化学成分和产品形状

GB/T8888  重有色金属加工产品的包装、标志、运输和储存

YS/T 325   镍铜合金化学分析方法

YS/T336   铜、镍及其合金管材和棒材断口检验法

3 要求

3.1 产品分类

3.1.1 牌号、状态和规格

棒材的牌号、状态和规格应符合表1的规定。

表1牌号、状态和规格

| 牌号 | 状态 |  | 直径 ㎜ | 长度 ㎜ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N4、N6 | 拉制 | Y | 3～40 | 500～5000 |
|  |  | M | 3～40 |  |
|  | 挤制 | R | 32～60 |  |
| NCu28-2.5-1.5 | 拉制 | Y | 3～40 |  |
|  |  | Y2 | 3～40 |  |
|  |  | M | 32～60 |  |
|  | 挤制 | R | 32～60 |  |
| NCu30-3-0.5 | 拉制 | Y | 3～40 |  |
|  | 淬火+拉制+时效 | LSH | 3～40 |  |
|  | 挤制 | R | 32～60 |  |
| NCu40-2-1 | 拉制 | Y | 3～40 |  |
|  |  | M | 3～40 |  |
|  | 挤制 | R | 32～60 |  |
| NMn5 | 拉制 | M | 3～40 |  |
|  | 挤制 | R | 32～60 |  |
| 注1：经双方协商,可供应其他规格棒材,具体要求应在合同中注明。 注2：经双方协商,可供应方棒、六角棒和其他型材。 |  |  |  |  |

3.1.4 标记示例

产品标记按产品名称、牌号、状态、精度、规格和标准编号的顺序表示,标记示例如下：

示例1.用NCu28-2.5-1.5合金制造的、供应状态为Y2、高精级、直径为18㎜,长度为 2000㎜的棒材，标记为：

棒NCu28-2.5-1.5Y2高  18×2000      GB/T××××—×××

示例2.用N6制造的、供应状态为M、普通级、直径为20㎜、长度为2000㎜的棒材,标记为：

棒N6M Φ20×2000  GB/T××××—×××

3.2 化学成分

棒材的化学成分应符合GB/T 5235的规定。

3.3 尺寸及其允许偏差

3.3.1 拉制棒的直径及其允许偏差应符合表2的规定。

表2 拉制棒的直径及其允许偏差           单位为毫米

| 直径 | 允许偏差 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 高精级 | 普通级 |
| ≥5～≤6 | ±0.03 | ±0.05 |
| >6～≤10 | ±0.04 | ±0.06 |
| >10～≤20 | ±0.05 | ±0.08 |
| >20～≤30 | ±0.06 | ±0.09 |
| >30～≤40 | ±0.10 | ±0.15 |
| 注1：单向偏差为表中数值的 2倍。 注2：棒材的允许偏差等级应在合同中注明，否则按普通级精度供货。 注3：经双方协商，可供应其他规格和允许偏差的棒材。 |  |  |

3.3.2 挤制棒的直径及其允许偏差应符合表3的规定。

表3 挤制棒的直径及其允许偏差           单位为毫米

| 直径 | 允许偏差 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 高精级 | 普通级 |
| ≥32～≤40 | ±1.00 | ±1.20 |
| >40～≤60 | ±1.20 | ±1.45 |
| 注1：单向偏差为表中数值的 2倍。 注2：棒材的允许偏差等级应在合同中注明，否则按普通级精度供货。 注3：经双方协商，可供应其他规格和允许偏差的棒材。 |  |  |

3.3.3直径为3～20㎜的棒材,供应长度为1000～5000㎜，直径为20～60㎜的棒材,供应长度为500～5000㎜，定尺或倍尺长度应在不定尺范围内,并在合同中注明,否则按不定尺长度供货。棒材的定尺或倍尺长度的允许偏差为+15㎜。倍尺长度应加入锯切分段时的锯切量，每一锯切量为5㎜。

3.3.4 直度

棒材的直度(软态棒材除外)应符合表4的规定。

表4 棒材的直度                   单位为毫米

| 长度 | 直径 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 3～≤20 |  | >20～60 |  |
|  | 全长直度 | 每米直度 | 全长直度 | 每米直度 |
| <1000 | ≤3 | — | ≤5 | — |
| ≥1000～2000 | ≤3×长度(m)/1m | ≤3 | ≤5×长度(m)/1m | ≤5 |
| ≥2000～5000 | ≤4×长度(m)/1m | ≤4 | ≤6×长度(m)/1m | ≤6 |

3.3.5 棒的圆度不得超过其直径允许偏差之半。

3.3.6 棒材端部应锯切平整，检验断口的端面可保留。

3.4 力学性能

棒材的力学性能应符合表5的规定

表5 棒材的力学性能

| 牌号 | 状态 | 直径 ㎜ | 抗拉强度Rm N/㎜2 | 伸长率A % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 不小于 |  |
| N4、N6 | Y | 3～20 | 590 | 8 |
|  |  | >20～30 | 540 | 9 |
|  |  | >30～40 | 510 | 9 |
|  | M | 3～30 | 390 | 34 |
|  |  | >30～40 | 345 | 34 |
|  | R | 32～50 | 345 | 30 |
|  |  | >50～60 | 345 | 29 |
| NCu28-2.5-1.5 | Y | 3～15 | 665 | 6 |
|  |  | >15～30 | 635 | 8 |
|  |  | >30～40 | 590 | 8 |
|  | Y2 | 3～20 | 590 | 12 |
|  |  | >20～30 | 540 | 14 |
|  | M | 3～30 | 440 | 23 |
|  |  | >30～40 | 440 | 23 |
|  | R | 32～60 | 390 | 30 |
| NCu30-3-0.5 | Y | 3～15 | 785 | 6 |
|  |  | >15～30 | 735 | 8 |
|  |  | >30～40 | 685 | 8 |
|  | LSH | 3～25 | 980 | 9 |
|  |  | >25～40 | 930 | 8 |
|  | R | 32～60 | 实测 | 实测 |
| NCu40-2-1 | Y | 3～20 | 635 | 6 |
|  |  | >20～30 | 590 | 7 |
|  | M | 3～30 | 390 | 28 |
|  | R | 32～50 | 实测 | 实测 |
| NMn5 | M | 3～40 | 345 | 40 |
|  | R | 32～60 | 345 | 40 |
| 注：经双方协商，可供应其他力学性能要求的棒材。 |  |  |  |  |

3.5 内部质量棒材断口应置密、无缩尾。不允许有超出YS/T336中规定的气孔、分层和夹杂等缺陷。

3.6 表面质量

3.6.1 拉制棒表面应光滑、清洁，不允许有裂纹、起皮、气泡、夹杂物和有手感的环状痕等缺陷。

允许有局部的、不使棒材直径超出允许偏差的划伤、凹坑、斑点和压入物等缺陷；允许有轻微的矫直痕、细划痕、氧化色和、发暗，水迹、油迹不作为报废依据。

3.6.2挤制棒表面不应有裂纹、气泡和起皮等缺陷。

允许有局部的、不使棒材直径超出允许偏差的缺陷。

4 试验方法

4.1 化学成分的仲裁分析方法

棒材的化学成分仲裁分析方法按GB/T8647 和YS/T 325  的规定执行。

4.2 尺寸测量方法

产品的外形尺寸应用相应精度的测量工具进行测量。

4.3 室温力学性能检验方法

棒材的室温拉伸试验按GB/T228的规定执行。试样编号为R3、R4、R5、R6、R7、R8。

4.4 内部质量检验方法

棒财的断口检验按YS/T336的规定执行。

4.5 表面质量检验方法

产品的表面质量用目视进行检验。

5 检验规则

5.1 检查和验收

5.1.1 棒材应由供方技术监督部门进行检验，保证产品质量符合本标准及合同（或订货单）的规定，并填写质量证明书。

5.1.2 需方对收到的产品按本标准及合同（或订货单）的规定进行检验。检验结果与本标准及合同（或订货单）的规定不符时，应以书面形式向供方提出，由供需双方协商解决。属于表面质量及尺寸偏差的异议，应在收到产品之日起一个月内提出，属于其他性能的异议，应在收到产品之日起三个月内提出。如需仲裁，仲裁取样应由供需双方共同进行。

5.2 组批

棒材应成批提交，每批应由同一牌号、状态和规格组成。每批重量应不大于5000㎏。

5.3 检验项目

5.3.1 每批产品应进行化学成分、外形尺寸偏差、内部质量和表面质量的检验。

5.3.2 对表5中有力学性能要求的棒材，每批应进行力学性能的检验。

5.4 取样

产品取样应符合表6的规定。

表6 产品取样的规定

| 检验项目 | 取样规定 | 要求的章条号 | 试验方法的章条号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 化学成分 | 供方每炉(需方每批)取一个试样 | 3.2 | 4.1 |
| 外形尺寸偏差 | 逐根检查 | 3.3 | 4.2 |
| 表面质量 |  | 3.6 | 4.5 |
| 内部质量 |  | 3.5 | 4.4 |
| 力学性能 | 每批任取二根，每根取一个试样 | 3.4 | 4.3 |

5.5 检验结果的判定

5.5.1 化学成分检验不合格时，判该批产品不合格。

5.5.2 棒材外形尺寸偏差、表面质量、内部质量检验不合格时，判该根不合格。

5.5.3 当力学性能试验结果中有试样不合格时，应从该批产品中另取双倍数量的试样进行重复试验。重复试验结果全部合格，则判该批产品合格。若重复试验结果仍有不合格，则判该批产品不合格或逐根检验，合格者交货。

6 标志、包装、运输、储存和质量证明书

产品的标志、包装、运输、储存和质量证明书应符合GB/T8888的规定。

7合同(或订货单)内容

订购本标准所列的合同(或订货单)内应包括下列内容：

a) 产品名称；

b) 牌号；

c) 状态；

d) 尺寸规格；

e) 重量或根数；

f) 尺寸精度；

g) 本标准编号；

h) 其他。