GB/T5190－××××《镍箔》编制说明

一、任务来源及计划要求

根据中国有色金属工业协会《关于下达2009年有色金属标准制（修）订和标样研（复）制项目计划的通知》（中色协字[2008 ]105号）的要求，由中铝沈阳有色金属加工有限公司负责起草《镍箔》国家标准。按计划要求2009年5月完成标准草案，并征求相关单位意见。现标准起草已完成。

二、编制过程

此次标准修订是基于镍箔国内市场发展和原料生产厂家研制发展状况，进行数据收集、分析和研制后，再参考国内同类标准，几方面综合考虑得出的。

计划时间安排为：

2008 ~2009 .1  完成标准修订前的调研，数据收集工作。

2009.2~2009 .4  修订稿初稿征求意见阶段。

2009.5~200 9.6  召开讨论会，文本修改，形成送审稿。

2009.10~200 9.12  召开审定会，文本修改，形成报批稿，上报。

三、调研和分析工作情况

在标准修订前，我们经过调研了解到现国内市场对镍箔材的需求集中在仪表、电子和电讯等部门。

四、主要技术内容的说明

本次主要对以下几方面技术内容进行了修订：

1、牌号

根据国内对N5、N7、N9箔材的应用和生产研制，在原行标2006版标准的基础上，牌号增加了N5、N7、N9箔材，其中，。

2、公差

由于没有查到相应的ASTM和ISO箔材标准，本标准对公差的要求参照了YS/T522－2006。

五、验证试验的情况和结果

对国内主要生产厂2007 ~200 8年平均300组以上镍箔材统计数据和用户使用要求分析，以上各项指标修订值合理有效。

六、与国处同类标准水平的对比分析

镍箔材没有查到国外相关的标准，但其产品的技术指标不论是尺寸公差，还是表面质量均已达到国外同类产品的先进水平。

表1为本标准增加的N5牌号和N7牌号化学成分与等同采用ISO、ASTM标准的牌号对照表

表1   等同采用ISO、ASTM标准的牌号对照

| 本标准牌号 | ISO牌号 | ASTM牌号 |
| --- | --- | --- |
| N5 | NW2201 | UNS No2201 |
| N7 | NW2200 | UNS No2200 |

七、参考资料清单

YB/T522－2006镍及白铜箔