钨基高比重合金板材

编制说明

（送审稿）

（2009-5-26）

一、计划来源及要求

根据中国有色金属工业协会下发的《关于下达2006～2008年有色金属国家标准修订计划的通知》的要求，由西部金属材料股份有限公司负责起草国家标准《钨基高比重合金板材》，项目编号为20079140-T-610，技术归口单位全国有色金属标准化技术委员会，西北有色金属研究院参加起草。按计划要求，2009年2月完成了标准的讨论稿。2009年3月18日，在江苏镇江召开的有色金属国家标准和行业标准审定及讨论会上通过了《钨基高比重合金板材》国家标准的预审。要求在2009年6月完成标准审定稿。

本标准主要起草人：邓自南、丁旭、郭让民、赵娟、糜丹青、王国栋。

- 编制过程（包括编制原则、工作分工、征求意见单位、各阶段工作过程等）

按相关文件及落实会议纪要精神，主编单位西部金属材料股份有限公司成立了标准编制组。按计划要求，2008年12月完成了标准征求意见稿并进行标准征求意见的工作，征求意见稿经过修改于2009年2月提出了讨论稿。2009年3月，在江苏镇江召开的有色金属国家标准和行业标准审定及讨论会上通过了《钨基高比重合金板材》国家标准的预审。

1、本标准的编制原则

根据标准计划要求，西部金属材料股份有限公司组织标准编制组检索、搜集国内外有关技术标准和调查国内外产品使用情况。目前，钨基高比重板材主要用于射线屏蔽，如多叶光栅、工业和医疗诊断设备准直器、核电屏蔽材料等。 由于国际国内对于钨基高比重合金板材的需求不断增加，国内尚无钨基高比重合金板材的产品标准，致使用户无法对该产品提出规范的要求，生产企业也没有统一的产品判定依据。因此急需制定国家标准对该产品的质量进行规范。

本标准严格按照GB/T1.1-2000《标准化工作导则第1部分：标准的结构和编写规则》的要求进行编写。

2、工作分工

标准的起草、征求意见稿及编制说明等均由西部金属材料股份有限公司主执笔，并负责征求意见及汇总。西北有色金属研究院配合完成上述工作。

3、工作进度

    - 2008年12月底以前完成标准征求意见稿；

    - 2009年2月底以前完成讨论稿；

    - 2009年6月底以前完成送审稿。

4、征求意见

共发出5份征求意见函，收到回函4份。编制组对回函意见进行了处理，并对标准进行了修改。征求意见单位有：中国兵器集团第52研究所、自贡硬质合金有限公司、安泰科技、西门子、西北有色金属研究院等5家单位。

2009年3月在江苏镇江召开的有色标准讨论、审定会上，与会的全国有色稀有金属标准化分技术委员会、四川天齐锂业股份有限公司、四川建中化工总公司和深圳弘海实业有限公司等单位的专家和代表对该标准进行了认真的讨论和预审，并提出了修改意见。会后编制组对各位专家的意见进行归纳，及时对标准进行了修改与完善，并提出了送审稿。

三、主要技术内容的确定

1、规定了钨基高比重合金板材产品的牌号、供货状态和产品标记。

2、规定了钨基高比重合金板材的化学成分：

通过查阅相关文献资料发现，美国ASTM B777-91（2003）（钨基高比重合金）和GJB 2264-96 《弹芯用钨基高密度合金规范》中仅对钨基高比重合金的主成分进行了规定，对杂质元素含量不做要求。而由于杂质元素对钨基高比重合金板材的组织与性能有不同程度的影响，因此编制组结合试验测试结果和实际应用的情况，对钨基高比重合金板材的杂质元素含量做出了相应的规定。

3、根据钨基高比重合金板材的轧制特性，规定了板材的尺寸允许偏差和板材的不平度要求。。

5、规定了板材的密度：

通过查阅相关文献资料，结合试验测试结果，规定了不同牌号钨基高比重合金板材的密度。

6、规定了钨基高比重合金板材的力学性能（抗拉强度、伸长率）：

通过查阅相关文献资料，结合试验测试结果，规定了板材的力学性能。

7、规定了钨基高比重合金板材产品的表面质量要求。

8、确定了钨基高比重合金板材产品化学成分分析方法、密度检验方法、力学性能检测方法、外观质量检验方法及外形尺寸（含不平度）的测量方法等。

9、对钨基高比重合金板材产品的检查和验收、组批、检验项目、检验结果的判定等进行了规定。

10、规定了钨基高比重合金板材产品标志、包装、贮存的要求和运输规则。

四、与国内外同类标准水平的对比分析

通过检索表明，未见国内、外有公开的钨基高比重合金板材的标准。美国ASTM B777-91（2003）标准主要针对烧结态的产品；国内GJB 2264-96标准也未涉及轧制板材。本标准的制定将使粉末冶金板坯经轧制生产的钨基高比重合金板材更加规范化，其技术要求的化学成分、外形尺寸、外观质量等内容更加细化，具有可操作性，达到国际先进水平。

五、与现行法规、标准的关系

本标准完全满足现行国家法规的要求，标准格式规范。

六、标准实施的建议

建议该标准为推荐性国家标准。

七、参考资料清单

GB/T 228-2002     《金属材料室温拉伸试验方法》

GB/T 3458-2006    《钨粉》

GB/T 3850-1983    《致密烧结金属材料与硬质合金密度测定方法》

GB/T 4193-1984    《电真空器件、电光源用细钨钼丝和薄带的比重测试方法》

GB/T 4324-1984    《钨化学分析方法》

GB/T 8170-2008    《数据修约规则与极限数值的表示和判定》

GJB 1077-1991     《钨基高密度合金穿甲弹用钨粉》

GJB 1078-1991     《钨基高密度合金穿甲弹用镍粉》

GJB 1081-1991     《钨基高密度合金穿甲弹用铁粉》

GJB 2264-1996     《弹芯用钨基高密度合金规范》

ASTM B777-91（2003）   《钨基高比重金属》

SAE-AMS-T-21014-1998   《钨基高比重金属》

《钨基高比重合金板材》编制组