ICS 27.010

铝及铝合金铸锭清洁生产规范

Aluminium and Aluminium alloys

Ingot cleanness production specification

（讨论稿）

××××-××-××发布

F 01

中华人民共和国国家标准

GB XXXXX—200X

铝冶炼企业产品能耗

Energy consumption for products

of aluminum metallurgical enterprise

（征求意见稿）

200×-××-××发布                              200×-××-××实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局中 国 国 家 标 准 化 管 理 委 员 会发布

90

- 前    言

本部分由国家发展和改革委员会资源节约和环境保护司、国家标准化管理委员会工业一部、中国有色金属工业协会提出。

本部分由全国有色金属标准化技术委员会归口。

本部分负责起草单位：东北轻合金有限责任公司、中国有色金属工业标准计量质量研究所。

本部分参加起草单位：

本部分主要起草人：

铝及铝合金铸锭清洁生产规范

- 1  范围

本规范适用于铝及铝合金铸锭企业清洁生产的审核、清洁生产潜力与机会的判断、清洁生产绩效评定和清洁生产绩效公告制度。也适用于环境影响评价等环境管理制度。

- 2  规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本规范达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本规范。

GB 9078  工业炉窑大气污染物排放标准

GB 16297  大气污染物综合排放标准

GB/T 16157  固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法

GB/T 24001  环境管理体系  规范及使用指南

- 3  术语、定义和符号

下列术语、定义和符号适用于本标准。

3.1

清洁生产

清洁生产是指不断采取改进设计、使用清洁的能源和原料、采用先进的工艺技术与设备、改善管理、综合利用等措施，从源头削减污染，提高资源利用效率，减少或者避免生产、服务和产品使用过程中污染物的产生和排放，以减轻或消除对人类健康和环境的危害。

3.2

污染物产生指标

主要包括气污染物产生指标。气污染物产生指标是指废气处理装置入口的污染物种类、单排量。

3.3

污染物排放指标

主要包括气污染物的排放指标。气污染物排放指标是指废气排放口监测的污染物种类、排放浓度。

3.3

生产废物

主要指生产产品过程中产生的铝屑、铝渣等废料。

3.4

固体废弃物：

- 4  要求

4.1 指标分级

本规范共给出了铝及铝合金铸锭企业生产过程清洁生产水平的三级技术指标：

一级: 国际清洁生产先进水平；

二级: 国内清洁生产先进水平；

三级: 国内清洁生产基本水平。

4.2 指标要求

铝及铝合金铸锭行业清洁生产标准的指标要求见表1。

- 表1

| 指 标 | 一 级 | 二 级 |  |  | 三 级 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生产工艺与装备要求 | - 企业所采用的生产工艺与装备不得在《淘汰落后生产能力、工艺和产品的目录》之列，应符合国家产业政策、技术政策和发展方向。 - 排水系统划分正确，未受污染的雨水和工业废水全部进相应系统。 - 特殊水质的高浓度污水(如：含乳化液污水等)有独立的排水系统和预处理设施。 -对于产生铸锭生产过程中产生的余热要加以利用，避免浪费 |  |  |  |  |  |
|  | 采用最佳的清洁生产工艺和先进设备，设备全部实现自动化。 |  | 采用最佳的清洁生产工艺和先进设备，主要设备实现自动化。 | 采用清洁生产工艺和设备，主要生产工艺先进，部分设备实现自动化。 |  |  |
|  | 废气排放口安装在线监控装置，能够随时掌握污染物的排放情况。 |  |  | 企业自行或委托有资质的监测部门定期对污染物的排放情况进行监测。 |  |  |
| 资源能源利用指标 |  |  |  |  |  |  |
| 原材料消耗 | 铝及铝合金铸锭企业生产的主要原料为铝液、重熔用铝锭等熔炼炉喂给料，在生产过程中应注意减轻对人体健康的损害和生态环境的负面影响。 |  |  |  |  |  |
| 金属材料消耗（扁铸锭），t/t产品 | ≤1.1028 | ≤1.1050 |  |  | ≤1.1330 |  |
| 金属材料消耗（圆铸锭），t/t产品 | ≤1.1028 | ≤1.1050 |  |  | ≤1.1330 |  |
| 工业用水循环利用率，% | ≥95 | ≥90 |  |  | ≥85 |  |
| 其他能源要求见《变形铝及铝合金单位产品能源消耗限额 第1部分:铸造锭》 |  |  |  |  |  |  |
| 污染物产生指标 |  |  |  |  |  |  |
| 烟尘，kg/t产品 | ≤0.200 | ≤0.250 |  |  | ≤0.300 |  |
| 二氧化硫，kg/t产品 | ≤0.450 | ≤0.500 |  |  | ≤0.550 |  |
| 污染物排放指标 |  |  |  |  |  |  |
| 烟尘排放浓度 |  |  |  |  |  |  |
| 二氧化硫排放浓度 |  |  |  |  |  |  |
| 烟尘林格曼黑度 |  |  |  |  |  |  |
| 产品指标 |  |  |  |  |  |  |
| 综合成品率（扁铸锭）（%） | ≥95 | ≥90 |  |  | ≥85 |  |
| 综合成品率（圆铸锭）（%） | ≥95 | ≥90 |  |  | ≥85 |  |
| 废物回收利用指标 |  |  |  |  |  |  |
| 生产废物回收利用率（%） | 95 | 90 |  |  |  | 85 |
| 固体废弃物处置途径 | 对不能再利用的生产废物分类回收，并安全处置。 |  |  |  |  |  |
| 环境管理要求 |  |  |  |  |  |  |
| 环境法律法规标准 | 符合国家和地方有关环境法律、法规，总量控制和排污许可证管理要求，污染物排放达到国家和地方排放标准：污水综合排放标准(GB 8978-1996)、工业炉窑大气污染物排放标准(GB 9078-1996)、大气污染物综合排放标准(GB 16297-1996)。 |  |  |  |  |  |
| 环境组织机构 | 设专门环境管理机构和专职管理人员。 |  |  |  |  |  |
| 环境审核 | 按照企业清洁生产审核指南的要求进行审核，按照GB/T 24001标准建立并运行环境管理体系，环境管理手册、程序文件及作业指导文件齐全。 |  |  |  |  | 按照企业清洁生产审核指南的要求进行审核，环境管理制度、原始记录及统计数据齐全。 |
| 生产过程环境管理 | 1. 每个生产工艺要有操作规程，对重点岗位要有作业指导书，易造成污染的废物存放部位要有标识，对生产工序进行分级考核，生产过程中污染控制设施配套齐全，并正常运行。 2. 建立环境管理制度其中包括： - 开停工及停工检修时的环境管理程序； - 新、改、扩建项目环境管理及验收程序； - 储运系统油污染控制制度； - 环境监测管理制度； - 污染事故的应急程序； - 环境管理记录和台账。 3. 生产工艺用水、电、煤气管理包括： -安装计量仪表，并制定定量考核制度。 |  |  |  |  | 1. 每个生产工艺要有操作规程，对重点岗位要有作业指导书，对生产工序进行分级考核，生产过程中污染控制设施配套齐全，并正常运行。 2. 建立环境管理制度其中包括： - 开停工及停工检修时的环境管理程序； - 新、改、扩建项目环境管理及验收程序； - 环境监测管理制度； - 污染事故的应急程序。 3. 生产工艺用水、电、煤气管理包括： -对主要用水、电、煤气环节进行计量。 |
| 相关方环境管理 | 对相关方提出明确的清洁生产和环境管理的要求，相关方包括能够施加环境影响的原辅材料供应方、生产协作方、相关服务方。 |  |  |  |  |  |

- 5  数据采集和计算方法

本规范所设计的各项指标均采用铝及铝合金铸锭企业环境保护部门最常用的指标，易于理解和执行。

5.1本规范各项指标的采样和监测按照国家标准监测方法执行。

5.2以下给出各项指标的计算方法

5.2.1工业用水循环利用率（%）

水循环利用率指工业企业循环冷却水的循环利用量与外补新鲜水量和循环水利用量之和的比值，即：

工业用水循环利用率（%）＝循环水利用量(t)循环水利用量(t)+补充新水量

5.2.2烟尘产生量

烟尘产生量指铸锭生产过程中单位产品排放未经处理前的烟尘量，即：

烟尘产生量(kg/t产品)＝铸锭生产过程中烟尘的年产生总量(kg)（未经处理前的）铸锭产品的年铸造量(t)

5.2.3二氧化硫产生量

二氧化硫产生量指铸锭生产过程中单位产品排放未经处理前的二氧化硫量，即：

二氧化硫产生量（kg/t产品）=铸锭生产过程中二氧化硫的年产生总量(kg)（未经处理前的）铸锭产品的年铸造量(t)