中华人民共和国国家标准

GB

GB/T 915—XXXX

代替GB/T 915－1995

铋

Bismuth

（送审稿）

××××-××-××发布

××××-××-××实施

ICS 77.150.99

H 62

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局

中国国家标准化管理委员会

发布

前    言

本标准修改采用了国际铋学会为其成员国提供的药用铋质量证明书及墨西哥PENOLE公司标准，其中Bi99997牌号铋中的11个技术指标与国际铋学会所规定的药用铋技术指标等同。铋小锭、铋针等物理规格与墨西哥PENOLE公司标准等效。

本标准代替GB/T 915—1995《铋》。本标准与原国家标准GB/T 915—1995《铋》比较，本标准主要变化如下：

——Bi9995中的Pb由0.010％修订为0.008％，Ag由0.020％修订为0.015％，Sb由0.002％修订为0.001％，Cl由0.005％修订为0.004％。

—— 增加了铋产品牌号Bi998。

—— 增加了铋产品的规格铋粒。

—— 增加了铋针仲裁制样方法、铋粒仲裁取制样方法。

—— 增加了第7章“订货单（或合同）内容”。

—— 删除了标准的附录。

本标准由中国有色金属工业协会提出。

本标准由全国有色金属标准化技术委员会归口。

本标准由株洲冶炼集团股份有限公司负责起草。

本标准由阳谷祥光铜业有限公司参加起草。

本标准主要起草人：

本标准由全国有色金属标准化技术委员会负责解释。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为：

——GB/T 915－1966

——GB/T 915－1984

——GB/T 915－1995

铋

1  范围

本标准规定了铋的要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存及质量证明书与合同（或订货单）内容。

本标准适用于火法精炼或电解精炼所生产的铋。该产品主要用于医药、化工、冶金添加剂及低熔点合金等。

2  规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版本均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

GB/T 8170—2008  数值修约规则与极限数值的表示

YS/T 536（所有部分）  铋化学分析方法

3  要求

3.1  产品分类

按化学成分的不同，产品分为Bi99.997、Bi99.99、Bi99.95 、Bi99.8四个牌号。

3.2  化学成分

3.2.1  铋的化学成分应符合表1的规定。

表1

| 牌号 | 化 学 成 分 /% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Bi含量不小于 | 杂质含量 不大于 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Cu | Pb | Zn | Fe | Ag | As | Te | Sb | Cl | Sn | Cd | Hg | Ni | 总和 |
| Bi99997 | 99.997 | 0.0003 | 0.0007 | 0.0001 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | - | 0.0003 | - | 0.0002 | 0.0001 | 0.00005 | 0.0005 | 0.003 |
| Bi9999 | 99.99 | 0.001 | 0.001 | 0.0005 | 0.001 | 0.004 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0005 | 0.0015 | - | - | - | - | 0.010 |
| Bi9995 | 99.95 | 0.003 | 0.008 | 0.005 | 0.001 | 0.015 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.004 | - | - | - | - | 0.050 |
| Bi998 | 99.8 | 0.005 | 0.02 | 0.005 | 0.005 | 0.025 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | - | - | - | - | 0.20 |

3.2.2  铋含量为100％减去表1中实测杂质总量的余量。

3.2.3  铋杂质末位后数值的修约和修约后数值的判定分别按GB/T 8170－2008中第3章和4.3.3的规定进行。

3.3  物理规格

3.3.1  铋呈长方形或长方梯形锭状，或呈针状、粒状。长方形锭单重15kg～16kg，长方梯形锭单重为4kg～5kg。铋针直径约3mm。铋粒单重为M5g～M50g。

3.3.2  铋锭表面应平整，不允许有熔渣及外来夹杂。铋针、铋粒不允许夹带水及外来杂物。

3.4  其他

需方如对铋的化学成分和表面质量等有其他要求，由供需双方商定。

4  试验方法

4.1  铋的化学成分仲裁分析方法按YS/T 536的规定进行。

4.2  铋的重量用称量法检验。

4.3  铋的表面质量用目测法检验。

5  检验规则

5.1  检查与验收

5.1.1  铋应由供方技术监督部门进行检验，保证产品质量符合本标准或订货单（或合同）的规定，并填写质量证明书。

5.1.2  需方可对收到的产品按本标准的规定进行检验，如检验结果与本标准或订货单（或合同）的规定不符时，应在收到产品之日起30天内向供方提出，由供需双方协商解决。如需仲裁，仲裁取样在需方，由供需双方共同进行。

5.2  组批

铋产品应成批提交检验，检验批由同一熔炼号的铋组成，批重不大于5000kg。

5.3  检验项目

每批铋应进行铋的化学成分、表面质量的检验。

5.4   取样和制样

5.4.1  化学成分仲裁试样的抽取和制备

5.4.1.1  从该批锭产品的每20锭（桶）中抽取1锭（桶），或按供需双方商定的比例抽取。但总数必须满足如下要求：长方形锭不得少于6锭，长方梯形锭不得少于12锭，铋针、铋粒不少于2桶。若该批长方形锭少于6锭，长方梯形锭少于12锭，铋针、铋粒少于2桶，应全数提交检验。

5.4.1.2  长方形铋锭取制样方法

从抽取的长方形铋锭任一面的两条对角线上布五点，其中点位于两对角线的交点处，另外四点分别位于对角线交点与对角线顶距的二分之一处（如图1），用10mm～15mm的钻头钻取试样。钻样时先弃去布点处0.5mm～1mm深的表皮钻屑，钻取深度不小于锭厚的三分之二，钻速以钻屑不氧化为宜。

·

·

·

·

图1  长方形铋锭钻孔位置示意图

5.4.1.3  长方梯形铋锭取制样方法

5.4.1.3.1  将抽取的长方梯形铋锭按每6锭一组分组，最后一组不足6锭时补足6锭。当批锭数少于12锭时，取样方法由供需双方商定。

5.4.1.3.2  将每组样锭按锭面一反一正排列成矩形（即一、三、五块锭的正面朝下，二、四、六块锭的正面朝上）。

5.4.1.3.3  在每组矩形排列的锭面划任意对角线，用10mm～15mm的钻头沿对角线在每块锭上钻二个点，这二点距该长边的垂直距离，分别为短边长度的三分之一和三分之二（如图2），钻取深度不小于锭厚的三分之二。钻样时先弃去布点处0.5mm～1mm深的表皮钻屑，钻速以钻屑不氧化为宜。

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

图2  长方梯形铋锭钻孔位置示意图

5.4.1.4  铋针、铋粒取制样方法

将从该批中抽取的每桶铋针、铋粒，分别倒在清洁的平面上，铺成厚度不大于50mm的长方形平堆，将平堆划成20个等分的网格（如图3），用不使试样污染的取样工具从每一个网格内，随机抽取一等量试样，集合各桶的试样为该批试样，试样总量不少于1200g。用玛瑙研钵将所取试样研碎。

图3  铋针、铋粒网格取样示意图

5.4.1.5  仲裁试样制备方法

将所取试样加工至不大于2mm，用磁铁除尽加工时带入的铁质，充分混匀，缩分至不少于300g，分为三份，每份不少于100g，加封后一份用于仲裁分析，另外两份供需双方各保存一份。

5.4.2  生产样的取制样

供方用于化学分析的铋试样可以从浇铸时采取。每批铋锭浇铸时，按前、中、后从铋液中取圆形样三块，第一块为批产量的1/6时采取，第二块为批产量的1/2时采取，第三块为批产量的5/6时采取。制样按长方形铋锭制样方法执行。

5.5  检验结果判定

5.5.1  铋的化学成分分析结果与本标准的规定不符时，按批判不合格。

5.5.2  铋的表面质量的检验结果与本标准的规定不符时，按锭（桶）判不合格。

5.5.3  铋的化学成分仲裁分析结果为最终结果。

6  包装、标志、运输、贮存、质量证明书

6.1  包装

铋锭用内衬防潮纸的包装箱包装。每箱净重：大箱不大于950kg，小箱不大于32kg。铋针、铋粒用内衬聚乙烯薄膜袋的铁桶包装，每桶净重不大于25kg。需方如对包装有其他要求，由供需双方商定。但应避免采用易破损的包装物。

6.2  标志

6.2.1  每块铋锭表面应有供方标志、年号、批号。

6.2.2  铋包装箱（桶）内应放置产品合格证，其上注明：

供方名称；

产品名称；

牌号；

净重；

装箱（桶）日期。

6.2.3  铋包装箱（桶）上应有牢固、清晰的标记，标明：

产品名称；

净重；

毛重；

批号；

供方名称（商标）。

6.3  运输

铋包装件应用防雨淋工具运输。

6.4  贮存

铋包装件应贮存在清洁、干燥场所。

6.5  质量证明书

每批铋应附有产品质量证明书，注明：

a）供方名称和商标；

b）产品名称和牌号；

c）批号；

d）净重和件数；

e）分析检验结果和技术监督部门印记；

f）本标准编号；

g）出厂日期。

7  订货单（或合同）内容

本标准所列材料的订货单内应包括下列内容：

a）产品名称；

b）产品牌号；

c）化学成分及表面质量的特殊要求；

d）产品数量；

e）本标准编号；

f）其他需要协商或增加的标准以外要求的内容。