ICS

H

中华人民共和国国家标准

GB/T ××××-200×

电子废弃物中金属废料废件分类

Classification of  metal scraps in the waste electrical equipment

（征求意见稿）

200×-××-××发布

200×-××-××实施

国家质量监督检验检疫总局

中国国家标准化管理委员会  发布

前    言

本标准由中国有色金属工业协会提出。

本标准由全国有色金属标准化技术委员会归口。

本标准负责起草单位：深圳市格林美高新技术股份有限公司。

本标准参加起草单位：荆门市格林美新材料有限公司、武汉格林美资源循环有限公司

本标准主要起草人：

电子废弃物中金属废料废件分类

1  范围

本标准规定了电子废弃物中金属废料废件的分类、要求、试验方法、检验规则和包装、标志、运输及贮存。

本标准适用于作为再生金属原料的电子废弃物中金属废料废件。

2  规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

GB 16487.7       进口可用作原料的固体废物环境保护控制标准——废有色金属

GB 16487.8       进口可用作原料的固体废物环境保护控制标准——废电机

GB 16487.10      进口可用作原料的固体废物环境保护控制标准——废五金电器

GB 18597        危险废物贮存污染控制标准

GB 18599        一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准

GB/T XXXX      废旧一次电池分类

GB/T XXXXX　　 充电电池废料废件分类

GB/T XXXXXX　 废旧电池的贮运规范

《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》(中华人民共和国主席令第三十一号)

《废弃家用电器与电子产品污染防治技术政策》（国家环境保护总局文件 环发[2006]115号）

《关于加强废弃电子电气设备环境管理的公告》（国家环境保护总局文件 环发[2003]143号）

《电子废物污染环境防治管理办法》（国家环境保护总局令 第40 号）

《危险废物转移联单管理办法》（国家环境保护总局令 第5 号）

《控制危险废物越境转移及其处置的巴塞尔公约》

- 3  术语定义

下列术语和定义适用于本标准。

- 3.1

- 电子废弃物waste electrical equipment

废弃的电子电器产品、电子电气设备及其废弃零（部）件、元（器）件和国家环境保护总局会同有关部门规定纳入电子废物管理的物品、物质。包括工业生产活动中产生的报废产品或者设备、报废的半成品和下脚料，产品或者设备维修、翻新、再制造过程产生的报废品，日常生活或者为日常生活提供服务的活动中废弃的产品或者设备，以及法律法规禁止生产或者进口的产品或者设备。

3.2

组件 units

电子电器产品、电子电气设备的组成部分。

3.3

基础组件 basic units

通常情况下，构成一般电子电器产品、电子电气设备所不可缺少的、最基本、最常见的组件。包括废壳板、废电线电缆和废线路板。

3.4

机械组件 mechanical units

在电子电器产品、电子电气设备中，除基础组件外，起支撑、保护、连接等作用的组件。

3.5

电子组件  electronic units

在电子电器产品、电子电气设备中，利用和控制电子运动规律而制成的，除基础组件外，对电压、电流有控制、变换作用（放大、开关、整流、检波、振荡和调制等）的组件。

3.6

零件 parts

可以装配成电子电器产品、电子电气设备的基本制件。一般是一种不采用装配工序而制成的构件，不能从总体上进一步分割，否则就会失去其使用特性。

- 3.7

- 电子类危险废物 hazardous waste electrical equipment

废弃铅酸蓄电池、镍镉电池、汞开关、阴极射线管和多氯联苯电容器等属于危险废物。含有上述废物或其他危险废物的电子废物属于危险废物，称电子类危险废物。

4 电子废弃物中金属废料废件的分类与要求

4.1 电子废弃物中金属废料废件的分类如表1所示。

表1 电子废弃物中金属废料废件的分类

| 类别 | 组别 | 名称 | 要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废基础组件 | 废壳板 | 废外壳 | 电子废弃物的废金属机壳、箱体及基座等。 |
|  |  | 废内板（桶） | 电子废弃物内部废金属隔板、滤网、风扇、转盘等。 |
|  | 废电线电缆 | 废电线电缆 | 电子废弃物的各种废电线电缆。 |
|  | 废线路板 | 废线路板 | 各种废印刷线路板、覆铜板及其边角料。 |
| 废机械组件 | 废硒鼓墨盒 | 废硒鼓墨盒 | 打印机、复印机、办公一体机等的废硒鼓墨盒。 |
|  | 废压缩机 | 废压缩机 | 冰柜、空调等制冷设备的废压缩机。去除制冷剂。 |
|  | 废刀具 | 废刀具 | 硬质合金废钻头、刀片、锯条等。 |
|  | 废热交换组件 | 废热交换组件 | 电子电气设备的废散热片、蒸发器、冷凝器等。 |
|  | 其他废机械组件 | 其他废机械组件 | 其他废机械组件。 |
| 废电子组件 | 废电磁组件 | 废电机 | 废电动工具、家电、玩具等的废电机。 |
|  |  | 废电声组件 | 废扬声器、耳机、传声器、唱头等废电声组件。 |
|  |  | 其他废电磁组件 | 其他废电磁组件。 |
|  | 废存储组件 | 废硬盘 | 废硬盘。 |
|  |  | 废胶片 | 各种废旧胶卷、底片、电影软片等。 |
|  | 废灯管（泡） | 废含汞灯管（泡） | 含汞的废荧光灯管（泡）、高压汞灯及液晶显示器中的冷阴极荧光管等。 |
|  |  | 其他废灯管（泡） | 不含汞的其他废灯管（泡）。 |
|  | 废电接触件 | 废含汞、镉电接触件 | 含汞或镉的废继电器、传感器、开关等电接触件。 |
|  |  | 其他废电接触件 | 其他废电接触件。 |
|  | 废显像管 | 废显像管 | CRT（阴极射线管）电视机及显示屏的废显像管。 |
|  | 废电池 | 废电池 | 废电池的详细分类遵照GB/T XXXX和GB/T XXXXX的要求。 |
|  | 其他废电子组件 | 其他废电子组件 | 废变频器高频头、激光头、电磁阀等其他废电子组件。 |
| 废零件 | 废电子元件 | 废芯片 | 废芯片，即集成电路板（IC）。 |
|  |  | 废多氯联苯电容 | 含多氯联苯系列（PCBs）的废电容。 |
|  |  | 废含汞、镉电子元件 | 废含汞或镉的电子元件。 |
|  |  | 其他废电子元件 | 无汞和镉的其他废电子元件。 |
|  | 其他废零件 | 其他废零件 | 废楔、键、销、齿轮、轴承、弹簧等其他废机械零件。 |
| 其他废料废件 | 其他废料废件 | 其他废料废件 | 其他废料废件。 |

4.2 电子废弃物中金属废料废件应按本标准规定的类别、组别、名称进行回收、保管和供应，不得混杂。经供需双方商定，可供应表中未列入的其他废料废件。本标准未列入的其他废料废件可归入相近的类别中。

4.3 当不能确认废电容器是否含PCBs时，应当按含有PCBs的废电容器对待。当不能确认废灯管（泡）是否含汞时，应当按含有汞的废灯管（泡）对待。当不能确认废电接触件是否含汞或镉时，应当按含废汞、镉电接触件对待。当不能确认废电子元件是否含汞、镉时，应该按含汞、镉电子元件对待。

4.4 废旧武器的金属废料废件，易燃、易爆物及有毒设备的金属废料废件，应由供方作安全检查处理。

4.5 电子废弃物中金属废料废件表面的泥块、杂物应予以剔除。

4.6 需方有其他特殊要求时，可由供需双方协商确定，并在合同中注明。

5 试验方法

5.1电子废弃物中金属废料废件的类别用目视检验。

5.2 参照GB 16487.7、GB 16487.8、GB 16487.10控制电子废弃物中金属废料废件的夹杂物。

5.3 按照供需双方商定的分析方法对电子废弃物中金属废料废件的化学成分进行分析。

5.4 电子废弃物中金属废料废件的供应方式、清洁程度可用目视的方法进行查看，必要时可抽样测定。

5.5电子废弃物中金属废料废件外形尺寸及单块重量的测量方法等本标准中未规定的试验方法由供需双方协商确定。

6 检验规则

6.1 检查和验收

6.1.1 电子废弃物中金属废料废件宜供方技术监督部门进行检验，也可委托其他检验部门进行检验，保证其质量符合本标准的规定，并填写质量证明书。

6.1.2 需方应对收到的电子废弃物中金属废料废件按照本标准或合同的规定进行检验，如检验结果与本标准或合同的规定不符时，应单独封存，并在收到之日起1个月内向供方提出，由供需双方协商解决。

6.2 组批

电子废弃物中金属废料废件应成批提交检验，每批应由同一类别、组别、名称的废料废件组成，批重不限。

6.3 检验项目

应对电子废弃物中金属废料废件的组成与形态及合同要求的相关项目（如化学成分分析）进行检验。

6.4 取、制样方法及其他

电子废弃物中金属废料废件的取、制样方法以及其他有关事宜由供需双方协商并在合同中注明。

7 标志、包装、运输和贮存

7.1  标志

每批电子废弃物中金属废料废件宜附有标签，其上注明：

- 供方名称；

- 电子废弃物中金属废料废件的类别、组别、名称；

- 批号；

- 批重；

- 本标准编号。

7.2 包装

7.3.1 电子废弃物中金属废料废件均应包装后交货。避免一些易碎组件或零组件破碎或有毒有害物质的泄漏、释出。

7.3.2 电子废弃物中金属废料废件的包装应遵照《关于加强废弃电子电气设备环境管理的公告》、《电子废物污染环境防治管理办法》和《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》的相关规定。

7.3.3 属于废弃家用电器与电子产品的金属废料废件的包装应遵照《废弃家用电器与电子产品污染防治技术政策》的相关规定。

7.3.3 废电池的包装应遵照GB/T XXXXX的有关规定。

7.3  运输和贮存

7.3.1 电子废弃物中金属废料废件的运输和贮存应遵照《关于加强废弃电子电气设备环境管理的公告》、《电子废物污染环境防治管理办法》和《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》的相关规定。

7.3.2 属于废弃家用电器与电子产品的金属废料废件的运输和贮存应遵照《废弃家用电器与电子产品污染防治技术政策》的相关规定。

7.3.3 废电池的运输和贮存遵照GB/T XXXXX的有关规定。

7.3.4 在运输前，应对以下信息进行登记：

a) 承运者信息：运输单位名称、使用运输工具名称、牌号；

b) 出发地点及日期；

c) 运达地点及日期；

d) 所运输金属废料废件的类别、组别、名称；

e) 所运输金属废料废件的重量或数量。

7.3.5 运输车辆

7.3.5.1 运输车辆宜采用厢式货车。

7.3.5.2 运输车辆的车厢、底板必须平坦完好，周围栏板必须牢固。

7.3.6 电子类危险废物的越境转移应遵从《控制危险废物越境转移及其处置的巴塞尔公约》的要求；国内转移应遵从《危险废物转移联单管理办法》及其他有关规定。

7.3.7 贮存电子废弃物中有色金属废料废件，应当采取防止因破碎或者其他原因导致其中有毒有害物质泄漏的措施。破碎的阴极射线管应当贮存在有盖的容器内。电子废物贮存期限不得超过一年。

7.3.8一般贮存场地应符合GB 18599 的相关规定；贮存电子类危险废物的场地应符合GB 18597 的相关规定。

7.4  质量证明书

电子废弃物中金属废料废件交货时，必须附有质量证明书，其上写明：

a) 供方名称；

b) 电子废弃物中金属废料废件类别、组别、名称；

c) 批号及批重；

d) 检验结果；

e) 发货日期；

f) 技术监督部门的印记；

g) 本标准编号。