中华人民共和国有色金属行业标准

YS

YS/T 222—XXXX

代替YS/T 222－1996

碲  锭

Tellurium ingots

（送审稿）

××××-××-××发布

××××-××-××实施

中华人民共和国工业和信息化部 发布

ICS 77.150.99

H 62

前    言

本标准对应于俄罗斯标准GOST 17614-1980《工业碲技术条件》,与GOST 17614-1980一致性程度为修改采用，主要差异如下：

——Te9999、Te999牌号中规定的杂质元素增加了铋、砷、镁3个元素；

——铜、铝、铁、钠、硫元素限量严于俄罗斯标准，其余杂质元素含量与其相当；

——所含杂质元素总量比其相应牌号所含的杂质元素总量低。

本标准代替YS/T 222—1996《碲锭》。本标准与原行业标准YS/T 222—1996《碲锭》比较，本标准主要变化如下：

——将产品牌号改为Te9999、Te999、Te99。

——Te999类将Cu由0.003％调至0.002％，将S含量由0.005％改为0.004％，将Se含量由0.02％改为0.015％。

——对碲锭的组批进行了修订，同一生产周期的析出碲熔铸的碲锭为一批，批重不予规定。

——对仲裁取制样的表层去除、钻速进行了规定。

——增加了生产样取制样方法。

本标准由全国有色金属标准化技术委员会提出并归口。

本标准由株洲冶炼集团股份有限公司负责起草。

本标准由阳谷祥光铜业有限公司参加起草。

本标准主要起草人：

本标准所代替标准的历次版本发布情况为：

——GB/T 1476－1979

——YS/T 222－1994

——YS/T 222－1996

碲  锭

1  范围

本标准规定了碲锭的要求、试验方法、检验规则和包装、标志、运输、贮存及质量证明书与合同（或订货单）内容。

本标准适用于由有色金属冶炼过程中所得含碲的阳极泥、烟灰及其他物料，经湿法冶金处理生产的碲锭。

2  规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版本均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

GB/T 8170—2008  数值修约规则与极限数值的表示和判断

YS/T 227（所有部分）  碲化学分析方法

3  要求

3.1  产品分类

按化学成分的不同，产品分为Te9999、Te999、Te99 三个牌号。

3.2  化学成分

3.2.1  碲锭的化学成分应符合表1的规定。

表1

| 牌号 | 化 学 成 分 /% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Te含量不小于 | 杂质含量 不大于 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Cu | Pb | Al | Bi | Fe | Na | Si | S | Se | As | Mg | 总和 |
| Te9999 | 99.99 | 0.001 | 0.002 | 0.0009 | 0.0009 | 0.0009 | 0.003 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.0005 | 0.0009 | 0.01 |
| Te999 | 99.9 | 0.002 | 0.004 | 0.003 | 0.002 | 0.004 | 0.006 | 0.002 | 0.004 | 0.015 | 0.001 | 0.002 | - |
| Te99 | 99 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

3.2.2  Te9999、Te999牌号碲含量为100％减去表1中实测杂质总量的余量 ；Te-3牌号碲含量为产品直接分析测定值。

3.2.3  碲锭杂质末位后数值的修约和修约后数值的判定分别按GB/T 8170－2008中第3章和4.3.3的规定进行。

3.3  表面质量

3.3.1  碲锭为银灰色。

3.3.2  碲锭表面应洁净，无肉眼可见的夹杂物。

3.4  物理要求

碲锭呈长方梯形，锭重为1kg～5kg。

3.5  其他

需方如对碲锭的化学成分、表面质量和物理要求等其他要求，由供需双方商定。

4  试验方法

4.1  碲锭的化学成分仲裁分析方法按YS/T 227的规定进行。

4.2  碲锭的重量用称量法检验。

4.3  碲锭的表面质量用目测法检验。

5  检验规则

5.1  检查与验收

5.1.1  碲锭应由供方技术监督部门进行检验，保证产品质量符合本标准或订货单（或合同）的规定，并填写质量证明书。

5.1.2  需方可对收到的产品按本标准的规定进行检验，如检验结果与本标准或订货单（或合同）的规定不符时，应在收到产品之日起30天内向供方提出，由供需双方协商解决。如需仲裁，仲裁取样在需方，由供需双方共同进行。

5.2  组批

碲锭应成批提交检验。同一生产周期的析出碲熔铸的碲锭为一批，批重不予规定。

5.3  检验项目

每批碲锭应进行碲锭的化学成分、表面质量的检验。

5.4  取样和制样

5.4.1  化学成分的仲裁取样和制样：

5.4.1.1  按批次产品总锭数的20%随机抽样，但不少于2锭。在每块样锭表面对角线的中点及距两端点各四分之一处钻取，用10mm～15mm的钻头钻取试样。钻样时先弃去布点处0.5mm～1mm深的表皮钻屑，钻取深度不小于锭厚的三分之二，钻速以钻屑不氧化为宜。

5.4.1.2  将取得的试样用不锈钢乳钵研碎，混匀后缩分至不少于100g，用磁铁除尽加工时带入的铁质，再用玛瑙乳钵继续研磨至粒度不大于0.25mm。分三袋，每袋不少于30g，加封后，一袋用于仲裁分析，另外两袋供需双方各保存一袋。

5.4.2  生产样的取样和制样：

5.4.2.1  供方用于化学分析的碲锭试样可以从浇铸时的液态金属中采取。在每坩埚铸完第一块碲锭后，将样模置于搪瓷盘中接取碲液，样模内液面应稍低于模口。盛液样模应平稳放置，慢慢冷却。每批试样不少于2块。

5.4.2.2  将碲试样放在专用的台板上，用不锈钢小锤敲去样锭的上表面和底部，保留中间部分。

5.4.2.3  将中间部分放入不锈钢冲钵中捣碎，再用不锈钢研钵磨碎至不大于0.25mm。将制备好的试样缩分成两份，每份试样重量不少于30g，分别用塑料瓶装好、盖严，一份供分析检验，一份妥善保存六个月备查。

5.5  检验结果判定

5.5.1  碲锭的化学成分分析结果与本标准的规定不符时，按批判不合格。

5.5.2  碲锭的表面质量的检验结果与本标准的规定不符时，按锭判不合格。

5.5.3  碲锭的化学成分仲裁分析结果为最终结果。

6  包装、标志、运输、贮存、质量证明书

6.1  包装

碲锭用防湿包装纸包好，置于包装箱或铁桶内，用碎纸等塞紧。每箱（桶）只允许装同一牌号的碲锭，每箱（桶）净重不大于25kg。

6.2  标志

包装箱或铁桶上应标出：供方名称、产品名称、批号、净重及锭数、生产日期，并有防震、轻放字样或标志。

6.3  运输

包装箱（或铁桶）在运输过程中，要仔细操作，摆放整齐，避免其受到碰撞，且应注意防潮保护。

6.4  贮存

碲锭应贮存于干燥、凉爽、无腐蚀性气体的环境中。

6.5  质量证明书

每批碲锭应附有质量证明书，注明：

a）供方名称和商标；

b）产品名称和牌号；

c）批号；

d）净重和件数；

e）分析检验结果和技术监督部门印记；

f）本标准编号；

g）出厂日期。

7  订货单（或合同）内容

本标准所列材料的订货单内应包括下列内容：

a）产品名称；

b）产品牌号；

c）锭重、化学成分及表面质量的特殊要求；

d）产品数量；

e）本标准编号；

f）其他需要协商或增加的标准以外要求的内容。