前    言

本标准首次制定。

本标准由中国有色金属工业协会提出。

本标准由全国有色金属标准化技术委员会归口。

本标准由株洲冶炼集团股份有限公司、河南豫光金铅股份有限公司负责起草。

本标准由上海飞轮有色冶炼厂、湖北金洋冶金股份有限公司参加起草。

本标准主要起草人：

本标准由全国有色金属标准化技术委员会负责解释。

蓄电池板栅用铅钙合金锭

1  范围

本标准规定了蓄电池板栅用铅钙合金锭的要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输与贮存。

本标准适用于免维护蓄电池板栅用铅钙合金锭。

2  规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版本均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

GB/T 469  铅锭

GB/T 8170—2008  数值修约规则与极限数值的表示和判定

GB/T 4103  铅及铅合金化学分析方法

3  要求

3.1  产品分类

蓄电池板栅用铅钙合金锭按表1中的化学成分可相互组合成多个不同的牌号。

3.2  化学成分

蓄电池板栅用铅钙合金锭的化学成分应符合表1的规定。

3.3  物理规格

3.3.1  蓄电池板栅用铅钙合金锭呈长方锑形，锭两端有突出耳部。

3.3.2  蓄电池板栅用铅钙合金锭单重分为两种：18kg±2kg、23kg±2kg。

3.4  表面质量

3.4.1  蓄电池板栅用铅钙合金锭表面无熔渣、粒状氧化物及外来污染物。

3.4.2  蓄电池板栅用铅钙合金锭不得有冷隔、外来夹杂，不得有大于10mm的飞边、毛刺（允许修整）。

3.5  需方若对蓄电池板栅用铅钙合金锭产品的化学成分、物理规格和表面质量有特殊要求时，由供需双方商定。

表1                       %

| 主 要 成 分 | 杂质含量 ，不大于 |
| --- | --- |
| Pb | Sn | Ca | Al | Sb | Bi | Ag | Cu | Zn | Fe | As | Mg |
| 余量 | 0.08±0.05 0.1±0.05 0.2±0.05 0.3±0.05 0.5±0.1 0.7±0.1 0.9±0.1 1.2±0.2 1.5±0.1 1.6±0.2 | 0.05±0.01 0.06±0.01 0.08±0.01 0.11±0.02 0.15±0.02 0.25±0.05 | 0.0075±0.0025 0.01±0.005 0.0135±0.0045 0.025±0.01 0.045±0.015 0.055±0.02 | 0.001 | 0.004 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 |
| 注：表中合金成分为相互组合关系。 |

4  试验方法

4.1  蓄电池板栅用铅钙合金锭的化学成分仲裁分析方法按GB/T4103《铅及铅合金化学分析方法》的有关规定进行，或由供需双方商定。

4.2  蓄电池板栅用铅钙合金锭的重量用称量法检验。

4.3  蓄电池板栅用铅钙合金锭表面质量用目视法检验。

5  检验规则

5.1  检查和验收

5.1.1  蓄电池板栅用铅钙合金锭应由供方技术监督部门进行检验，保证产品质量符合本标准或订货单（或合同）的规定，并填写质量证明书。

5.1.2  需方可对收到的产品按本标准的规定进行检验。如检验结果与本标准或订货单（或合同）的规定不符时，应在收到产品之日起30天内向供方提出，由供需双方协商解决。如需仲裁，仲裁取样在需方共同进行。

5.2  组批

蓄电池板栅用铅钙合金锭应成批提交检验，每批应由同一熔炼号的合金锭组成，批量不大于21t。

根据用户要求，允许由同一牌号的多个生产批组成一个检验批。批量按需方要求执行。

5.3  检验项目

每批蓄电池板栅用铅钙合金锭应进行化学成分、重量和表面质量的检验。

5.4  取样和制样

5.4.1  化学成分的仲裁取样和制备

化学成分的仲裁取样和制备按GB/T 469《铅锭》中的有关规定执行或由供需双方商定。

5.4.2  生产样的采取和制备

5.4.2.1  生产样的采取

每批合金在铸锭时，按前、中、后取方块样，即分别在批产量的1/6（第一块样）、1/2（第二块样）、5/6（第三块样）时采取。

5.4.2.2  生产样的制备

采用6mm～20mm钻头，应先用较大的钻头去掉布点处表皮，再用较小的钻头钻取样屑，钻孔深度不小于样块厚度的二分之一，于方块样正、反两面对角线上（正、反两面的对角线应相互交叉），均匀布三点（一点在中心处，其余两点各在同一直线上距顶角或边缘的四分之一处）。钻试样时，钻速应以试样不氧化、不飞散为宜（可用无水酒精冷却）。样屑粒度应不大于3mm，样屑须经吸铁处理，制取的金属样屑须充分混匀，并缩分至所需试样量。

5.5  检验结果的判定

5.5.1  蓄电池板栅用铅钙合金锭的化学成分检验结果的数值修约和修约后数值的判定分别按GB/T 8170－2008中第3章和4.3.3的规定进行。

5.5.2  蓄电池板栅用铅钙合金锭每块试样分别化验，当其中任一块试样的化学成分与本标准表1或订货单（或合同）的规定不符时，按批判不合格。

若产品由多炉组批时，应按炉样分别化验，并根据化验结果判断该炉产品合格与否。

5.5.3  蓄电池板栅用铅钙合金锭的物理规格、表面质量与本标准的规定或订货单（或合同）的要求不符时，按锭判不合格。

6  标志、包装、运输与贮存

6.1  标志

6.1.1  每块蓄电池板栅用铅钙合金锭上应有明显的、不易脱落的产品牌号（代号）、批号和供方商标。

6.1.2  每捆蓄电池板栅用铅钙合金锭最上一层边上一锭的侧面应粘贴不干胶标签，注明捆号、净重和供方名称。

6.2  包装

蓄电池板栅用铅钙合金锭用镀锌冷轧钢带定量捆扎包装，每捆25锭。

6.3  运输与贮存

6.3.1  蓄电池板栅用铅钙合金锭应用无腐蚀性物质的运输工具装运。防止被雨淋。

6.3.2  蓄电池板栅用铅钙合金锭应贮存在通风、干燥、无腐蚀性物质的库房内。

6.3.3  蓄电池板栅用铅钙合金锭在运输与贮存过程中，表面生成的灰色或灰白色薄膜，系自然氧化而成，不作报废依据。

6.4  需方如对蓄电池板栅用铅钙合金锭的标志、包装、运输与贮存有特殊要求时，由供需双方商定。

6.5  质量证明书

每批蓄电池板栅用铅钙合金锭出厂时应附质量证明书，其上注明：

a)  供方名称；

b)  产品名称和牌号；

c)  批号；

d)  净重和件数；

e)  分析检验结果和技术监督部门印记；

f)  本标准编号；

g)  出厂日期。

7  订货单（或合同）内容

本标准所列材料的订货单（或合同）内应包括下列内容：

7.1  产品名称。

7.2  产品牌号。

7.3  锭形、尺寸、杂质含量等特殊要求。

7.4  数量。

7.5  标准编号、年代号。

7.6  其他需要协商或增加标准以外要求的内容。

# Text boxes

发布

××××-××-××实施

××××-××-××发布

蓄电池板栅用铅钙合金锭

The accumulator cell slab lattice uses
 the lead calcium alloys ingot

（讨论稿）

GB/T XXXX—XXXX

GB

中华人民共和国国家标准

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局

中国国家标准化管理委员会

ICS 77.120.60

H 62