前    言

本标准由全国有色金属标准化技术委员会提出并归口。

本标准由四川天齐锂业股份有限公司负责起草。

本标准主要起草人：姚开林、金鹏、霍立明、涂明江、黄春莲、张炳元、梁平武。

电池级无水氯化锂

1  范围

本标准规定了电池级无水氯化锂的要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存、质量证明书及订货单（或合同）内容。

本标准适用于以各种原料制得的无水氯化锂，产品主要用于一步电解制取电池级金属锂，也可用于制造焊接材料、空调和作为高分子材料合成催化剂等用。

2  规范性引用标准

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

GB/T 1480  金属粉末粒度组成的测定  干筛分法

GB/T 11064（所有部分） 碳酸锂、单水氢氧化锂、氯化锂化学分析法

GB/T 135025.2  制盐工业通用试验方法  白度的测定

GB/T 135025.3  制盐工业通用试验方法  水分的测定

3  要求

3.1  产品分类

产品分为一个牌号。

3.2  化学成分

产品的化学成分应符合表1的规定。

表1  电池级无水氯化锂化学成分

| LiCl 不小于 | 杂质含量（质量分数）/%，不大于 |
| --- | --- |
|  | Na | K | Ca | Fe | Ba | SO42- | Mg | Cu | B | 盐酸不 溶物 |
| 99.5 | 0.0015 | 0.05 | 0.0025 | 0.0003 | 0.01 | 0.002 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0001 | 0.005 |

3.3  物理性质

3.3.1  产品水份不大于0.3%。

3.3.2  产品应为白色，其白度值不小于70。

3.3.3  产品为颗粒状，粒度为1mm～6mm。

3.4  外观质量

产品不得有肉眼可见的夹杂物。

4  试验方法

4.1  产品化学成分分析按GB/T 11064（所有部分）的规定进行，或按双方共同商定的方法进行。

4.2  产品中水分的测定按GB/T 13025.3的规定进行。

4.3  产品白度的分析按GB/T 13025.2的规定进行。

4.4  产品粒度的检验按GB/T 1480的规定进行。

4.5  产品的外观质量采用目视法进行。

5  检验规则

5.1  检查和验收

5.1.1  产品应由供方技术监督部门进行检验，保证产品质量符合本标准及合同（或订货单）的规定，并填写质量证明书。

5.1.2  需方应对收到的产品按本标准的规定进行检验，如检验结果与本标准及合同（或订货单）的规定不符时，应在收到产品之日起30个工作日内，以书面形式向供方提出，由供需双方协商解决。如需仲裁，仲裁取样在需方由供需双方共同进行。

5.2  组批

产品应成批提交验收。每批由同一混合料组成。每批净重不小于1000kg。

5.3  检验项目

每批产品应进行化学成分、物理性能、外观质量的检验。

5.4  取样和制样

5.4.1  氯化锂为强吸潮物质,每次取样时应保证其代表性。

5.4.2  10袋以下任取1袋；10～20袋任取2袋；20袋以上任取4袋。

5.4.3  每袋取样不少于100克。

5.4.4  在混样瓶中混匀后，在干燥环境中用四分法缩分至约300g。

5.5  检验结果的判定

5.5.1  化学成分分析结果与本标准规定不符时，允许加倍取样对不合格项目进行重复试验。如仍有一个结果不合格时，按批判不合格。

5.5.2  水分含量不合格时，按批判不合格。

5.5.3  外观质量不合格时，按批判不合格。

5.5.4  粒度质量不合格时，按批判不合格。

5.5.5  白度质量不合格时，按批判不合格。

6  标志、包装、运输、贮存

6.1  标志

产品外包装袋上应注明：

- 供方名称；

- 产品名称；

- 批号；

- 牌号；

- 净重

- “防潮”字样或标志。

6.2  包装

6.2.1  产品内层采用双层塑料袋包装，外层为一层编织袋，或供需双方协商确定。

6.2.2  每袋净重为25±0.025Kg。

6.3  运输和贮存

产品为强吸潮物质，在运输和贮存中应特别注意防潮。搬运时应小心谨慎，严防包装破损。

6.4  质量证明书

每批产品应附有质量证明书，注明：

a）供主名称；

b）产品名称；

c）批号；

d）牌号；

e）净重和件数；

f）分析检验结果及检验部门印记；

g）本标准编号；

h）出厂日期。

7  合同（或订货单）内容

本标准所列材料的合同（或订货单）内应包括下列内容：

- 产品名称；

- 牌号；

- 净重和件数；

- 本标准编号；

e）其他需要协商或增加标准以外要求的内容。

# Text boxes

YS

中华人民共和国工业和信息化部 发布

200X-XX-XX实施

200X-XX-XX发布

电池级无水氯化锂

Battery grade anhydrous lithium chloride

(送审稿)

YS/T XXX—200X

中华人民共和国有色金属行业标准

ICS 77.150.99

H 64