《电池级无水氯化锂》行业标准

编制说明

一、工作简况

1、任务来源

根据中国有色金属工业协会文件中色协综字[2008]105号文件要求，《电池级无水氯化锂》被列入2008年有色金属行业标准制定计划项目，本标准的制定由四川天齐锂业股份有限公司负责起草，项目计划完成时间为2009年。

2、主要工作过程

2008年6月，四川天齐锂业股份有限公司接到《电池级无水氯化锂》产品标准的制定任务后，我公司立即成立了《电池级无水氯化锂》产品标准标编制工作小组，主要进行了如下工作：

①确立《电池级无水氯化锂》行业标准起草遵循的基本原则；

②申报公司内部科研计划；

③对生产、使用厂家进行调研取样、收集资料；

④查阅相关标准；

⑤确定产品主要技术内容；

⑥确定建立仲裁分析方法；

⑦对样品进行分析测试；

⑧根据测试数据确定技术指标取值范围；

⑨编写征求意见稿草案。

二、标准的制定原则和依据

- 本标准的格局和水平尽可能地与国际先进水平接轨。为了提高产品在国际市场上的竞争能力，促进产品水平的提高，本标准以当前先进技术为基础，适应当前经济发展的迫切需求。

- 本标准的考核项目和指标水平充分考虑企业生产以及使用单位的意见和建议，有利于促进公平竞争和保护供需双方的合法权益。

3、标准符合先进性、科学性、合理性、可行性原则。

三、编制背景

1、市场分析

氯化锂是一种重要的锂盐产品，除了用于空调除湿剂、漂白剂、杀虫剂、合成纤维、制药工业、锂电池、太阳能电池、金属合金焊接剂或助熔剂、高分子材料合成作催化剂，还有一个非常重要的用途就是采用熔盐电解法生产金属锂。目前，金属锂不仅成为国防上最有重要意义的战略物质之一，同时也成为一种与人类日常生活息息相关的重要金属元素。金属锂及其合金和化合物在原子能工业、冶金工业、电池、玻璃、陶瓷、化工、航天工业制造等领域具有广泛的用途。近年来氯化锂在生物学、医学等领域也开始得到广泛应用，在医学上用于治疗糖尿病、遗传研究等；在生物学中用于分离提取RNA及少量质粒DNA的提取和纯化；作为诱变剂，应用于食品（啤酒）、医药、环保等行业选育优质菌种，培育高产菌株，合成医药中间体，对菌种进行遗传改造；在有机结构分析方面，氯化锂是一种重要的阳离子添加剂；在新材料领域，广泛应用于甲壳素的生产。氯化锂及其衍生产品在受控核聚变反应、铝锂合金、锂离子电池、光通信中的非线性光学材料等行业的需求大幅增长。

电池级无水氯化锂是专门用于生产电池级金属锂的高档产品，用电池级无水氯化锂可不通过精馏，直接电解生产电池级金属锂。电池级无水氯化锂用途还将随着科技的不断发展，进一步扩大使用范围。

2、技术背景

现有技术中，氯化锂的生产方法主要采用中和法即原料为单水氢氧化锂或碳酸锂，加入盐酸中和制得，该工艺流程长、能耗高、锂损大、生产成本高。在这种情况下，采用氯化钙—硫酸锂复分解法生产电解金属锂用电池级无水氯化锂的生产工艺具有很大的发展潜力。然而目前关于电池级无水氯化锂还没有相应的标准，因此，制定本标准以规范电池级无水氯化锂的化学成分、物理性能等技术指标。

四、主要技术指标

1、本标准规定的需测杂质为Na、K、Ca、Mg、Cu、B、SO42-、盐酸不溶物。

各化学成分如下表所示：

| 牌号 | LiCl 不小于 | 杂质含量（质量分数）/%，不大于 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Na | K | Ca | Fe | Ba | SO42- | Mg | Cu | B | 盐酸不 溶物 |
| XXX | 99.5 | 0.0015 | 0.05 | 0.0025 | 0.0003 | 0.01 | 0.002 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0001 | 0.005 |

2、氯化锂品位的确定：随着生产工艺日趋完善，氯化锂品位纯度逐步增大，杂质含量能得到较好的控制，故电池级无水氯化锂的品位定在99.5％。

3、Na元素含量的确定：为直接电解生产电池级金属锂，鉴于钠的析出电位比锂低，如要达到电池级金属锂标准，特别是和国际接轨，编制组将电电池级氯化锂中Na的含量定位为0.0015％。

4、B元素含量的确定：考虑到该工艺采用锂矿石为原料的实际情况，将电解金属锂用电池级氯化锂中B的含量定位为0.0001％，目的是体现以矿石为原料生产的优越性。

5、其它元素的确定参照国家标准GB11075-2007《无水氯化锂》的规定。

五、标准水平

本标准的制定，规范了电池级无水氯化锂的化学成分、物理性能等技术指标，对于不通过精馏，一步电解生产电池级金属锂具有重要意义，达到国际先进水平。

六、标准属性

本标准首创制定，为有色金属行业标准。

七、与有关的现行法律、法规和强制性国家标准的关系

本标准与有关的现行法律、法规和强制性国家标准没有冲突。

四川天齐锂业股份有限公司标准编制小组

2009年6月28日