前    言

本标准的附录A为规范性附录。

本标准由中国有色金属工业协会提出。

本标准由全国有色金属标准化技术委员会归口。

本标准负责起草单位:金川集团有限公司。

本标准参加起草单位:深圳格林美高新技术有限公司。

本标准主要起草人：

草酸钴

1 范围

本标准规定了草酸钴的要求、检验方法、检验规则、包装、标志、运输、贮存和质量证明书。

本标准的草酸钴适用于生产钴粉，钴的氧化物等产品。

2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准中的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

GB/T 5061            金属粉末松装密度的测定—振动漏斗法 第3部分  振动漏斗法

GB/T 19077.1         粒度分析 激光衍射法

GB/T XXXX(所有部分)  草酸钴化学分析方法

3 要求

3.1 牌号

草酸钴产品分为A、B和C三个牌号。

3.2 化学成分和物理指标

草酸钴各牌号产品的化学成分和物理指标应符合表1的规定。

表1  草酸钴的要求

| 牌号 | 优级品 | A | B | C |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Co，不小于，% | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 |
| 杂质元素不大于，％ | Ni | 0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.008 |
|  | Fe | 0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.006 |
|  | Mn | 0.0008 | 0.002 | 0.002 | 0.004 |
|  | Cu | 0.0008 | 0.002 | 0.002 | 0.004 |
|  | Zn | 0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.004 |
|  | Ca | 0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.005 |
|  | Mg | 0.001 | 0.005 | 0.005 | 0.008 |
|  | Na | 0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.004 |
|  | As | 0.001 | 0.0006 | 0.0006 | 0.001 |
|  | Pb | 0.001 | 0.002 | 0.002 | - |
|  | Al | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.002 |
|  | Si | 0.002 | 0.005 | 0.005 | - |
|  | SO42- | 0.003 | 0.005 | 0.005 | 0.01 |
|  | Cl- | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.05 |
| 水分，（不大于），％ | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.8 |
| 松装密度，g/cm3 | ≤0.45 | 0.25～0.45 | ≤0.35 | ≤0.45 |
| 激光粒度，d（50），µm | ≤50 | 26～45 | ≤10 | ≤50 |

3.3 外观质量

各牌号草酸钴产品呈浅粉红色粉末；应保持干燥、洁净，无夹杂物。

3.4 其他

如需方对草酸钴产品有其他要求，由供需双方协商确定并在合同中注明。

3.5安全防护

草酸钴属粉末产品，刺激呼吸道粘膜，接触草酸钴粉作业时，应注意防护。

4 试验方法

4.1草酸钴化学成分的测定按GB/T XXXX的规定进行。

4.2 草酸钴的松装密度按GB/T 5061的规定进行。

4.3 草酸钴激光粒度的测定按GB/T 19077.1的规定进行。

4.4 草酸钴的外观质量由目视检查。

4.5 水分的测定按附录A执行。

5 检验规则

5.1 检查与验收

5.1.1 产品应由供方质量检验部门进行检验，保证产品符合本标准或订货单（或合同）要求的规定，并填写质量证明书。

5.1.2 需方可对收到的产品进行检验，如检验结果与本标准或订货单（或合同）要求所载内容不相符，可在收到产品之日起15日内向供方提出，由供需双方协商解决；如需仲裁，仲裁取样由供需双方在需方进行。

5.2 组批

每生产班次产品为一批，每批不大于10t。

5.3 取样与制样

5.3.1抽检试样应用内径为ф15mm±2mm的不锈钢或钛质探针在包装容器内插取五点，按梅花形布点，每点均插到底，取样数量按表2规定，每件取样量应不少于100g。

表2  草酸钴取样数量对照表

| 同批草酸钴粉包装数量 | 同批草酸钴粉取样的数量 | 同批草酸钴粉包装数量 | 同批草酸钴粉取样的数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1～5 | 全部 | 61～99 | 9 |
| 6～11 | 5 | 100～149 | 10 |
| 12～20 | 6 | 150～199 | 11 |
| 21～35 | 7 | 200～299 | 12 |
| 36～60 | 8 | 300～399 | 13 |

注：每批草酸钴粉包装数量超过399袋以后，每增加100袋或不到100袋包装时，取样数量应增加一个。

5.3.2 将试样仔细混匀，过100目筛后，缩分至200g，均分为4份，装入洁净磨口瓶中，分别供仲裁分析用、备用及供需双方保存。

5.3.3如产品未经干燥处理的草酸钴，则样品应在1小时内进行水分测定，然后按5.3.2的规定制样。

5.4 检验结果判定

5.4.1 草酸钴化学成分与物理性能不符合本标准第3.2条规定时，该批产品不合格。

5.4.2 表观质量不符合本标准第3.3条规定时，双倍取样，若仍不符合，该批产品不合格。

6 包装、标志、运输、贮存、质量证明书

6.1 包装

6.1.1产品采用聚乙烯塑料制品做内袋，并封口，外加复合编织袋包装，每包净重25kg±0.05kg。

6.1.2如有特殊要求，按合同规定的要求进行包装。

6.2 标志

产品外包装应印有注册商标、产品名称、批号、净重、供方名称、厂址、并有“防雨”、“防刮”等字样或标志。

6.3 运输

产品运输时应小心轻放，并做好防护，防止包装破裂及雨水浸湿等，且应与其他物品分开堆放运输。

6.4 贮存

产品应贮存在干燥、通风、没有腐蚀性物品仓库中，不得与酸、碱、油类等化学品贮存在一起，严防受潮、腐蚀等。

6.5 质量证明书

每批产品需附质量证明书，注明：

- 供方名称、地址、联系电话；

- 产品名称和牌号；

- 批号；

- 批重；

- 分析检验结果和质量监督部门印记；

- 本标准编号；

- 包装日期。

7 订货单（或合同）

- 产品名称；

- 牌号；

- 化学成分及物理性能的特殊要求；

- 数量；

- 本标准编号；

- 其他需要协商或增加的标准以外要求的内容。

附录A

草酸钴水分的测定

（规范性附录）

A.1  范围

本标准规定了草酸钴中水分的测定方法。

本标准适用于草酸钴中水分的测定。测定范围：≥0.01%。

A.2  方法提要

试样在80±2℃烘箱中干燥恒重，用称量法测定其水分失量。

A.3   仪器

A.3.1 称量瓶。

A.3.2 烘箱。

A.3.3 干燥器。

A4  分析步骤

A4.1试料

称取10.000g（m0）试样，置于已知质量(m1)的称量瓶中。

A.4.2测定

A.4.2.1将盛有试料（A4.1）的称量瓶置于预先升温至80℃的烘箱中干燥2h，取出置于干燥器中冷却至室温并称量。

A.4.2.2再将盛有试样的称量瓶（A.4.2.1）置于80℃的烘箱中干燥3h，取出，置于干燥器中，冷却至室温，称量。

A.4.2.3按A.4.2.2规定重复操作，直至二次连续称量结果相差不超过0.0003g(m2)。

A.5  分析结果的计算与表述

按式(1)计算草酸钴中水分含量，结果以%表示：

………………………………………………（1）

式中：m0---试料量，单位为克（g）；

m1---称量瓶质量，单位为克（g）；

m2---干燥后试料与称量瓶总质量，单位为克（g）；

# Text boxes

ICS 77.150.70

H 62

国家质量监督检验检疫总局

国家标准化管理委员会

发布

200x-xx-xx实施

200x-xx-xx发布

草酸钴

#### Cobalt Oxalate

（审定稿）

GB/T XXXX—200X

中华人民共和国国家标准