国家质量监督检验检疫总局

国家标准化管理委员会

发布

中华人民共和国国家标准

GB/T ××××-××××

超细钴粉

Superfine Cobalt Powder

（评审稿）

2009-xx-xx发布

200x-xx-xx实施

ICS 77.150.70

H 62

前    言

本标准由中国有色金属工业协会提出。

本标准由全国有色金属标准化技术委员会归口

本标准负责起草单位：金川集团有限公司。

本标准参加起草单位：深圳格林美高新技术股份有限公司参加起草.

本标准主要起草人：闫忠强、金丽红、林秀英、张明兰、王红忠、XXXX、XXXX。

超细钴粉

1  范围

本标准规定了超细钴粉的要求、检验方法、检验规则、包装、标志、运输、贮存和质量证明书。

本标准适用于生产硬质合金、金刚石工具、高温合金、磁性材料等冶金产品用超细钴粉，以可用于可充电电池、工业爆破剂、火箭燃料和医药等领域。

2  规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注明日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注明日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

GB/T 3249          难熔金属及化合物粉末粒度的测定方法—费氏法

GB/T 1479          金属粉末松装密度的测定—漏斗法

GB/T 5314          粉末冶金用粉末的取样方法

GB/T 14265         金属材料中氢、氧、氮、碳、硫分析方法通则

GB/T 19077.1       粒度分析 激光衍射法

YS/T 281           钴化学分析方法

YS/T 633           四氧化三钴

YS/T 256           氧化钴

JY/T 010           分析型扫描电子显微镜方法通则

3  要求

3.1 产品分类

超细钴粉按费氏粒度的不同分为CoF-1、CoF-2、CoF-3、CoF-4四个牌号，各牌号的化学成分为：

A级：杂质含量总和不超过0.1%；

B级：杂质含量总和不超过0.3%；

C级：杂质含量总和不超过0.5%。

3.2 牌号的表示方法

Co—表示产品的主要成分为钴；

F—表示产品的交货状态为粉末状态；

1、2、3、4—表示产品的牌号；

A、B、C—表示产品的等级。

例：CoF-1-A表示为：费氏粒度小于0.8μm， 化学成分为A级的钴粉；

CoF-2-B 表示为：费氏粒度在0.8 -1.0μm之间， 化学成分为B级的钴粉；

CoF-4-C 表示为：费氏粒度1.5 -2.0μm之间， 化学成分为C级的钴粉；

3.3 化学成分

超细钴粉的化学成分应符合表1的规定。

表 1  超细钴粉的化学成分

| 等级 | 化学成分/% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Co 不小于 | 杂质，不大于 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ni | Cu | Fe | Pb | Zn | Ca | Mg | Na | Mn | Si | S | C |
| A | 99.9 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.003 | 0.003 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.008 | 0.005 | 0.05 |
| B | 99.7 | 0.02 | 0.015 | 0.02 | 0.005 | 0.010 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.010 | 0.015 | 0.010 | 0.05 |
| C | 99.5 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.05 |
| 注：钴元素为差减法计算得到，差减元素为表中所列元素； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

3.4 产品的物理性能及含氧量

产品的费氏粒度、松装密度、激光粒度及含氧量应符合表2的规定。

表2 超细钴粉粒度、松装密度及含氧量的要求

| 牌号 | 费氏粒度 (μm) | 松装密度（g/cm3） | D50(μm) | O% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CoF-1 | <0.8 | <0.6 | ≤8 | ≤0.7 |
| CoF-2 | 0.8-1.0 | 0.6-1.0 | ≤9 | ≤0.6 |
| CoF-3 | 1.0-1.5 | 0.6-1.0 | ≤9 | ≤0.5 |
| CoF-4 | 1.5-2.0 | 1.0-1.5 | ≤10 | ≤0.4 |

3.5 微观性貌

超细钴粉微观形貌为类球形颗粒、枝状颗粒

3.6 外观

超细钴粉为灰色粉末。同一批次产品的色泽须保持一致，不得有其他可见外来夹杂物。

3.7 如用户有特殊要求，供需双方可另行协商解决，并在合同中注明。

3.8 安全防护

超细钴粉属粉末产品，刺激呼吸道粘膜，进行接触超细钴粉作业时，应注意防护。

4  试验方法

4.1铁的测定按YS/T 281.1的规定进行；

4.2硅的测定按YS/T 281.3的规定进行；

4.3镁的测定按YS/T 281.6的规定进行；

4.4锌的测定按YS/T 281.7的规定进行；

4.5铅的测定按YS/T 281.9的规定进行；

4.6镍的测定按YS/T 281.10的规定进行；

4.7铜、锰的测定按YS/T 281.11的规定进行；

4.8 钠的测定按YS/T 256中附录B的规定进行；

4.9钙的测定按YS/T 256中附录F的规定进行；

4.10 碳、硫的YS/T 633中附录A的规定进行。

4.11 氧的测定按GB/T 14265的规定进行。

4.12 松装密度测定按GB/T 1479的规定进行。

4.13 费氏粒度测定按GB/T 3249的规定进行。

4.14 激光粒度的测定按GB/T 19077.1的规定进行。

4.15 形貌的测定按JY/T 010分析型扫描电子显微镜方法通则

4.16 产品的外观质量由目视检查。

5 检验规则

5.1 检查与验收

5.1.1 质量监督部门负责对产品进行检验，保证产品符合本标准或订货单（合同）规定，并填写质量证明书。

5.1.2 需方可对收到的产品进行检验。如检验结果与本标准或订货单（合同）规定不符，应在收到产品之日起15日内向供方提出，由供需双方协商解决；如需仲裁，仲裁取样在需方，由供需双方共同进行。

- 5.2 组批

每批产品应由同一生产周期、同一牌号和同一等级的产品组成，单批重量不大于10t。

- 5.3 取样与制样

抽检试样应用内径为Ф15±2mm的不锈钢或钛质探针在袋内插取五点，按梅花形布点，每点均插到底；所取试样经仔细混匀后，用四分法缩分至160克，分成两份（正副样各一份），每份80克，正样送检，副样留存。取样数量按表4规定。

表4  取样数量

| 同批钴粉包装的 袋数量 | 同批钴粉应取样的 袋数量 | 同批钴粉包装的 袋数量 | 同批钴粉应取样的 袋数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1～5 | 全部 | 61～99 | 9 |
| 6～11 | 5 | 100～149 | 10 |
| 12～20 | 6 | 150～199 | 11 |
| 21～35 | 7 | 200～299 | 12 |
| 36～60 | 8 | 300～399 | 13 |

注：每批钴粉包装袋数量超过399个以后，每增加100个或不到100个包装袋时，取样袋数量应增加一个。

5.4  检验结果的判定

- 5.4.1如产品中化学成分不符合本标准或订货单（合同）时，则该批产品为不合格。

- 5.4.2如产品中物理指标不符合本标准或订货单（合同）时，则该批产品为不合格。

- 5.4.3如产品的外观质量不符合本标准规定时，则该批产品为不合格。

- 6  包装、标志、运输、贮存和质量证明书

- 6.1 包装

6.1.1超细钴粉为铝塑袋真空包装，每袋净重5±0.01 kg；置于内衬单层塑料袋铁桶中加盖密封。

- 6.1.2如用户有特殊要求时，供需双方可另行协商解决。

- 6.2 标志

- 产品外包装应印有产品名称、批号、商标、净重、本标准号、供方名称、供方地址，并有“防潮”、“轻放”、“向上”字样或标志。

- 6.3 运输

- 产品运输时应小心轻放，不得撞击、滚动和倒置，应与其他物品分开堆放。

- 6.4 贮存

- 产品应贮存于干燥、通风、无腐蚀性气体的仓库中，不得与酸、碱、油类和化学品贮存在一起，严防受潮、腐蚀。

- 6.5 质量证明书

每批产品应附有质量证明书，其上注明：

a) 供方名称；

b) 产品名称、批号、等级和牌号；

c) 分析检测结果及检验部门印记；

d) 本标准号；

e）出厂日期。

7 订货单（或合同）

订货单（或合同）应包括下列内容：

- 产品名称；

- 等级和牌号；

- 化学成分及物理规格的特殊要求

- 数量；

- 本标准编号；

- 其它需要协商或增加的标准以外要求的内容。