国家质量监督检验检疫总局

国家标准化管理委员会

发布

中华人民共和国国家标准

GB/T XXXX—200X

镍、钴、锰三元素复合氧化物

Nickel cobalt manganese composite oxides

（预审稿）

200x-xx-xx发布

200x-xx-xx实施

ICS77.150

H 62

- 前    言

本标准规定了镍、钴、锰三元素复合氧化物即（NixCoyMn1-x-y）3O4，其中x+y<1，x>0且y>0，的产品要求、检验方法、检验规则、包装、标志、运输、贮存和质量证明书。

本标准由中国有色金属工业协会提出。

本标准由全国有色金属标准化技术委员会归口。

本标准由金川集团有限公司负责起草。

本标准主要起草人：

镍、钴、锰三元素复合氧化物

1 范围

本标准规定了镍、钴、锰三元素复合氧化物[即（NixCoyMn1-x-y）3O4，其中x+y<1，x>0且y>0]的要求、试验方法、检验规则、包装、标志、运输、储存和质量证明书。

本标准适用于供生产锂离子电池正极材料用镍、钴、锰三元素复合氧化物。

2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

GB/T1479           金属粉末松装密度的测定-漏斗法

GB/T 19077.1        粒度分析 激光衍射法

JY/T010             分析型扫描电子显微镜方法通则

EJ/T 553             矿物晶胞参数的测定粉末x射线衍射法

3 要求

3.1牌号

产品分为O955、O811、O523、O424、O325、O111六个牌号，牌号数字表示镍、钴、锰三种元素物质的量的比，第一位代表镍，第二位代表钴，第三位代表锰。例如：O424牌号，表示镍、钴、锰三种元素物质量的比例为4:2:4。

3.2 化学成分

不同牌号的镍、钴、锰三元素复合氧化物的化学成分应符合表1的规定。

表 1  各牌号镍、钴、锰三元素复合氧化物的化学成分表

|  | 主元素含量 / % |  |  | 杂 质 含 量 不 大 于 / % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 牌号 | Ni | Co | Mn | Cu | Fe | Na | Zn | Ca | Mg | Si | Pb | Al | SO2-4 | Cl |
| O955 | 65.2-67.2 | 3.6-3.8 | 3.4-3.6 | 0.01 | 0.01 | 0.015 | 0.01 | 0.015 | 0.015 | 0.03 | 0.005 | 0.01 | 0.4 | 0.1 |
| O811 | 58.0-60.0 | 7.6-8.1 | 7.0-7.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| O532 | 36.2-37.7 | 21.8-22.8 | 13.4-14.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| O424 | 29.2-30.6 | 14.7-15.4 | 27.5-28.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| O325 | 22.0-23.0 | 14.8-15.5 | 34.4-35.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| O111 | 24.3-25.3 | 24.5-25.5 | 22.8-23.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

3.3 物理性能

3.3.1 镍、钴、锰三元素复合氧化物的松装密度：0.4 g/cm3—1.2g/cm3。

3.3.2 镍、钴、锰三元素复合氧化物的振实密度：0.8 g/cm3—2.8 g/cm3。

3.3.3 镍、钴、锰三元素复合氧化物的激光粒度（D50）：8μm—15μm。

3.3.4 镍、钴、锰三元素复合氧化物的比表面积：≤10m2/g。

3.3.5 镍、钴、锰三元素复合氧化物的微观形貌：球形或类球形。

3.4粉末晶型结构

镍、钴、锰三元素复合氢氧化物为单一Co3O4晶型结构[空间群fd3m(227)]。

3.5 外观质量

3.5.1产品应保持干燥洁净，无可见夹杂物。

3.5.2 同一批产品色泽应保持一致。

3.6 其他要求

需方如对镍、钴、锰三元素复合氧化物有特殊要求，可由供需双方协商。

3.7 安全防护

镍、钴、锰三元素复合氧化物属粉末产品，刺激呼吸道粘膜，进行接触镍、钴、锰三元素复合氧化物作业时，应注意防护。

4 试验方法

4.1 钴、镍、锰及其他杂质元素含量由供需双方协商进行测定。

4.2 松装密度和振实密度测定按GB/T 5061的规定进行。

4.3激光粒度（D50）测定按GB/T 19077.1的规定进行。

4.4 产品颗粒形状观测按JY/T010《分析型扫描电子显微镜方法通则》的规定进行。

4.5产品晶型结构测定按EJ/T 553《矿物晶胞参数的测定粉末x射线衍射法》的规定进行。

4.6 产品颗粒的外观质量由目视检查。

5 检验规则

5.1 检查与验收

5.1.1供方质量监督部门负责对产品进行检验，保证产品符合本标准或订货单（合同）规定，并填写质量证明书。

5.1.2 需方可对收到的产品进行检验，如检验结果与质量证明书所载不符，可在收到产品之日起15日内向供方提出，由供需双方协商解决；如需仲裁，仲裁取样在需方，由供需双方共同进行。

5.2 组批

产品应成批提交检验，每批应由同一生产周期产出同一牌号的镍、钴、锰三元素复合氧化物组成，单批重量不大于10t。

5.3  取样与制样

抽检试样应用内径为¢15±2mm的不锈钢或钛质探针在包装容器内插取五点，按梅花形布点，每点均插到底。所取试样经仔细混匀后，用四分法缩分至定量。取样数量按表4规定。

表4  取样数量

| 同批镍、钴、锰三元素复合氧化物包装容器数量 | 同批镍、钴、锰三元素复合氧化物应取样的容器数量 | 同批镍、钴、锰三元素复合氧化物包装容器数量 | 同批镍、钴、锰三元素复合氧化物应取样的容器数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1～5 | 全部 | 61～99 | 9 |
| 6～11 | 5 | 100～149 | 10 |
| 12～20 | 6 | 150～199 | 11 |
| 21～35 | 7 | 200～299 | 12 |
| 36～60 | 8 | 300～399 | 13 |

注：每批三元素复合氧化物产品包装容器数量超过399个以后，每增加100个或不到100个包装容器时，取样容器数量应增加一个。

5.4 检验结果判定

5.4.1产品化学成分和物理性能指标不符合本标准规定时，该批产品不合格。

5.4.2产品外观质量不符合本标准规定时，该件产品不合格。

6 包装、标志、运输、储存和质量证明书

6.1 包装

镍、钴、锰三元素复合氧化物产品用内衬双层塑料袋的铁桶包装，也可用其它包装形式，但需封好口，每桶（袋）重量可由供需双方协商。

6.2标志

产品外包装应印有商标以及“防潮”、“向上”标志，同时注明：

a）供方名称及地址；

b）产品名称，牌号；

c）批号；

d）净重。

6.3运输和贮存

镍、钴、锰三元素复合氧化物应堆放于通风干燥处，运输及贮存时应防止包装破裂及受潮结块。

6.4质量证明书

每批产品应附有质量证明书，注明：

a）供方名称、地址、联系电话；

b）产品名称；

c）牌号；

d）批号；

e）净重；

f）分析检测结果及检验部门印记；

g）本标准编号；

h）出厂日期。

7 订货单（或合同）

订货单（或合同）应包括下列内容：

a）产品名称；

b）牌号；

c）化学成分及物理规格的特殊要求；

d）数量；

e）本标准编号；

f）其他需要协商或增加的标准以外要求的内容。