ICS 77.120.99

H 61

中华人民共和国国家标准

GB/T编号

GB/T ××××－××××

金废料、分类和技术条件

Classification and specification for

silver metal scraps

（征求意见稿）

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局中 国 国 家 标 准 化 管 理 委 员 会发布

200X—XX—XX发布                         200X—XX—XX实施

前         言

本标准首次制定。

本标准由全国有色金属标准化技术委员会提出并归口。

本标准负责起草单位：四川省天泽贵金属有限责任公司。

本标准主要起草人：   。

金废料、分类和技术条件

1   范围

本标准规定了金废料的分类、要求、试验方法、检验规则和包装、标志、运输及贮存。

本标准适用于金的国内外贸易及再生有色金属熔炼企业、金加工企业废旧金的回收。

2   规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

GB/T 11066（所有部分） 金化学分析方法

GB/T 15072（所有部分） 贵金属及其合金化学分析方法

3   金废料的分类与要求

金废料的分类与要求如表1所示。

表1

| 金废料分类） |  |  | 品质与形状 |
| --- | --- | --- | --- |
| 类 别 | 组 别 | 废料名称 |  |
| 金 及 金 合 金 废 料 | 含金废液 | 含金氰化废液 Auriferous cyanide carburizing liquid waste | 1级 碱性镀金废液含金量大于20g/L； 2级 一般酸性镀金废液含金约为4～12g/L； 3级 中等酸性镀金废液含金量不大于4g/L； |
|  |  | 含金废王水 Auriferous aqua regia | 一般是处理含金固体废料采用王水溶解 |
|  |  | 其他镀金 |  |
|  | 固体废料 | 金加工中边角料 Gold scraps created in processing | 金加工中产生的边角料 |
|  |  | 印刷电路中废料 Gold scraps in printed circuitry | 电子、电工和微电子工业中印刷电路上金浆料烧结薄膜 |
|  |  | 金丝材 Gold wire | IC配线、引线、废二极管中金丝 |
|  |  | 废旧首饰 Waste gold ornament | 金首饰 |
|  |  | 牙科材料 Materials for dental surgery | 齿科铸造用金，如金牙、镀金牙 |
|  |  | 金矿尾矿 Gold ore tailing | 金矿尾矿中固体矿石 |
|  |  | 覆层金 Clad gold | 复合材料中金复合层 |
|  | 固液混合物 | 回收金浆料 Reclaimed slurry | 金浆料生产总边角料或使用过程中部分尾料 |

4  试验方法

4.1 一般通过目视检验金废料的组成成分与形态，并确定金废料质量是否与对应金废料名称的要求相符。

4.2  金废料的化学成分分析按照GB/T 11066（所有部分）、GB/T 11067（所有部分）、GB/T 15072（所有部分）或供需双方商定的分析方法进行，仲裁分析应按GB/T 15072（所有部分）进行。

4.4  金废料中杂质的扣除方法、金废料外形尺寸及单块重量的测量方法等本标准中未规定的试验方法由供需双方协商确定。

5   检验规则

5.1 检查和验收

5.1.1  金废料宜供方进行检验，或委托其他检验部门进行检验。

5.1.2  需方应对收到的金废料按照本标准以及合同的规定进行检验，如检验结果与本标准以及合同的规定不符时，应单独封存，并在收到之日起15天内向供方提出，由供需双方协商解决。

5.2 组批

金废料按表1分类后，成批提交检验，批重不限。

5.3 检验项目

应对每批金废料的组成成分与形态及合同要求进行的相关项目（如化学成分分析）进行检验。应对每批进口金废料中对环境造成影响的夹杂物和放射性污染物进行检验。每批废旧武器零部件应由供方做安全检查。

5.4 取样

取样方法由供需双方商定。

5.5 检验结果的判定

金废料的组成成分、形态或化学成分分析试验结果、对环境造成影响的夹杂物、放射性污染物检验结果或安全检查结果不符合要求时，判该批不合格。混入金废料中的国家文物，应按照国家有关规定处理。

6  标志、包装、运输和贮存

6.1  标志

每批金废料宜附有标签，其上注明：

- 供方名称；

- 金废料名称；

- 批号；

- 批重；

- 本标准编号。

6.2  包装

6.2.1  经供需双方协商确定，金废料可以打包或压块方式供货。

6.2.2  铝及铝合金屑、铝灰渣均应包装后交货，其包装方式、尺寸和重量由供需双方协商确定，并在合同中注明。

6.3  运输和贮存

6.3.1  不同批次的金废料在运输过程中不应混装。

6.3.2  金废料在运输、装卸、堆放过程中，严禁混入爆炸物、易燃物、垃圾、腐蚀物和有毒、放射性物品，也不得用被以上物品污染的装卸工具装运，有特殊要求时，应有防雨、防雪、防火设施(参见GB 16487.7)。

6.4  质量证明书

金废料交货时，宜附有质量证明书，其上写明：

a) 供方名称；

b) 金废料名称；

c) 批号及批重；

d) 检验结果；

e) 发货日期；

f) 技术监督部门的印记；

g) 本标准编号。