ICS 77.120.99

H 61

中华人民共和国国家标准

GB/T编号

GB/T ××××－××××

银废料、分类和技术条件

Classification and specification for

silver metal scraps

（征求意见稿）

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局中 国 国 家 标 准 化 管 理 委 员 会发布

200X—XX—XX发布                         200X—XX—XX实施

前   言

本标准由全国有色金属标准化技术委员会提出

本标准由全国有色金属标准化技术委员会归口。

本标准负责起草单位：湖南鑫达银业股份有限公司。

本标准参加起草单位：待定。

本标准主要起草人：马振兴、肖年富、向磊        。

银废料、分类和技术条件

1   范围

本标准规定了银废料的分类、要求、试验方法、检验规则和包装、标志、运输及贮存。

本标准适用于国内外贸易及再生有色金属熔炼企业、贵金属加工企业废旧银的回收。

2   规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

GB/T 11067（所有部分） 银化学分析方法

GB/T 15072（所有部分） 贵金属及其合金化学分析方法

GB/T 3884.2            铜精矿化学分析方法  金量和银量的测定

GB 670                 化学试剂  硝酸银

YS/T 248.6             粗铅化学分析方法  金量与银量的测定

YS/T 248.7             粗铅化学分析方法  银量的测定

YS/T 240.11            铋精矿化学分析方法 银量测定

YS/T 88                铜、铅电解阳极泥化学分析方法 金量与银量的测定

3   银废料的分类与要求

银废料的分类与要求如表1所示。

表1

| 类别 | 废料名称 | 来源或存在形式 | 要 求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 含银废液 | 废定影液 | 胶片工业中废定影液，印刷厂的菲林废液、定影液主要是Ag2(S2O3)23−、Ag2(S2O3)34−、Ag2(S2O3)45−， |  |
|  | 银电镀废液 | 电镀银厂 | 含氰废液由专门机构处理 |
|  | 感光废乳剂 | 感光胶片厂涂布车间的废料、电气元件涂层的银浆、制镜厂使用的喷涂银浆等,主要是单质银。 |  |
|  | 实验室含银废液 | 主要是AgNO3 |  |
|  | 回收银浆料 | 银浆料生产总边角料或使用过程中部分尾料 | 银浆生产中的废料或使用过程中部分尾料 |
| 固体废料 | 感光胶片、相纸 | 感光胶片的废品，打孔切边、试片之后的废片，报废电影片，医院X光片和CT片，印刷厂的菲林片、照相用的废底片及照相复制的废底片等 |  |
|  | 镀银材料 | 部分装饰用镀银材料，外层的银可回收 |  |
|  | 银 镜 片 | 热水瓶胆、银眼镜、汽车玻璃或其他镀银玻璃制品 |  |
|  | 含银电子废品 | 扣式氧化银电池、磁力起动器、中间继电器、行程开关、电器触头、电路板等 |  |
|  | 银 焊 料 | 银铜、银铜锌、银镉等用于焊料的合金 |  |
|  | 废旧银制品 | 回收废旧银币、银纪念币、废旧银首饰或其他银制品 |  |
|  | 银催化剂 | 石油工业用含银催化剂 |  |
|  | 银 电 极 | 报废银电极 |  |
|  | 银 合 金 | 废旧的AgCuZn、AgCuZnCd、AgCuZnNi；银镍合金、银铜合金、银-氧化镉合金、银锡合金 |  |
|  | 金属阳极泥 | 电解铅、铜、锡、锌等阳极泥 |  |
|  | 含银废矿渣 | 铅银渣、锌银渣、铜银渣等 | 不得混入放射性元素 |

4 其他要求

4.1 废料表面杂物应去除的尽量去除干净，尽量不要含有泥土。

4.2 生产中不能继续使用的金属载体催化剂，要进行除油、去污处理，有条件的要进行除碳处理。

4.3 含有易燃、易爆及有毒物质的废料，供方要进行安全检查，妥善处理，视安全后进行供应。

4.4 表中未列出的废料，按主体金属来源或存在形式列入相同或相近的类别

4.5 每批废旧武器零部件应由供方做安全检查，并提供详细来源渠道，以便备查。

4.6 混入银废料中的国家文物，应按照国家有关规定处理。

4.7含有易燃、易爆、异常嗅味的废料、废件必须单独回收和运输，不得与其它废料、废件混杂。

4.8 需方另有技术要求时，可由供需双方协商解。

5  试验方法

5.1 一般通过目视检验银废料的组成成分与形态，并确定银废料质量是否与对应贵金属废料名称的要求相符。

5.2  银废料的化学成分分析按GB/T 11067（所有部分）、GB/T 15072（所有部分）、YS/T 88 和GB/T 3884.2铜精矿化学分析方法或供需双方商定的分析方法进行，仲裁分析应按GB/T 15072（所有部分）、YS/T 88、GB/T 3884.2的规定进行，废液中的银用GB 670化学试剂 硝酸银的标定。

5.3  银废料中杂质的扣除方法，本标准中未规定的试验方法由供需双方协商确定。

6   检验规则

6.1 检查和验收

6.1.1  银废料宜供方进行检验，或委托其他检验部门进行检验。

6.1.2  需方应对收到的贵金属废料按照本标准以及合同的规定进行检验，如检验结果与本标准以及合同的规定不符时，应单独封存，并在收到之日起15天内向供方提出，由供需双方协商解决。

6.2 组批

银废料按表1分类后，废料、废件应成批交检验，每批应由同一类、组（金属名称、牌号）和级别组成，批重不限。

6.3 检验项目

应对每批银废料的组成成分与形态及合同要求进行的相关项目（如化学成分分析）进行检验。应对每批进口银废料中对环境造成影响的夹杂物和放射性污染物进行检验

6.4 取样

取样方法由供需双方商定。

6.5 检验结果的判定

银废料的组成成分、形态或化学成分分析试验结果、对环境造成影响的夹杂物、放射性污染物检验结果或安全检查结果不符合要求时，判该批不合格。

7   标志、包装、运输和贮存

7.1  废料、废件发运时，必须附有标志，写明废料、废件名称、类、组（金属名称、牌号）级别和供需双方名称。

7.2  废料的包装方式、尺寸和重量由供需双方商定。

7.3  废料、废件在运输、装卸、堆放等过程中，严禁混入爆炸物，易燃物和有毒物品等，也不得用带有腐蚀性物资的工具装运，有特殊要求时，应有防雨、防雪设施。

7.4  废液运输时，应装入专用的桶、槽内，以防泄漏。

7.5  银废料运输时，应有专人押运。

7.6  废料交货时，必须附有质量证明书，写明：

- 供方名称；

- 废料、废件、废液的名称；

- 类、组（金属名称、牌号）、级别；

- 每批的总重量；

- 检验结果；

- 发货日期；

- 技术监督部门的印记；

- 标准编号。

编制说明

一、工作简况：

2008年11月中国有色金属工业标准计量质量研究所以中色协［2008］42号文下达该标准的制度任务，起草时间为2008.11-2009.12月，国家标准计划号为20080875-T-610。技术归口单位为中国有色金属工业区标准计量质量研究所，起草单位为湖南鑫达银业股份有限公司。本标准主要起草人：马振兴、肖年富、向磊。

二、编制原则：

因白银在导电、导热和价格优势，广泛地被应用在电子电工、化工、感光材料、银首饰、银制品等领域，但随着矿产资源的严重缺乏，再生银的量在白银产量中所占比例越来越来重，针对再生银的原料来源非常复杂，在不同领域中原料可能含有不同的有毒有害物质，易燃易爆等物资，会对再生银原料运输、回收过程和环境造成影响，为此特制定本标准。

本标准严格按照GB/T 1.1-2000《标准化工作导则》进行编写，以范围-规范性引用文件——要求等的顺序编写，内容规范。

三、主要技术内容的确定

本标准结合再生银原料来源和再生过程需要制定，本标准规定了银废料的银含量，有毒有害、易燃易爆物质等作出相应要求。

四、与国内外同类标准水平的对比分析：

经检索没有查到相应的国际、国家、行业标准。本标准内容包括了检验的项目、抽样、化验方法、包装、标志、储存运输等，内容全部。本标准主要适用于银废料贸易和再生企业。本标准内容要求合理、先进、满足供需双方要求，通过本标准的实施，将规范供需双方行为，对环境保护起到重要作用。

五、与现行法规、标准关系。

在标准完全满足现行国家规范的要求，标准格式规范。

六、标准实施的建议

建议该标准为推荐性国家标准