中华人民共和国国家标准

GB/T ××××—××××

红色黄铜无缝管

Seamless red brass pipe

（送审稿）

200×-××-××发布                             200×-××-××实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局

中 国  国  家 标 准 化 管 理 委 员  会

GB/T xxxx-xxxx

前     言

本标准修改采用美国ASTM B 43-98（04）《标准规格的红色黄铜无缝管》。

本标准与美国ASTM B 43-98（04）标准相比，主要差异如下：

-----壁厚允许偏差：本标准壁厚允许偏差分为普通精度和高精度两个精度，其中高精度等同美国ASTM B 43-98（04）《标准规格的红色黄铜无缝管》中壁厚允许偏差的要求。

-----长度偏差：本标准长度允许偏差采用“+”值，美国ASTM B 43-98（04）《标准规格的红色黄铜无缝管》中采用“±”值。

本标准附录A为资料性附录。

本标准由中国有色金属工业协会提出。

本标准由全国有色金属标准化技术委员会归口。

本标准由海亮股份有限公司负责起草。

本标准由上虞金鹰铜业有限公司、浙江省冶金产品质量检验站有限公司参加起草。

本标准主要起草人员：

GB/T xxxx-xxxx

红色黄铜无缝管

1　 范围

本标准规定了红色黄铜无缝管的要求、试验方法、检验规则和包装、标志、运输、贮存、质量证明书和合同（或订货单）内容。

本标准适用于管道工程、锅炉连接管道及其他类似用途，也适用于建筑装饰用。

2　 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

GB/T 228-2002　金属材料 室温拉伸试验方法

GB/T 241　金属管液压试验方法

GB/T 242　金属管扩口试验方法

GB/T 246　金属管压扁试验方法

GB/T 2828.1 计数抽样检验程序 第1部分：接收质量限（AQL）检索的逐批检验抽样计划

GB/T 5121（所有部分）　铜及铜合金化学分析方法

GB/T 5231　加工铜及铜合金化学成分和产品形状

GB/T 5248 铜及铜合金无缝管涡流探伤方法

GB/T 8888　重有色金属加工产品的包装、标志、运输和贮存

GB/T 10567.1　铜及铜合金加工材残余应力检验方法　硝酸亚汞试验法

GB/T 10567.2　铜及铜合金加工材残余应力检验方法　氨熏试验法

YS/T 347　铜及铜合金 平均晶粒度测定方法

3 　要求

3.1 产品分类

3.1.1 牌号、状态、规格

管材的牌号、状态、规格应符合表1的规定。

表1　  管材的牌号、状态、规格

| 牌号 | 状态 | 规格 mm（in） |
| --- | --- | --- |
|  |  | 外径 | 壁厚 | 长度 |
| H85 | M | 10.3（0.405）～ 324(12.750) | 1.57(0.062)～12.7(0.500) | 3000(118.471) ～7000(276.432) |
|  | Y2 |  |  |  |
| 注：经供需双方协商，可提供其他规格的管材。 |

3.1.2　标记示例

产品标记按产品名称、牌号、状态、强度等级、精度等级、规格和标准编号的顺序表示。标记示例如下：

用H85制造的、软状态、普通强度、普通精度、外径为21.3mm、壁厚为2.72 mm、定尺长度为3m的圆管标记为：

管H85 M Φ21.3×2.72×3  GB/T XXXX－XXXX

用H85制造的、半硬状态、高强度、高精度、外径为42.2mm、壁厚为4.93 mm的圆管标记为：

管H85 Y2 高强度 高精度Φ42.2×4.93  GB/T XXXX－XXXX

3.2 　化学成分

管材的化学成分应符合GB/T 5231标准中相应牌号的规定。

3.3 　外形尺寸及其允许偏差

3.3.1 外径和壁厚及其允许偏差

管材外径和壁厚及其允许偏差应符合表2的规定。管材的规格也可由重量表示，具体参见附录A。

表2  外径和壁厚及其允许偏差                                         单位为毫米（英寸）

| 公称尺寸DN | 外径 | 壁厚 | 壁厚 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 公称外径 | 平均外径允许偏差 | 公称壁厚 | 允许偏差 | 公称壁厚 | 允许偏差 |
|  |  |  |  | 普通精度 | 高精度 |  | 普通精度 | 高精度 |
| 普通强度管材 | 高强度管材 |
| 1/8 | 10.3(0.405) | －0.10(0.004) | 1.57(0.062) | 公称外径的8% | ±0.10(0.004) | 2.54(0.100) | 公称外径的8% | ±0.15(0.006) |
| 1/4 | 13.7(0.540) | －0.10(0.004) | 2.08(0.082) |  | ±0.13(0.005) | 3.12(0.123) |  | ±0.18(0.007) |
| 3/8 | 17.1(0.675) | －0.13(0.005) | 2.29(0.090) |  | ±0.13(0.005) | 3.23(0.127) |  | ±0.18(0.007) |
| 1/2 | 21.3(0.840) | －0.13(0.005) | 2.72(0.107) |  | ±0.15(0.006) | 3.78(0.149) |  | ±0.20(0.008) |
| 3/4 | 26.7(1.050) | －0.15(0.006) | 2.90(0.114) |  | ±0.15(0.006) | 3.99(0.157) |  | ±0.23(0.009) |
| 1 | 33.4(1.315) | －0.15(0.006) | 3.20(0.126) |  | ±0.18(0.007) | 4.62(0.182) |  | ±0.25(0.010) |
| 11/4 | 42.2(1.660) | －0.15(0.006) | 3.71(0.146) |  | ±0.20(0.008) | 4.93(0.194) |  | ±0.25(0.010) |
| 11/2 | 48.3(1.900) | －0.15(0.006) | 3.81(0.150) |  | ±0.20(0.008) | 5.16(0.203) |  | ±0.28(0.011) |
| 2 | 60.3(2.375) | －0.20(0.008) | 3.96(0.156) | 公称外径的10% | ±0.23(0.009) | 5.61(0.221) | 公称外径的10% | ±0.30(0.012) |
| 21/2 | 73.0(2.875) | －0.20(0.008) | 4.75(0.187) |  | ±0.25(0.010) | 7.11(0.280) |  | ±0.38(0.015) |
| 3 | 88.9(3.500) | －0.25(0.010) | 5.56(0.219) |  | ±0.30(0.012) | 7.72(0.304) |  | ±0.41(0.016) |
| 31/2 | 102(4.000) | －0.25(0.010) | 6.35(0.250) |  | ±0.33(0.013) | 8.15(0.321) |  | ±0.43(0.017) |
| 4 | 114(4.500) | －0.30(0.012) | 6.35(0.250) |  | ±0.36(0.014) | 8.66(0.341) |  | ±0.46(0.018) |
| 5 | 141(5.562) | －0.36(0.014) | 6.35(0.250) |  | ±0.36(0.014) | 9.52(0.375) |  | ±0.48(0.019) |
| 6 | 168(6.625) | －0.41(0.016) | 6.35(0.250) |  | ±0.36(0.014) | 11.1(0.437) |  | ±0.69(0.027) |
| 8 | 219(8.625) | －0.51(0.020) | 7.92(0.312) |  | ±0.56(0.022) | 12.7(0.500) |  | ±0.89(0.035) |
| 10 | 273(10.750) | －0.56(0.0220) | 9.27(0.365) |  | ±0.76(0.030) | 12.7(0.500) |  | ±1.0(0.040) |
| 12 | 324(12.750) | －0.61(0.024) | 9.52(0.375) |  | ±0.76(0.030) | － | － | － |
| 注1：其他外径和壁厚要求的管材由供需双方协商确定。 |

3.3.2长度及其允许偏差

管材的长度及其允许偏差应符合表3的规定。

表3  管材长度及其允许偏差                 单位为毫米（英寸）

| 长度 | 允许偏差 |
| --- | --- |
| 3000(118.166)～4000（157.555） | +13（0.512） |
| >4000（157.555）～7000(275.721) | +15（0.591） |
| 注：其他长度要求的管材由供需双方协商确定。 |

    - 直度允许偏差

管材的直度允许偏差应每米不大于3毫米。全长直度允许偏差不应超过每米直度允许偏差与总长度的乘积。经退火的管材不作规定，如需方要求，可由供需双方协商确定。

3.3.4  切斜度

管材端部应锯切平整。切口在不使管材长度超出其允许偏差的条件下，管材的切斜度允许偏差应不超出表4的规定。

表4   切斜度                           单位为毫米（英寸）

| 外径 | 切斜度允许偏差 |
| --- | --- |
| ≤16（5/8） | 0.25(0.010) |
| >16（5/8） | 外径的1.6% |

3.3.5  圆度

对于未退火的直条管，其圆度允许偏差应符合表5的规定。经退火的管材不作规定，如需方要求，可由供需双方协商确定。

表5  未退火的直管圆度允许偏差

| 公称壁厚和公称外径之比 | 圆度允许偏差 |
| --- | --- |
| 0.01～0.0５ | ≤外径的６% |
| >0.05 | ≤外径的３% |

3.4 　力学性能

管材的室温纵向力学性能应符合表6的规定。

表6  管材的室温力学性能

| 状态 | 非比例延伸强度RP0.5，N/mm2 不小于 | 抗拉强度Rm N／㎜2 不小于 | 伸长率A５０ｍｍ % 不小于 |
| --- | --- | --- | --- |
| M | 83 | 276 | 35 |
| Y2 | 124 | 303 | － |

3.5  工艺性能试验

当需方要求并在合同中注明时，可进行管材的工艺性能检验，检验项目根据需方要求选择。试验后的管材不应有肉眼可见的裂纹和裂口。

3.5.1  扩口试验

直径不大于100mm(3.938in)，壁厚不大于10mm(0.394in)的软态管材，可进行扩口试验，其外径扩口量为25%，顶芯锥度为60°。

3.5.2  压扁试验

对于直径大于100mm (3.938in)的软态管材，可用压扁试验代替扩口试验。压扁后的内壁间距,能使一个一倍壁厚的量规自由通过。

3.6  无损检验

3.6.1  涡流探伤试验

当需方要求并在合同中注明时，管材可进行涡流探伤试验。试验应符合GB/T 5248的规定。

3.6.2  水压试验

当需方要求并在合同中注明时，可进行水压试验。试验时，每根管材应经受一次持续时间10s~15s的内部静水压力而不产生渗漏或永久变形现象。静水压应足以使材料能承受41 N／㎜2的允许应力。静水压可由公式（1）求出。

P＝2St/(D－0.8t)---------------------------------------（1）

试中：P——静水压力，单位为牛顿毫米平方（N/mm2）；

t——管材壁厚，单位为毫米（mm）；

D——管材外径，单位为毫米（mm）；

S——材料的允许压力，单位为牛顿毫米平方（N/mm2）。

3.6.3 气压试验

当需方要求并在合同中注明时，管材可进行气压试验，其空气压力为0.4 N／㎜2，管材完全浸入水中至少5s，管材应无气泡出现。

  - 晶粒度

当需方要求并在合同中注明时，软态管材可进行晶粒度检验。管材的平均晶粒度应不超过0.050 mm。

3.8  残余应力试验

当需方要求并在合同中注明时，可进行残余应力检验。试验后管材不应出现肉眼可见的裂纹。

3.9  表面质量

管材表面应清洁、光亮，无影响使用的有害缺陷。

4　 试验方法

4.1  化学成分的仲裁分析方法

管材的化学成分仲裁分析方法按GB/T5121的规定进行。

4.2  尺寸测量方法

管材的尺寸应用适宜的测量工具测量。

4.3  力学性能检验方法

管材的室温拉伸试验方法按GB/T228的规定进行。试验用试样应符合GB/T 228的规定，其形状尺寸和试样号，按下列规定选用：

外径不大于30㎜的，从管材上切取全截面管段试样，选取S7号试样。

外径大于30㎜的，可取纵向弧形试样，选取S1、S2号试样。

4.4  工艺性能检验方法

4.4.1  管材的扩口试验按GB/T242的规定进行。

4.4.2  管材的压扁试验按GB/T246的规定进行。

4.5  无损检验方法

4.5.1  管材的涡流探伤检验按GB/T 5248的规定进行。

4.5.2  管材的水压试验按GB/T241的规定进行。

4.5.3  管材的气压试验按如下规定进行：

管材试验时，应与具有压力的气源保持连接，让具有一定压力的空气保持在管内。管材完全浸入水中，检查是否有气泡出现。

4.6  晶粒度检验方法

管材的晶粒度检验按YS/T 347 的规定进行。

4.7  残余应力检验方法

管材的残余应力试验推荐采用氨熏试验方法。

4.7.1  管材的氨熏试验方法按GB/T 10567.2的规定进行。

4.7.2  管材的硝酸亚汞试验方法按GB/T 10567.1的规定进行。

4.8  表面质量检验方法

管材表面质量用目视进行检验。

5  检验规则

5.1  检查和验收

5.1.1  管材应由供方质量检验部门进行检验，保证产品质量符合本标准及合同（订货单）规定，并填写质量证明书。

5.1.2  需方应对收到的产品按本标准及合同（订货单）的规定进行检验，检验结果与本标准或合同（订货单）的规定不符时，应以书面形式向供方提出，由供需双方协商解决。属于表面质量及尺寸偏差的异议，应在收到产品之日起一个月内提出；属于其他性能的异议，应在收到产品之日起三个月内提出。如需仲裁，应由供需双方共同协商确定。

5.2   组批

管材应成批提交验收，每批应由同一牌号、状态、强度等级、精度等级和规格组成，每批重量应不大于5000kg。

5.3  检验项目

每批管材应进行化学成分、外形尺寸及其允许偏差、力学性能和表面质量的检验。

需方要求时，也可进行工艺性能、无损检验、晶粒度和残余应力的检验。

  - 取样

管材的取样应符合表7的规定。

表7  取样

| 检验项目 | 取样规定 | 要求的章条号 | 试验方法的章条号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 化学成分 | 1个试样/熔次（供方），1个试样/批（需方） | 3.2 | 4.1 |
| 外形尺寸及其允许偏差a | 按照GB/T2828.1规定的取样方案或供需双方协商 | 3.3 | 4.2 |
| 力学性能 | 任取2根/批、1个试样/根 | 3.4 | 4.3 |
| 工艺性能 | 任取2根/批、1个试样/根 | 3.5 | 4.4 |
| 无损检验 | 逐根 | 3.6 | 4.5 |
| 晶粒度 | 任取2根/批、1个试样/根 | 3.7 | 4.6 |
| 残余应力 | 任取2根/批，每根取1个长150mm的试样 | 3.8 | 4.7 |
| 表面质量a | 按照GB/T2828.1规定的取样方案或供需双方协商 | 3.9 | 4.8 |
| a 选择正常检验一次抽样方案，检测水平Ⅱ，接收质量限AQL＝2.5。 |

5.5  检测结果的判定

5.5.1  化学成分不合格时，判该批管材不合格。

5.5.2  管材的外形尺寸及其允许偏差和表面质量不合格时，按根判不合格。每批中不合格件数超出接收质量限时判整批不合格，或由供方逐根检验，合格者单独编批交货。

5.5.3  当力学性能、工艺性能、晶粒度和残余应力的试验结果中有试样不合格时，应从该批管材(包括原受检不合格的那根管材)中另取双倍数量的试样进行重复试验，重复试验结果全部合格，则判该批管材合格。若重复试验结果仍有试样不合格，则判该批管材不合格，或由供方逐根检验，合格者单独编批交货。

5.5.4  无损检验不合格时，判单根管材不合格。

6  标志、包装、运输、贮存和质量证明书

管材的标志、包装、运输、贮存和质量证明书应符合GB/T 8888的规定。

- 订货单(或合同)内容

订购本标准所列材料的订货单（或合同）内应包括下列内容：

a)  产品名称；

b)  牌号；

c)  状态；

- 规格；

- 尺寸及允许偏差（有特殊要求时或高精级）；

- 强度等级（高强度)；

- 重量或根数；

- 其他选做项或要求（有要求时）；

- 本标准编号、年代号。

附 录 A

（资料性附录）

管材标准规格及其允许偏差与理论重量对应值

表A.1管材标准规格及其允许偏差与理论重量对应值

| 公称尺寸DN | 外径 | 壁厚 | 理论重量kg/m(lb/ft) | 壁厚 | 理论重量kg/m(lb/ft) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 公称外径 | 平均外径允许偏差 | 公称壁厚 | 允许偏差, ± |  | 公称壁厚 | 允许偏差, ± |  |
|  |  |  |  | 普通精度 | 高精度 |  |  | 普通精度 | 高精度 |  |
| 普通强度的管材 | 高强度 |
| 1/8 | 10.3(0.405) | －0.10(0.004) | 1.57(0.062) | 公称外径的8% | 0.10(0.004) | 0.376(0.253) | 2.54(0.100) | 公称外径的8% | 0.15(0.006) | 0.540(0.363) |
| 1/4 | 13.7(0.540) | －0.10(0.004) | 2.08(0.082) |  | 0.13(0.005) | 0.665(0.447) | 3.12(0.123) |  | 0.18(0.007) | 0.909(0.611) |
| 3/8 | 17.1(0.675) | －0.13(0.005) | 2.29(0.090) |  | 0.13(0.005) | 0.933(0.627) | 3.23(0.127) |  | 0.18(0.007) | 1.23(0.829) |
| 1/2 | 21.3(0.840) | －0.13(0.005) | 2.72(0.107) |  | 0.15(0.006) | 1.39(0.934) | 3.78(0.149) |  | 0.20(0.008) | 1.83(1.23) |
| 3/4 | 26.7(1.050) | －0.15(0.006) | 2.90(0.114) |  | 0.15(0.006) | 1.89(1.27) | 3.99(0.157) |  | 0.23(0.009) | 2.48(1.67) |
| 1 | 33.4(1.315) | －0.15(0.006) | 3.20(0.126) |  | 0.18(0.007) | 2.65(1.78) | 4.62(0.182) |  | 0.25(0.010) | 3.66(2.46) |
| 11/4 | 42.2(1.660) | －0.15(0.006) | 3.71(0.146) |  | 0.20(0.008) | 3.91(2.63) | 4.93(0.194) |  | 0.25(0.010) | 5.04(3.39) |
| 11/2 | 48.3(1.900) | －0.15(0.006) | 3.81(0.150) |  | 0.20(0.008) | 4.66(3.13) | 5.16(0.203) |  | 0.28(0.011) | 6.10(4.10) |
| 2 | 60.3(2.375) | －0.20(0.008) | 3.96(0.156) | 公称外径的10% | 0.23(0.009) | 6.13(4.12) | 5.61(0.221) | 公称外径的10% | 0.30(0.012) | 8.44(5.67) |
| 21/2 | 73.0(2.875) | －0.20(0.008) | 4.75(0.187) |  | 0.25(0.010) | 8.91(5.99) | 7.11(0.280) |  | 0.38(0.015) | 12.9(8.66) |
| 3 | 88.9(3.500) | －0.25(0.010) | 5.56(0.219) |  | 0.30(0.012) | 12.7(8.56) | 7.72(0.304) |  | 0.41(0.016) | 17.3(11.6) |
| 31/2 | 102(4.000) | －0.25(0.010) | 6.35(0.250) |  | 0.33(0.013) | 16.7(11.2) | 8.15(0.321) |  | 0.43(0.017) | 21.0(14.1) |
| 4 | 114(4.500) | －0.30(0.012) | 6.35(0.250) |  | 0.36(0.014) | 18.9(12.7) | 8.66(0.341) |  | 0.46(0.018) | 25.1(16.9) |
| 5 | 141(5.562) | －0.36(0.014) | 6.35(0.250) |  | 0.36(0.014) | 23.5(15.8) | 9.52(0.375) |  | 0.48(0.019) | 34.5(23.2) |
| 6 | 168(6.625) | －0.41(0.016) | 6.35(0.250) |  | 0.36(0.014) | 28.3(19.0) | 11.1(0.437) |  | 0.69(0.027) | 47.9(32.2) |
| 8 | 219(8.625) | －0.51(0.020) | 7.92(0.312) |  | 0.56(0.022) | 46.0(30.9) | 12.7(0.500) |  | 0.89(0.035) | 72.0(48.4) |
| 10 | 273(10.750) | －0.56(0.0220) | 9.27(0.365) |  | 0.76(0.030) | 67.3(45.2) | 12.7(0.500) |  | 1.0(0.040) | 90.9(61.1) |
| 12 | 324(12.750) | －0.61(0.024) | 9.52(0.375) |  | 0.76(0.030) | 82.3(55.3) | － | － | － | － |
| 注：其他外径和壁厚要求的管材由供需双方协商确定。 |

# Text boxes

发布