《红色黄铜无缝管》标准编制说明

(送审稿)

- 工作简况

根据中色协综字 [2007] 237号 《关于下达2007年第二批有色金属国家标准制（修）订项目计划的通知》的要求，由浙江海亮股份有限公司负责起草国家标准《红色黄铜无缝管》（项目序号20079080-T-610）。

本标准为首次制订。

当今社会红色黄铜管即H85管被广泛应用于管道工程、锅炉连接管道等其他类似用途及建筑装饰用，但目前国内无相关国家标准，企业生产的红色黄铜无缝管一般参照ASTMB 43-98（04）《标准规格的红色黄铜无缝管》的相关要求，为了适应中国的生产和使用要求，我们应该制定国标《红色黄铜无缝管》。

接到任务后，海亮股份公司立即成立了标准编制小组，编制小组由总经理、专职编写、技术研发、品质保证、质量检测、生产、销售等相关人员组成，这为该标准全面、系统、有效的制定打下了良好的基础。随后编制小组进行了全面的市场调研，全面、准确地了解了市场及客户的需求，了解了我国当前厂家的生产情况，了解了产品在未来市场的占有情况。接下来，编制小组开始了对该标准的起草工作，经过多次讨论及征求意见，于2009年2月初形成了该标准讨论稿。

2009年3月，全国标委会组织相关专家在江苏镇江进行了该标准讨论会，与会专家针对该产品在生产、销售及客户要求等方面进行相互沟通和探讨，对该标准不完善处提出了宝贵意见。讨论会后，编制小组针对讨论会提出的意见和问题，联系生产企业及用户进行沟通、确认，并组织公司研发、生产、品保及销售和售后服务部门，对讨论会提出的意见进行完善和补充，于2009年6月份完成了该标准送审稿。

2、编制原则、主要技术指标确定依据

本标准是修改采用美国ASTMB 43-98（04）《标准规格的红色黄铜无缝管》中相应部分进行的制定。

2.1 牌号的确定

本标准红色黄铜管即指H85管，对应美国C23000牌号。

2.2 尺寸及其允许偏差的确定

为方便国内外生产厂家及客户沟通、交流，本标准尺寸单位使用了毫米和英寸两种表示方法。根据美国ASTMB 43-98（04）《标准规格的红色黄铜无缝管》中尺寸部分和实际应用情况，本标准规定：外径为10.3(0.405)~324(12.750)mm(in), 壁厚为1.57(0.062)~12.7(0.500)mm(in),长度为3000(118.471)~7000(276.432) mm(in)。

外径允许偏差使用的是平均允许偏差，只取负值；壁厚允许偏差使用的是绝对允许偏差。

因在实际生产和使用过程中，不同壁厚管材其所承受的强度不同，使用场所也不同，这导致要求管材壁厚的允许偏差也不相同，所以本标准中外径与壁厚的允许偏差分两种情况制定：普通强度的管材和高强度的管材；根据实际生产情况，不同强度的壁厚允许偏差分别采用两个精度的允许偏差：普通精度和高精度。其中高精度等效美标中的偏差数值，普通精度根据实际情况制定。长度允许偏差高于美标中偏差数值，美标中的长度偏差采用±值，而本标准中只采用+值。

为了保证使用要求，本标准还对圆度、切斜和直度作了相应规定。

2.3  状态的确定

- 根据使用要求及参照ASTMB 43-98（04）《标准规格的红色黄铜无缝管》中状态，本标准中状态要求为M和Y2。

2.4  力学性能的确定

- 根据实际应用情况，参照ASTMB 43-98（04）《标准规格的红色黄铜无缝管》中对力学性能的要求，本标准采用非比例延伸强度、抗拉强度及伸长率三个指标对室温力学性能进行规定，其中非比例延伸强度采取p0.5级别，对Y2状态管材的伸长率不作要求。

2.5  工艺性能的确定

- 参照ASTMB 43-98（04）《标准规格的红色黄铜无缝管》及客户使用要求，本标准中软态管材规定了压扁试验和扩口试验。

2.6  残余应力试验

- 本标准规定：当需方要求并在合同中注明时，可进行残余应力检验。试验后管材除端部距锯口10mm以外，其余部分应不出现肉眼可见的裂纹。

2.7  无损检验要求的确定

- 参照ASTMB 43-98（04）《标准规格的红色黄铜无缝管》和客户使用要求及生产中的实际情况，本标准规定：当需方要求并在合同中注明时，可进行管材无损检验，生产厂家选择的无损检验方法应最适合于管材的尺寸和用途。其中涡流探伤检验是标准的无损检验方法，如果管材外径不大于50mm的管材，都可按照GB/T 5248的要求进行涡流探伤检验，如果管材尺寸不适宜做涡流探伤检验或者需方要求做水压试验或气压试验时，也可做水压试验或气压试验。

- 2.9 晶粒度检验

- 参照ASTMB 43-98（04）《标准规格的红色黄铜无缝管》及客户使用要求，本标准中软态管材规定了晶粒度检验。

- 2.8 表面质量

- 本标准规定：管材表面应清洁、光亮，无影响使用的缺陷。

- 3  与国外同类标准水平的对比情况

- 本标准是修改采用美国ASTMB 43-98（04）《标准规格的红色黄铜无缝管》中相应部分进行的制定。本标准与美国ASTM B 43-98（04）标准相比，主要差异如下：

- (1) 壁厚允许偏差：本标准壁厚允许偏差分为普通精度和高精度两个精度，其中高精度等同美国ASTM B 43-98（04）《标准规格的红色黄铜无缝管》中壁厚允许偏差的要求。因为在实际供货过程中，有些管材因用途不同，对尺寸及其偏差的要求不是太严格，比美国ASTM B 43-98（04）中的壁厚允许偏差低，为了本标准的操作性更强，所以增加了壁厚允许偏差普通精度。

- (2) 长度偏差：本标准长度允许偏差采用“+”值，美国ASTM B 43-98（04）《标准规格的红色黄铜无缝管》中采用“±”值。

3.1 GB/T XXXX－XXXX与ASTMB 43-98（04）中牌号的对比

GB/T XXXX－XXXX与ASTMB 43-98（04）中牌号的对比见表一。

表一  GB/T XXXX－XXXX与ASTMB 43-98（04）中牌号的对比

| 牌号 | 化学成分，% |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cu | Fe | Pb | Ni | Zn | 杂质总和 |
| H85 | 84.0~86.0 | ≤0.10 | ≤0.30 | ≤0.5 | 余量 | ≤0.3 |
| C23000 | 84.0~86.0 | ≤0.5 | ≤0.5 | — | 余量 | ≤0.2 |

3.2 GB/T XXXX－XXXX与ASTMB 43-98（04）中尺寸、尺寸允许偏差及其他相应部分的对比

3.2.1 GB/T XXXX－XXXX与ASTMB 43-98（04）中外径及其允许偏差的对比

| GB/T XXXX－XXXX |  |  | ASTMB 43-98（04） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公称尺寸DN in | 公称外径 mm(in) | 平均外径允许偏差 mm（in） | 公称尺寸DN in | 公称外径 in（mm） | 平均外径允许偏差 in（mm） |
| 1/8 | 10.3(0.405) | －0.10(0.004) | 1/8 | 0.405 (10.3) | 0.004 (－0.10) |
| 1/4 | 13.7(0.540) | －0.10(0.004) | 1/4 | 0.540 (13.7) | 0.004 (－0.10) |
| 3/8 | 17.1(0.675) | －0.13(0.005) | 3/8 | 0.675 (17.1) | 0.005 (－0.13) |
| 1/2 | 21.3(0.840) | －0.13(0.005) | 1/2 | 0.840 (21.3) | 0.005 (－0.13) |
| 3/4 | 26.7(1.050) | －0.15(0.006) | 3/4 | 1.050 (26.7) | 0.006 (－0.15) |
| 1 | 33.4(1.315) | －0.15(0.006) | 1 | 1.315 (33.4) | 0.006 (－0.15) |
| 11/4 | 42.2(1.660) | －0.15(0.006) | 11/4 | 1.660 (42.2) | 0.006 (－0.15) |
| 11/2 | 48.3(1.900) | －0.15(0.006) | 11/2 | 1.900 (48.3) | 0.006 (－0.15) |
| 2 | 60.3(2.375) | －0.20(0.008) | 2 | 2.375 (60.3) | 0.008 (－0.20) |
| 21/2 | 73.0(2.875) | －0.20(0.008) | 21/2 | 2.875 (73.0) | 0.008 (－0.20) |
| 3 | 88.9(3.500) | －0.25(0.010) | 3 | 3.500 (88.9) | 0.010 (－0.25) |
| 31/2 | 102(4.000) | －0.25(0.010) | 31/2 | 4.000 (102) | 0.010 (－0.25) |
| 4 | 114(4.500) | －0.30(0.012) | 4 | 4.500 (114) | 0.012 (－0.30) |
| 5 | 141(5.562) | －0.36(0.014) | 5 | 5.562 (141) | 0.014 (－0.36) |
| 6 | 168(6.625) | －0.41(0.016) | 6 | 6.625 (168) | 0.016 (－0.41) |
| 8 | 219(8.625) | －0.51(0.020) | 8 | 8.625 (219) | 0.020 (－0.51) |
| 10 | 273(10.750) | －0.56(0.0220) | 10 | 10.750 (273) | 0.0220 (－0.56) |
| 12 | 324(12.750) | －0.61(0.024) | 12 | 12.750 (324) | 0.024 (－0.61) |

GB/T XXXX－XXXX 等效采用了ASTMB 43-98（04）中外径及其允许偏差的规定。

表二  GB/T XXXX－XXXX与ASTMB 43-98（04）中外径及其允许偏差的对比

3.2.2 GB/T XXXX－XXXX与ASTMB 43-98（04）中壁厚及其允许偏差的对比

GB/T XXXX－XXXX与ASTMB 43-98（04）中壁厚及其允许偏差的对比见表三。

表三 GB/T XXXX－XXXX与ASTMB 43-98（04）中壁厚及其允许偏差对比表                                                    单位为毫米（英寸）

| GB/T XXXX－XXXX |  |  |  | ASTMB 43-98（04） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 普通强度的管材 |  |  |  |  |  |  |  |
| 公称壁厚 | 允许偏差 |  |  | 公称壁厚 |  |  | 允许偏差 |
|  | 普通精度 |  | 高精度 |  |  |  |  |
| 1.57(0.062) | 公称外径的8% |  | ±0.10(0.004) | 1.57(0.062) |  |  | ±0.10(0.004) |
| 2.08(0.082) |  |  | ±0.13(0.005) | 2.08(0.082) |  |  | ±0.13(0.005) |
| 2.29(0.090) |  |  | ±0.13(0.005) | 2.29(0.090) |  |  | ±0.13(0.005) |
| 2.72(0.107) |  |  | ±0.15(0.006) | 2.72(0.107) |  |  | ±0.15(0.006) |
| 2.90(0.114) |  |  | ±0.15(0.006) | 2.90(0.114) |  |  | ±0.15(0.006) |
| 3.20(0.126) |  |  | ±0.18(0.007) | 3.20(0.126) |  |  | ±0.18(0.007) |
| 3.71(0.146) |  |  | ±0.20(0.008) | 3.71(0.146) |  |  | ±0.20(0.008) |
| 3.81(0.150) |  |  | ±0.20(0.008) | 3.81(0.150) |  |  | ±0.20(0.008) |
| 3.96(0.156) | 公称外径的10% |  | ±0.23(0.009) | 3.96(0.156) |  |  | ±0.23(0.009) |
| 4.75(0.187) |  |  | ±0.25(0.010) | 4.75(0.187) |  |  | ±0.25(0.010) |
| 5.56(0.219) |  |  | ±0.30(0.012) | 5.56(0.219) |  |  | ±0.30(0.012) |
| 6.35(0.250) |  |  | ±0.33(0.013) | 6.35(0.250) |  |  | ±0.33(0.013) |
| 6.35(0.250) |  |  | ±0.36(0.014) | 6.35(0.250) |  |  | ±0.36(0.014) |
| 6.35(0.250) |  |  | ±0.36(0.014) | 6.35(0.250) |  |  | ±0.36(0.014) |
| 6.35(0.250) |  |  | ±0.36(0.014) | 6.35(0.250) |  |  | ±0.36(0.014) |
| 7.92(0.312) |  |  | ±0.56(0.022) | 7.92(0.312) |  |  | ±0.56(0.022) |
| 9.27(0.365) |  |  | ±0.76(0.030) | 9.27(0.365) |  |  | ±0.76(0.030) |
| 9.52(0.375) |  |  | ±0.76(0.030) | 9.52(0.375) |  |  | ±0.76(0.030) |
| 高强度的管材 |  |  |  |  |  |  |  |
| 公称壁厚 | 允许偏差 |  |  |  | 公称壁厚 | 允许偏差 |  |
|  | 普通精度 | 高精度 |  |  |  |  |  |
| 2.54(0.100) | 公称外径的8% | ±0.15(0.006) |  |  | 2.54(0.100) | ±0.15(0.006) |  |
| 3.12(0.123) |  | ±0.18(0.007) |  |  | 3.12(0.123) | ±0.18(0.007) |  |
| 3.23(0.127) |  | ±0.18(0.007) |  |  | 3.23(0.127) | ±0.18(0.007) |  |
| 3.78(0.149) |  | ±0.20(0.008) |  |  | 3.78(0.149) | ±0.20(0.008) |  |
| 3.99(0.157) |  | ±0.23(0.009) |  |  | 3.99(0.157) | ±0.23(0.009) |  |
| 4.62(0.182) |  | ±0.25(0.010) |  |  | 4.62(0.182) | ±0.25(0.010) |  |
| 4.93(0.194) |  | ±0.25(0.010) |  |  | 4.93(0.194) | ±0.25(0.010) |  |
| 5.16(0.203) |  | ±0.28(0.011) |  |  | 5.16(0.203) | ±0.28(0.011) |  |
| 5.61(0.221) | 公称外径的10% | ±0.30(0.012) |  |  | 5.61(0.221) | ±0.30(0.012) |  |
| 7.11(0.280) |  | ±0.38(0.015) |  |  | 7.11(0.280) | ±0.38(0.015) |  |
| 7.72(0.304) |  | ±0.41(0.016) |  |  | 7.72(0.304) | ±0.41(0.016) |  |
| 8.15(0.321) |  | ±0.43(0.017) |  |  | 8.15(0.321) | ±0.43(0.017) |  |
| 8.66(0.341) |  | ±0.46(0.018) |  |  | 8.66(0.341) | ±0.46(0.018) |  |
| 9.52(0.375) |  | ±0.48(0.019) |  |  | 9.52(0.375) | ±0.48(0.019) |  |
| 11.1(0.437) |  | ±0.69(0.027) |  |  | 11.1(0.437) | ±0.69(0.027) |  |
| 12.7(0.500) |  | ±0.89(0.035) |  |  | 12.7(0.500) | ±0.89(0.035) |  |
| 12.7(0.500) |  | ±1.0(0.040) |  |  | 12.7(0.500) | ±1.0(0.040) |  |

3.2.3 GB/T XXXX－XXXX与ASTMB 43-98（04）中长度及其允许偏差的对比

GB/T XXXX－XXXX与ASTMB 43-98（04）中长度及其允许偏差的对比见表四。

表四GB/T XXXX－XXXX与ASTMB 43-98（04）中长度及其允许偏差的对比

单位为毫米（英寸）

| GB/T XXXX－XXXX |  | ASTMB 43-98（04） |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 长度 | 允许偏差， + | 长度 | 允许偏差，± |
| 3000（118.166）～4000(157.555) | 13(0.512) | 标准长度3660(12ft) | 13(1/2) |
| >4000(157.555)～7000(275.721) | 15(0.591) |  |  |

3.2.4 GB/T XXXX－XXXX与ASTMB 43-98（04）中其他外形尺寸及其允许偏差的对比

其他外形尺寸包括切斜度、直度和圆度，该尺寸要求均基本等同ASTMB 43-98（04）中相应规定，具体见表五。

表五 GB/T XXXX－XXXX与ASTMB 43-98（04）中其他外形尺寸及其允许偏差的对比

|  | GB/T XXXX－XXXX |  | ASTMB 43-98（04） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 切斜 | 外径 | 允许偏差 | 外径 | 允许偏差 |
|  | ≤16(5/8) | 0.25(0.010) | ≤15.9(5/8) | 0.25(0.010) |
|  | >16(5/8) | 外径的1.6% | >15.9(5/8) | 外径的1.6% |
| 圆度 | 公称壁厚和公称外径之比 | 圆度允许偏差/外径,% | 公称壁厚和公称外径之比 | 圆度允许偏差/外径,% |
|  | 0.01～0.05 | ≤6% | 0.01～0.05 | ≤6% |
|  | >0.05 | ≤3% | >0.05 | ≤3% |
| 直度 | 管材的直度允许偏差应每米不大于3毫米。全长直度允许偏差不应超过每米直度允许偏差与总长度的乘积。经退火的管材不作规定，如需方要求，可由供需双方协商确定。 |  | 对于H58状态的管材，公称直径为13.7毫米～324毫米时，则在管材全长的任意3048毫米部分的最大弯曲（弧高）应不超过13毫米。对于其他规格的H58拉制管材和O61（退火）状态的管材，直度偏差不用规定，但是，管材的直度应符合预定的要求。 |  |

3.3 GB/T XXXX－XXXX与ASTMB 43-98（04）中力学性能的对比

GB/T XXXX－XXXX中的室温力学性能是等效采用ASTMB 43-98（04）中的拉伸试验要求。

表六 GB/T XXXX－XXXX与ASTMB 43-98（04）中力学性能的对比

|  | GB/T XXXX－XXXX |  | ASTMB 43-98（04） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 状态 | M | Y2 | O61 | H58 |
| 非比例延伸强度RP0.5，N/mm2 不小于 | 83 | 124 | 83 | 124 |
| 抗拉强度Rm N／㎜2 不小于 | 276 | 303 | 276 | 303 |
| 伸长率A５０ｍｍ % 不小于 | 35 | － | 35 | － |

3.4 GB/T XXXX－XXXX与ASTMB 43-98（04）中其他要求的对比

其他要求包括：扩口试验、压扁试验、残余应力、涡流探伤、水压试验、气压试、晶粒度等，该要求均基本等同ASTMB 43-98（04）中相应的规定。

表七 GB/T XXXX－XXXX与ASTMB 43-98（04）中其他要求的对比

|  | GB/T XXXX－XXXX | ASTMB 43-98（04） |
| --- | --- | --- |
| 扩口试验 | 当需方要求时软态管材可进行 | 退火状态的管材应进行扩口试验，拉制态的管材不做 |
| 压扁试验 | 直径大于100毫米的软态管可进行 | 直径大于102毫米的软态管可进行 |
| 残余应力 | 需方有要求时可做 | 需方有要求时可做 |
| 涡流探伤 | 选做项 | 必做项 |
| 水压试验 | 选做项 | 选做项 |
| 气压试验 | 选做项 | 选做项 |
| 耐脱锌腐蚀试验 | 选做项 | 没要求 |

从各项指标对比可以看出，本标准主要要求等同于ASTMB 43-98（04）标准。

本标准是首次制订，建议作为推荐性国家标准。

浙江海亮股份有限公司

2009年7 月10 日