### 意见汇总处理表

国家标准名称：红色黄铜无缝管

负责起草单位：浙江海亮股份有限公司

承办人：魏连运	     电话：0575－87660776          2009年3月31日填写

| 序号 | 标准章条编号 | 意见内容 | 提出单位 | 处理意见 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 前言 | 本标准等同采用ASTMB 43-98 改为修改采用 | 标准所 | 采纳 | 因为等同是直接翻译过来，像似程度85%以上为修改采用，像似程度85%以下为参照采用。 |
| 2 | 3.1.1 | 管材牌号、状态、规格中，长度由3000~6000mm改为3000~7000mm | 上虞金鹰 | 采纳 | 在供货过程中，有客户要求6096mm的管材，为配合客户使用，将长度上限改为7000mm。 |
| 3 | 3.1.1 | 管材牌号、状态、规格中，状态由“Y”改为“Y2” | 讨论会 | 采纳 | 本标准中“Y”各项性能指标直接采用ASTMB 43-98中H58数值，而H58属轻拉态，对应”Y2” |
| 4 | 3.3 | 将表2和表3合并为一个表格，将外径、壁厚及其允许偏差放在一起，具体参照ASTMB 43-98 | 讨论会 | 采纳 | 因普通强度和高强度的管材只对壁厚及其允许偏差有影响而对于外径：普通强度的管材外径可以是324mm,高强度管材外径最大为273mm,所以放在一起更加清楚。 |
| 5 | 3.3 | 壁厚允许偏差要求偏低，提议将高精度改为普通精度，并重新制定高精度 | 上虞金鹰 | 不采纳 | 国家标准应满足广大生产企业及使用客户的要求，对于有特殊要求的客户，可以和供货商协商确定。 |
| 6 | 3.3 | 壁厚允许偏差中普通精度提高，将“10%”改为“8%”，“11%、12%”改为“10%” | 洛铜 | 采纳 |  |
| 7 | 3.3 | 表4、表5中均使用毫米和英寸两种计量单位 | 上海飞轮 | 采纳 | 为前后对应 |
| 8 | 3.5 | 标题“管材的扩口试验”改为“扩口”，“管材的压扁试验”改为“压扁” | 标准所 | 采纳 |  |
| 9 | 3.5 | 将扩口和压扁的部分文字进行修改 | 讨论会 | 采纳 | 具体见标准正文 |
| 10 | 4章、5章 | 部分文字进行了重新编辑 | 讨论会 | 采纳 | 具体见标准正文 |

说明：(发送“征求意见稿”的单位数：  12 个。

(收到“征求意见稿”后，回函的单位数： 1 个。

(收到“征求意见稿”后，回函并有建议或意见的单位数： 1 个。

(没有回函的单位数： 11 个