《热管用无缝铜及铜合金管》国家标准

送审稿编制说明

- 工作简况

根据中国有色金属工业协会，中色协综字[2007]237号文《关于下达2007年第二批有色金属国家标准制（修）订项目计划的通知》，序号105，计划编号20079143-T-610《热管用无缝铜及铜合金管》国家标准的制订，由上海上大众鑫科技发展有限公司负责起草。

本标准为首次制订。我公司在接受此标准项目前已进行了多年的市场调查跟踪，从目前的国内外标准状况看，尚无任何国家有此产品的国家标准及行业标准，也无国际标准可循。

- 编制原则、主要技术指标确定依据

能源是人类社会存在与发展的基石，目前能源的匮乏、能源价格的持续上涨、能源环境等问题已严重影响了全球经济的发展与人类的生存环境。寻求一种可再生能源替代矿物能源，满足人类日益增长的需求是刻不容缓。在日常生活和工业生产中，消耗能源的过程并非全部转化成有用功，有近30％的能源（包括废热）被无效浪费掉。从国家统计得出的数据可以看出，我国人均GDP产出量消耗掉的单位能源大大高于欧美日等国，处于中低水平，其不但造成生产、生活成本的提高，也影响了生态环境，同时也影响到了社会后续发展的资源匮乏。另一方面，自然界存在的光能、热能等可供利用的巨大能源，尚未被充分有效科学地挖掘利用。

热能利用的核心问题是将热量集聚和远距离传送，新开发的超传导热技术为解决这一问题带来了全新的材料和技术。通过铜材料制成的超导热管的技术合成与装备匹配，实现热能的长距离低损耗的集聚和传递，用途广阔，可以涉及到供热、冷却、海水淡化、调节温度、互为交换。在地热和太阳能利用方面，可将表层地热和太阳光能传递到人类居住环境中，从而为人们提供环保的热能。可以预计，超导热的新热能技术将成为二十一世纪的重要节能技术之一，它在北美，北欧，日本等国已开始应用于生态人居建筑中。铜及铜合金热管在太阳能热水器中的应用已经非常成熟和普遍。

除了能源应用外，还有计算机热管、工业、交通用热管、强力型传热用热管；自力型温控传热元件等，均用到了铜热管。

  - 产品规格形状尺寸

目前应用于太阳能热水器热管的铜管主要是圆管，我们通过市场调研了解到用于其他用途的热管还有矩（方）形及其异型，我们都纳入进本标准里面。用于电子系统的还有内肋管，我们在标准中也提供了参考规格尺寸。

2.2  产品的牌号状态

目前我们了解到的市场上，用途不同，终端产品机器不同，，用于热管用的铜管牌号除了无氧铜外，根据热管不的同用途，还有白铜热管。提出白铜管材加工热管是因为有企业希望在比较恶劣的环境条件下，能够应用于集、换热装置中。其中，B5、B7牌号是GB/T 1527中没有的，TU1、TU2、TP1、TAg0.1牌号在BS EN 12449中没有，这个标准中纯铜只有磷脱氧铜。

状态是较复杂的。除了有硬态，半硬态，软态等等，还有Y¾状态。我们尽可能地全面了解市场的不同需求，使制订的标准能满足不同用户的需求。

2.3  材料性能指标抗拉强度、工艺性能，参考BS EN 12449:1999《铜及铜合金——一般用途无缝圆管》标准和GB/T 1527《铜及铜合金拉制管》标准。考虑到用于热管的特殊用途，我们应用气密性试验，与其他标准时的试验要求和试验方法有些不同，还增加必要的抗冻试验和疲劳性试验。

2.4  管材的公差尺寸，参考BS EN 12449:1999《铜及铜合金——一般用途无缝圆管》标准和GB/T 1527《铜及铜合金拉制管》标准。

- 技术经济论证，预期经济效果

太阳能行业与铜加工行业的紧密合作与研究开发，配套规范建设，取长补短，研制并生产出技术先进、质量可靠，材料节省适用性高，有一定社会经济效益，可持续发展的集热器和系统装备，为促进中国由太阳能制造大国向强国跨越，而共同努力，使节能措施真正落实在每个人手中。

- 与国外同类标准水平的对比情况

本标准在采用国际标准时，无国外国家标准和国际标准可循，因此我们采用求高不求低的原则，修改采用了国内外具有国际先进水平的标准BS EN 12449:1999《铜及铜合金——一般用途无缝圆管》标准。性能指标对比如表1所示；检验项目对比如表2所示。

表1 性能指标对比

| 标准 性能 | 牌 号 | 状 态 | 抗拉强度RmN/mm2 不小于 | 伸长率A / ％ 不小于 | 布氏硬度 HB | 维氏硬度 HV5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 本标准 | TU1、TU2、TP1、TAg0.1 | 轻软（M2） | 205 | 40 | 40~70 | 45~75 |
|  |  | 半硬（Y2） | 250 | 20 | 65～95 | 70~100 |
|  |  | ¾硬（Y1） | 290 | — | 70～100 | 75～110 |
|  |  | 硬（Y） | 315 | — | 70～110 | 75～120 |
|  | B5、B7、BFe10-1-1 | 软（M） | 290 | 30 | 70～105 | 75～110 |
|  |  | 半硬（Y2） | 310 | 12 | ≥90 | ≥95 |
|  |  | 硬（Y） | 480 | 8 | ≥105 | ≥110 |
|  | BFe30-1-1 | 软（M） | 370 | 35 | 135 | 130 |
|  |  | 半硬（Y2） | 480 | 12 | 85～120 | 70～115 |
| GB1527 | TU1、TU2、TP1 | 软（M） | 200 | 40 | 35～60 | 40～65 |
|  |  | 轻软（M2） | 220 | 40 | 40～70 | 45～75 |
|  |  | 半硬（Y2） | 250 | 20 | 65～95 | 70～100 |
|  |  | 硬（Y） | 290 | — | 65～115 | 70～120 |
|  |  | 特硬（T） | 360 | — | ≥150 | ≥110 |
|  | BFe10-1-1 | 软（M） | 290 | 30 | 70～105 | 75～110 |
|  |  | 半硬（Y2） | 310 | 12 | 100 | 105 |
|  |  | 硬（Y） | 480 | 8 | 148 | 150 |
|  | BFe30-1-1 | 软（M） | 370 | 35 | 135 | 130 |
|  |  | 半硬（Y2） | 480 | 12 | 85～120 | 70～115 |
| BS EN 12449 | CuNi10Fe1Mn | R290 | 290 | 30 |  |  |
|  |  | H075 |  |  | 70~105 | 75~110 |
|  |  | R310 | 310 | 12 |  |  |
|  |  | H105 |  |  | ≥100 | ≥105 |
|  |  | R480 | 480 | 8 |  |  |
|  |  | H150 |  |  | ≥145 | ≥150 |
|  | CuNi30Fe1Mn | R370 | 370 | 35 |  |  |
|  |  | H085 |  |  | 80~115 | 85~120 |
|  |  | R480 | 480 | 12 |  |  |
|  |  | H135 |  |  | ≥130 | ≥135 |

表2  检验项目对比

| 序号 | 项目 | 本标准 | #### GB/T1527 | EN12449 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 化学成分 | ○(有增减) | ○ | ○ |
| 2 | 外形尺寸 | ○ | ○ | ○ |
| 3 | 尺寸偏差 | ○ | ○ | △ |
| 4 | 拉伸试验 | ○ | ○ | △* |
| 5 | 维氏、布氏硬度 | △＃ | △＃ | △ |
| 6 | 压扁试验 | △ | △ | — |
| 7 | 扩口试验 | △ | △ | △ |
| 8 | 导电率 | ○ | — | — |
| 9 | 晶粒度 | △ | △ | △（无具体规定） |
| 10 | 气密性试验 | ○ | △※ | △※ |
| 11 | 涡流探伤 | ○ | △※ | △※ |
| 12 | 抗冻试验 | ○ | — | — |
| 13 | 疲劳性试验 | ○ | — | — |
| 14 | 清洁度试验 | △ | — | — |
| 15 | 表面质量 | ○ | ○ | △ |
| 16 | 特殊表面质量 | △（无具体规定） | △（无具体规定） | △（无具体规定） |
| 17 | 毛刺 | — | — | △ |
| 注：○——表示常规检测项目，△——表示选作项目，×——表示保证项目， — ——表示不作规定。 注*：拉伸试验和硬度试验二选一。 注＃：硬度试验二选一。 注※： 无损检测三选一。 |  |  |  |  |

从各项指标对比可以看出，本标准的主要技术指标本标准与EN标准水平相当。

本标准是首次制订，建议作为推荐性国家标准。

2009.7