前    言

本标准为首次制定。

本标准由中国有色金属工业协会提出。

本标准由全国有色金属标准化技术委员会归口。

本标准由厦门金鹭特种合金有限公司、国家钨材料工程技术研究中心负责起草。

本标准主要起草人：

本标准由全国有色金属标准化技术委员会负责解释。

超细碳化钨粉

- 范围

本标准规定了超细碳化钨粉的要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存及合同内容。

本标准适用于生产硬质合金等粉末冶金产品用的超细碳化钨粉。

- 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

GB/T 4324（所有部分） 钨化学分析方法

GB/T 5124.1 硬质合金化学分析方法—重量法测定总碳

GB/T 5124.2 硬质合金化学分析方法—重量法测定游离（不溶）碳

GB/T 5314   粉末冶金用粉末的取样方法

GB/T 16600  钨的发射光谱分析方法

GB/T 19587  气体吸附BET法测定固态物质比表面积

- 产品分类

3.1  超细碳化钨粉种类按其平均粒度范围分为3个规格。

3.2  产品规格表示方法见示例。

示例： FWC    N     20

- 技术要求

4.1超细碳化钨粉的化学成分应符合表1规定；

表1                               质量分数：％

| 主成分 | 杂质含量，不大于 |
| --- | --- |
| WC含量 | Al | Ca | Fe | K | Mg | Mo | Na | S | Si |
| 余量 | 0.0008 | 0.0010 | 0.0080 | 0.0010 | 0.0005 | 0.0020 | 0.0010 | 0.0008 | 0.0008 |

4.2超细碳化钨粉的比表面、总碳、游离碳、化合碳、氧含量应符合表2规定；

表2

| 规格 | 尺寸范围（nm） | 比表面(m2/g) | 氧含量 % | 总碳 % | 游离碳 % | 化合碳 % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FWCN20 | ＜50 | >7.60 | ≤0.70 | 6.25±0.05 | ≤0.20 | ≥6.07 |
| FWCN50 | ≥50～80 | >4.77～7.60 | ≤0.60 | 6.25±0.05 | ≤0.20 | ≥6.07 |
| FWCN80 | ≥80～100 | >3.80～4.77 | ≤0.50 | 6.20±0.05 | ≤0.15 | ≥6.07 |

4.3 超细碳化钨粉的外观呈深灰色,颜色应均匀一致,无肉眼可见的夹杂物；

4.4 技术指标可以由供需双方协商确定。

- 试验方法

5.1超细碳化钨粉的化学成分按GB/T 4324、GB/T 16600的规定进行，主含量按100%减去表1中杂质总含量之差计算。

5.2超细碳化钨粉的比表面按GB/T 19587的规定进行。总碳、游离碳按GB/T 5124.1、GB/T 5124.2的规定进行。化合碳按总碳减去游离碳之差计算。氧含量按GB/T 4324的规定进行。

5.3产品的外观质量用目视检查。

- 检验规则

6.1  产品应由供方质量监督部门进行检验，保证产品符合本标准规定，并填写产品质量证明书。

6.2  需方可对收到的产品按本标准的规定进行检验，如检验结果与本标准规定不符合时，应在收到产品之日起1个月内向供方提出，由供需双方协商解决。如需仲裁，仲裁取样由供需双方共同在需方进行。

6.3  产品应成批提交验收，每批由同一规格的超细碳化钨粉组成，每批重量由供需双方协商确定。

6.4  检验项目及取样数量见表3.

表3

| 检验项目 | 取样数量 | 要求的章条号 | 试验方法的章条号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 化学成分 | 每批，按GB/T 5314的规定进行 | 4.1 | 5.1 |
| 比表面、碳含量、氧含量 | 每批，按GB/T 5314的规定进行 | 4.2 | 5.2 |
| 外观 | 逐批 | 4.3 | 5.3 |

6.5  检验结果判定

6.5.1化学成分检验结果如有一项不合格，则在该批产品中对该不符合项加倍取样重复试验，若加倍取样复验结果有一个不符合本标准规定时，则该批产品判为不合格。如加倍取样复验结果都符合本标准规定时，则该批产品判为合格。

6.5.2产品的比表面、总碳、游离碳、化合碳、氧含量检验结果如有一项不合格，应在该批产品中对该不符合项加倍取样重复试验，若加倍取样复验结果有一个不符合本标准规定时，则该批产品判为不合格。如加倍取样复验结果都符合本标准规定时，则该批产品判为合格。

6.5.3产品的外观质量不合格，判该批产品不合格。

- 标志、包装、运输、贮存

7.1  产品外包装上应注明：供方名称、产品名称和牌号、规格、批号、净重，并附有“防潮”、“向上”等字样或标志。

7.2  外包装用铁桶，内包装用双层聚乙烯塑料袋，先抽真空再充氮气或氩气保护，严密封口。或采用供需双方确定的方法包装。每件重量由供需双方协商确定。

7.3  每批产品应提供产品质量证明书，其上注明：

a)  供方名称、地址、邮编；

b)  产品名称和规格；

c)  批号；

d)  净重；

e)  本标准编号；

f)  各项分析检验结果和质量监督部门印记；

g)  检验员号；

h） 检验日期。

7.4  产品运输时，应防止产品潮湿，在运输过程中应轻拿、轻放、不得滚动、倒置及剧烈碰撞。产品应该储存于干燥、通风、无酸、碱气氛的仓库内；仓库应通风、阴凉。产品不得与易燃易爆产品混储。

- 合同（或订货单）内容

合同（或订货单）应包括下列内容：

a） 产品名称；

b） 产品规格；

c） 技术要求；

d） 产品净重；

e） 本标准编号

f） 其他。

# Text boxes

ICS 77.150

H 63

中华人民共和国国家标准

GB/T XXXXX-20XX

超细碳化钨粉

Superfine tungsten carbide powder

（征求意见稿）

××××-××-××发布

××××-××-××实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局

中国国家标准化管理委员会    发布

表示超细

表示粒度为20～50nm

表示碳化钨粉