国家标准《舰船用镍铜合金无缝管》(审定稿)编制说明

镍铜合金具有耐海水腐蚀和耐海洋生物腐蚀以及优良的焊接性能优点。越来越广泛地应用于石油工业、化学工业、天然气工业、能源工业、海洋工程等领域，尤其是随着我国船舶制造业的快速发展，船舶管道用镍铜合金无缝管使用量大增，但一直依赖进口。我国铜加工行业近几年对该类用途的镍铜合金管材进行了研制开发，已经不但满足国内用户，而且出口韩国、法国、意大利等国家。

但是，国内企业一般参照BS 2871、DIN86019 、MIL-T-16420K（SH）等国外标准或用户技术要求中一些相对应条款进行生产，至今没有该类用途管材统一的国家标准可以参照执行。因此，制定适用于舰船用镍铜合金无缝管的国家标准已迫在眉睫。

一 任务来源

根据国家标准化管理委员会国标委综合[2007]100号文、全国有色金属标准化委员会下达了中色协综字[2007]237号文《关于下达2007年第二批有色金属国家标准制（修）订项目计划的通知》，按照要求，由高新张铜股份有限公司负责制定《舰船用镍铜合金无缝管》，项目计划编号20079081-T-610，项目计划于2009年完成。

本标准为首次制定。

二 编制过程

2007年12月25日，由承担本标准起草任务的高新张铜股份有限公司成立了编制小组，举行了标准起草编制小组研讨会。并对标准的标准名称、起草原则、制定依据、标准水平、适用范围和主要技术条件的内容进行了研讨和调研，初步达成了共识。在此基础上形成了征求意见稿，提交征求意见后形成标准讨论稿，于2009年3月19在镇江，在有色标委会的主持下，专家代表对标准讨论稿进行了认真讨论，同时提出了宝贵的修改意见。编制小组根据代表的意见对有关条文进行修改，并最终形成本标准审定稿。

三 编制原则

起草原则：采用国际标准，力求技术先进合理，结合我国国情，使制定的标准达到国际先进水平，与同类国家标准保持横向协调。通过标准的实施能提高产品的质量，促进技术进步，为产品的国内外贸易创造条件，减少进口，最大限度地满足使用需要。

起草依据：为了使本标准制订得科学、合理而又具有可行性，我们收集了ISO、美国、日本、欧洲等标准资料进行了对比。根据对国外同类标准进行对比分析，结合国内部分厂家的生产数据、企业标准、技术协议以及部分国外进口管材样品的数据，进行综合分析，确定以BS 2871 Part2、DIN86019和MIL-T-16420K（SH）为主要参照标准，结合我国国情制订我国舰船用镍铜合金无缝管标准。

本标准按GB/T 1.1-2000《标准化工作导则第1 部分：标准的编写规则》和GB/T 1.2-2002《标准化工作导则第2 部分：标准中规范性技术要素内容的确定方法》进行编写。

采标情况：本标准与BS 2871 Part2、DIN86019和MIL-T-16420K（SH）的一致性程度为非等效。

四 主要技术内容说明

4.1 范围

本标准适用于舰船制造用镍铜合金无缝管。

4.2 订货内容

本标准根据市场经济的需要，按国际惯例，设置了“订货内容”这一章节,以便加强供需双方的信息交流，有助于统一认识,有利于生产管理和销售。按本标准订购管材的合同或订单应包括但不限于本标准所列的内容。

4.3 牌号和化学成分

本标准的牌号具体命名方法，按GB/T 340《有色金属及合金产品牌号表示方法》进行命名。

本标准根据国际通用标准和我国国家标准以及该类管材使用情况，参照国家标准GB/5231、英国标准BS 2871 Part2、德国标准DIN86019、美国海军标准MIL-T-16420K（SH），所纳的牌号包括了国内铜加工企业已成功开发并生产的镍铜合金，确定了BFe10-1-1、BFe10-1.6-1和 BFe30-1-1等3个牌号。其相应的化学成分对照如表1所示。

本标准中镍铜合金牌号的说明：

BFe10-1.6-1对应于欧洲工程材料应用委员会标准EEMUA 144中的C7060X和DIN 86019中的CuNi10Fe1.6Mn，但对于部分杂质元素含量进行了调整，创立了新牌号BFe10-1.6-1。

牌号、状态及化学成分的确定

本标准的产品主要应用于舰船设备制造行业，除了要求良好的机械性能外，还要求其具有良好的尺寸公差及表面质量等，以适用该行业特殊的工作环境。因此，本标准选取了与C70600、CuNi10Fe1.6Mn 、C71500相对应的三个国家牌号：BFe10-1-1、BFe10-1.6-1和BFe30-1-1。产品状态延用国家标准中M（软态）、Y2（半硬态）。

4.4 尺寸及允许偏差的确定

根据标准产品在实际应用的情况，对尺寸精度的要求极高。因此，外形尺寸系列及允许偏差参照DIN86019、BS2871　part 2 以及MIL-T-16420K（SH）进行制定。其中外径允许偏差采用DIN86019中关于外径允许偏差的规定，壁厚允许偏差采用BS2871 part 2 中壁厚允许偏差的规定。

4.5力学性能的确定

根据实际使用情况及用户常规要求，本标准使用抗拉强度、屈服强度及断后延伸率作为产品机械性能的检验指标。分别参照BS2871以及MIL-T-16420K（SH）进行制定。

4.6工艺性能的确定

参照BS2871以及MIL-T-16420K（SH）两个标准和客户使用要求，本标准规定了扩口试验、压扁试验及双弯曲试验。

4.7 非破坏性试验的确定

参照BS2871以及MIL-T-16420K（SH）两个标准和客户使用要求，本标准规定了涡流探伤试验、水压试验。

五 本标准与国内外相关标准水平的对比情况

5.1 ASME B111及DIN 86019中牌号和化学成分与本标准牌号和化学成分的对比：

| 牌号 | 主要成分，% |  |  |  | 杂质元素，%不大于 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cu | Ni | Fe | Mn | Sn | C | Pb | P | S | Zn | Si | 其他杂 质总合 |
| C70600 | 余量 | 9.0~11.0 | 1.0~1.8 | 1 | — | 0.05 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.5 | — | — |
| BFe10-1-1 | 余量 | 9.0~11.0 | 1.0~1.5 | 0.5~1.0 | 0.03 | 0.05 | 0.006 | 0.01 | 0.01 | 0.3 | 0.15 | 0.07 |
| CuNi10Fe1.6Mn | 余量 | 10.0~11.0 | 1.5~1.8 | 0.6~1.0 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.005 | 0.05 | — | 0.2(Co≤0.1) |
| BFe10-1.6-1 | ≥86.5 | 10.0~11.0 | 1.5~1.8 | 0.5~1.0 | 0.03 | 0.05 | 0.01 | 0.01 | 0.005 | 0.05 | — | 0.10 |

5.2 BS 2871 part 2 和MIL-T-16240K(SH) 与本标准中尺寸及尺寸允许偏差对比

5.2.1 外径允许偏差

单位为毫米

| 本标准 |  | BS 2871 part 2 |  | MIL-T-16240K(SH) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外径 | 外径允许偏差 | 外径 | 外径允许偏差 | 外径 | 外径允许偏差 |
| 8 | +0.045/-0.035 | 8 | +0.045/-0.035 | 6.35~17.145 | +0/-0.127 |
| 10 | +0.045/-0.035 | 10 | +0.045/-0.035 |  |  |
| 12 | +0.045/-0.035 | 12 | +0.045/-0.035 |  |  |
| 15 | +0.045/-0.035 |  |  |  |  |
| 16 | +0.045/-0.035 | 16 | +0.045/-0.035 |  |  |
| 18 | +0.045/-0.035 |  |  | <17.145~26.67 | +0/-0.1524 |
| 20 | +0.055/-0.025 | 20 | +0.055/-0.025 |  |  |
| 22 | +0.055/-0.025 |  |  |  |  |
| 25 | +0.055/-0.025 | 25 | +0.055/-0.025 | <26.67~48.26 | +0/-0.2032 |
| 28 | +0.055/-0.025 |  |  |  |  |
| 30 | +0.055/-0.025 | 30 | +0.055/-0.025 |  |  |
| 35 | +0.07/-0.01 |  |  |  |  |
| 38 | +0.07/-0.01 | 38 | +0.07/-0.01 |  |  |
| 42 | +0.07/-0.01 |  |  |  |  |
| 44.5 | +0.07/-0.01 | 44.5 | +0.07/-0.01 | <48.26~73.025 | +0/-0.254 |
| 54 | +0.1/+0.05 |  |  |  |  |
| 57 | +0.2/+0.12 | 57 | +0.20/+0.12 |  |  |
| 76（76.1） | +0.2/+0.05 | 76.1 | +0.20/+0.05 | <73.025~101. 6 | +0/-0.3048 |
| 89（88.9） | +0.25/+0.10 | 88.9 | +0.25/+0.10 | 114.3 | +0/-0.381 |
| 108 | +0.25/0 | 108 | +0.25/-0 | 127 | +0/-0.4068 |
| 133 | +0.5/+0.25 | 133 | +0.50/+0.25 | 141.3 | +0/-0.4318 |
| 159 | +0.5/+0.25 | 159 | +0.50/+0.25 | 168.275 | +0/-0.508 |
| 194（193.7） | +0.8/+0.55 | 193.7 | +0.80/+0.55 | 193.675 | +0/-0.5842 |
| 219（219.1） | +0.8/+0.4 | 219.1 | +0.80/-0.80 | 219.075 | +0/-0.6604 |
| 267 | +1.0/-0.6 | 267 | +1.00/-0.60 | 244.475 | +0/-0.6604 |
| 324（323.9） | +1.0/-0.6 | 323.9 | +1.00/-0.60 | 273.05 | +0/-0.762 |
| 368 | +1.0/-1.0 | 368 | +1.00/-0.60 | >323.85 | +0/-平均外径*1% |
| 419.1 | +1.0/-1.5 | 419 | +1.00/-0.60 |  |  |
| 457.2 | +1.0/-2.0 | 457.2 | +1.00/-2.00 |  |  |
| 508 | + - | 508 | +1.00/-2.00 |  |  |

平均外径指的是铜管上任意一点外径的最大值和最小值的平均值。

5.2.2 壁厚允许偏差

| 本标准 |  | BS 2871 part 2 |  | MIL-T-16240K(SH) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外径 | 壁厚允许偏差 | 外径 | 壁厚允许偏差 | 外径 | 壁厚允许偏差 |
| ≤159 mm | 名义壁厚的±10% | ≤108 mm | ±10% |  |  |
| >159 mm | 名义壁厚的±12.5% | >108 mm | ±12.5% |  |  |

注：本标准当要求最小壁厚时，壁厚允许偏差应为管材名义壁厚的15%，平均壁厚允许偏差应为管材名义壁厚的10%。MIL-T-16240K(SH)中壁厚为最小壁厚要求，其实际重量不能超过理论重量的13%。

5.2.3 管材的定尺长度允许偏差

| 本标准 | 公称外径，mm | 长度允许偏差，mm |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ≤1000 | 1000～2000 | 2000～4000 | 4000～6000 | 6000～8000 |
|  | ≥10 | ＋2 0 | ＋3 0 | ＋4 0 | ＋5 0 | ＋6 0 |
|  | 10～57 | ＋3 0 | ＋4 0 | ＋5 0 | ＋6 0 | ＋7 0 |
|  | 57～133 | ＋4 0 | ＋5 0 | ＋6 0 | ＋7 0 | ＋8 0 |
|  | 133～267 | ＋5 0 | ＋6 0 | ＋7 0 | ＋8 0 | ＋9 0 |
|  | 267～419 | ＋6 0 | ＋7 0 | ＋8 0 | ＋9 0 | ＋10 0 |
|  | 419～508 | ＋8 0 | ＋10 0 | ＋12 0 | ＋15 0 | ＋20 0 |
| BS 2871 part 2 | 外径 | ≤1000 | <1000~3000 | <3000~6000 |  | >6000 |
|  | ≤80 | +2/-0 | +3/-0 | +6/-0 |  | 供需双方协商 |
|  | <80~300 | +4/-0 | +5/-0 | +8/-0 |  |  |
|  | >300 | +6/-0 | +7/-0 | +10/-0 |  |  |
| MIL-T-16240K(SH) | 外径 | ≤152.4 | <152.4~609.6 | <609.6~1828.8 | <1828.8~4267.2 | <4267.2 |
|  | ≤25.4 | 0.79375 | 1.5875 | 2.38125 | 6.35 | 12.7 |
|  | <25.4~101.6 | 1.5825 | 2.38125 | 3.175 | 6.35 | 12.7 |
|  | ≥101.6 | — | 3.175 | 6.35 | 6.35 | 12.7 |

MIL-T-16240K(SH)中规定的是长度的正公差值；如果要求是长度的负公差，差值与正公差相同；如果要求的是正负公差，取差值的一半。

5.2.4 管材的弯曲度

| 本标准 |  | BS 2871 part 2 |  | MIL-T-16240K(SH) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 长度 | 弯曲度 不大于 | 长度 | 弯曲度 不大于 | 长度 | 弯曲度 不大于 |
| ≤2000 | 4 | - | - | <914.4~1828.8 | 4.7625 |
| 2000～4000 | 8 | - | - | <1828.8~2438.4 | 7.9375mm |
| ＞4000 | 12 | - | - | <2438.4~3048 | 12.7mm |
|  |  |  |  | >3048 | 12.7/任意3048mm |

5.2.5 管材的圆度

| 本标准 |  | BS 2871 part 2 |  | MIL-T-16240K(SH) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外径 | 圆度 不大于 | - | - | 最小壁厚/名义外径 | 圆度 不大于 |
| —— | 公称外径的2% | - | - | ≤0.01~0.03mm | 名义外径的3% |
|  |  | - | - | >0.03mm | 名义外径的2% |

5.2.6管材端部切斜度

| 本标准 |  | BS 2871 part 2 |  | MIL-T-16240K(SH) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公称外径 | 切斜度 | 外径 | 切斜度 | 外径 | 切斜度 |
| ≤30 | 不大于公称外径的0.50% | - | - | ≤15.875mm | 0.254mm |
| 30～108 | 不大于公称外径的1.4% | - | - | >15.875mm | 0.4064mm |
| ＞108 | 不大于公称外径的2.0% | - | - |  |  |

6.3 本标准与BS 2871 part 2 和MIL-T-16240K(SH)工艺性能试验的对比

6.3.1扩口试验

| 本标准 | 牌号 | 状态 | 扩口率 45°不小于*%D |
| --- | --- | --- | --- |
|  | BFe30-1-1A | M | 30 |
|  | CuNi10Fe1.6Mn | M | 30 |
|  |  | Y2 | 20 |
| BS 2871 part 2 | CN102 | O、M | 25% |
|  | CN107 |  | 25% |
| MIL-T-16240K(SH) |  |  | 扩口率（60°），不小于30%，试样表面不得有裂纹或破损 |

注：BS 2871 part 2中规定试验适用于外径不超过108mm的退火态铜管。如图1。

6.3.2压扁试验

BS 2871 part 2中规定压扁后，管材两边内壁贴合，试样表面无裂纹或破损。如图2。此试验适用于外径不超过108mm的退火态铜管；MIL-T-16240K(SH)中规定压扁后，管材两边内壁距离小于一倍壁厚，管材表面无裂纹或破损；本标准中规定外径不大于108mm的软态管材（硬态或轻拉态经退火）进行压扁试验时，压扁后，管材的内壁距离等于3倍名义壁厚，管材不应出现肉眼可见的裂纹或破损。

6.3.3双弯曲试验

BS 2871 part 2中，沿管材长度方向切取50mm宽的试样，进行180°双向弯曲试验如图，试验后管材应无肉眼可见裂纹或破损。如图3。此试验适用于外径大于108mm的退火态铜管；本标准中，外径大于108mm的软态管材（硬态或轻拉态经退火），用户有要求进行扩口试验或压扁试验时，可用双弯曲试验代替扩口试验或压扁试验。沿管材长度方向切取50mm宽的试样，进行180°双向弯曲试验，试验后管材应无肉眼可见裂纹或破损。

6.3.4 平均晶粒度

本标准中对软态管的平均晶粒度要求为0.010～0.045mm。

6.4 本标准与BS 2871 part 2 和MIL-T-16240K(SH)非破坏性试验的对比

BS 2871 part 2

水压试验：应按照公式P＝Kt / D（其中P＝内部压力，t＝管材壁厚，D＝管材外径，K＝水压试验系数）得出的内部压力对要求进行水压试验的每支管材进行测试。对于没有特殊要求的管材不必在高于70bar的内部压力下进行水压试验。

涡流探伤试验：涡流探伤试验要按照BS 3889：Part 2B标准中规定的要求进行，供需双方协议，可用此试验替代水压或气压试验

MIL-T-16240K(SH)

水压试验：标准规格尺寸的管材应在室温下用不小于1.5倍或大于1.65倍的最大工作压力的内部静水压力进行水压试验测试；非标准规格尺寸的管材可根据需方具体要求的内部静水压力进行水压试验测试。所有进行测试的管材在试验压力下应保持不漏水并且没有出现鼓胀、裂纹、破损等缺陷。

本标准

当用户有要求时，每根管材均应满足水压试验或涡流探伤的检验要求。

水压试验

管材的最大工作压力按（1）式计算。

管材进行水压试验时，其试验压力按（2）式计算。在该压力下，持续10～15S后，管材应无渗漏和永久变形。

(1)

p t=np          　　　　            (2)

式中：　p　　――最大工作压力，MPa;;

pt   ――试验压力，MPa；

T   ――管材名义壁厚，mm；

D　 ――管材公称外径，mm；

n　 ――安全系数（1.50～1.65）；

S　 ――材料允许应力，取表7中相应牌号及状态Rp0.2最小值的50%。

6.5 本标准与BS 2871 part 2 和MIL-T-16240K(SH)机械性能的对比

| 本标准 | 牌号 | 状态 | 外径 | 抗拉强度 Rm,N/mm2 | 屈服强度 Rp0.2,N/mm2 | 断后伸长率 A50,% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | BFe30-1-1A | M | ＜115 | ≥345 | ≥125 | ≥30 |
|  |  |  | 115 | ≥345 | ≥110 | ≥30 |
|  | BFe10-1.6-1 | M | ＜115 | ≥270 | ≥105 | ≥35 |
|  |  |  | ≥115 | ≥270 | ≥90 | ≥35 |
|  |  | Y2 | - | ≥310 | ≥240 | ≥15 |
| BS 2871 part 2 | CN107 | O |  |  |  |  |
|  |  | M |  |  |  |  |
|  | CN102 | O |  |  |  |  |
|  |  | M |  |  |  |  |
| MIL-T-16240K(SH) | C71500 | Fully annealed | <114.3 | ≥344.7 | ≥124.1 | ≥30 |
|  |  |  | ≥114.3 | ≥344.7 | ≥110.3 | ≥30 |
|  | C70600 | Fully annealed | <114.3 | ≥262 | ≥103.4 | ≥30 |
|  |  |  | ≥114.3 | ≥262 | ≥89.6 | ≥30 |
|  |  | Light drawn | - | ≥310.2 | ≥241.3 | ≥15 |

从以上各项数据对比可看出，本标准技术指标高于BS 2871、DIN86019 、MIL-T-16420K（SH）标准。

图1  压扁试验

图2  双弯曲试验

图3  扩口试验