标准讨论稿意见汇总处理表

标准项目名称：《铜及铜合金加工材外形尺寸检测方法-棒、线、型材》    承办人：刘庆  共 3 页 第 1页

标准项目负责起草单位：宁波博威集团有限公司

电  话：0574-83004633                                                         2009年 07月 08日填写

| 序号 | 标准章条编号 | 意见内容 | 提出单位 | 处理意见 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 标题 | 标题英文改为“Measuring Methods for dimensions and shapes of wrought copper and copper alloy rod wire and profile”。 | 中铝洛阳铜业有限公司 | 采纳 |  |
| 2 | 前言 | 删除 “本标准是首次制定”及“本标准由全国有色金属标准化技术委员会负责解释”； 删除“修改采用ASTM B250M、ASTM B249M相关外形尺寸的规定”，并把ASTM B250M、ASTM B249M放到参考文献中。 | 有色标委 | 采纳 |  |
| 3 | 1 | 1、“适用范围”改为“范围”； 2、把“测量仪器量具、试样制备、检测环境条件及检测方法、检测报告”，加入到本章标准规定内容中； 3、6.2条“圆棒线材直径φ0.10～φ150mm，横截面积0.8～6362mm2棒、线材”，加入到本章标准适用内容中。 |  | 采纳 |  |
| 4 | 2 | 引用文件中加入“GB 4909.2—85裸电线试验方法 尺寸测量”，其他文件都放到参考文献中。 |  | 采纳 |  |
| 5 | 3 | “术语”改为“术语和定义”； “本标准中采用如下术语和定义”改为“下列术语和定义适用于本标准”；] 术语中加入“棒材、线材、型材、空心型材、实心型材、内径、纵向弯曲度、纵向波浪度、型材扭拧度、圆角半径、角度、型材壁厚、外接圆、曲面间隙、平面间隙”等定义并增加相应得检测方法，同时删除“边棱形状”定义并删除相应的检测方法。 | 上海飞轮实业有限公司、 高新张铜股份有限公司 | 采纳 |  |
|  |  | 棒材、线材、型材的定义不用加入术语中 | 浙江海亮股份有限公司 | 暂不采纳 | 为了直观，便于前后对照检测操作 |

标准项目名称：《铜及铜合金加工材外形尺寸检测方法-棒线材》    承办人：刘庆  共 3 页 第2页

标准项目负责起草单位：宁波博威集团有限公司

电  话：0574-83004633                                                         2009年 07月 171日填写

| 序号 | 标准章 条编号 | 意见内容 | 提出单位 | 处理意见 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | 3.1 | 1、“棒线材直径”改为“直径”； 2、直径定义改为“通过圆形棒线材横截面圆心的弦长”。 | 浙江星鹏铜材集团有限公司 | 采纳 |  |
| 7 | 3.4 | “平行两侧平面”改为“两平行面”。 |  | 采纳 |  |
| 8 | 3.5 | 直度定义改为“在规定的长度上所出现的最大弧深”。 |  | 采纳 |  |
| 7 | 3.4 | “平行两侧平面”改为“两平行面”。 |  | 采纳 |  |
| 8 | 3.5 | 直度定义改为“在规定的长度上所出现的最大弧深”。 |  | 采纳 |  |
| 9 | 3.6 | 侧面弯曲度定义改为“对于非等边形棒线材或型材，在规定的长度上侧面所出现的最大弧深”。 | 有色标委 | 采纳 |  |
| 10 | 3.7 | 长度定义改为“从棒、线、型材一端，沿与轴线相平行的方向到另一端之间的距离”。 | 浙江星鹏铜材集团有限公司 | 采纳 |  |
| 11 | 4 | “测量仪器工具”改为“测量仪器、量具”； 2、6.3中表1移入到本章中，并把本章条内容加入到表1 中。 | 中铝洛阳铜业有限公司 | 采纳 |  |
|  | 4.2 | 表1 中的“90度角尺”改为“直角尺” | 浙江海亮股份有限公司 | 采纳 |  |
|  |  | 表1 中的壁厚千分尺示值误差±0.002mm改为±0.008mm |  | 不采纳 | 高精度壁厚千分尺有±0.002mm的示值误差 |
| 12 | 6 | 1、“测定环境条件”改为“检测环境条件”； 2、本章条内容改为“一般尺寸测量在室温下进行，有试验室要求的，应按照试验室的具体要求进行”。 | 浙江海亮股份有限公司 | 采纳 |  |
| 13 | 7 | 1、“测量步骤及方法”改为“检测方法”； 检测项目按圆形棒线材，非圆形棒线材及型材分类。 |  |  |  |
|  |  | 7中的检测方法建议参照管材标准检测方法修改 |  | 暂不采纳 | 管材标准检测方法偏重量具操作规程 |

标准项目名称：《铜及铜合金加工材外形尺寸检测方法-棒线材》    承办人：刘庆  共 3 页 第3页

标准项目负责起草单位：宁波博威集团有限公司

电  话：0574-83004633                                                         2009年 07月17日填写

| 14 | 7.3 | “直度”检测方法改为“取试样长1～3m，放在测试平台上，将规定长度钢直尺紧靠在试样向内弯曲的一侧，然后测量直尺与弯曲侧的最大距离”。 | 浙江飞达铜业有限公司 | 采纳 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | 7.9 | 截 截面积检测方法改为“棒线材横截面积按《GB 4909.2—85 裸电线试验方法 尺寸测量》标准检测”。 | 上海飞轮实业有限公司 | 采纳 |  |
| 16 | 8 | 删除第8章，本章内容从“GB 4909.2—85”文件中引用。 |  | 采纳 |  |

说明：①发送《讨论稿》的单位数： 12  个；

②收到《讨论稿》后，回函的单位数： 5   个；

③收到《讨论稿》后，回函并有建议或意见的单位数： 4个

④没有回函的单位数：  3  个。