ICSXXXX

YS

中华人民共和国有色金属行业标准

YS/T239.7---201X

_________________________________________________________________________________________________

三硫化二锑化学分析方法

铅量的测定  火焰原子吸收光谱法

Methods for chemical analysis of antimony trisulfide

—Determination of lead content

—Flame atomic absorption spectrometric method

（预审稿）

××××-××-××发布                           ××××-××-××实施

_______________________________________________________________

中华人民共和国工业和信息化部 发布

### 前    言

YS/T XXXX 《三硫化二锑化学分析方法》共有7个部分：

----YS/T XXXX   三硫化二锑化学分析方法  锑量的测定  硫酸铈容量法

----YS/T XXXX   三硫化二锑化学分析方法  化合硫量的测定  燃烧中和法

----YS/T XXXX   三硫化二锑化学分析方法  游离硫量的测定  燃烧中和法

----YS/T XXXX   三硫化二锑化学分析方法  王水不溶物量的测定  重量法

----YS/T XXXX   三硫化二锑化学分析方法  砷量的测定  砷钼蓝分光光度

----YS/T XXXX   三硫化二锑化学分析方法  铁量的测定  邻二氮杂菲分光光度法

----YS/T XXXX   三硫化二锑化学分析方法  铅量的测定  火焰原子吸收光谱法

本部分为第7部分。

本部分为新增部分。

本标准由中国有色金属工业协会提出。

本标准由全国有色金属标准化技术委员会归口。

本标准由锡矿山闪星锑业有限责任公司负责起草。

本部分由锡矿山闪星锑业有限责任公司起草。

本部分由XXXX参加起草。

本部分主要起草人：

三硫化二锑化学分析方法
铅量的测定  火焰原子吸收光谱法

- 范围

本部分规定了三硫化二锑中铅量的测定方法。

本部分适用于三硫化二锑中铅量的测定。测定范围：0.0020%～0.050%。

- 方法提要

试料用盐酸和硝酸溶解蒸干后，重复加氢溴酸挥发除锑。在稀盐酸介质中，使用空气—乙炔火焰，于原子吸收光谱仪波长283.3nm处测量铅的吸光度，锑及三氧化二锑中其它杂质均不干扰测定。

3  试剂

除非另有说明，本部分所用试剂和水均指分析纯试剂和三级水。

3.1  盐酸（ρ1.19g/mL）。

3.2　硝酸（ρ 1.42g/mL）。

3.3  氢溴酸（ρ 1.50g/mL）。

3.4  盐酸 （1+1）。

3.5  硝酸 （1+1）。

3.6 铅标准贮存溶液（1mg/mL）

称取1.0000g铅（≥99.99%）于200mL烧杯中，加入20mL硝酸（3.5），微热溶解完全，煮沸驱除氮的氧化物，冷却至室温。移入1000mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。

3.7 铅标准溶液（100μg/mL）

移取铅标准贮存溶液（3.6）10.00mL于100mL容量瓶中，补加入5mL盐酸（3.4），用水稀释至刻度，混匀。

4  仪器

原子吸收光谱仪，附铅空心阴极灯。

在仪器最佳工作条件下，凡能达到下列指标者均可使用：

──特征浓度：在与测量溶液的基体相一致的溶液中，铅的特征浓度应不大于0.20μg/mL。

──精密度：用最高浓度的标准溶液测量10次吸光度，其标准偏差应不超过平均吸光度的1.0%；用最低浓度的标准溶液（不是“零”浓度标准溶液）测量10次吸光度，其标准偏差应不超过最高浓度标准溶液平均吸光度的0.5%。

──工作曲线线性：将工作曲线按浓度等分成五段，最高段的吸光度差值与最低段的吸光度差值之比，应不小于0.8。

──原子吸收光谱仪的参考工作条件：

──波长283.3 nm；

──灯电流3.0 mA；

──贫燃火焰，在原子化区测定。

- 试样

5.1 试样粒度应小于0.100mm。

5.2 试样应在100℃～105℃烘1h，置于干燥器中，冷却至室温。

- 分析步骤

6.1  试料

按表1称取试样，精确至0.0001g。

表1 试料量及体积

| 铅的质量分数／% | 试料量／g | 测定体积／mL |
| --- | --- | --- |
| 0.0020～0.020 | 1.0 | 25.00 |
| ＞0.020～0.050 | 0.50 | 25.00 |

6.2 测定次数

独立地进行两次测定，取其平均值。

6.3 空白试验

随同试料做空白试验。

6.4  测定

6.4.1将试料（6.1）置于100mL烧杯中，以少量水湿润，加入5mL盐酸（3.1），于电热炉上驱除硫化氢，加10mL盐酸（3.1）,3mL硝酸（3.2），加热蒸干，冷却，加入1mL盐酸（3.1），5mL氢溴酸（3.3），摇动片刻，于低温电炉上加热蒸干，挥发除锑。继续加入5mL氢溴酸（3.3）蒸干，冷却，沿杯壁加入2mL盐酸（3.1）再蒸干，冷却。加入2mL盐酸（3.4）微热溶解残渣，吹入约10mL水洗涤杯壁，加热至沸，取下冷却，按表1规定的测定体积，将溶液移入容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。

6.4.2  使用空气-乙炔火焰于原子吸收光谱仪波长283.3nm处，以水调零，测量试料溶液的吸光度，减去试料空白溶液的吸光度，从工作曲线上查出相应的铅浓度。

6.5  工作曲线的绘制

6.5.1  移取0.00 mL、0.50 mL、2.50 mL、5.00mL、7.50 mL、10.00 mL铅标准溶液（3.7）于一组100mL容量瓶中，分别加入8mL盐酸（3.4），用水稀释至刻度，混匀。

6.5.2  在与试料溶液测定相同条件下，测量标准溶液的吸光度。以铅浓度为横坐标，吸光度（减去零浓度溶液的吸光度）为纵坐标，绘制工作曲线。

7  分析结果的计算

按下式计算铅的质量分数WPb ，数值以％表示：

WPb =

式中：

c ── 自工作曲线上查得的试料溶液的铅浓度，单位为微克每毫升（μg/mL）；

c 0── 自工作曲线上查得的空白溶液的铅浓度，单位为微克每毫升（μg/mL）；

V ── 试液体积，单位为毫升（mL）；

m──试料的质量，单位为克（g）。

当0.0040≤WPb＜0.010时，所得结果表示至小数点后第四位；当0.010≤WPb＜0.050 时所得结果表示至小数点后第三位。

8  精密度

8.1  重复性

在重复性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对差值不超过重复性限（r），超过重复性限（r）的情况不超过5%，重复性限（r）按表2数据采用线性内插法求得：

表2 重复性限

| WPb／% |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| r／% |  |  |  |  |
| 重复性限（r）为2.83Sr，Sr为重复性标准差。 |

8.2  再现性

在再现性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对差值不超过再现性限（R），超过再现性限（R）的情况不超过5%，再现性限（R）按表3数据采用线性内插法求得：

表3 再现性限

| WPb／% |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R／% |  |  |  |  |
| 再现性限（R）为2.83SR，SR为再现性标准差。 |

9 质量保证和控制

应用国家级标准样品或行业级标准样品（当前两者没有时，也可用控制标样替代），每周或每两周校核一次本分析方法标准的有效性。当过程失控时，应找出原因，纠正错误后，重新进行校核。

_______________________________