ICSXXXX

YS

中华人民共和国有色金属行业标准

YS/T239.2---201X

代替YS/T 239.2---1994

_________________________________________________________________________________________________

三硫化二锑化学分析方法

化合硫量的测定  燃烧中和法

Methods for chemical analysis of antimony trisulfide

—Determination of gravimetrie sulfur content

—Burning and Sodium hydroxide titration method

（预审稿）

××××-××-××发布                           ××××-××-××实施

_______________________________________________________________

中华人民共和国工业和信息化部 发布

- 前    言

YS/T XXXX 《三硫化二锑化学分析方法》共有7个部分：

----YS/T XXXX   三硫化二锑化学分析方法  锑量的测定  硫酸铈容量法

----YS/T XXXX   三硫化二锑化学分析方法  化合硫量的测定  燃烧中和法

----YS/T XXXX   三硫化二锑化学分析方法  游离硫量的测定  燃烧中和法

----YS/T XXXX   三硫化二锑化学分析方法  王水不溶物量的测定  重量法

----YS/T XXXX   三硫化二锑化学分析方法  砷量的测定  砷钼蓝分光光度

----YS/T XXXX   三硫化二锑化学分析方法  铁量的测定  邻二氮杂菲分光光度法

----YS/T XXXX   三硫化二锑化学分析方法  铅量的测定  火焰原子吸收光谱法

本部分为第2部分。

本部分代替YS/T293.2-1994《三硫化二锑化学分析方法 硫酸钡重量法测定化合硫》。与YS/T293.2-1994相比，本部分有如下变动:

---

---

---补充了精密度与质量保证和控制条款；

本标准由中国有色金属工业协会提出。

本标准由全国有色金属标准化技术委员会归口。

本标准由锡矿山闪星锑业有限责任公司负责起草。

本部分由锡矿山闪星锑业有限责任公司起草。

本部分由XXXX参加起草。

本部分主要起草人：

本部分所代替标准的历次版本发布情况为：

――GB3255.2-82  YS/T293.2-1994

三硫化二锑化学分析方法

化合硫量的测定  燃烧中和法

1   范围

本部分规定了三硫化二锑中硫量的测定方法。

本部分适用于三硫化二锑中硫量的测定。测定范围：24.50%~28.28%。

2   方法提要

试料在高温氧气流中燃烧，使硫转化为二氧化硫，用过氧化氢吸收并转化成硫酸，以甲基红-次甲基蓝溶液为指示剂，用氢氧化钠标准滴定溶液滴定至溶液由紫红色变为亮绿色即为终点。所测定结果为总硫量。

同时按YS/T239.3—201X另行测定游离硫校正结果。

3   试剂

除非另有说明，本部分所用试剂和水均指分析纯试剂和三级水。

- 3.1  氢氧化钾。

- 3.2  无水氯化钙。

3.3  过氧化氢溶液（1+19)。

3.4 酚酞指示剂（10g/L乙醇溶液）。

3.5  甲基红-次甲基蓝混合指示剂：20份甲基红乙醇溶液（0.3g/L）与3份次甲基蓝溶液（1g/L）混合。

3.6  氢氧化钠标准滴定溶液[c（NaOH）约0.2mol/L]。

3.6.1  配制： 称取8g氢氧化钠，置于250mL烧杯中，用煮沸后冷却的水溶解，移入1000mL容量瓶中，并用煮沸后冷却的水稀释至刻度,混匀。贮于塑料瓶中。

3.6.2  标定：  称取三份1.0000g预先在100℃-105℃烘干2h的邻苯二甲酸氢钾（基准试剂），置于300mL锥形瓶中，加60mL水溶解，加入2滴酚酞指示剂（3.4），用氢氧化钠标准滴定溶液（3.6）滴定至微红色即为终点。

随同标定做空白试验。

按式⑴计算氢氧化钠标准滴定溶液（3.6）的实际浓度。

c=m×1000(V1−V0)×204.2 -------------(1)

式中：c-----氢氧化钠标准滴定溶液（3.6）的实际浓度，单位为摩尔每升（mol/L）；

m-----邻苯二甲酸氢钾的质量，单位为克(g)；

V1-----滴定邻苯二甲酸氢钾溶液所消耗氢氧化钠标准滴定溶液（3.6）的体积，单位为毫升（mL）；

V0-----标定中空白溶液所消耗氢氧化钠标准滴定溶液（3.6）的体积，单位为毫升（mL）；

204.2----邻苯二甲酸氢钾的摩尔质量，单位为克每摩尔（g/mol）。

取三份标定结果的平均值为氢氧化钠标准滴定溶液（3.6）的实际浓度。平行标定所消耗氢氧化钠标准滴定溶液（3.6）体积的极差值不超过0.10mL。

4    装置

所用装置如图 1：

图1 装置图

1 — 氧气瓶：附氧气表。减压阀。

2 — 洗气瓶：盛有用氢氧化钾溶液（400g/L）配制的高锰酸钾溶液（40g/L）。

3 — 干燥塔：下部盛无水氯化钙，上部盛干燥的氢氧化钾，中隔玻璃棉，塔顶和塔底都铺有玻璃棉。

4 — 玻璃转子流量计（2L/min）。

5 — 三通活塞：辅助调节氧气流量。

6 — 管式电炉：装有硅碳棒的卧式电炉，附有调压器、电流计、电压计、铂锗热电偶和高温计。

7 — 无釉瓷舟：使用前应在约1000℃中通入氧气灼烧30min，冷却后，置于磨口处不涂凡士林之类物质的干燥器中备用。

8 — 无釉瓷管：新瓷管在使用前应于1000℃中通氧气灼烧10min。

9 — 除尘器：内装干燥脱脂棉。

10 — 圆筒形玻璃吸收器：盛过氧化氢吸收液。

11 — 2mL~5mL微量滴定管。

5  试样

5.1  试样粒度应小于0.100mm。

5.2  试样应在100℃~105℃烘干1h，置于干燥器中冷却至室温。

6 分析步骤

6.1  试料

称取试样0.20g，精确至0.0001g。

- 6.2  测定次数

独立地进行两次测定，取其平均值。

6.3  测定

6.3.1  将试料（6.1）均匀地置于燃烧瓷舟中。

6.3.2  接通电源，使炉温升至900℃，并处于自动控制状态中。

6.3.3  加入50mL~60mL过氧化氢溶液（3.3）和1mL甲基红-次甲基蓝混合指示剂（3.5）于玻璃吸收器中。

6.3.4  按图连接好装置，开启氧气瓶开关，调节氧气流量至2L/min，检查定硫装置的密封性。然后调节氧气流量至0.5L/min，用氢氧化钠标准滴定溶液（3.6）滴定至溶液恰呈亮绿色，不计读数。

6.3.5  将盛有试料的瓷舟（6.3.1）推入燃烧瓷管的温度最高处，迅速塞紧瓷管，以0.5L/min的流量通入氧气，燃烧试料，并用氢氧化钠标准滴定溶液（3.6）进行滴定，保持溶液恰呈亮绿色，燃烧10min后，增大氧气流量至2L/min，继续燃烧2min，然后用水洗涤玻璃吸收器的导气管，继续用氢氧化钠标准滴定溶液（3.6）滴定至溶液由紫红色转变为亮绿色即为终点。

6.3.6  另行称取试样按照YS/T239.3-201X测定游离硫量，以校正结果。

7  分析结果的计算

按式（2）计算化合硫的质量分数W化合S，数值以%表示：

W化合S=c⋅V×32.06m0×2000×100-W游离S------------(2)

式中：c-----氢氧化钠标准滴定溶液（3.6）的实际浓度，单位为摩尔每升（mol/L）；

V-----滴定试液所消耗氢氧化钠标准滴定溶液（3.6）的体积，单位为毫升（mL）；

m0-----试料的质量，单位为克(g)；

32.06-----硫的摩尔质量, 单位为克每摩尔（g/mol）。

所得结果表示至小数点后第二位。

- 8  精密度

- 8.1  重复性

- 在重复性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对差值不超过重复性限（r），超过重复性限（r）的情况不超过5%，重复性限（r）按表2数据采用线性内插法求得：

表2 重复性限

| W化合S／% |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| r／% |  |  |  |  |
| - 重复性限（r）为2.83Sr，Sr为重复性标准差 |  |  |  |  |

- 8.2  再现性

在再现性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对差值不超过再现性限（R），超过再现性限（R）的情况不超过5%，再现性限（R）按表3数据采用线性内插法求得：

- 表3 再现性限

| W化合S／% |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R／% |  |  |  |  |
| - 再现性限（R）为2.83SR，SR为再现性标准差。 |  |  |  |  |

9 质量保证和控制

应用国家级标准样品或行业级标准样品（当前两者没有时，也可用控制标样替代），每周或每两周校核一次本分析方法标准的有效性。当过程失控时，应找出原因，纠正错误后，重新进行校核。

_______________________________