发布

前    言

本标准由中国有色金属工业协会提出。

本标准由全国有色金属标准化技术委员会归口。

本标准由郴州钻石钨制品有限公司、株洲硬质合金集团有限公司共同起草。

本标准主要起草人：姜文伟  彭泽辉  梁卫东  王蓉颜  刘铁梅  李春海  张江峰

偏钨酸铵

范围

本标准规定了偏钨酸铵的要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存及合同（或订货单）内容等。

本标准适用于石油化工以及钨深加工行业所用的偏钨酸铵。

规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

YS/T 559-2006    钨的发射光谱分析方法

GB/T 5314        粉末冶金用粉末的取样方法

GB/T xxxx        水不溶物分析方法

要求

产品分类

产品按化学成分和生产工艺不同，分为AMT-P和AMT-J两个牌号。其中AMT-P为喷雾法生产工艺产品，AMT-J为结晶法生产工艺产品。

化学成分

偏钨酸铵的化学成分应符合表1的规定。

质量分数/%

| 牌 号 | AMT-P | AMT-J |
| --- | --- | --- |
| WO3含量 | ≥90.0 | ≥81.5 |
| 杂 质 含 量 （以WO3计） ， 不 大 于 | Al | 0.0010 |
|  | As | 0.0010 |
|  | Bi | 0.0001 |
|  | Ca | 0.0015 |
|  | Co | 0.0010 |
|  | Cr | 0.0010 |
|  | Cu | 0.0005 |
|  | Fe | 0.0020 |
|  | K | 0.0010 |
|  | Mn | 0.0010 |
|  | Mg | 0.0005 |
|  | Mo | 0.0030 |
|  | Na | 0.0015 |
|  | Ni | 0.0005 |
|  | P | 0.0007 |

表1（续）                            质量分数/%

| 牌 号 | AMT-P | AMT-J |
| --- | --- | --- |
| 杂质含量（以WO3计） 不大于 | Pb | 0.0001 |
|  | S | 0.0015 |
|  | Sb | 0.0008 |
|  | Si | 0.0015 |
|  | Sn | 0.0005 |
|  | Ti | 0.0010 |
|  | V | 0.0010 |

3.3  水不溶物

室温下，用三氧化钨含量为650g/L溶液测定的水不溶物不大于0.05%。

3.4  PH值

室温下，用三氧化钨含量为650g/L溶液测定的PH值不大于4.5。

3.5 外观质量

产品外观为白色粉末或浅黄色结晶，目视无可见夹杂物及结块。

试验方法

4.1化学成分分析按钨的发射光谱分析方法YS/T 559-2006的规定进行。

4.2产品的水不溶物测定按GB/T XXXX的规定进行。

4.3 产品的PH值用PH计测定。

4.4 产品的外观质量用目视检查。

检验规则

5.1检查和验收

产品应由供方质量监督部门进行检验，保证产品符合本标准规定，并填写产品质量证明书。

需方对收到的产品按本标准的规定进行检验，如检验结果与本标准规定不符合时，应在收到产品之日起15天内向供方提出，由供需双方协商解决。如需仲裁，仲裁取样在需方由供需双方共同进行。

5.2组批

产品应成批提交验收。每批产品由同一牌号、同一生产周期组成，每批产品重量由供需双方协商确定。

  - 检验项目

每批产品的检验项目及取样见表2。

表2

| 检验项目 | 取样位置和数量 | 要求的章节号 | 检验方法章节号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 化学成分 | 按YS/T 559-2006 | 3.2 | 4.1 |
| 水不溶物 | 按GB/Txxxx | 3.3 | 4.2 |
| PH值 | 用PH计测定 | 3.4 | 4.3 |
| 外观质量 | 逐桶 | 3.5 | 4.4 |

5.4  检验结果判定

5.4.1产品的化学成分、水不溶物、PH值的检验结果如有一项不符合本标准的规定时，则在该批产品中加倍取样对该不符合项进行重复试验。若重复试验结果有一个不符合本标准规定，则判该批产品为不合格。

5.4.2产品的外观质量检验不合格则判该单件不合格。

标志、包装、运输、贮存

6.1标志

产品外包装上应注明：供方名称、产品名称和牌号、批号、净重，并附有“防潮”、“向上”等字样或标志。

6.2包装

产品采用铁桶包装，内衬聚乙烯塑料袋密封，每件重量由供需双方协商确定。

6.3运输、贮存

产品运输时，应防止潮湿，不得剧烈碰撞。产品应存放于干燥、通风和无酸碱气氛之处，喷雾料存放期不超过六个月，结晶料存放期不超过一个月。

6.4质量证明书

每批产品应附有产品质量证明书，其上注明：

a)  供方名称、地址、邮编；

b)  产品名称、牌号；

c)  批号；

d)  重量（净重、毛重）；

e)  本标准编号；

f)  分析检验结果和质量监督部门印记；

g)  检验员号；

h） 检验日期。

合同（或订货单）内容

合同（或订货单）应包括下列内容：

a） 产品名称；

b） 产品牌号；

c） 产品重量；

d） 本标准编号；

e） 其他。

# Text boxes

ICS

中华人民共和国国家标准

GB/T ××××—200×

偏钨酸铵

Ammonium  metatungstate

（送审稿）

200×-××-××发布

200×-××-××实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局

中国国家标准化管理委员会