ICS

中华人民共和国有色金属行业标准

YS

YS/T ××××—××××

代替YS/T 74.7-94

镉化学分析方法

铁量的测定  1,10二氮杂菲分光光度法

Methods for chemical analysis of cadmium

Determination of iron content—

1,10-Phenanthroline photometric method

（送审稿）

××××-××-××发布

××××-××-××实施

中华人民共和国工业和信息化部 发布

前    言

YS/T XXXX-200X《镉化学分析方法》分为11个部分：

——第一部分 YS/T XXXX.1-200X  砷量的测定  氢化物发生-原子荧光光谱法

——第二部分 YS/T XXXX.2-200X  锑量的测定  氢化物发生-原子荧光光谱法

——第三部分 YS/T XXXX.3-200X  镍量的测定  电热原子吸收光谱法

——第四部分 YS/T XXXX.4-200X  铅量的测定  火焰原子吸收光谱法

——第五部分 YS/T XXXX.5-200X  铜量的测定  二乙基二硫代氨基甲酸铅分光光度法

——第六部分 YS/T XXXX.6-200X  锌量的测定  火焰原子吸收光谱法

——第七部分 YS/T XXXX.7-200X  铁量的测定  1,10-二氮杂菲分光光度法

——第八部分 YS/T XXXX.8-200X  铊量的测定  结晶紫分光光度法

——第九部分 YS/T XXXX.9-200X  锡量的测定  氢化物发生-原子荧光光谱法

——第十部分 YS/T XXXX.10-200X  银量的测定  火焰原子吸收光谱法

——第十一部分 YS/T XXXX.11-200X  ICP电感耦合等离子发射光谱法

本部分为YS/T XXXX-200X的第7部分。

本部分是对YS/T 74.7-94《镉化学分析方法  1,10-二氮杂菲分光光度法测定铁量》的修订。

本部分代替YS/T 74.7-94《镉化学分析方法  1,10-二氮杂菲分光光度法测定铁量》。

本部分与YS/T 74.7-94相比，主要变化如下：

——略去“引用标准”一节。

——略去“编写的基本要求”一节。

——对文本格式进行了修改。

——补充了精密度、质量保证和控制条款。

——增加了试验报告条款。

本部分由中国有色金属标准化技术委员会提出并归口。

本部分由河南豫光金铅股份有限公司起草。

本部分由北京矿冶研究总院，中金岭南韶关冶炼厂，中冶葫芦岛有色金属集团，陕西东岭集团参加起草。

本部分主要起草人：

本部分由全国有色金属标准化技术委员会负责解释。

本部分所代替标准的历次版本发布情况为：

——YS/T 74.7-94；GB 2132-80。

镉化学分析方法

铁量的测量  1,10-二氮杂菲分光光度法

警告—使用有机试剂建议戴口罩，在通风设施良好的地方操作。

1  范围

本部分规定了镉中铁量的测定方法。

本部分适用于镉中铁量的测定。测定的范围：0.0005%～0.006%。

2  方法提要

在微酸性介质中（pH5～6）中，二价铁与1,10-二氮杂菲形成有色配合物，于分光光度计波长

510nm处，测量其吸光度。在盐酸（3+2）介质中，用乙酸异戊酯萃取三价铁，以盐酸羟胺溶液反萃取并将其还原为二价，与大量镉及干扰元素分离，其他少量干扰元素以乙二胺四乙酸二钠掩蔽。

3  试剂

制备溶液和实验所用水均为二次蒸馏水。

3.1  硝酸(ρ1.42g/mL)，优级纯。

3.2  盐酸(ρ1.19g/mL)，优级纯。

- 3.3  硫酸(ρ1.84g/mL)，优级纯。

3.4  乙酸异戊酯。

3.5  氨水(ρ0.90 g/mL）。

3.6  过氧化氢(30%)。

3.7  硝酸（1+1）。

3.8  盐酸（1+1）。

- 3.9  盐酸（3+2）。

- 3.10  硫酸（1+1）。

- 3.11  氨水（1+1）。

- 3.12 盐酸羟胺溶液（20g/L）。

- 3.13 乙酸胺溶液（400g/L）。

- 3.14  乙二胺四乙酸二钠（EDTA二钠盐）溶液（100g/L）：称取10gEDTA二钠盐，溶于水中，加数滴氨水（3.5）,搅拌至溶解完全，用水稀释至100mL。

- 3.15  1,10-二氮杂菲溶液（5g/L）：称取0.5g1,10-二氮杂菲（C12H8N2·H2O）溶于水中，加入数滴盐酸（3.8）,搅拌至溶解完全，用水稀释至100mL。

- 3.16  铁标准贮存溶液：称取0.1000g金属铁粉（w(Fe)≥99.99%）加入10mL硫酸（3.10），加数滴过氧化氢（3.6），加热至溶解完全。冷却，移入1000mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含100μg铁。

- 3.17  铁标准溶液：移取50.00mL铁标准贮存溶液（3.16）于500mL容量瓶中，加入20mL盐酸（3.9），用水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含10μg铁。

4  仪器

分光光度计

5  分析步骤

- 5.1  试料

按表1称取试样，精确至0.0001g。

表1  试料量及试液体积

| 铁的质量分数/% | 试料/g | 试液总体积/mL | 移取试液体积/mL |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.0005～0.0010 | 2.0000 | — | — |
| ＞0.0010～0.0025 | 1.0000 | — | — |
| ＞0.0025～0.0060 | 2.0000 | 50 | 10.00 |

- 5.2  空白试验

- 随同试料做空白试验.

5.3  测定

- 5.3.1  将试料(5.1)置于200mL烧杯中，加入10～20mL硝酸（3.7），待剧烈反应后，低温加热至试料溶解完全，低温蒸发至近干。

- 5.3.2  加入5mL盐酸（3.9），加热溶解盐类。

- 5.3.2.1  铁≤0.0025%时，将试液（5.3.2）移入125mL分液漏斗中，用15mL盐酸（3.9）分几次洗涤烧杯，洗液并入同一分液漏斗中。

- 5.3.2.2  铁＞0.0025%时，将试液移入50mL容量瓶中，用盐酸（3.9）稀释至刻度，移取10.00mL于125mL分液漏斗中，加入10mL盐酸（3.9）。

- 5.3.3  加入15mL乙酸异戊酯（3. 4），振荡30s，静止分层，将水相移入另一个分液漏斗中，加入10mL乙酸异戊酯（3.4），重复萃取一次，弃去水相。

- 5.3.4  合并有机相，用10mL盐酸（3.9）洗涤震荡15s，弃去水相。

- 5.3.5  有机相先后用10mL、5mL盐酸羟胺（3.12）反萃取各一次，每次振荡1min，静止分层，水相放入150mL烧杯中。

- 5.3.6  加入1mLEDTA二钠盐（3.14）、2mL乙酸胺（3.13），用氨水（3.11）及盐酸（3.8）调节pH5～6，盖上表皿，于低温处加热至沸，趁热加入2mL1,10-二氮杂菲溶液（3.15），混匀，冷却至室温。

- 5.3.7  将试液移入25mL比色管中，用水稀释至刻度，混匀。

- 5.3.8  取部分试液于3cm吸收池中，以水为参比，于分光光度计波长510nm处，测量其吸光度。

- 5.3.9  减去空白溶液的吸光度，从工作曲线上查出相应的铁量。

- 5.4  工作曲线的绘制

- 5.4.1  移取0.00mL、0.50mL、1.00mL、2.00mL、2.50mL铁标准溶液（3.17）于一组150mL烧杯中，加入15mL盐酸羟胺溶液（3.12）。

- 5.4.2  按5.3.6～5.3.8条进行。

- 5.4.3  减去试剂空白的吸光度，以吸光度为纵坐标，铁量为横坐标，绘制工作曲线。

6  分析结果的计算

铁含量以铁的质量分数wFe计，数值以%表示，按下式计算:

wFe%=m1⋅V0×10−6m0⋅V1×100

式中:  V0 —试液总体积，单位为毫升（mL）；

V1 —移取试液体积，单位为毫升（mL）；

m0 —试料的质量，单位为克（g）；

m1 —自工作曲线上查得的铁量，单位为微克（μg）。

分析结果保留两位有效数字。

7  精密度

7.1  重复性

在重复性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对差值不超过重复性限（r），超过重复性限(r)的情况不超过5％，重复性限（r）按以下表1数据采用线性内插法求得：

表2  重复性限

| wFe）/% |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| r/% |  |  |  |  |  |

7.2  再现性

在再现性条件下获得的两次独立测试结果的绝对差值不大于再现性限（R），超过再现性限（R）的情况不超过5％，再现性限(R)按表2数据采用线性内插法求得：

表3  再现性限

| wFe/% |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R/% |  |  |  |  |  |

注1： 重复性（r）为2.8×Sr，Sr为重复性标准差。

注2： 再现性（R）为2.8×SR，SR为再现性标准差。

注3： SR至少由5个不同实验室的平均值 作为单次测量值求出。

8  质量保证和控制

分析时，用标准样品或控制样品进行校核，或每年至少用标准样品或控制样品对分析方法校核一次。当过程失控时，应找出原因。纠正错误后，重新进行校核。

- 9  试验报告

——试样；

——使用的标准；

——使用的方法；

——分析结果及其表示；

——与基本分析步骤的差异；

——测定中观察到的异常现象；

——试验日期。