前    言

YS/T XXXX-200X《镉化学分析方法》分为11个部分：

——第一部分 YS/T XXXX.1-200X  砷量的测定  氢化物发生-原子荧光光谱法

——第二部分 YS/T XXXX.2-200X  锑量的测定  氢化物发生-原子荧光光谱法

——第三部分 YS/T XXXX.3-200X  镍量的测定  电热原子吸收光谱法

——第四部分 YS/T XXXX.4-200X  铅量的测定  火焰原子吸收光谱法

——第五部分 YS/T XXXX.5-200X  铜量的测定  二乙基二硫代氨基甲酸铅分光光度法

——第六部分 YS/T XXXX.6-200X  锌量的测定  火焰原子吸收光谱法

——第七部分 YS/T XXXX.7-200X  铁量的测定  1,10-二氮杂菲分光光度法

——第八部分 YS/T XXXX.8-200X  铊量的测定  结晶紫分光光度法

——第九部分 YS/T XXXX.9-200X  锡量的测定  氢化物发生-原子荧光光谱法

——第十部分 YS/T XXXX.10-200X  银量的测定  火焰原子吸收光谱法

——第十一部分 YS/T XXXX.11-200X  ICP电感耦合等离子发射光谱法

本部分为YS/T XXXX-200X的第9部分。

本部分是对YS/T 74.9-94《镉化学分析方法  苯芴酮-溴代十六烷基三甲胺分光光度法测量锡量》的修订。

本部分代替YS/T 74.9-94《镉化学分析方法  苯芴酮-溴代十六烷基三甲胺分光光度法测量锡量》。

本部分与YS/T 74.9-94相比，主要变化如下：

——略去“引用标准”一节。

——略去“编写的基本要求”一节。

——分析方法改为氢化物发生-原子荧光光谱法。

——增加了试验报告条款。

本部分由中国有色金属标准化技术委员会提出并归口。

本部分由北京矿冶研究总院起草。

本部分由中冶葫芦岛有色金属集团，陕西东岭集团，辽宁出入境检验检疫局参加起草。

本部分主要起草人：

本部分由全国有色金属标准化技术委员会负责解释。

本部分所代替标准的历次版本发布情况为：

——YS/T 74.9-94；GB 2129-80。

镉化学分析方法

锡量的测定  氢化物发生—原子荧光光谱法

警告——使用本部分的人员应有正规实验室工作的实践经验，并具备使用原子荧光光谱仪的技能，严格按照原子荧光光谱仪安全操作规程操作。

1  范围

本部分规定了镉中锡量的测定方法。

本部分适用于镉中锡量的测定。测定范围:0.0001％～0.0050％,

2  方法提要

试样经稀硝酸、硫酸溶解后，加热至冒尽三氧化硫烟。在硫酸（1+99）介质中，锡（Ⅳ）被硼氢化钾还原成锡的氢化物，用氩气导入石英炉原子化器中，于原子荧光光光谱仪上测量锡的荧光强度。

3  试剂

除非另有说明，在分析中仅使用确认为分析纯的试剂和二次蒸馏水或相当纯度的水。

3.1  硝酸（1+1），优级纯。

3.2  硫酸（1+1），优级纯。

3.3  硫酸（1+99），优级纯。

3.4  硫脲-抗坏血酸溶液：称取5g硫脲、5g抗坏血酸，用水溶解后，稀释至100mL，混匀。

3.5  硼氢化钾溶液（15g/L）：

称取7.5g硼氢化钾，溶于500mL氢氧化钾溶液（5.0g/L）中，混匀。用时现配。

3.6  锡标准贮存溶液（100(g/ mL）：

称取0.1000g金属锡（≥99.99%）（称前用稀盐酸洗去表面氧化物，再用乙醇充分洗涤晾干），加100 mL硫酸（3.2），低温加热溶解，冷却，移入1000 mL容量瓶中，以水定容至刻度，混匀。此溶液1 mL含100(g锡。

3.7  锡标准溶液(1(g/ mL)

移取1.00 mL锡标准贮存溶液（3.6）于100 mL容量瓶中，加入2 mL硫酸（3.2），稀释至刻度，混匀。此溶液1 mL含1(g锡。

3.8  镉基体溶液(50g/L)

称取50g高纯镉（≥99.999％），置于250 mL烧杯中，溶于100 mL的硝酸（3.1）中，浓缩至小体积，移入1000 mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。

3.9  氩气，质量分数不小于99.99%。

4  仪器

断续流动双道无色散型氢化物原子荧光光谱仪，带有石英炉原子化器和锡空心阴极灯，断续流动仪及微机处理系统。

在仪器最佳工作条件下，凡能达到下列指标者均可使用：

——检出限：不大于2×10-9g/ mL。

——精密度：用0.02μg/ mL的锡标准溶液测量10次荧光强度，其标准偏差不应超过平均荧光强度的5.0%。

仪器参考工作条件见表1：

表1 仪器参考工作条件

| 元素 | 炉温 （℃） | 灯电流 （mA） | 读数时间 （S） | 延迟时间 （S） | 观测高度（mm） | 载气流量(mL/min) | 屏蔽气流量(mL/min) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sn | 200 | 40 | 14 | 2 | 8.0 | 350 | 600 |

5  分析步骤

5.1  试料

按表1称取试样，精确到0.0001g。

表1  称样量及定容体积

| 锡的质量分数/% | 称样量 /g | 容量瓶体积/mL | 加入硫酸（3.2）/mL | 加入硫脲—抗坏血酸 溶液（3.4）/mL |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ≥0.00010～0.0010 | 0.200 | 100 | 2 | 5 |
| ＞0.0010～0.0050 | 0.100 | 200 | 4 | 10 |

5.2  空白试验

随同试料做空白试验。

5.3  测定

5.3.1  测定次数

独立地进行二次测定，取其平均值。

5.3.2  将试料（5.1）置于100  mL烧杯中。加入10 mL硝酸（3.1），盖上表皿，低温加热使试样溶解完全，加入2 mL硫酸（3.2），加热至冒尽三氧化硫烟，冷却至室温。加相应体积硫酸（3.2），用水洗涤杯壁及表皿。

5.3.3  将上述溶液移入相应体积的容量瓶中，加入相应体积的硫脲-抗坏血酸混合溶液（5.4），以水稀释至刻度，混匀。

5.3.4  在原子荧光光谱仪上，以硫酸（3.2）为载流，硼氢化钾溶液（3.5）为还原剂，以锡空心阴极灯为激发光源，随同试样空白做参比，测量试样溶液锡的荧光值，从工作曲线上查出锡的浓度。

5.4 工作曲线的绘制

5.4.1  锡量0.0001％～0.0010％的工作曲线的绘制

移取0 mL、0.20 mL、0.50 mL、1.00 mL、1.50 mL、2.00 mL、2.50 mL锡标准溶液（3.7）于一组100 mL容量瓶中，分别加入4 mL镉基体溶液（3.8）和2 mL硫酸（3.2），5 mL硫脲-抗坏血酸溶液（3.4），用水稀释至刻度，混匀。在与试样溶液测定相同条件下测量标准系列的荧光强度，减去标准系列中零浓度溶液的荧光强度，以锡的质量浓度为横坐标，荧光强度为纵坐标，绘制工作曲线。

5.4.2  锡量0.0010％～0.0050％的工作曲线的绘制

移取0 mL、1.00 mL、2.00 mL、3.00 mL、4.00 mL、5.00 mL锡标准溶液（3.7）于一组200 mL容量瓶中，分别加入2 mL镉基体溶液（3.8）和4 mL硫酸（3.2），10 mL硫脲-抗坏血酸溶液（3.4），用水稀释至刻度，混匀。在与试样溶液测定相同条件下测量标准系列的荧光强度，减去标准系列中零浓度溶液的荧光强度，以锡的质量浓度为横坐标，荧光强度为纵坐标，绘制工作曲线。

6  分析结果的计算

锡含量以锡的质量分数计，数值以%表示，按下式计算:

式中：c——自工作曲线上查得锡的质量浓度，单位为纳克每毫升（ng/ mL）；

V——试液体积，单位为毫升（ mL）；

m——试样质量，单位为克（g）。

分析结果表示至小数点后第四位。

7  精密度

7.1 重复性

在重复性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对差值不超过重复性限（r），超过重复性限（r）的情况不超过5％，重复性限（r）按以下表4数据采用线性内插法求得：

表4  重复性限

| /％ | 0.0001 | 0.0010 | 0.0050 |
| --- | --- | --- | --- |
| r/％ |  |  |  |

7.2 再现性

在再现性条件下获得的两次独立测试结果的绝对差值不大于再现性限（R），超过再现性限（R）的情况不超过5％，再现性限（R）按表5数据采用线性内插法求得：

表5  再现性限

| /％ | 0.0001 | 0.0010 | 0.0050 |
| --- | --- | --- | --- |
| R/％ |  |  |  |

注1： 重复性（r）为2.8×Sr，Sr为重复性标准差。

注2： 再现性（R）为2.8×SR，SR为再现性标准差。

注3： SR至少由5个不同实验室的平均值 作为单次测量值求出。

8 质量保证和控制

分析时，用标准样品或控制样品进行校核，或每年至少用标准样品或控制样品对分析方法校核一次。当过程失控时，应找出原因。纠正错误后，重新进行校核。

9  试验报告

——试样；

——使用的标准；

——使用的方法；

——分析结果及其表示；

——与基本分析步骤的差异；

——测定中观察到的异常现象；

——试验日期。

# Text boxes

ICS

中华人民共和国有色金属行业标准

YS

YS/T ××××—××××

代替YS/T 74.9-94

镉化学分析方法

锡量的测定

氢化物发生-原子荧光光谱法

Methods for chemical analysis of cadmium

Determination of Tin content--

Hydride generation-atomic fluorescence Spectrometry method

（送审稿）

××××-××-××发布

××××-××-××实施

中华人民共和国工业和信息化部 发布