前    言

YS/T XXXX-200X《镉化学分析方法》分为11个部分：

——第一部分 YS/T XXXX.1-200X  砷量的测定  氢化物发生-原子荧光光谱法

——第二部分 YS/T XXXX.2-200X  锑量的测定  氢化物发生-原子荧光光谱法

——第三部分 YS/T XXXX.3-200X  镍量的测定  电热原子吸收光谱法

——第四部分 YS/T XXXX.4-200X  铅量的测定  火焰原子吸收光谱法

——第五部分 YS/T XXXX.5-200X  铜量的测定  二乙基二硫代氨基甲酸铅分光光度法

——第六部分 YS/T XXXX.6-200X  锌量的测定  火焰原子吸收光谱法

——第七部分 YS/T XXXX.7-200X  铁量的测定  1,10-二氮杂菲分光光度法

——第八部分 YS/T XXXX.8-200X  铊量的测定  结晶紫分光光度法

——第九部分 YS/T XXXX.9-200X  锡量的测定  氢化物发生-原子荧光光谱法

——第十部分 YS/T XXXX.10-200X  银量的测定  火焰原子吸收光谱法

——第十一部分 YS/T XXXX.11-200X  ICP电感耦合等离子发射光谱法

本部分为YS/T XXXX-200X的第6部分。

本部分是对YS/T 74.6-94《镉化学分析方法  火焰原子吸收光谱法测定锌量》的修订。

本部分代替YS/T 74.6-94《镉化学分析方法  火焰原子吸收光谱法测定锌量》。

本部分与YS/T 74.6-94相比，主要变化如下：

——略去“引用标准”一节。

——略去“编写的基本要求”一节。

——对文本格式进行了修改。

——补充了精密度、质量保证和控制条款。

——增加了试验报告条款。

本部分由中国有色金属标准化技术委员会提出并归口。

本部分由陕西东岭集团起草。

本部分由北京矿冶研究总院，中金岭南韶关冶炼厂，中冶葫芦岛有色金属集团，河南豫光金铅

股份有限公司参加起草。

本部分主要起草人：李雪          池凤华、孔建敏

本部分由全国有色金属标准化技术委员会负责解释。

本部分所代替标准的历次版本发布情况为：

——YS/T 74.6-94；GB 2131-80。

镉化学分析方法

锌量的测定  火焰原子吸收光谱法

警告——使用本部分的人员应有正规实验室工作的实践经验，并具备使用原子吸收光谱仪的技能，严格按照原子吸收光谱仪安全操作规程操作。

1  范围

本部分规定了镉中锌量的测定方法。

本部分适用于镉中锌量的测定。测定范围：0.0002%～0.025%。

2  方法提要

试料用硝酸分解，于稀硝酸介质中，使用空气-乙炔火焰，于原子吸收光谱仪波长213.9nm处，测量其吸光度。基体镉没有背景吸收，用标准曲线法求得锌量。

3  试剂

3.1  硝酸(ρ1.42g/mL)，高纯。

3.2  盐酸(ρ1.19g/mL)，高纯。

3.3  硝酸（1+1）。

3.4  硝酸（1+3）。

3.5  盐酸（1+1）。

3.6  盐酸（1+2）。

3.7  镉盐溶液：称取100g经表面清洁处理金属镉（≥99.99%且≤0.0001%）。），于1000mL烧杯中，分数次共加入500～600mL硝酸（3.4），待剧烈反应后，低温加热至溶解完全。煮沸驱除氮的氧化物，冷却，移入1000mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含有100mg镉。

3.8  锌标准贮存溶液：称取0.1000g金属锌（≥99.99%）置于200mL烧杯中，加入10mL盐酸（3.5），待剧烈反应后，加热溶解完全并煮沸，取下，冷却至室温，移入1000mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含100μg锌。

3.9  锌标准溶液：移取50.00mL锌标准贮存溶液（3.8）于1000mL容量瓶中，加入5mL盐酸（3.6），用水稀释至刻度，混匀，此溶液1mL含5μg锌。

4  仪器

原子吸收光谱仪，附锌空心阴极灯。

在仪器最佳工作条件下，凡能达到下列指标者，均可使用。

特征浓度：在与测量溶液基体相一致的溶液中，锌的特征浓度应不大于0.008μg/mL。

精密度：用最高浓度的标准溶液测量10次吸光度，其标准偏差应不超过平均吸光度的1.0％；用最低浓度的标准溶液（不是“零”浓度标准溶液）测量10次吸光度，其标准偏差应不超过最高浓度标准溶液平均吸光度的0.5%。

工作曲线线性：将工作曲线按浓度等分为六段，最高段的吸光度差值与最低段的吸光度差值之差比应不小于0.90。

仪器参考工作条件：波长213.9nm，灯电流2.0mA，燃烧器高度7.0mm，狭缝宽度0.4mm，火焰-纯蓝色贫燃焰。

5  分析步骤

5.1  试料

按表1称取试样，精确至0.0001g。

表1  试料量及试液体积

| 锌的质量分数/% | 试料/g | 试液总体积/mL | 移去试液体积/mL |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.0002～0.0005 | 5.0000 | — | — |
| ＞0.0005～0.0020 | 1.0000 | — | — |
| ＞0.0020～0.0050 | 2.0000 | 50 | 10.00 |
| ＞0.0050～0.010 | 1.0000 | 50 | 10.00 |
| ＞0.010～0.025 | 1.0000 | 50 | 5.00 |

5.2  空白试验

随同试料做空白试验.

5.3  测定

5.3.1  将试料(5.1)置于300mL烧杯中，盖上表皿，分次加入15～25mL硝酸（3.3），剧烈反应后，低温加热至试料溶解完全。煮沸，驱除氮的氧化物，冷却。

5.3.1.1  锌≤0.0020%时，将试液（5.3.1）移入50mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。

5.3.1.2  锌＞0.0020%时，将试液（5.3.1）移入50mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。按表1移取试液于50mL容量瓶中，补加硝酸（3.3）使被测溶液的硝酸酸度约为0.8mol/L，用水稀释至刻度，混匀。

5.3.2  用空气-乙炔火焰，于原子吸收光谱仪波长213.9nm处，以水调零，与标准溶液系列平行测量试液的吸光度，从工作曲线上查出相应的锌浓度。

5.4  工作曲线的绘制

5.4.1  移取0.00 mL、1.00 mL、2.00 mL、3.00 mL、4.00 mL、5.00 mL、6.00mL锌标准溶液（3.9）分别置于一组50mL容量瓶中，加入适量的镉盐溶液，使之与试料溶液中的镉浓度相同。加入5mL硝酸（3.3），用水稀释至刻度，混匀。

5.4.2  在与测量试液相同的条件下测定标准溶液的吸光度，减去标准系列中“零”浓度溶液的吸光度，以吸光度为纵坐标，锌浓度为横坐标，绘制工作曲线。

6  分析结果的计算

锌含量以锌的质量分数)计，数值以%表示，按下式计算:

式中: c0 —自工作曲线上查得空白试液的锌的浓度，单位为微克/毫升（μg/mL）；

c1 —自工作曲线上查得试液的锌浓度，单位为微克/毫升(μg/ mL)；

V0 —试液总体积，单位为毫升(mL）；

V1—分取试液体积，单位为毫升(mL）；

V2 —测量试液的体积，单位为毫升(mL）；

m—试料的质量，单位为克（g）。

分析结果保留两位有效数字。

7  精密度

7.1　重复性

在重复性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对差值不超过重复性限（r），超过重复性限(r)的情况不超过5％，重复性限（r）按以下表1数据采用线性内插法求得：

表2  重复性限

| /% |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| r/% |  |  |  |  |  |

7.2　再现性

在再现性条件下获得的两次独立测试结果的绝对差值不大于再现性限（R），超过再现性限（R）的情况不超过5％，再现性限(R)按表2数据采用线性内插法求得：

表3  再现性限

| /% |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R/% |  |  |  |  |  |

注1： 重复性（r）为2.8×Sr，Sr为重复性标准差。

注2： 再现性（R）为2.8×SR，SR为再现性标准差。

注3： SR至少由5个不同实验室的平均值 作为单次测量值求出。

8  质量保证和控制

分析时，用标准样品或控制样品进行校核，或每年至少用标准样品或控制样品对分析方法校核一次。当过程失控时，应找出原因。纠正错误后，重新进行校核。

9  试验报告

——试样；

——使用的标准；

——使用的方法；

——分析结果及其表示；

——与基本分析步骤的差异；

——测定中观察到的异常现象；

——试验日期。

# Text boxes

中华人民共和国工业和信息化部 发布

××××-××-××实施

××××-××-××发布

镉化学分析方法

锌量的测定  火焰原子吸收光谱法

Methods for chemical analysis of cadmium

Determination of zinc content－

Flame atomic absorption spectrometric method

（送审稿）

YS/T ××××—××××

代替YS/T 74.6-94

YS

中华人民共和国有色金属行业标准

ICS