ICS 77.120.99

H65

中华人民共和国国家标准

GB/T XXXX—XXXX

镝铁合金

Dysprosium-Iron　alloy

（送审稿）

××××-××-××发布

××××-××-××实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局

中 国 国 家 标 准 化 管 理 委 员 会  发布

前  言

本标准目前尚无查到相应的国际标准。

本标准是依据国内生产厂家的生产实际情况及用户对产品的要求而制定的。

本标准为首次制定。

本标准由全国稀土标准化技术委员会提出并归口。

本标准由包头稀土研究院负责起草。

本标准由江西南方稀土高技术股份有限公司、有研稀土新材料股份有限公司参加起草

本标准主要起草人：张志宏、陈国华、解 萍、侯复生、谢黎云、张耀静

镝铁合金

1   范围

本标准规定了镝铁合金产品的要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输和贮存。

本标准适用于电解法、熔配法生产的，供制作钕铁硼永磁材料、铽镝铁磁致伸缩材料等稀土功能材料用的镝铁合金。

- 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

GB/T 8170-2008　数值修约规则与极限数值的表示和判定

GB/T XXXXX 镝铁合金化学分析方法

- 要求

3.1化学成分

镝铁合金的化学成分应符合表1的规定。如需方对产品有特殊要求，供需双方可另行协商,并在合同中注明。

表1

| 产品 牌号 | 化学成分(质量分数)/(%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | RE | Fe | Dy/RE 不小于 | 杂质含量, 不大于 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 稀 土 杂 质 /RE | 非 稀 土 杂 质 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | C | Si | Ca | Al | Mg | Ni | O | Mn |
| 105075 | 75.0±1.0 | 余量 | 99.5 | 0.5 | 0.05 | 0.05 | 0.03 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | 0.1 | 0.05 |
| 105080 | 80.0±1.0 | 余量 | 99.5 | 0.5 | 0.05 | 0.05 | 0.03 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | 0.1 | 0.05 |
| 105085 | 85.0±1.0 | 余量 | 99.5 | 0.5 | 0.05 | 0.05 | 0.03 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | 0.1 | 0.05 |

3.2 外观

3.2.1产品为铸态合金。

3.2.2产品应洁净，无可见的夹杂物和氧化脱落粉末。

- 试验方法

4.1产品中稀土总量、铁量、稀土杂质含量、非稀土杂质含量的分析方法按GB/T XXXXX 镝铁合金化学分析方法的规定进行。

4.2数值修约按GB/T 8170-2008的规定进行。

4.3产品外观用目视检查。

- 检验规则

5.1 检查与验收

5.1.1  产品由供方质量检验部门进行检验，保证产品质量符合本标准规定，并填写质量证明书。

5.1.2  需方应对收到的产品按本标准的规定进行检验，如检验结果与本标准规定不符时，应在收到产品之日起2个月内向供方提出，由供需双方协商解决。如需仲裁，可委托双方认可的单位进行，并在需方共同取样。

5.2 组批

产品应成批提交检验，每批应由同一牌号的产品组成。

5.3 检验项目

每批产品应进行化学成分和外观检验。

5.4 取样与制样

5.4.1化学成分分析的仲裁取样件数按表2的规定进行。

表2

| 每批重量/kg | ≤10 | ＞10~50 | ＞50~100 | ＞100~200 | ＞200~500 | ＞500 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 取样件数/块 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 10 |

5.4.2 化学成分分析的仲裁取样方法按下述规定进行：

取样时，首先将试样打磨干净。分析氧含量，从合金锭中间位置截取试样,取样量不少于10g；分析其它杂质含量时，用直径5mm～10mm的钻头在合金锭上下两面等距离处各钻取3点，弃去距锭块表面0.5 mm～1.0 mm的钻屑，然后以60转/分钟钻速钻取试样，取样量不少于10g，将所得试样迅速混匀缩分至所需数量，立即放入带盖的磨口瓶中密封保存。

5.5 检验结果判定

化学成分分析结果与本标准规定不符时，则从该批产品中取双倍样锭对不合格项目进行复验，如仍有一项结果不合格，则判该批产品为不合格。

- 标志、包装、运输、贮存及质量证明书

6.1 标志、包装

包装桶（箱）外应有不褪色标志，注明：供方名称、产品名称、牌号、批号、净重、毛重、出厂日期及“防潮”等标志或字样。产品应采取防氧化措施密封装入铁桶中，如需方对包装有特殊要求，由供需双方协商确定。

6.2 运输、贮存

运输时严防受潮，产品需存放干燥处，不得露天放置。

6.3 质量证明书

每批产品应附质量证明书，注明：

a）供方名称；

b）产品名称；

c）牌号、批号、净重、毛重、件数；

d）各项分析检验结果和供方质量检验部门印记；

e）本标准编号；

f）检验日期；

g）出厂日期。