中华人民共和国国家标准

GB/T ×××××.1—200×

镝铁合金化学分析方法

稀土总量的测定
重量法

Chemical analysis method of Dy-Fe alloy

Determination of total rare earth content

Gravimetric method

（送审稿）

××××-××-××发布

××××-××-××实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局

中 国 国 家 标 准 化 管 理 委 员 会 发布

前    言

GB/TXXXXX-200X《镝铁合金化学分析方法》共分5个部分：

第1部分：GB/TXXXXX.1-200X  镝铁合金化学分析方法  稀土总量的测定

第2部分：GB/TXXXXX.2-200X  镝铁合金化学分析方法  铁量的测定

第3部分：GB/TXXXXX.3-200X  镝铁合金化学分析方法  氧量的测定

第4部分：GB/TXXXXX.4-200X  镝铁合金化学分析方法  稀土杂质量的测定

第5部分：GB/TXXXXX.5-200X  镝铁合金化学分析方法  非稀土杂质量的测定

本部分为第1部分。

本部分由工业和信息化部原材料工业司提出。

本部分由全国稀土标准化技术委员会归口。

本部分主要由包头稀土研究院负责起草。

本部分由江西赣州虔东稀土集团股份有限公司、包钢稀土分析检测中心参加起草。

本部分主要起草人：高励珍、张立峰、崔爱端。

本部分参加起草人：姚南红、陈婕、王新萍、张桂梅、吴广伟。

本部分为首次发布。

镝铁合金化学分析方法

稀土总量的测定

草酸盐重量法

- 范围

本标准规定了镝铁合金中稀土总量的测定方法。

本标准适用于镝铁合金中稀土总量的测定。测定范围：70.00%~90.00%。

- 方法原理

试料用盐酸溶解，加入过氧化氢氧化二价铁，在pH1.5~2.0条件下，用草酸沉淀稀土分离铁，沉淀经高温灼烧后生成稀土氧化物，冷却后称量测定稀土总量。

- 试剂和材料

3.1 盐酸（ρ1.19g/mL）。

3.2 草酸溶液（100g/L）。

3.3 过氧化氢 (300g/L）。

3.4 草酸洗液（2g/L）。

3.5 氨水（1+1）。

3.6 盐酸（1+1）。

3.7 间甲酚紫指示剂（1g/L乙醇溶液）。

3.8 精密pH试纸（0.5～5.0g/L）。

- 仪器

4.1 分析天平  感量0.1mg。

4.2 高温炉  温度1000℃。

4.3 铂坩埚。

5  试料

将试料去掉表面氧化层，取样后立即称量。

6  分析步骤

6.1  试料

称取试料5g，精确至0.0001g。

6.2  测定数量

称取两份试料进行平行测定，取其平均值。

6.3  空白试验

随同试料做空白试验。

6.4  测定

6.4.1 试料的溶解：将试料（6.1）置于300mL烧杯中，加30mL盐酸（3.1），2滴过氧化氢（3.3）助溶，盖上表面皿加热至试料完全溶解，冷却至室温，移入250mL容量瓶中稀释至刻度，混匀。

6.4.2 移取试液（6.4.1）10mL于300mL烧杯中（如果溶液不清，可干过滤后分取），用水稀释至约150mL，加热至沸，加入1mL过氧化氢（3.3），在不断搅拌下加入15mL近沸的草酸溶液（3.2），加入4滴间甲酚紫指示剂（3.7），用氨水（3.5）和盐酸（3.6）调节pH1.5~2.0（用精密试纸检验），于80~90℃保温40min，冷却至室温放置2h。

6.4.3 用慢速定量滤纸过滤，用草酸洗液（3.4）洗烧杯3~5次，用滤纸片擦净烧杯，将沉淀全部转移至滤纸上，洗涤沉淀12~15次，滤纸和沉淀置于已恒重的铂坩埚中，烘干，灰化，于950℃高温炉中灼烧40min，取出，置于干燥器中冷却至室温，称重，重复此操作，直至恒重。

7    分析结果的计算与表述

按式（1）计算试料中稀土总量的质量分数（%）：

w(Dy)=m2−m1−m0V×0.8713mV1×100……………--………………………………………（1）

式中：   m2— 稀土氧化物质量与铂坩埚的质量，单位为克，g；

m1 — 空坩埚的质量，单位为克，g；

m0— 空白的质量，单位为克，g；

m—试料的质量，单位为克，g；

V— 试液总体积，单位为毫升，mL；

V1 —分取试液体积，单位为毫升，mL；

0.8713—氧化镝换算成镝的换算系数。

8  精密度

8.1重复性

在重复性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对差值不超过重复性限（r），超过重复性限（r）的情况不超过5%，重复性限（r）按表1数据采用线性内插法求得；超过表1中含量的测定值，其重复性限（r）用外推法计算求得。

表1

| 稀土总量质量分数/ % | 重复性限（r） |
| --- | --- |
| 72.88 | 0.367 |
| 80.06 | 0.336 |
| 86.73 | 0.364 |
| 注：重复性限（r）为2.8×Sr，Sr为重复性标准差。 |  |

- 8.2再现性

- 表3

| 稀土总量质量分数/ % | 再现性限%/（R） |
| --- | --- |
| 72.63 | 0.972 |
| 80.00 | 0.353 |
| 86.48 | 0.958 |
| 注：再现性限（R）为2.8×SR，SR为重复性标准差。 |  |

8.3允许差

实验室之间分析结果的差值应不大于表3所列允许差。

表3

| 稀土总量质量分数/% | 允许差/% |
| --- | --- |
| 70.00～80.00 | 0.40 |
| >80.00～90.00 | 0.50 |

- 质量保证和控制

每周用自制的控制标样（如有国家级或行业级标样时，应首先使用）校核一次本标准分析方法的有效性。当过程失控时，应找出原因，纠正错误，重新进行校核。