前    言

GB/T XXXXX-200X《镝铁合金化学分析方法》共分5个部分：

第1部分：GB/T XXXXX.1-200X  镝铁合金化学分析方法  稀土总量的测定

第2部分：GB/T XXXXX.2-200X  镝铁合金化学分析方法  铁量的测定

第3部分：GB/T XXXXX.3-200X  镝铁合金化学分析方法  氧量的测定

第4部分：GB/T XXXXX.4-200X  镝铁合金化学分析方法  稀土杂质量的测定

第5部分：GB/T XXXXX.5-200X  镝铁合金化学分析方法  非稀土杂质量的测定

本部分为第5部分。

本部分是对GB/T XXXXX.5—200X《镝铁合金化学分析方法  氧量的测定》的制订。

本部分由工业和信息化部原材料工业司提出。

本部分由全国稀土标准化技术委员会归口并负责解释。

本部分主要起草单位：包头稀土研究院

本部分主要起草人：赵长玉、张志刚。

# 本部分参加起草单位：包钢（集团）公司技术中心，中核北方核燃料元件有限公司。

本部分参加起草人：李虹、张作东、王力涛。

镝铁合金化学分析方法

氧量的测定

脉冲-红外吸收法

- 范围

本方法规定了镝铁合金中氧含量的测定方法。

本方法适用于镝铁合金中氧含量的测定。测定范围：0.010%-0.50%。

- 方法原理

在惰性气氛下，加热熔融石墨坩埚中的试料，试料中的氧呈一氧化碳析出，进入红外检测器中进行测定。

- 试剂和材料

3.1 带盖镍囊。

3.2 四氯化碳。

3.3 高纯氦气：≥99.99%。

3.4 石墨坩埚。

3.5 标准样品：在含氧量0.010%~0.50%范围内选择三个合适的标样。

- 仪器

脉冲-红外氧氮仪。

脉冲炉：温度大于2000℃，检测器灵敏度：0.001µg/g。

5  试料

测定氧含量的样品呈块状，剪成小块，在水中打磨、剥皮，放入四氯化碳中保存,防止样品氧化。测量前取出，快速吹干。在10分钟以内分析。

注：加工、处理试样时，确保试样清洁，防止污染。

6  分析步骤

6.1  试料

称取试料0.1～0.2g，精确至0.001g，加入带盖镍囊中（3.1）。。

6.2  测定数量

称取两份试料（6.1）进行平行测定，取其平均值。

6.3  空白校正

6.3.1 打开脉冲炉，将坩埚（3.4）置于下电极，测氧时，将带盖镍囊（3.1）置于装样器内。

6.3.2 下电极上升，坩埚（3.4）脱气，加热熔融，显示空白值，重复测定3~5次，其氧结果的平均空白值<0.0025%，方可进行下步测定。

6.4  校正仪器

称取标样（3.5）三份，按（6.5）条操作方法校正仪器。

6.5  测定

6.5.1 打开脉冲炉，将坩埚（3.4）置于下电极，测氧时，将试料装入带盖镍囊（3.1）中（6.1），置入装样器内。

6.5.2 下电极上升，坩埚（3.4）脱气，测氧时，装有试料的带盖镍囊进入坩埚（3.4）加热熔融。由仪器显示分析结果。（如仪器不能自动显示分析结果按7进行结果计算）。

7    分析结果的计算与表述

按公式（1）计算样品中氧的质量分数（%）：
……………………………………………..（1）

式中：  C1—空白试验氧含量，单位为百分数（%）；

C2—带盖镍囊和试料中氧含量，单位为百分数（%）；

—带盖镍囊与试料的质量比（在1.2~2.0之间）。

8  精密度

8.1重复性

在重复性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对差值不超过重复性限（r），超过重复性限（r）的情况不超过5%，重复性限（r）按表1数据采用线性内插法求得；超过表1中含量的测定值，其重复性限（r）用外推法计算求得。

表1

| 氧质量分数/ % | 重复性限（r） |
| --- | --- |
| 0.0127 | 0.0095 |
| 0.167 | 0.014 |
| 注：重复性限（r）为2.8×Sr，Sr为重复性标准差。 |

8.2再现性

表2

| 氧质量分数/ % | 再现性限%/（R） |
| --- | --- |
| 0.0127 | 0.0095 |
| 0.167 | 0.014 |

8.3允许差

实验室之间分析结果的差值应不大于表3所列允许差。

表3

| 氧量质量分数/% | 允许差/% |
| --- | --- |
| 0.010～0.10 | 20 |
| >0.10～0.50 | 5.0 |

- 质量保证和控制

每周用自制的控制标样（如有国家级或行业级标样时，应首先使用）校核一次本标准分析方法的有效性。当过程失控时，应找出原因，纠正错误，重新进行校核。

# Text boxes

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局

中 国 国 家 标 准 化 管 理 委 员 会 发布

××××-××-××实施

××××-××-××发布

镝铁合金化学分析方法

氧量的测定
脉冲红外吸收法

Chemical analysis methods for Dy-Fe alloy

Determination of oxygen content

Impulse-infrared conductance absorption method

(送审稿)

GB/T ×××××.3—200×

中华人民共和国国家标准