前     言

本标准目前尚未查到相应的国际标准。

本标准依据国内生产厂家的生产实际情况与用户对产品的要求而制定。

本标准为首次制定。

本标准由全国稀土标准化技术委员会提出并归口。

本标准由包头稀土研究院负责起草。

本标准由湖南稀土金属材料研究院、有研稀土新材料股份有限公司参加起草。

本标准主要起草人：张志宏、于雅樵、陈国华、解 萍、侯复生、翁国庆、庞思明

钆镁中间合金

1 范围

本标准规定了钆镁中间合金产品的要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输和贮存。

本标准适用于电解法、熔配法及还原法生产的，作为添加剂供作汽车发动机及耐高温镁合金等用的钆镁中间合金。

- 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

GB/T 8170-2008　数值修约规则与极限数值的表示和判定

- 要求

3.1化学成分

钆镁中间合金的化学成分应符合表1的规定。如需方对产品有特殊要求，供需双方可另行议定。

表1

| 产品 牌号 | 化 学 成 分 （质 量 分 数）/% |
| --- | --- |
|  | RE | Mg | Gd/RE 不小于 | 杂 质 含 量 不大于 |
|  |  |  |  | 稀 土 杂 质 | 非 稀 土 杂 质 |
|  |  |  |  | （Sm+Eu+Tb+Dy+Y）/RE | Si | Fe | Al | Ca | Cu | Ni | C | O |
| 085085A | 85±2 | 余量 | 99.9 | 0.1 | 0.02 | 0.20 | 0.10 | 0.05 | 0.03 | 0.01 | 0.05 | 0.1 |
| 085085B | 85±2 | 余量 | 99.5 | 0.5 | 0.05 | 0.30 | 0.10 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.08 | 0.1 |
| 085075A | 75±2 | 余量 | 99.9 | 0.1 | 0.02 | 0.20 | 0.10 | 0.05 | 0.03 | 0.01 | 0.05 | 0.1 |
| 085075B | 75±2 | 余量 | 99.5 | 0.5 | 0.05 | 0.30 | 0.10 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.08 | 0.1 |
| 085030A | 30±2 | 余量 | 99.9 | 0.1 | 0.02 | 0.10 | 0.02 | 0.05 | 0.03 | 0.01 | 0.03 | 0．03 |
| 085030B | 30±2 | 余量 | 99.5 | 0.5 | 0.05 | 0.20 | 0.05 | 0.10 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0．05 |
| 085025A | 25±2 | 余量 | 99.9 | 0.1 | 0.02 | 0.10 | 0.02 | 0.05 | 0.03 | 0.01 | 0.03 | 0．03 |
| 085025B | 25±2 | 余量 | 99.5 | 0.5 | 0.05 | 0.20 | 0.05 | 0.10 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0．05 |
| 085020A | 20±2 | 余量 | 99.9 | 0.1 | 0.02 | 0.10 | 0.02 | 0.05 | 0.03 | 0.01 | 0.03 | 0．03 |
| 085020B | 20±2 | 余量 | 99.5 | 0.5 | 0.05 | 0.20 | 0.05 | 0.10 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0．05 |

3.2 外观

3.2.1产品为铸态合金。

3.2.2产品表面呈灰色，其断口呈银灰色，均应洁净，无夹杂物和氧化脱落粉末。

- 试验方法

4.1 产品中稀土总量的分析方法参照附录A的规定进行。

4.2 产品中镁量的分析方法参照附录B的规定进行。

4.3 稀土杂质及非稀土杂质含量的分析方法按照供需双方协商的方法进行。

4.4 数值修约按GB/T 8170-2008的规定进行。

4.5 产品外观用目视检查。

- 检验规则

5.1 检查与验收

5.1.1 产品由供方质量检验部门进行检验，保证产品质量符合本标准规定，并填写质量证明书。

5.1.2 需方应对收到的产品按本标准的规定进行检验，如检验结果与本标准规定不符时，应在收到产品之日起2个月内向供方提出，由供需双方协商解决。如需仲裁，可委托双方认可的单位进行，并在需方共同取样。

5.2 组批

产品应成批提交检验，每批应由同一牌号的产品组成。

5.3 检验项目

每批产品应进行化学成分和外观检验。

5.4 取样与制样

5.4.1化学成分分析的仲裁取样件数按表2的规定进行。

表2

| 每批重量/kg | ≤10 | ＞10~50 | ＞50~100 | ＞100~200 | ＞200~500 | ＞500 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 取样件数/块 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 10 |

5.4.2 化学成分分析的仲裁取样方法按下述规定进行：

取样时，首先将试样打磨干净。分析氧含量，从合金锭中间位置截取试样,取样量不少于10g；分析其它杂质含量时，用直径5mm～10mm的钻头在合金锭上、下两面等距离处各钻取3点以上，弃去距锭块表面0.5 mm～1.0 mm的钻屑，然后钻取试样，取样量不少于10g，将所得试样迅速混匀缩分至所需数量，并放入带盖的磨口瓶中密封保存。

5.5 检验结果判定

化学成分分析结果与本标准规定不符时，则从该批产品中取双倍样锭对不合格项目进行复验，如仍有一项结果不合格，则判该批产品为不合格。

- 标志、包装、运输、贮存及质量证明书

6.1 标志、包装

包装桶（箱）外应有不褪色标志，注明：供方名称、产品名称、牌号、批号、净重、毛重、出厂日期等标志或字样。产品应装入铁桶中，桶内有产品质量证明书，如需方对包装有特殊要求，由供需双方协商。

6.2 运输、贮存

运输及贮存时，产品需存放干燥处，不得露天放置。

6.2 质量证明书

每批产品应附质量证明书，注明：

a）供方名称；

b）产品名称；

c）牌号、批号、净重、毛重、件数；

d）各项分析检验结果和供方质量检验部门印记；

e）本标准编号；

f）检验日期；

g）出厂日期。

附录A

（资料性附录）

钆镁合金化学分析方法

草酸盐重量法测定稀土总量

A.1 范围

本方法规定了钆镁合金中稀土总量的测定方法

本方法适用于钆镁合金中稀土总量的测定。测定范围：REM为20.00%～90.00%。

A.2 方法原理

试样经盐酸溶解，氨水沉淀稀土分离两次除去钙、镁等杂质后，沉淀和滤纸用盐酸溶解和破坏，在pH1.5～2.0条件下用草酸沉淀稀土，沉淀经高温灼烧后生成稀土氧化物，称量测定稀土总量。

A.3   试剂

3.1   盐酸（ρ1.19g/mL）。

3.2   盐酸（1+1）。

3.3   硝酸（ρ1.42g/mL）。

3.4   高氯酸（ρ1.67g/mL）。

3.5   氨水（ρ0.90g/mL）。

3.6   氨水（1+1）。

3.7   氯化铵洗液（20 g/L）：用时以氨水（ρ0.90 g/mL）调pH9～10。

3.8   草酸溶液（100g/L）。

3.9   草酸洗液（20g/L）。

3.10  间甲酚紫指示剂（1g/L乙醇溶液）。

3.11  过氧化氢（300g/L）

3.12  草酸（分析纯）。

3.13  氯化铵（分析纯）。

A.4 设备

4.1  高温炉，1000℃。

4.2  铂坩锅。

4.3  分析天平（感量0.1 mg）。

A.5 试料

金属试料应去掉表面氧化层，取样后立即称量。

A.6 分析步骤

6.1 测定数量

称取两份试料，进行平行测定，取其平均值。

6.2 试料

称取试料（A.5）5g，精确至0.0001g。

6.3  测定次数

同一试样，至少独立测定两次。

注：“独立”是指再次及后续任何一次测定结果不受前面测定结果的影响。本分析方法中，此条件意味着同一操作者在不同的时间或不同操作者进行重复测定，包括采用适当的再校准。

6.4 空白试验及验证试验

6.4.1空白试验

随同试料做空白试验。

6.4.2验证试验

随同试料分析同类型标准样品做验证试验。

6.5 测定

6.5.1  将试料（6.1）置于300mL烧杯中，10mL盐酸(3.1)，盖上表面皿加热至试料完全溶解，取下，稍冷，按表1移入相应容量瓶中定容，混匀，再分取相应体积到300mL烧杯中测定。

表1

| 稀土总量/% | 试液总体积/ mL | 分取试液体积/ mL |
| --- | --- | --- |
| 20～35 | 100 | 10 |
| 35～75 | 200 | 10 |
| 75～90 | 250 | 10 |

6.5.2  在装有溶液（6.5.1）的烧杯中，加热水至100 mL，加入2g氯化铵（3.13），加入氨水（3.6）至沉淀出现，并过量20mL，用水稀释至150mL，加热煮沸，取下稍冷 。

6.5.3  用中速定量滤纸过滤。用氯化铵洗液（3.7）洗涤烧杯2～3次，洗沉淀2～3次。

6.5.4  将沉淀连同滤纸放入原烧杯中，加入15mL硝酸（3.3），10～15mL高氯酸（3.4），盖上表面皿，加热破坏沉淀和滤纸，至体积为2～3mL时取下冷却至室温。

6.5.5  重复6.5.2和6.5.3，洗沉淀7～8次。

6.5.6  将沉淀连同滤纸放入原烧杯中，加20mL盐酸（3.2），1mL过氧化氢（3.11）加热，待滤纸破碎后取下，加入100mL热水，在不断地搅拌下，加入15mL煮沸的草酸溶液（3.8）沉淀稀土，加4滴间甲酚紫指示剂（3.10），用氨水（3.6）和盐酸（3.2）调至溶液pH1.5～2.0（精密pH试纸检验），于80～90℃保温40min,冷却至室温放置2h。

6.5.7  沉淀（6.5.6）用慢速定量滤纸过滤，。用草酸洗液（3.9）洗烧杯2～3次，用带有橡皮头的玻璃棒擦洗杯壁，洗涤沉淀7～8次。

6.5.8  将沉淀（6.5.7）连同滤纸放入已恒重的铂坩埚中，烘干，灰化后，于950℃高温炉中灼烧40min，取出后置于干燥器中冷至室温，称重，重复操作，直至恒重，随同试料做空白试验。

A.7  分析结果的计算与表述

以公式（1）计算试料中稀土的质量分数，数值以％表示：

………………………………………（1）

式中：    m2——稀土氧化物与铂坩埚的质量，单位为克，g；

m1——空铂坩埚的质量，单位为克，g；

m0——空白的质量，单位为克，g；

m ——试料的质量，单位为克，g；

V——试液总体积，单位为毫升，mL；

V1——分取试液体积，单位为毫升，mL；

0.8677—— 氧化釓换算成金属钆的算系数。

A.8   允许差

实验室之间分析结果的差值应不大于表2所列允许差。

表2

| 稀土总量/% | 允许差/% |
| --- | --- |
| 20～40 | 0.3 |
| 40～60 | 0.4 |
| 60～80 | 0.5 |
| 80～90 | 0.6 |

附录B

（资料性附录）

钆镁合金化学分析方法

EDTA容量法测定镁量

B.1 范围

本方法规定了钆镁合金中镁量的测定方法

本方法适用于钆镁合金中镁量的测定。测定范围：10.00%～80.00%。

B.2 方法原理

试样经盐酸溶解，氨水分离沉淀稀土，滤液在pH=10的条件下，以铬黒T为指示剂，用EDTA标准溶液滴定由酒红色变为纯兰色即为终点。

B.3   试剂

3.1   盐酸（ρ1.19g/mL）。

3.2   盐酸（1+1）。

3.3   氨水（ρ0.90g/mL）。

3.4   氨水（1+1）。

3.5   氯化铵洗液（20 g/L）：用时以氨水（ρ0.90 g/mL）调pH9～10。

3.6   氢氧化钾溶液（200g/L）。

3.7   氨性缓冲溶液：称取氯化铵（3.5）67g溶于水中，加入氨水（3.3）570 mL，用水稀释至1000 mL，混匀。

3.8   硫化钠溶液（50g/L）。

3.9   三乙醇胺（分析纯）。

3.10  三乙醇胺（1+1）。

3.11  六次甲基四胺溶液（200g/L）。

3.12  二甲酚橙指示剂（1g/L）。

3.13  .锌标准溶液（C1=0.015575mol/L）：准确称取锌粒（基准）1.30819g（预先除去氧化膜）于300 mL烧杯中，加入10 mL盐酸（3.2），低温加热至完全溶解，移入2000 mL容量瓶中，稀释至刻度，混匀。此溶液浓度为0.01000mol/L。

3.14  EDTA（乙二胺四乙酸二钠盐）标准溶液C2的配制：称取116g EDTA（乙二胺四乙酸二钠盐），以水低温加热至完全溶解，取下冷却至室温，移入下口瓶中，稀释至20 L，混匀，待标定。

3.15  EDTA（乙二胺四乙酸二钠盐）标准溶液C2的标定：移取四份20.00mL锌标准溶液（3.12）于300mL三角瓶中，用盐酸（3.2）和氨水（3.4）调节pH为5～5.5，加入10mL 六次甲基四胺溶液（3.11），2滴二甲酚橙指示剂（3.12），用EDTA标准溶液C2（3.14）  滴定至溶液由紫红色变为亮黄色为终点，所消耗EDTA标准溶液C2体积　　　　的极差值不应超过0.10mL，取其平均值，按公式（1）计算EDTA标准溶液的实际浓度：

………………………………………………………………………………………（1）

式中： C2 — EDTA标准溶液的浓度，单位为摩尔每升(mol/L)；

V1 —锌标准溶液的体积，单位为毫升(mL)；

C1—锌标准溶液的浓度，单位为摩尔每升(mol/L)；

V2 — 滴定试液消耗EDTA标准溶液的体积，单位为毫升(mL)。

3.16　氯化铵（分析纯）。

3.17　氢氧化钾（分析纯）。

3.18　硫化钠（分析纯）。

3.19　氯化羟胺（分析纯）。

3.20　氯化钾（分析纯）。

3.21　铬黒Ｔ指示剂：１g铬黒Ｔ与99g氯化钾（3.21）研匀。

B.4 设备

4.1   滴定管，容量50mL，GB/T12805A类。

4.2   其他的均为普通的实验室仪器。

B.5 试料

金属试料应去掉表面氧化层，取样后立即称量。

B.6 分析步骤

6.1 测定数量

称取两份试料，进行平行测定，取其平均值。

6.2 试料

称取试料（A.5）5g，精确至0.0001g。

6.3  测定次数

同一试样，至少独立测定两次。

注：“独立”是指再次及后续任何一次测定结果不受前面测定结果的影响。本分析方法中，此条件意味着同一操作者在不同的时间或不同操作者进行重复测定，包括采用适当的再校准。

6.4 空白试验及验证试验

6.4.1空白试验

随同试料做空白试验。

6.4.2验证试验

随同试料分析同类型标准样品做验证试验。

6.5 测定

6.5.1  将试料（6.1）置于300mL烧杯中，10mL盐酸(3.2)，盖上表面皿加热至试料完全溶解，取下，稍冷，移入250mL容量瓶中定容，混匀。

6.5.2  分取溶液（6.5.1）10mL，按表1进行二次定容，二次分取于300mL烧杯中。

表1

| 镁量/% | 二次分取溶液总体积/ mL | 二次分取溶液体积/ mL |
| --- | --- | --- |
| 10～20 | 100 | 20 |
| 20～40 | 100 | 10 |
| 40～80 | 200 | 10 |

6.5.3  在装有溶液（6.5.2）的烧杯中，加入2g氯化铵（3.16），加入氨水（3.4）至沉淀出现，并过量20mL,用水稀释至150mL，加热煮沸，取下稍冷 。

6.5.4  用中速定量滤纸过滤。用氯化铵洗液（3.5）洗涤烧杯2～3次，洗沉淀7～8次。

6.5.5  滤液中加入少许氯化羟胺（3.19），2 mL三乙醇胺（3.10），10 mL氨性缓冲溶液（3.7），随即加入少许铬黒T指示剂（3.21），用EDTA标准溶液C2（3.15）滴定至溶液由酒红色变为湖兰色即为终点，记下读数。

B.7  分析结果的计算与表述

按公式（2）计算样品中镁的质量分数（％）：

-------------------------------（2）

式中：    C — EDTA标准溶液的浓度，单位为摩尔每升（mol/L）；

250 — 试液总体积，单位为毫升（mL）；

V1 — 分取溶液的体积，单位为毫升（mL）；

V2 — 滴定试液消耗EDTA标准溶液的体积，单位为毫升（mL）；

V3  — 二次分取溶液总体积，单位为毫升（mL）；

V4  — 二次分取溶液的体积，单位为毫升（mL）；

m — 试料的质量，单位为克（g）；

24.305 — 镁的摩尔质量，单位为克每摩尔（g/mol）。

B.8   允许差

实验室之间分析结果的差值应不大于表1所列允许差。

表1

| 镁量/% | 允许差/% |
| --- | --- |
| 20.00～35.00 | 0.3 |
| >35.00～75.00 | 0.5 |
| >75.00～90.00 | 0.6 |

# Text boxes

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局

中 国 国 家 标 准 化 管 理 委 员 会  发布

××××-××-××实施

××××-××-××发布

钆 镁 合 金

Gadolinium-Magnesium　alloy

（送审稿）

GB/T XXXX—200×

中华人民共和国国家标准

ICS 77.120.99

H65