前    言

目前尚未查到与本标准相应的国际标准和国外先进标准。本标准是为了满足镨钕合金及其化合物的产品标准及贸易需要而制定。本标准为首次制定。

本标准由二个方法组成:

方法一、X-射线荧光光谱法；

方法二、电感耦合等离子体发射光谱法。

本标准的编写遵守：
GB/T 1.1-2000  标准化工作导则  第1部分:标准的结构和编写规则；

GB/T 1467-1978 冶金产品化学分析方法标准的总则及一般规定；

GB/T 20001.4-2001 标准编写规则 第4部分:化学分析方法。

两个方法的测定范围出现重叠时，以方法1作为仲裁方法。

本标准由国家发展和改革委员会稀土办公室提出。

本标准由全国稀土标准化技术委员会归口。

本标准由赣州有色冶金研究所负责起草。

本标准由北京有色金属研究总院、包头稀土研究院、江阴加华新材料资源有限公司、赣州虔东（实业）有限公司参加起草。

本标准方法一主要起草人：钟道国、潘建忠。

本标准方法二主要起草人：刘 鸿、谢 璐。

本标准参加起草人：     、      。

镨钕合金及其化合物化学分析方法
稀土配分量的测定

方法一：X-射线荧光光谱法

范围

本标准规定了镨钕金属及其化合物中十五个稀土元素配分量的测定方法。

本标准适用于镨钕金属及其化合物中十五个稀土元素配分量的测定。测定范围：Pr含量10%～30%；Nd含量70%～90%；其他稀土含量0.05%～0.50%。

方法原理

试样经盐酸溶解蒸至近干，准确加入钒内标溶液溶解，制成薄样，在X-射线荧光光谱仪上按分析条件测量待测元素特征线强度和内标元素特征线强度。根据该强度比值与待测元素含量之间的线性关系，选择相应的数学模型，计算出待测元素的相对含量。

试剂与材料

氧化镧（稀土相对纯度>99.99%，稀土总量>99.5%）。

氧化铈（稀土相对纯度>99.99%，稀土总量>99.5%）。

氧化镨（稀土相对纯度>99.99%，稀土总量>99.5%）。

氧化钕（稀土相对纯度>99.99%，稀土总量>99.5%）。

氧化钐（稀土相对纯度>99.99%，稀土总量>99.5%）。

氧化铕（稀土相对纯度>99.99%，稀土总量>99.5%）。

氧化钆（稀土相对纯度>99.99%，稀土总量>99.5%）。

氧化铽（稀土相对纯度>99.99%，稀土总量>99.5%）。

氧化镝（稀土相对纯度>99.99%，稀土总量>99.5%）。

氧化钬（稀土相对纯度>99.99%，稀土总量>99.5%）。

氧化铒（稀土相对纯度>99.99%，稀土总量>99.5%）。

氧化铥（稀土相对纯度>99.99%，稀土总量>99.5%）。

氧化镱（稀土相对纯度>99.99%，稀土总量>99.5%）。

氧化镥（稀土相对纯度>99.99%，稀土总量>99.5%）。

氧化钇（稀土相对纯度>99.99%，稀土总量>99.5%）。

过氧化氢（30%）。

盐酸（1+1）。

盐酸（3+97）。

稀土氧化物混合标准溶液：分别称取0.2000g于950℃灼烧60 min后，置于干燥器中冷却至室温的单一稀土氧化物（3.1～3.15）于同一200mL烧杯中，用水湿润，加入30 mL盐酸（3.17），低温加热溶解清亮[可滴加过氧化氢（3.16）助溶]。冷却后移入200mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。此溶液1 mL含单一稀土氧化物各1 mg。

滤纸片：φ50mm，快速定性。

P10氩-甲烷气体：10%甲烷＋90%氩气。

仪器与设备

X射线荧光光谱仪：X光管功率≥3kW，带专用计算机。

分光晶体：LiF200。

微量移液器：0.1mL～0.5mL可调。

试样

镨钕氧化物：将试样研磨后，在干燥箱内于105℃烘1h，并置于干燥器内冷却至室温备用。

镨钕金属：细屑状密封包装。

分析步骤

试料

称取0.5000g试样（5.1）或0.425 g试样（5.2）。

测定数量

称取两份试料（6.1），进行平行测定，取其平均值。

试样片的制备

将试料（6.1）置于100 mL烧杯中，加入5 mL盐酸（3.17）和少许过氧化氢（3.16），于低温电炉溶解清亮，蒸至近干，冷却后准确加入5.0 mL盐酸（3.18），溶解清亮混匀。用微量移液器（4.4）移取0.30 mL试液，均匀滴在平铺于玻璃板上的滤纸片（3.20）上，放置20 min，在红外线灯下烘干，待测。每份试样制备2片样片。

标准样片的制备

按表1称取经950℃灼烧60 min后，置于干燥器中冷却至室温的氧化镨、氧化钕于一系列100 mL烧杯中，加入5mL盐酸(3.17)，低温溶解清亮，冷却后按表2准确移取混合标准溶液(3.19)于对应的烧杯中，低温蒸干，冷却后准确加入5.0mL盐酸（3.18）溶解清亮摇匀。溶液中稀土浓度为100mg/mL，标准系列的配分值见表2。

表 1

| 标准序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 称取Pr6O11(mg) | 45 | 70 | 80 | 90 | 100 | 105 | 110 | 125 | 130 | 150 |
| 称取Nd2O3(mg) | 449 | 407.5 | 420 | 402.5 | 397 | 357.5 | 384 | 375 | 358.8 | 346.3 |
| 滴加标准液(3.19)(mL) | 6.00 | 22.50 | 0 | 7.50 | 3.00 | 37.50 | 6.00 | 0 | 11.25 | 3.75 |

表 2

| 组分 标号 | 稀土氧化物配分量，% |
| --- | --- |
|  | La2O3 | CeO2 | Pr6O11 | Nd2O3 | Sm2O3 | Eu2O3 | Gd2O3 | Tb4O7 | Dy2O3 | Ho2O3 | Er2O3 | Tm2O3 | Yb2O3 | Lu2O3 | Y2O3 |
| 1 | 0.08 | 0.08 | 9.08 | 89.88 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
| 2 | 0.30 | 0.30 | 14.30 | 81.80 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 |
| 3 | 0 | 0 | 16.00 | 84.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 0.10 | 0.10 | 18.10 | 80.60 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 |
| 5 | 0.04 | 0.04 | 20.04 | 79.44 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
| 6 | 0.50 | 0.50 | 21.50 | 72.00 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |
| 7 | 0.08 | 0.08 | 22.08 | 76.88 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
| 8 | 0 | 0 | 25.00 | 75.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 0.15 | 0.15 | 26.15 | 71.90 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 |
| 10 | 0.05 | 0.05 | 30.05 | 69.30 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |

用微量移液器（4.4）移取0.30 mL该溶液，均匀滴在平铺于玻璃板上的滤纸片（3.20）上，放置20 min，在红外线灯下烘干，待测。

分析条件

激发电压：50kV，激发电流：60mA，细准直器，LiF200晶体，FC-SC计数器联用，真空光路。

其他条件见表3。

表 3

| 元 素 分析条件 | La | Ce | Pr | Nd | Sm | Eu | Gd | Tb |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分析线 | Lα1 | Lα1 | Lβ1 | Lα1 | Lβ1 | Lα1 | Lα1 | Lα1 |
| 2θ° | 82.91 | 79.05 | 68.25 | 72.16 | 59.53 | 63.58 | 61.13 | 58.85 |
| 测量时间（s） | 30 | 30 | 20 | 20 | 30 | 30 | 30 | 30 |

表 3（续）

| 元 素 分析条件 | Dy | Ho | Er | Tm | Yb | Lu | Y | / |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分析线 | Lα1 | Lβ1 | Lβ1 | Lα1 | Lα1 | Lβ1 | Kα1 |  |
| 2θ° | 56.52 | 48.32 | 46.44 | 50.80 | 49.06 | 41.40 | 23.76 |  |
| 测量时间（s） | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 20 |  |

标准曲线计算

按仪器分析条件（6.5）测定标样（6.4），由仪器的计算机按选用的数学模型，将测得标样（6.4）各元素分析特征线的强度值进行回归计算，所得标准曲线系数、谱线干扰和基体效应系数保存在计算机中。

测定

按照分析条件（6.5）先测定监控样，后测定试样片（6.3），计算机输出各元素测定结果。

分析结果的计算与表述

按式（1）计算归一化后待测元素的氧化物配分量：

………………………………（1）

式中：

Pi（%）—归一化后待测元素的氧化物配分量；

wi——待测元素的氧化物含量；

∑wi—稀土元素的氧化物含量之和。

按式（2）计算归一化后待测元素单质的配分量：

………………………………（2）

式中：

Pi（%）—归一化后待测元素的氧化物配分量；

wi——待测元素的氧化物含量；

∑wi—稀土元素的氧化物含量之和；

ki  —各稀土元素氧化物与其单质的换算系数见表4。

表4

| 氧化物 | La2O3 | CeO2 | Pr6O11 | Nd2O3 | Sm2O3 | Eu2O3 | Gd2O3 | Tb4O7 | Dy2O3 | Ho2O3 | Er2O3 | Tm2O3 | Yb2O3 | Lu2O3 | Y2O3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ki | 0.8527 | 0.8141 | 0.8277 | 0.8574 | 0.8624 | 0.8636 | 0.8676 | 0.8502 | 0.8713 | 0.8730 | 0.8745 | 0.8756 | 0.8782 | 0.8794 | 0.7874 |

精密度

重复性

在重复性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对差值超过重复性限（r）的情况不超过5%。重复性限（r）按表5数据采用线性内插法求得。超过表5中含量的测定值，其重复性限（r）用外推法计算求得。

表5

| 氧化物 | 质量分数 / % | 重复性限（r）/ % | 氧化物 | 质量分数 / % | 重复性限（r）/ % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 氧化镧 | 0.023 | 0.036 | 氧化镝 |  |  |
|  | 0.10 | 0.029 |  | 0.10 | 0.013 |
|  | 0.24 | 0.024 |  | 0.20 | 0.010 |
| 氧化铈 | 0.044 | 0.010 | 氧化钬 |  |  |
|  | 0.12 | 0.011 |  | 0.10 | 0.010 |
|  | 0.245 | 0.016 |  | 0.20 | 0.013 |
| 氧化镨 | 12.90 | 0.17 | 氧化铒 |  |  |
|  | 22.58 | 0.16 |  | 0.10 | 0.016 |
|  | 32.05 | 0.15 |  | 0.20 | 0.010 |
| 氧化钕 | 65.26 | 0.14 | 氧化铥 |  |  |
|  | 77.29 | 0.17 |  | 0.10 | 0.013 |
|  | 85.79 | 0.15 |  | 0.20 | 0.017 |
| 氧化钐 |  |  | 氧化镱 |  |  |
|  | 0.10 | 0.015 |  | 0.10 | 0.017 |
|  | 0.2 | 0.014 |  | 0.20 | 0.022 |
| 氧化铕 |  |  | 氧化镥 |  |  |
|  | 0.08 | 0.034 |  | 0.10 | 0.012 |
|  | 0.18 | 0.020 |  | 0.20 | 0.012 |
| 氧化钆 |  |  | 氧化钇 |  |  |
|  | 0.10 | 0.013 |  | 0.10 | 0.010 |
|  | 0.20 | 0.014 |  | 0.21 | 0.013 |
| 氧化铽 |  |  | / |  |  |
|  | 0.095 | 0.012 |  |  |  |
|  | 0.20 | 0.017 |  |  |  |
| 注：重复性限（r）为2.8×Sr，Sr为重复性标准差。 |

允许差

实验室之间分析结果的差值应不大于表6所列的允许差。

表 6

| 稀土氧化物 | 配分量，% | 允许差，% |
| --- | --- | --- |
| Pr6O11 | 10.00～30.00 | 0.35 |
| Nd2O3 | 70.00～90.00 | 0.60 |
| La2O3、CeO2、、Sm2O3、Eu2O3、Gd2O3、Tb4O7、Dy2O3、Ho2O3、Er2O3、Tm2O3、Yb2O3、Lu2O3、Y2O3 | 0.05～0.15 | 0.03 |
|  | >0.15～0.30 | 0.04 |
|  | >0.30～0.50 | 0.05 |

质量保证与控制

每周用自制的控制标样（如有国家级或行业级标样时，应首先使用）校核一次本标准分析方法的有效性。当过程失控时，应找出原因，纠正错误，重新进行校核。

方法二：电感耦合等离子体发射光谱法

范围

本标准规定了镨钕金属及其化合物中十五个稀土元素配分量的测定方法。

本标准适用于镨钕金属及其化合物中十五个稀土元素配分量的测定。测定范围：镨10.0%～30.0%，钕60.0%～90.0%，其余13个稀土元素0.03%～0.40%。

方法原理

试样经盐酸分解，在稀酸介质中，直接在等离子发射光谱仪上测定各稀土元素含量并计算其配分量。

试剂与材料

HCl （1+1）

HCl （1+19）

HNO3 （1+1）

H2O2 （30%）

氧化镧标准贮存溶液：称取0.1000g经950℃灼烧1h的氧化镧(稀土相对纯度>99.99%，稀土总量>99.5%)置于100mL烧杯中，加入10mL盐酸（12.1），低温加热至溶解完全，冷却至室温，移入100mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含1mg氧化镧。再将此溶液用盐酸（12.2）稀释成1mL含50μg氧化镧的标准液。

氧化铈标准贮存溶液：称取0.1000g经950℃灼烧1h的氧化铈(稀土相对纯度>99.99%，稀土总量>99.5%)置于100mL烧杯中，加入10mL硝酸（12.3），滴加H2O2（12.4），低温加热至溶解完全，冷却至室温，移入100mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含1mg氧化铈。再将此溶液用盐酸（12.2）稀释成1mL含50μg氧化铈的标准液。

氧化钐标准贮存溶液：称取0.1000g经950℃灼烧1h的氧化钐(稀土相对纯度>99.99%，稀土总量>99.5%)置于100mL烧杯中，加入10mL盐酸（12.1），低温加热至溶解完全，冷却至室温，移入100mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含1mg氧化钐。再将此溶液用盐酸（12.2）稀释成1mL含50μg氧化钐的标准液。

氧化铕标准贮存溶液：称取0.1000g经950℃灼烧1h的氧化铕(稀土相对纯度>99.99%，稀土总量>99.5%)置于100mL烧杯中，加入10mL盐酸（12.1），低温加热至溶解完全，冷却至室温，移入100mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含1mg氧化铕。再将此溶液用盐酸（12.2）稀释成1mL含50μg氧化铕的标准液。

氧化钆标准贮存溶液：称取0.1000g经950℃灼烧1h的氧化钆(稀土相对纯度>99.99%，稀土总量>99.5%)置于100mL烧杯中，加入10mL盐酸（12.1），低温加热至溶解完全，冷却至室温，移入100mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含1mg氧化钆。再将此溶液用盐酸（12.2）稀释成1mL含50μg氧化钆的标准液。

氧化铽标准贮存溶液：称取0.1000g经950℃灼烧1h的氧化铽(稀土相对纯度>99.99%，稀土总量>99.5%)置于100mL烧杯中，加入10mL盐酸（12.1），滴加H2O2（12.4），低温加热至溶解完全，冷却至室温，移入100mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含1mL氧化铽。再将此溶液用盐酸（12.2）稀释成1mL含50μg氧化铽的标准液。

氧化镝标准贮存溶液：称取0.1000g经950℃灼烧1h的氧化镝(稀土相对纯度>99.99%，稀土总量>99.5%)置于100mL烧杯中，加入10mL盐酸（12.1），低温加热至溶解完全，冷却至室温，移入100mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含1mg氧化镝。再将此溶液用盐酸（12.2）稀释成1mL含50μg氧化镝的标准液。

氧化钬标准贮存溶液：称取0.1000g经950℃灼烧1h的氧化钬(稀土相对纯度>99.99%，稀土总量>99.5%)置于100mL烧杯中，加入10mL盐酸（12.1），低温加热至溶解完全，冷却至室温，移入100mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含1mL氧化钬。再将此溶液用盐酸（12.2）稀释成1mL含50μg氧化钬的标准液。

氧化铒标准贮存溶液：称取0.1000g经950℃灼烧1h的氧化铒(稀土相对纯度>99.99%，稀土总量>99.5%)置于100mL烧杯中，加入10mL盐酸（12.1），低温加热至溶解完全，冷却至室温，移入100mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。此溶液1mg含1mL氧化铒。再将此溶液用盐酸（12.2）稀释成1mL含50μg氧化铒的标准液。

氧化铥标准贮存溶液：称取0.1000g经950℃灼烧1h的氧化铥(稀土相对纯度>99.99%，稀土总量>99.5%)置于100mL烧杯中，加入10mL盐酸（12.1），低温加热至溶解完全，冷却至室温，移入100mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含1mg氧化铥。再将此溶液用盐酸（12.2）稀释成1mL含50μg氧化铥的标准液。

氧化镱标准贮存溶液：称取0.1000g经950℃灼烧1h的氧化镱(稀土相对纯度>99.99%，稀土总量>99.5%)置于100mL烧杯中，加入10mL盐酸（12.1），低温加热至溶解完全，冷却至室温，移入100mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含1mg氧化镱。再将此溶液用盐酸（12.2）稀释成1mL含50μg氧化镱的标准液。

氧化镥标准贮存溶液：称取0.1000g经950℃灼烧1h的氧化镥(稀土相对纯度>99.99%，稀土总量>99.5%)置于100mL烧杯中，加入10mL盐酸（12.1），低温加热至溶解完全，冷却至室温，移入100mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含1mL氧化镥。再将此溶液用盐酸（12.2）稀释成1mL含50μg氧化镥的标准液。

氧化钇标准贮存溶液：称取0.1000g经950℃灼烧1h的氧化钇(稀土相对纯度>99.99%，稀土总量>99.5%)置于100mL烧杯中，加入10mL盐酸（12.1），低温加热至溶解完全，冷却至室温，移入100mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含1mg氧化钇。再将此溶液用盐酸（12.2）稀释成1mL含50μg氧化钇的标准液。

1＃标准贮存溶液：称取2.2500g经950℃灼烧的氧化钕(稀土相对纯度>99.99%，稀土总量>99.5%)和0.2500g经950℃灼烧的氧化镨(稀土相对纯度>99.99%，稀土总量>99.5%)，置于200mL烧杯中，加入20mL盐酸（12.1），低温加热至溶解完全，冷却至室温，移入100mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。

2＃标准贮存溶液：称取1.5000g经950℃灼烧的氧化钕(稀土相对纯度>99.99%，稀土总量>99.5%)和0.8700g经950℃灼烧的氧化镨(稀土相对纯度>99.99%，稀土总量>99.5%)，置于200mL烧杯中，加入20mL盐酸（12.1），低温加热至溶解完全，冷却至室温，移入100mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。

3＃标准贮存溶液：称取0.7500g经950℃灼烧的氧化钕(稀土相对纯度>99.99%，稀土总量>99.5%)和1.6850g经950℃灼烧的氧化镨(稀土相对纯度>99.99%，稀土总量>99.5%)，置于200mL烧杯中，加入20mL盐酸（12.1），低温加热至溶解完全，冷却至室温，移入100mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。

氩气 ＞99.99%。

仪器与设备

电感耦合等离子体发射光谱仪：倒数线色散率不大于0.26nm/mm(一级光谱)。

试样

镨钕氧化物：将试样研磨后，在干燥箱内于105℃烘1h，并置于干燥器内冷却至室温备用。

镨钕金属：细屑状密封包装。

分析步骤

试料

氧化物试料。

称取0.2500g试样，精确到0.0001g。

金属试料

称取0.2125g试样，精确到0.0001g。

测定数量

称取二份试料，独立地进行测定，取其平均值。

分析试液的制备

      - 将试料置于100mL烧杯中，加入10mLHCl（12.1）及0.5mLH2O2(12.4)，加热分解至清亮，冷却，移入100mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。

      - 移取10mL上述溶液（15.3.1）于100mL容量瓶中，用HCl（12.2）稀释至刻度，混匀待测。

标准溶液的配制

按表7移取各贮存溶液于3个不同的500mL容量瓶中，用盐酸（12.2）稀释至刻度，混匀。各标准配分量见表8。

表7 标准溶液配制表

| 标液标号 | 分取各贮存液体积，ｍL |
| --- | --- |
|  | 12.5 | 12.6 | 12.7 | 12.8 | 12.9 | 12.10 | 12.11 | 12.12 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 标液标号 | 分取各贮存液体积，ｍL |
|  | 12.13 | 12.14 | 12.15 | 12.16 | 12.17 | 12.18 | 12.19 | 12.20 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 2 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 5 | 0 |
| 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 |

表8 标准溶液中各稀土配分量， %

| 元素 标号 | La2O3 | CeO2 | Pr6O11 | Nd2O3 | Sm2O3 | Eu2O3 | Gd2O3 | Tb4O7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 90.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 0.40 | 0.40 | 34.80 | 60.00 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 |
| 3 | 0.20 | 0.20 | 67.40 | 30.00 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 |
| 元素 标号 | Dy2O3 | Ho2O3 | Er2O3 | Tm2O3 | Yb2O3 | Lu2O3 | Y2O3 | 合计 |
| 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 |
| 2 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 100 |
| 3 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 100 |

测定

      - 推荐分析线见表9：

表 9

| 元素 | 分析线/ nm | 元素 | 分析线/ nm |
| --- | --- | --- | --- |
| La | 333.749 | Dy | 340.780 |
| Ce | 413.765 | Ho | 341.646 |
| Pr | 440.884 | Er | 326.478 |
| Nd | 401.225 | Tm | 313.126 |
| Sm | 442.434 | Yb | 289.138 |
| Eu | 272.778 | Lu | 261.542 |
| Gd | 310.050 | Y | 324.228 |
| Tb | 332.440 | / |  |

      - 将分析试液（15.3.2）与标准系列溶液（15.4）同时进行氩等离子体光谱测定。

分析结果的计算与表述

15.1 镨钕氧化物分析结果的计算与表述

将标准系列（15.4）的配分量直接输入计算机，根据标准系列溶液（15.4）和分析试液（15.3.2）的强度值，由计算机计算归一直接输出各稀土元素氧化物配分值。

15.2 镨钕金属分析结果的计算与表述

按式（3）计算待测稀土单质的配分量：

………………………………（3）

式中：Pi  ----某稀土单质配分值；

Ci  ----仪器计算机输出的某稀土氧化物配分量；

ki  ----各稀土元素氧化物与其单质的换算系数见表10。

表10

| 氧化物 | La2O3 | CeO2 | Pr6O11 | Nd2O3 | Sm2O3 | Eu2O3 | Gd2O3 | Tb4O7 | Dy2O3 | Ho2O3 | Er2O3 | Tm2O3 | Yb2O3 | Lu2O3 | Y2O3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ki | 0.8527 | 0.8141 | 0.8277 | 0.8574 | 0.8624 | 0.8636 | 0.8676 | 0.8502 | 0.8713 | 0.8730 | 0.8745 | 0.8756 | 0.8782 | 0.8794 | 0.7874 |

精密度

重复性

在重复性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对差值超过重复性限（r）的情况不超过5%。重复性限（r）按表11数据采用线性内插法求得。超过表11中含量的测定值，其重复性限（r）用外推法计算求得。

表11

| 氧化物 | 质量分数 / % | 重复性限（r）/ % | 氧化物 | 质量分数 / % | 重复性限（r）/ % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 氧化镧 | 0.050 | 0.004 | 氧化镝 | 0.048 | 0.002 |
|  | 0.12 | 0.007 |  | 0.10 | 0.003 |
|  | 0.23 | 0.014 |  | 0.20 | 0.010 |
| 氧化铈 | 0.047 | 0.003 | 氧化钬 | 0.050 | 0.004 |
|  | 0.13 | 0.006 |  | 0.10 | 0.003 |
|  | 0.24 | 0.009 |  | 0.20 | 0.006 |
| 氧化镨 | 10.08 | 0.34 | 氧化铒 | 0.049 | 0.002 |
|  | 22.60 | 0.67 |  | 0.10 | 0.006 |
|  | 31.83 | 0.61 |  | 0.20 | 0.010 |
| 氧化钕 | 65.49 | 0.68 | 氧化铥 | 0.050 | 0.004 |
|  | 77.32 | 0.66 |  | 0.10 | 0.005 |
|  | 89.28 | 0.35 |  | 0.20 | 0.016 |
| 氧化钐 | 0.046 | 0.005 | 氧化镱 | 0.050 | 0.004 |
|  | 0.11 | 0.006 |  | 0.10 | 0.003 |
|  | 0.20 | 0.009 |  | 0.20 | 0.010 |
| 氧化铕 | 0.048 | 0.004 | 氧化镥 | 0.049 | 0.003 |
|  | 0.11 | 0.006 |  | 0.10 | 0.006 |
|  | 0.20 | 0.011 |  | 0.20 | 0.015 |
| 氧化钆 | 0.050 | 0.004 | 氧化钇 | 0.048 | 0.002 |
|  | 0.11 | 0.005 |  | 0.10 | 0.005 |
|  | 0.20 | 0.012 |  | 0.20 | 0.011 |
| 氧化铽 | 0.048 | 0.003 | / |  |  |
|  | 0.11 | 0.006 |  |  |  |
|  | 0.20 | 0.010 |  |  |  |
| 注：重复性限（r）为2.8×Sr，Sr为重复性标准差。 |

允许差

实验室之间分析结果的差值应不大于表12所列的允许差。

表12

| 稀土氧化物 | 配分含量，% | 允许差，% |
| --- | --- | --- |
| Pr6O11 | 10～30 | 0.35 |
| Nd2O3 | 60～90 | 0.60 |
| La2O3、CeO2、、Sm2O3、Eu2O3、Gd2O3、Tb4O7、Dy2O3、Ho2O3、Er2O3、Tm2O3、Yb2O3、Lu2O3、Y2O3 | 0.03～0.15 | 0.03 |
|  | >0.15～0.40 | 0.05 |

质量保证与控制

每周用自制的控制标样（如有国家级或行业级标样时，应首先使用）校核一次本标准分析方法的有效性。当过程失控时，应找出原因，纠正错误，重新进行校核。

# Text boxes

ICS

中华人民共和国国家标准

GB/T ××××—200×

镨钕合金及其化合物化学分析方法
稀土配分量的测定

Chemical analysis methods 
for Praseodymium-Neodymium alloy and their compounds 
Determination of REO relative content

（草案稿）

200×-××-××发布

200×-××-××实施

国家质量技术监督局 发布