ICS 77.120.99

H14

中华人民共和国国家标准

GB/T 18114.9—200×

稀土精矿化学分析方法

五氧化二磷量的测定
磷铋钼蓝分光光度法

Chemical analysis methods of rare earth concentrates

Determination of phosphorus pentoxide content

Phosphorus –bismuth-molybdenum blue spectrophotometric

（初审稿）

××××-××-××发布

××××-××-××实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局

中 国 国 家 标 准 化 管 理 委 员 会 发布

前    言

GB/T18114-200X《稀土精矿化学分析方法》共分11个部分：

第1部分：GB/T18114.1-200X  稀土精矿化学分析方法  稀土总量的测定

第2部分：GB/T18114.2-200X  稀土精矿化学分析方法  氧化钍量的测定

第3部分：GB/T18114.3-200X  稀土精矿化学分析方法  氧化钙量的测定

第4部分：GB/T18114.4-200X  稀土精矿化学分析方法  氧化铌、氧化锆、氧化钛量的测定

第5部分：GB/T18114.5-200X  稀土精矿化学分析方法  氧化硅量的测定

第6部分：GB/T18114.6-200X  稀土精矿化学分析方法  氧化铝量的测定

第7部分：GB/T18114.7-200X  稀土精矿化学分析方法  氧化铁量的测定

第8部分：GB/T18114.8-200X  稀土精矿化学分析方法  稀土配分量的测定

第9部分：GB/T18114.9-200X  稀土精矿化学分析方法  五氧化二磷量的测定

第10部分：GB/T18114.10-200X  稀土精矿化学分析方法  水分量的测定

第11部分：GB/T18114.11-200X  稀土精矿化学分析方法  氟量的测定

本部分为第9部分。

本部分是对GB/T2591.8—81《氟碳铈矿-独居石精矿化学分析方法 五氧化二磷量的测定（磷钼蓝比色法）》、GB/T18114.9—2000《独居石精矿化学分析方法 氧化磷量的测定》的修订。

本部分与GB/T2591.7—81、GB/T18114.9—2000相比，主要有如下变动：

——测定范围由原国标中0.50%~7.00%、15.00%~30.00扩大为0.20%~30.00%；

——增加了精密度条款；

——增加了质量保证和控制条款；

——根据GB/T1.1-2000和GB/T20001.4的规定进行了编辑性修改。

本部分由工业和信息化部原材料工业司提出。

本部分由全国稀土标准化技术委员会归口。

本部分主要由包头稀土研究院负责起草。

本部分由湖南稀土金属材料研究院、江西赣州虔东稀土集团股份有限公司参加起草。

本部分主要起草人：高励珍、王安丽、郝茜。

本部分参加起草人：刘荣丽、崔益新、王素玲、姚南红、陈婕、朱霓。

本部分历次发布情况。

——氟碳铈矿-独居石精矿化学分析方法 五氧化二磷量的测定（磷钼蓝比色法）GB/T 2591.8-81

——独居石精矿化学分析方法 氧化磷量的测定 GB/T18114.9-2000

稀土精矿化学分析方法

五氧化二磷量的测定

磷铋钼蓝分光光度法

- 范围

本标准规定了稀土精矿中五氧化二磷量的测定方法。

本标准适用于稀土精矿中五氧化二磷量的测定。测定范围：0.20%~30.00%。

- 方法原理

试料经碱熔融后，热水浸取，硝酸酸化，在1mol/L硝酸酸度下，以乙醇为稳定剂，铋盐为催化剂，加入钼酸铵与磷形成磷铋钼三元杂多酸，用抗坏血酸还原，在波长710nm处比色测定。

- 试剂与材料

3.1 硝酸（ρ1.42g/mL）。

3.2 硝酸（10mol/L）：移取625mL硝酸（3.1），用水稀释至1000mL，混匀。

3.3 硝酸（1+3）。

3.4 氢氧化钠（50g/L），贮于塑料瓶中。

3.5 过氧化氢 (300g/L）。

3.6 硝酸铋—硝酸混合液（10g/L）：称取5g硝酸铋（3.15），用硝酸（3.2）稀释至500mL，混匀。

3.7 抗坏血酸（50g/L），现用现配。

3.8 95％乙醇（分析纯）。

3.9 钼酸铵（50g/L）。

3.10 五氧化二磷标准贮存溶液：称取1.9170g预先经105℃～110℃烘干的磷酸二氢钾于250mL烧杯中，加水溶解，移入1000mL容量瓶中，以水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含1mg五氧化二磷。

3.11 五氧化二磷标准溶液：移取10mL五氧化二磷标准贮存溶液（3.10）于200mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含50µg五氧化二磷。

3.12 对硝基酚指示剂（10g/L）。

3.13 氢氧化钠（分析纯）。

3.14 过氧化钠（分析纯）。

3.15 硝酸铋（分析纯）。

- 仪器

4.1  分析天平  感量0.1mg。

4.2  高温炉  900℃。

4.3  刚玉坩埚。

4.4  72型分光光度计。

5  试样

5.1 试样的粒度应研磨至通过0.074mm筛。

5.2 试样经105℃~110℃干燥2h，冷却至室温，保存于干燥器中。

6  分析步骤

6.1  试料

根据五氧化二磷的含量，按表1称取试料（5），精确至0.0001g。

表1

| 五氧化二磷含量/ % | 试料/ g | 试液总体积/ mL | 移取试液体积/ mL | 比色皿/ cm |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.2～1 | 0.4 | 200 | 10.00 | 2 |
| 1～5 | 0.1 | 250 | 10.00 | 2 |
| 5～10 | 0.1 | 250 | 5.00 | 1 |
| 10～30 | 0.1 | 200 | 2.00 | 1 |

6.2  测定数量

称取两份试料进行平行测定，取其平均值。

6.3  空白试验

随同试料做空白试验。

6.4  测定

6.4.1 试料的熔融：将试料（6.1）置于盛有4g氢氧化钠（3.13）（预先烘去水分）的刚玉坩埚中，覆盖2g过氧化钠（3.14），置于750℃高温炉中熔融10～15min，取出冷却至室温。

6.4.2 溶液提取：将冷却后的刚玉坩埚置于盛有00mL水和15mL硝酸（3.1）的250mL烧杯中，于电炉上加热浸取熔融物，用水洗出坩埚，加入1mL过氧化氢（3.5），加热煮沸使溶液清亮，取下，冷却至室温后移入容量瓶中（见表1），用水稀释至刻度，混匀。

6.4.3 移取适量体积溶液（见表1）于100mL容量瓶中，1d对硝基酚指示剂（3.12），用氢氧化钠（3.4）调至溶液出现黄色，用硝酸（3.3）调至溶液黄色刚消失，用水稀释至近30mL，加入10mL硝酸—硝酸铋混合液（3.6），混匀，加入2mL抗坏血酸（3.7），混匀，用水吹洗容量瓶口，加入10mL95％乙醇（3.8），混匀，边摇边慢慢加入5mL钼酸铵（3.9），立即边摇边稀释至刻度，混匀。以流程空白为参比，10min后于分光光度计上710nm波长处，用相应比色皿（见表1）测其吸光度，从工作曲线上查得五氧化二磷含量。

6.5 工作曲线的绘制

6.5.1 移取0、0.20、0.60、1.00、1.40、2.00、3.00、4.00五氧化二磷标准溶液（3.11）为第一组，另移取0、0.60、1.00、2.00、4.00、5.00、6.00、8.00五氧化二磷标准溶液（3.11）为第二组，分别置于两组100mL容量瓶中，加入1d对硝基酚指示剂（3.12），用氢氧化钠（3.4）调至溶液出现黄色，用硝酸（3.3）调至溶液黄色刚消失，以下按6.4.3进行。

6.5.2 移取部分溶液到比色皿中，第一组于2cm比色皿，第二组于1cm比色皿，以试剂空白为参比，于710nm波长处测其吸光度，以五氧化二磷量为横坐标，吸光度为纵坐标绘制曲线。

7    分析结果的计算与表述

按公式（1）计算试样中五氧化二磷的质量分数（％）：

- w(P2O5)=m1×V0×10−6mV×100……………………………………………………….（1）

式中：  m1— 从工作曲线上查得五氧化二磷的含量，单位为微克（μg）；

m — 试样重，单位为克（g）；

V0— 试液总体积，单位为毫升（mL）。

V — 分取试液体积，单位为毫升（mL）。

8  精密度

8.1重复性

在重复性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对差值不超过重复性限（r），超过重复性限（r）的情况不超过5%，重复性限（r）按表1数据采用线性内插法求得；超过表2中含量的测定值，其重复性限（r）用外推法计算求得。

表2

| 五氧化二磷量质量分数/ % | 重复性限（r） |
| --- | --- |
| 0.17 | 0.025 |
| 9.11 | 0.14 |
| 22.15 | 0.45 |
| 注：重复性限（r）为2.8×Sr，Sr为重复性标准差。 |  |

- 8.2再现性

- 表3

| 五氧化二磷量质量分数/ % | 再现性限%/（R） |
| --- | --- |
| 0.17 | 0,036 |
| 9.11 | 0.24 |
| 22.15 | 0.47 |
| 注：重复性限（r）为2.8×Sr，Sr为重复性标准差。 |  |

8.3允许差

实验室之间分析结果的差值应不大于表4所列允许差。

表4

| 五氧化二磷量质量分数/% | 允许差/% |
| --- | --- |
| 0.20～1.00 |  |
| 1.00～5.00 |  |
| 5.00～10.00 |  |
| 10.00～30.00 |  |

- 质量保证和控制

每周用自制的控制标样（如有国家级或行业级标样时，应首先使用）校核一次本标准分析方法的有效性。当过程失控时，应找出原因，纠正错误，重新进行校核。