GB/T 18114.5—200×

代替GB/T 18114.6-2000

前    言

GB/T18114-200X《稀土精矿化学分析方法》共分11个部分：

第1部分：GB/T18114.1-200X  稀土精矿化学分析方法  稀土总量的测定

第2部分：GB/T18114.2-200X  稀土精矿化学分析方法  氧化钍量的测定

第3部分：GB/T18114.3-200X  稀土精矿化学分析方法  氧化钙量的测定

第4部分：GB/T18114.4-200X  稀土精矿化学分析方法  氧化铌、氧化锆、氧化钛量的测定

第5部分：GB/T18114.5-200X  稀土精矿化学分析方法  氧化硅量的测定

第6部分：GB/T18114.6-200X  稀土精矿化学分析方法  氧化铝量的测定

第7部分：GB/T18114.7-200X  稀土精矿化学分析方法  氧化铁量的测定

第8部分：GB/T18114.8-200X  稀土精矿化学分析方法  稀土配分量的测定

第9部分：GB/T18114.9-200X  稀土精矿化学分析方法  五氧化二磷量的测定

第10部分：GB/T18114.10-200X  稀土精矿化学分析方法  水分量的测定

第11部分：GB/T18114.11-200X  稀土精矿化学分析方法  氟量的测定

本部分为第5部分。

本部分是对GB/T18114.6-2000《独居石精矿化学分析方法 氧化硅量的测定》的修订。

本部分与GB/T18114.6-2000相比，主要有如下变动：

——使用电感耦合等离子体光谱法代替原国标中重量法测定硅的含量，有原国标测定范围0.50%~5.00%扩大为1.00%~10.00%。

——增加了精密度条款；

——增加了质量保证和控制条款；

——根据GB/T1.1-2000和GB/T20001.4的规定进行了编辑性修改。

本标准由工业和信息化部原材料工业司提出。

本标准由全国稀土标准化技术委员会归口。

本标准由包头稀土研究院起草。

本标准由赣州有色冶金研究所、珠江稀土有限公司参加起草。

本标准主要起草人：李玉梅、刘晓杰、。

本标准参加起草人：黎英、刘鸿、宋耀、邓汉芹。

本部分所替代标准的历次版本发布情况为：

——GB/T2591.3—81；

——GB/T18114.6-2000。

稀土精矿化学分析方法

氧化硅量的测定

电感耦合等离子体发射光谱法

1 范围

# 本标准规定了电感耦合等离子体发射光谱法测定稀土精矿中氧化硅的含量。

# 本标准适用于稀土精矿中氧化硅量的测定。测定范围：1.00~10.00%。

2 原理

试样经碱熔酸化，在酸性介质中，根据硅的发射光谱特征谱线，采用电感耦合等离子体发射光谱法进行测定。

3 试剂

3.1氢氧化钠。

3.2过氧化钠。

3.3混合熔剂(碳酸钠：硼酸=2:1)。

3.4盐酸 (ρ1.19 g/mL)。

3.5盐酸（1＋1)。

3.6硅标准储存溶液：称取0.1000克二氧化硅（＞99.99%)，置于内装3克混合熔剂（3.3）的铂

金坩埚中混匀，在950℃的高温炉中熔融25分钟，取出，冷却，用100mL的温水在聚四氟乙烯

烧杯中加热溶解，冷却至室温，移入1000mL容量瓶中，稀释至刻度，混匀，贮于聚乙烯瓶中，

混匀，此溶液1mL含100μg二氧化硅。

3.7 氩气：（纯度＞99.99%)。

4 仪器

4.1 电感耦合等离子体光谱仪，分辨率＜0.006nm（200nm处）。

4.2 光源：氩等离子体光源。

5 试样

5.1 试样的粒度应研磨至通过0.074mm筛。

5.2 试样经105℃~110℃干燥2h，冷却至室温，保存于干燥器中。

6 分析步骤

6.1 试料

称取0.2g试样（5），精确至0.0001g。

6.2 测量次数

独立地进行两次测定，取其平均值。

6.3 空白溶液

随同试料制备空白溶液。

6.4 分析试液的配制

将试料（6.1）置于预先盛有2.5克氢氧化钠（3.1）的镍坩埚中，覆盖1.0克过氧化钠（3.2），在750℃的高温炉中熔融至红色透明并保持5～6分钟，取出，稍冷，放入预先盛有100mL25%盐酸（3.4）的烧杯中，加热提取，冷却后定容至200 mL容量瓶中，混匀，稀释10倍，待测。

6.5 标准系列溶液的制备

准确分取硅标准储存溶液（3.6）0.50mL，2.50mL，5.00mL于50mL塑料容量瓶中，加入3.00mL盐酸（3.5），稀释至刻度，混匀。此标准系列溶液1 mL含二氧化硅为1.00μg，5.00μg，10.00μg。

6.6 测定

6.6.1 分析线波长

分析线见表1。

表1 推荐分析线

| 测定元素 | Si |
| --- | --- |
| 波长/nm | 251.611 | 288.158 |

6.6.2  按仪器选定工作条件依次测定标准系列溶液（6.5）、空白溶液（6.3）、分析试液（6.4）。

7 分析结果的计算与表述

按公式（1）计算试样中氧化硅的质量分数（％）：

………………………………（1）

式中：C——自工作曲线上查得二氧化硅的质量浓度，单位为微克每毫升（μg/mL）；

V2——分析试液的体积，单位为毫升（mL）；

V1——分取试液的体积，单位为毫升（mL）；

V0——试液总体积，单位为毫升（mL）；

m——试料的质量，单位为克（g）。

8 精密度

8.1重复性

在重复性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值的范围内，这两个测试结果的绝对差值不超过重复性限（r），超过重复性限(r)的情况不超过5%，重复性限(r)按表2数据采用线性内插法求得：

表2 重复性

| 质量分数/% | 重复性限/r |
| --- | --- |
| 1.13 | 0.098 |
| 6.00 | 0.20 |
| 8.91 | 0.25 |
| 注：重复性限（r）为2.8×Sr，Sr为重复性标准差。 |

8.2再现性

表3 再现性

| 质量分数/% | 再现性限/R |
| --- | --- |
| 1.19 | 0.13 |
| 5.95 | 0.26 |
| 注：再现性限（R）为2.8×SR，SR为再现性标准差。 |

8.3允许差

实验室之间分析结果的差值应不大于表4所列允许差：

表4  允许差

| 含量范围/% | 允许差/% |
| --- | --- |

9 质量保证和控制

每周用自制的控制标样（如有国家级或行业级标样时，应首先使用）校核一次本标准分析方法的有效性。当过程失控时，应找出原因，纠正错误，重新进行校核。

# Text boxes

ICS 77.120.99

H14

中华人民共和国国家标准

# 稀土精矿化学分析方法

# 氧化硅量的测定

# 电感耦合等离子体发射光谱法

Methods for chemical analysis of rare-earth concentrates

Determination of silicon oxide content

By inductively coupled plasma atomic emission spectrographic method

（初审稿）

200×-××-××发布

200×-××-××实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局

中 国 国 家 标 准 化 管 理 委 员 会 发布