ICS

中华人民共和国国家标准

GB/T ××××—××××

深冲用粉末冶金钽板

Deep-drawn powder metallurgic tantalum sheets

（讨论稿）

××××-××-××发布

××××-××-××实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局

中 国 国 家 标 准 化 管 理 委 员 会

发布

- 前    言

本标准由中国有色金属工业协会提出。

本标准由中国有色金属标准化技术委员会负责归口。

本标准由西部金属材料股份有限公司负责起草。

本标准由××××，××××参加起草。

本标准主要起草人：李高林、武宇、宜楠、赵鸿磊

深冲用粉末冶金钽板

- 1 范围

本标准规定了深冲用粉末冶金钽板的分类、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和储存。

本标准适用于制作喷丝头或有其它深冲要求的粉末冶金钽板。

- 2 引用标准

下列标准所包含的条文，通过在本标准的引用而构成本标准的条文，本标准出版时所示版本均为有效。所有标准都有可能被修订，使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。

ASTM B708-92 钽和钽合金中厚板、薄板和带材

GB/T13298    金属纤维组织检验方法

GB/T15076    钽铌化学分析方法

GB/T228      金属材料室温拉伸试验方法

GB/3629      钽及钽合金板材、带材和箔材

GB/T4156     金属杯突试验方法

GB/T4340.1   金属维氏硬度试验方法

- 3 要求

- 3.1产品分类，产品的牌号、状态和规格应符合表1的规定。

- 表1                                单位为毫米

| 牌号 | 供货状态 | 厚度 | 宽度 | 长度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| FTa | 退火态(M) | 0.10～3.0 | 25～150 | 75～2000 |

- 3.2标记示例

用FTa制造的、退火态、厚度为0.25mm、宽度为75mm、长度为300mm的板材标记为：

FTa M 0.25×75×300

- 3.3化学成分应符合表2的规定。

- 表2　　　　                        质量分数（%）

| - 主成分 | - 杂质含量,不大于 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Ta | - C | - N | - H | - O | - Nb | - Fe | - Ti | - W | - Mo | - Si | - Ni |
| - 余量 | - 0.015 | - 0.015 | - 0.0015 | - 0.03 | - 0.1 | - 0.01 | - 0.005 | - 0.02 | - 0.02 | - 0.005 | - 0.005 |

- 3.4室温力学性能

- 板材的力学性能应符合表3的规定。

- 表3

| 牌号 | 状态 | 厚度，mm | 抗拉强度（Rm）/ N/mm2 | 规定非比例延伸强度（Rp）/ N/mm2 | 断后伸长率A， % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FTa | M | 0.1～＜0.5 | ≥207 | ≥137 | ≥20 |
|  |  | ≥0.5 |  |  | ≥25 |
| 注：厚度不小于0.5mm的板材试样的标距长度执行GB/T228， - 厚度小于0.5mm的板、带材试样的标距长度L0=50mm，试样宽度b=12.5mm。 |  |  |  |  |  |

- 3.5晶粒度、杯突和显微硬度

深冲用退火态板材的晶粒度和显微硬度应符合表4的规定。

- 表4

| 牌号 | 状态 | 晶粒度（级） | 杯突值 | 显微硬度HV（100g/15s） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| FTa | M | ≥7.5 | ≥7.5 | 95～130 |

- 3.6尺寸允许偏差

- 3.6.1板材的厚度、宽度、长度的允许偏差应符合表5的规定。

- 表5                                单位为毫米

| 厚度 | 厚度允许偏差 |  | 宽度 | 宽度允许偏差 | 长度 | 长度允许偏差 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 一级 | 二级 |  |  |  |  |
| 0.1～＜0.2 | ±0.015 | ±0.02 | 25~150 | ±0.15 | 75~2000 | －0 + 2 |
| 0.2～＜0.3 | ±0.02 | ±0.03 |  |  |  |  |
| 0.3～＜0.5 | ±0.03 | ±0.04 |  | ±0.20 |  |  |
| 0.5～＜0.8 | ±0.04 | ±0.06 |  |  |  |  |
| 0.8～＜1.5 | ±0.08 | ±0.12 |  | ±0.50 |  |  |
| 1.5～＜3.0 | ±0.12 | ±0.15 |  |  |  |  |

- 3.6.2板材边部应剪切整齐，无裂口。

- 3.7板材平直度应不大于6%。

- 3.8表面质量

- 3.8.1 板材表面应光亮，不允许有裂纹、起皮、折迭、明显的氧化、杂质压入等缺陷。

- 3.8.2 板材表面允许有轻微划伤和辊印，允许有经过轧制的修磨痕迹。

- 3．9板材不应有分层。

- 4 试验方法

- 4.1化学成分仲裁分析方法

板材的化学仲裁分析方法按GB/T15076进行。

- 4.2室温力学性能检验方法

钽材室温力学性能检验方法按GB/T228进行。

- 4.3晶粒度、显微硬度和杯突检验方法

板材的晶粒度检验执行GB/T13298进行。显微硬度检验执行GB/T4340.1。杯突检验执行GB4156。

- 4.4尺寸测量方法

板材在距离边部不小于10mm处，用一级千分尺测量其厚度。用钢板尺或卷尺测量其长度，用游标卡尺测量其宽度。

- 4.5平直度按下图测量，用下式计算：

平直度，%=（H/L）×100

式中：H—板材下表面与基准面之间的最大垂直距离。用塞尺测量；

L—板材最高点与基准面接触点之间的最小水平距离。拥游标卡尺测量。

- 4.6表面质量和分层用肉眼进行检查。

- 5检验规则

- 5.1检查和验收

- 5.1.1 板材应由供方技术监督部门进行检验，并保证产品质量符合本标准的要求。

- 5.1.2需方可对收到的产品进行检验。如检验结果与本标准不符时，在收到产品之日起三个月内向供方提出，双方协商解决。

- 5.2组批

板材应成批提交验收。每批由同一牌号、同一烧结炉号、同一工艺、同一规格和状态的板材组成。

- 5.3检验项目、取样位置及数量应符合表6的规定。

- 5.4重复试验

5.4.1化学分析检验结果中，有任一元素不合格时，则加倍取样进行复验。检验结果如仍有不合格项时，则整批报废。

5.4.2室温力学性能有一个试样不合格，再取双倍试样进行复验。复验结果若仍有一个试样不合格时，则整批报废或逐张取二个试样进行不合格项目的试验，合格者单独组批交货。

5.4.3晶粒度、显微硬度和杯突试样不合格，可进行热处理后重新取样检验，合格后组批交货，否则判废。

5.4.4 尺寸和不平度检验不合格者去除，合格者可重新组批交货。

表6

| 检验项目 | 取样位置 | 取样数量 | 要求章条号 | 检验章条号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 化学成分 | 坯料头部 | 1 | 3.3 | 4.1 |
| 力学性能 | 产品纵向任取 | 2 | 3.4 | 4.2 |
| 晶粒度 | 产品任取 | 1 | 3.5 | 4.3 |
| 显微硬度 | 产品任取 | 1 |  |  |
| 杯突试验 | 产品剪切前任取 | 2 |  |  |
| 外形尺寸 | 逐张检验 |  | 3.6 | 4.4 |
| 平直度 | 逐张检验 |  | 3.7 | 4.5 |
| 表面质量 | 逐张检验 |  | 3.8 | 4.6 |

- 6标志、包装、运输、贮存

- 6.1标志

- 产品除附有检查标志外，在每个包装箱上应系有标签或标牌，其上注明：

a.供方名称；

b.产品牌号、规格和状态；

c.产品批号或炉号。

- 6.2包装、运输和贮存

- 6.2.1 板材每张之间用软纸隔开，然后用木箱包装。

- 6.2.2 板材需用防潮纸包好，放在干燥的木箱内，各卷之间用填充材料塞紧，防止窜动。

- 6.2.3 箱内应衬防潮纸，箱外注明“防潮”、“轻放”等字样或标志。

- 6.2.4 运输和保管时，要防止碰伤、受潮和活性化学试剂的侵蚀。

- 6.3质量证明书

每批产品应附有质量证明书。其上注明：

a.供方名称；

b.产品名称；

c.产品牌号、规格和状态；

d.产品批号(或炉号)、批重、和件数；

e.各项分析检验结果及检验部门印记；

f.执行标准；

g.检验日期。

- 7.订货单（或合同）内容

本标准所列材料的订货单（或合同）应包括下列内容：

a. 产品名称；

b. 牌号、规格和状态；

c. 表面状态；

d. 尺寸允许偏差及厚度等级；

e. 产品净重或张数；

f. 包装要求；

g. 执行标准；

h. 其它。