国家标准《海绵钛》（送审稿）修订编制说明

- 工作简况

  - 任务来源

为适应我国钛工业发展的需要，增强我国海绵钛参与国际市场竞争的能力，中国有色金属工业协会将《海绵钛》国家标准（GB/T2524-2002）的修订列入2007～2008年国家标准研制计划中。按计划要求，由遵义钛业股份有限公司负责、抚顺钛业公司等单位参与对《海绵钛》标准GB/T2524-2002进行修订工作。

2、 主要工作过程和内容

遵义钛业股份有限公司自接到起草任务后，根据国家标准的修（制）订程序，落实了负责起草部门、协助起草部门及责任人，成立了编制小组，小组成员进行了详细的分工，明确各成员的工作任务和责任，特别注意海绵钛市场信息收集及海绵钛质量数据分析，国内、国际海绵钛标准及相关标准的信息。并在有色标委会稀标委秘书处的大力帮助下，按标准修（制）订的相关要求，确定了《海绵钛》国家标准修订的工作流程：

- 分析国内、国际海绵钛产品质量现状；

- 收集相关标准信息和分析国内外海绵钛客户的相关技术要求；

- 确定海绵钛标准的主要技术内容；

- 明确建立仲裁取样分析方法；

- 根据技术发展水平及测试数据确定技术指标取值范围；

- 编制海绵钛标准草案。

编制小组于2007年1月启动海绵钛标准修订工作，2007年5月形成了该标准的征求意见稿，向全国各相关生产单位征求意见，全国有色金属标准化技术委员会于2007年7月在昆明组织召开了该标准征求意见稿的讨论会，对标准的主要技术内容进行了认真讨论和磋商。编制小组将讨论意见汇总、归纳，并结合2007年7月至2008年12月的生产技术、市场形势分析，于2009年2月形成了本标准的预审稿，再次向全国各有关生产单位征求意见，全国有色金属标准化技术委员会于2009年4月在重庆组织对该标准进行预审。主要对产品分级和化学成分等具体内容进行讨论并形成预审意见，根据预审意见，编制小组于2009年6月完成了本送审稿。

- 标准编制原则和主要内容

1、 编制原则

1.1、　结合国内海绵钛生产现状及钛生产应用领域的需求，对原标准进行修订；

1.2、  增加适用于高端钛加工产品的优级海绵钛质量控制；

1.3、　增加对产品化学成分的分析要求，提高对产品中杂质元素的控制水平；

1.4、　根据对产品化学成分的分析要求修订规范性附录。

2、  确定标准主要内容的论据

2009年4月20日～23日，有色标委会在重庆召开了标准讨论会议，8家单位14名代表认真细致地对《海绵钛》标准（预审稿）进行讨论，形成海绵钛标准预审稿修改意见：

①、将牌号为MHT-95的0级品规定为0A级产品；将0A级中Fe从0.04%调整为0.03%；0级品中的Si含量从0.01%调整为0.02%，C含量从0.01%调整为0.02% 。

②、将3.2.1表1中的4级品（牌号为MHT-180）的内容删掉，保留原GB/T2524-2002版中的3.2.1表1中的4级品（牌号为MHT-160）和5级品（牌号为MHT-200）的内容 。

③、 删除3.2.5 。

④、将3.4 外观质量保持原《海绵钛》标准（GB/T 2524-2002）的要求 。

⑤、在6.2 包装、运输、贮存中增加一条6.2.5 ，内容为“产品在包装、运输、贮存过程中，应注意防火，避免与引火源接触；若产品燃烧，必须使用干砂，亚氯酸钾（KClO2）或氯化钠，或它们的混合物，白云石粉，石棉布，不允许用水或泡沫消防灭火” 。

⑥、 将附录A中的A.1.3的内容调整为：

A.1.3.1  在布氏硬度试验用锭的上表面，按1/2R、2/3R菱形排列方式。

A.1.3.2  测得同一试锭的上表面四个点的布氏硬度值，取其平均值作为该钛锭的平均布氏硬度值。如四个点布氏硬度值中只有一个点超过平均布氏硬度值10个单位，则取另三个点布氏硬度值的平均值作为该钛锭的平均布氏硬度值；如有二个点布氏硬度值超过平均布氏硬度值10个单位时，则应重新铸锭测试 。

⑦、 将A.2.1.1“…从每桶中分上、中、下部均匀取出不少于20kg…” 调整为原《海绵钛》标准（GB/T2524-2002）中的A.3.1.1的内容 “…从中取出不少于20kg 海绵钛，…” 。

⑧、 将附录A中的A.4的内容调整为：

A.4.1 海绵钛外观质量

随机抽取批产品桶数的10%（不少于3桶，批量少于3桶时全数抽取），置于洁净的不锈钢板上，按3.4.2条的规定选出有缺陷的海绵钛块，称重；以确定其重量是否超出本标准规定。

A.4.2 粒度检验方法

按GB/T 13307 的要求选用不锈钢方孔筛，孔径应与产品粒度要求的上、下限相对应。将方孔筛置于振动机上，振动时间为2min～5min，进行双层筛分，选出筛下物和筛上物分别称重；以确定其重量是否超出本标准规定。

⑨、 删除附录A中的A.5 。

在本标准预审会的基础上，编制小组进行了预审意见的汇总、归纳、总结后，部分予以采纳后形成了本标准的送审稿，已于2009年6月1日前报请有色标委会进行网上征求意见。

- 主要试验（或验证）的分析、综述

本标准为产品标准，不是分析标准，无需对试验进行分析、综述。

- 标准水平分析

本标准质量分级适应性强，能满足不同领域的用钛需求；本标准的主要技术指标与现行的国家标准GB/T2524-2002、国外相关标准比较（见下表），本标准中主要级别产品杂质含量要求更严，综合评价该标准达到国际先进水平。

海绵钛杂质含量对比

| 标准 元素 | 本标准0级 | GB/T2524-2002 (MHT-100) | ASTMB299-01（HB140） | ΓOCT17746-96（TG90） | JISH2151 （TS-105M） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (MHT-95) | (MHT-100) |  |  |  |  |
| Si | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.01 | 0.03 |
| Fe | 0.03 | 0.05 | 0.06 | 0.12 | 0.05 | 0.10 |
| Cl | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.12 | 0.08 | 0.10 |
| C | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.03 |
| O | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.10 | 0.04 | 0.08 |
| N | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.008 | 0.02 | 0.02 |

- 与有关的现行法律、法规和强制性国家标准的关系

本标准符合相关现行法律、法规和强制性国家标准的要求。

- 重大分歧意见的处理经过和依据

在该标准的预审过程中，对预审稿提出的意见，经各相关方认真讨论，达成了一致意见，无重大分歧意见。

- 标准作为强制性或推荐性标准的建议

建议本标准作为推荐性国家标准。

- 贯彻标准的要求和措施建议

建议本标准为推荐性国家标准颁布，供相关组织参考采用。

- 废止现行有关标准的建议

待本标准发布实施后，建议同时替代现行《海绵钛》国家标准（GB/T2524-2002），因为本标准更能满足市场的需求，而且本标准的指标比GB/T2524-2002中规定的指标更合理、更先进。

- 其他应予说明的事项

本标准的编制工作由遵义钛业股份有限公司、抚顺钛业公司等单位负责，在有色标委会稀标委秘书处的大力帮助下，按照GB/T1.1—2000《标准化工作导则 第1部分：标准的结构和编写规则》进行编制。

十一、预期效果

随着科学技术的发展，钛的运用领域在不断的拓宽，用户对海绵钛产品的要求也愈来愈高，为了适应市场的需要，对本标准进行了修订。它将为生产商、用户、供应商三方提供最基本的技术依据，在本标准的基础之上促使生产方正确使用原材料，合理调整生产工艺，确保产品的性能和使用要求；提高产品质量，使之与国际接轨，以减少技术性贸易壁垒和适应国际贸易的需要，促进我国钛工业的发展。

标准编制小组

2009.05.14