## 国家标准《屏蔽用锌白铜带材》（送审稿）编制说明

- 工作简况

电磁屏蔽-是采用低电阻的金属材料，利用电磁场在屏蔽金属内部产生涡流起屏蔽作用的。在电子设备中，有时需要将电力线或磁力线的影响限定在某个范围内，需要在某个给定的空间内防止外部的静电感应或电磁感应的影响。在这种情况下，利用铜或铝等低电阻材料制成的容器，将需要隔离的部分全部包起来；或者是用磁性材料制成的容器将它包起来。

锌白铜为铜-镍-锌三元合金，为一种低电阻铜基合金材料，因含有锌元素，具备良好的抗腐蚀性能。同时因含有镍元素，材料具有高的导磁率。因此，材料具备良好的电磁屏蔽性能，广泛应用于电子屏蔽领域。

电磁屏蔽材料因涉及国家信息安全、军事核心机密以及民用产品的关键性能，国际上公开交流的、有价值的信息并不多。欧、美、13等国对电磁屏蔽理论研究和商品开发应用较早，已经形成了生产各种类别和系列规格的屏蔽材料产业。国内在该领域还相对滞后，主要表现在开发应用的品种较少，屏蔽性能低，未形成产品的系列化和产业化，国内用的高档屏蔽材料至今主要依赖进口。

随着国内电子行业的迅猛发展，尤其是通讯电子行业的发展，带动了屏蔽材料需求量的猛增。因此，制定一个该产品的国家标准用于规范市场，显得尤为重要和迫切。

根据安徽鑫科新材料股份有限公司的立项申请，中国有色金属标准化委员会以        中色协综字[2008]242号文件的形式下达了标准的制定任务。其中附件 《2008年第一批有色金属国家标准制（修）订计划项目表》序号第65项《屏蔽用锌白铜带》国家标准由安徽鑫科新材料股份有限公司负责起草制定，中铝上铜为参与起草单位。

标准制订计划任务正式下达后，安徽鑫科新材料股份有限公司组织成立了标准起草小组，并落实起草任务，确定标准的主要起草人，拟定该标准的工作计划。

- 编制原则

本标准为讨论稿制订版。本标准修改采用JIS H3110：2006《锡磷青铜及锌白铜板带材》和JIS H3130：2006《弹簧用铜铍合金、铜钛合金、锡磷青铜及锌白铜薄板、厚板和带材》制定。

随着电子和通讯行业的发展，屏蔽材料被不断开发使用。其对材料的多样化和对质量的个性化需求，使得屏蔽材料的规范化和标准化生产势在必行。通过该标准的制定，对规范和指导屏蔽用锌白铜带的生产和检验具有重要意义。对推动电子屏蔽相关产品和技术的市场化、产业化发展具有重要的指导作用。可以促进屏蔽材料的生产发展和技术水平的提高，是下游行业稳步发展的重要保障。

该材料制成的屏蔽零件一般需经高温无铅焊接处理，表面不镀层。因此，要求材料具有良好的抗氧化、腐蚀性能。同时要求材料在高温焊接条件下不变色。本标准主要以客户的实际需求为出发点进行制定。

- 主要技术指标及其确定依据

- 牌号、状态的确定

根据市场需求及应用，牌号确定为BZn15-20、BZn18-10、BZn18-18、BZn18-26。

根据不同电子屏蔽零件的应用场合，充分了解客户需求，确定材料状态为软态（M）、1/4硬态（Y4）、半硬（Y2）、3/4硬态（Y1）、硬态（Y）。

- 外形尺寸及其允许偏差的确定

该屏蔽材料主要应用于高端的电子行业中，需经SMT技术处理，要求满足高速冲床要求，因此，对材料的尺寸精度要求非常高。厚度规格为0.10mm～0.80mm，厚度公差为±0.005mm~±0.015mm。宽度规格为9～400mm。

- 力学性能的确定

根据制成零件的形状及用途，经过对市场需求的充分研究，确定材料的状态为M、Y4、Y2、Y1、Y。力学性能详见标准3.3。

- 表面质量的规定

由于该材料制成零件后，为不影响其屏蔽性能，表面一般不做涂层或电镀处理，因此对材料的外观要求较高，带材的表面应光滑﹑清洁，纹路均衡，无影响使用方面的表面缺陷。其中，用于手机屏蔽时，须有高温不变色的要求。

- 本标准与日本标准的技术指标对比

本标准是在修改采用JIS H3110：2006《锡磷青铜及锌白铜板带材》和JIS H3130：2006《弹簧用铜铍合金、铜钛合金、锡磷青铜及锌白铜薄板、厚板和带材》的基础上制定的。

- 化学成分方面的差异

| 牌 号 | 化学成分 % |
| --- | --- |
| 本标准 | 日标 | Cu | Fe | Mn | Ni | Pb | Zn |
|  |  | 本标准 | 日标 | 本标准 | 日标 | 本标准 | 日标 | 本标准 | 日标 | 本标准 | 日标 | 本标准 | 日标 |
| BZn15-20 | C7541 | 62.0～65.0 | 60.0～64.0 | ＜0.50 | ＜0.25 | 0～0.30 | 0～0.50 | 13.5～16.5 | 12.5～15.5 | ＜0.02 | ＜0.03 | 余量 |
| BZn18-10 | C7351 | 70.0～75.0 | ＜0.25 | 0～0.50 | 16.5～19.5 | ＜0.03 | 余量 |
| BZn18-18 | C7521 | 63.5～66.5 | 62.0～66.0 | ＜0.25 | 0～0.50 | 16.5～19.5 | ＜0.05 | ＜0.03 | 余量 |
| BZn18-26 | C7701 | 53.5～56.5 | 54.0～58.0 | ＜0.25 | 0～0.50 | 16.5～19.5 | ＜0.05 | ＜0.03 | 余量 |

化学成分方面，BZn18-10的化学成分参照了JIS 标准，其余牌号的化学成分参照了GB/T 5231。本标准主成分Cu含量的控制范围要比日本标准的要求更为严格，小1个百分点。

- 力学性能方面的差异

（1）拉伸试验、硬度试验方面

| 本标准 | 日本标准 |
| --- | --- |
| 牌号 | 状态 | 拉伸试验、硬度试验 | 牌号 | 状态 | 拉伸试验、硬度试验 |
|  |  | 抗拉强度 Rm N/mm2 | 延伸率 % | 维氏硬度 HV |  |  | 抗拉强度 Rm N/mm2 | 延伸率 % | 维氏硬度 HV |
| BZn15-20 | M | ≥340 | ≥30 | 85～120 | C7541 | O | ≥355 | ≥20 | — |
|  | Y4 | 420～500 | ≥20 | 110～150 |  | — | — | — | — |
|  | Y2 | 480～570 | ≥5 | 140－180 |  | H1/2 | 410～540 | ≥5 | 110～170 |
|  | Y | 540～650 | ≥1.5 | 160－210 |  | H | ≥490 | 3 | ≥135 |
| BZn18-10 | M | ≥325 | ≥20 | 80～120 | C7350 | O | ≥325 | ≥20 | — |
|  | Y2 | 390～510 | ≥5 | 110～155 |  | H1/2 | 390～510 | ≥5 | 105～155 |
| BZn18-18 | M | ≥375 | ≥25 | 90～120 | C7521 | O | ≥375 | ≥20 | — |
|  | Y4 | 420～500 | ≥20 | 110－150 |  | — | — | — | — |
|  | Y2 | 480～570 | ≥5 | 140～180 |  | H1/2 | 440～570 | ≥5 | 120～180 |
|  | Y | 540～640 | ≥3 | 160～210 |  | H | 540～640 | ≥3 | 150～210 |
|  | — | — | — | — |  | EH | ≥610 | — | ≥185 |
| BZn18-26 | Y2 | 540～630 | ≥8 | 150～190 | C7701 | H1/2 | 540～655 | ≥11 | 150～210 |
|  | Y1 | 600～680 | ≥6 | 170～215 |  | — | — | — | — |
|  | Y | 650～740 | ≥4 | 200～240 |  | H | 630～735 | ≥6 | 180～240 |
|  | — | — | — | — |  | EH | 705～805 | — | 210～260 |
|  | — | — | — | — |  | SH | 765～865 | — | 230～270 |

考虑到市场需求方面的相关要求，本标准重新划分了产品状态。BZn15-20、BZn18-18均增加了1/4硬（Y4）状态，BZn18-26增加了3/4硬（Y1）状态，并对各状态的力学性能范围进行了更细的界定，缩小了性能范围。与JIS标准相比，本标准各状态的抗拉强度上下限范围控制在80～100MPa，硬度值控制在35～50，而JIS标准的抗拉强度上下限范围控制在110MPa以上，硬度值控制在50～60。因此，本标准比日本标准更能切实满足客户需求。

（2）弯曲试验方面

| 本标准 | 日本标准 |
| --- | --- |
| 牌号 | 状态 | 弯曲试验 | 牌号 | 状态 | 弯曲试验 |
|  |  | 弯曲角度 | 最小弯曲 内侧半径 |  |  | 弯曲角度 | 最小弯曲 内侧半径 |
| BZn15-20 | M | 180° | 0×t | C7541 | O | 180°或W | 紧贴 |
|  | Y4 | 180° | 1×t |  | — | — | — |
|  | Y2 | 180° | 2×t |  | H1/2 | 180°或W | 1×t |
|  | Y | 180° | — |  | H | 180°或W | 2×t |
| BZn18-10 | M | 180° | 0×t | C7350 | O | 180°或W | 紧贴 |
|  | Y2 | 180° | 1×t |  | H1/2 | 180°或W | 1×t |
| BZn18-18 | M | 180° | 0×t | C7521 | O | 180°或W | 紧贴 1×t 2×t — |
|  | Y4 | 180° | 1×t |  | — | 180°或W |  |
|  | Y2 | 180° | 2×t |  | H1/2 | 180°或W |  |
|  | Y | 180° | — |  | H | 180°或W |  |
|  | — | — | — |  | EH | 180°或W |  |
| BZn18-26 | Y2 | 180° | 1.5×t | C7701 | H1/2 | 180°或W | 1.5×t |
|  | Y1 | 180° | 2×t |  | — | — | — |
|  | Y | 180° | — |  | H | 180°或W | 2×t |
|  | — | — | — |  | EH | 90° | 3×t |
|  | — | — | — |  | SH | — | — |

本标准在弯曲试验方面选择180°的试验。

- 外形尺寸及其允许偏差的差异

（1）带材厚度允许偏差方面的差异

① 与日本标准相比

| 本标准 | 日本标准 |
| --- | --- |
| 厚 度/mm | 允许偏差/mm | 厚 度/mm | 允许偏差/mm |
| — | — | 0.05～0.08 | ±0.005 |
| 0.1～0.2 | ±0.005 | 0.08～0.15 | ±0.008 |
| ＞0.2～0.3 | ±0.008 | 0.15～0.25 | ±0.013 |
| ＞0.3～0.4 | ±0.010 | 0.25～0.40 | ±0.018 |
| ＞0.4～0.5 | ±0.012 | 0.40～0.55 | ±0.020 |
| ＞0.5～0.8 | ±0.015 | 0.55～0.70 | ±0.025 |
| — | — | 0.70～0.90 | ±0.030 |

② 与国家标准、EN标准相比

| 本标准 | 国家标准 | EN标准 |
| --- | --- | --- |
| 厚 度/mm | 允许偏差/mm | 厚 度/mm | 允许偏差/mm | 厚 度/mm | 允许偏差/mm |
| 0.1～0.2 | ±0.005 | 0.1～0.2 | ±0.005 | 0.1～0.2 | ±0.007 |
| ＞0.2～0.3 | ±0.008 | ＞0.2～0.3 | ±0.008 | ＞0.2～0.3 | ±0.010 |
| ＞0.3～0.4 | ±0.010 | ＞0.3～0.4 | ±0.010 | ＞0.3～0.4 | ±0.012 |
| ＞0.4～0.5 | ±0.012 | ＞0.4～0.5 | ±0.015 | ＞0.4～0.5 | ±0.015 |
| ＞0.5～0.8 | ±0.015 | ＞0.5～0.8 | ±0.020 | ＞0.5～0.8 | ±0.018 |
| — | — | — | — | ＞0.8～1.0 | ±0.022 |

（2）带材宽度偏差方面的差异

| 本标准 | 日本标准 |
| --- | --- |
| 宽度 （mm） | 带材厚度（mm） | 宽度 （mm） | 带材厚度（mm） |
|  | 0.10～0.50 | 0.50～0.80 |  | 0.05～0.55 | 0.55～2.0 |
| 9～50 | ±0.10 | ±0.20 | — | — | — |
| 50～100 | ±0.10 | ±0.20 | ≤100 | ±0.10 | ±0.20 |
| 100～200 | ±0.20 | ±0.30 | 100～200 | ±0.20 | ±0.30 |
| 200～400 | ±0.30 | ±0.40 | 200～400 | ±0.30 | ±0.40 |
| — | — | — | ≤400 | ±0.30 | ±0.40 |

本标准带材厚度允许偏差比日本标准、国家标准、EN标准中的精度要求更高；宽度方面的允许偏差与日本标准中要求等同。

- 带材侧边弯曲度的差异

① 与日本标准相比

| 本标准 | 日本标准 |
| --- | --- |
| 宽度/mm | 侧边弯曲度/（mm/m） | 宽度/mm | 侧边弯曲度/（mm/m） |
|  | 厚度≤0.5mm | 厚度＞0.5mm |  |  |
| — | — | — | 6～9 | 5 |
| ＞9～13 | ≤4 | ≤6 | ＞9～13 | 4 |
| ＞13～50 | ≤3 | ≤5 | ＞13～50 | 3 |
| ＞50～100 | ≤2 | ≤4 | ＞50～100 | 2 |
| ＞100～400 | ≤1 | ≤3 | ＞100～600 | 1 |

② 与国家标准、EN标准相比

| 本标准 | 国家标准 | EN标准 |
| --- | --- | --- |
| 宽度/mm | 侧边弯曲度/（mm/m） | 宽度/mm | 侧边弯曲度/（mm/m） | 宽度/mm | 侧边弯曲度/（mm/m） |
|  | 厚度≤0.5mm | 厚度＞0.5mm |  |  |  | 厚度≤0.5mm | 厚度＞0.5mm |
| ＞9～13 | ≤4 | ≤6 | — | — | ＞3～6 | 6 | 8 |
| ＞13～50 | ≤3 | ≤5 | ≤50 | 5 | ＞6～10 | 2 | 3 |
| ＞50～100 | ≤2 | ≤4 | ＞50～100 | 4 | ＞10～20 | 1.5 | 2 |
| ＞100～400 | ≤1 | ≤3 | ＞100～1000 | 3 | ＞20～350 | — | — |

本标准带材侧边弯曲度方面：厚度≤0.5mm时，与日本标准、国家标准中的要求相同，比EN标准中的要求精度略高；厚度大于0.5mm时，比日本标准的要求精度略高，与国家标准基本等同，比EN标准中的要求精度高。

- 耐高温特性方面

基于用于屏蔽材料的锌白铜带在使用过程中的工艺特殊要求，本标准增加了对材料耐高温试验的相关要求。

- 总结

本标准在化学成分方面、力学性能方面、外形尺寸及其允许偏差方面都更严于日本标准中的相关要求，并且根据带材在使用过程中的特殊工艺要求，增加了耐高温特性的相关要求。其中，①化学成分方面：主成分Cu含量的范围控制更为严格；②力学性能方面：根据市场需求，对各牌号的状态进行了重新界定，部分牌号增加了1/4硬（Y4）状态或3/4硬（Y1）状态，并且缩小了抗拉性能、硬度的控制范围，切实满足客户需求；③外形尺寸及其允许偏差方面：带材厚度允许偏差比日本标准、国家标准、EN标准中的精度要求更高；宽度方面的允许偏差与日本标准中要求等同；带材侧边弯曲度方面与日本标准相比基本相当。综之各方面，本标准总体水平达到了国际领先水平，建议将本标准作为推荐性国家标准发行。

《屏蔽用锌白铜带》国家标准编制小组

2009-05-16