国家标准《加工铜及铜合金板带材外形尺寸及允许偏差》

（送审稿）编制说明

一、工作简况

现行的GB/T 17793-1999 国家标准，其主要参数主要是根据当时的设备状况进行的修订。历经了九年的运行，随着市场需求和企业生产能力的变化，与之配套使用的铜及铜合金板、带材产品标准已修订完毕，因此，很必要对该标准进行相应的修订。

根据中铝洛阳铜业有限公司的立项申请，中国有色金属工业协会以中色协综字 [2008] 242号文件《关于下达2008年第一批有色金属国家标准制（修）订项目计划的通知》下达了标准修订任务，其中附件1《2008年第一批有色金属国家标准制（修）订计划项目表》序号第95项（项目序号为20082164-T-610）《一般用途加工铜及铜合金板带材外形尺寸及允许偏差》国家标准由中铝洛阳铜业有限公司负责起草、中铝上海铜业有限公司和铜陵有色金属(集团)公司参加修订。

标准修订计划任务正式下达后，由中铝洛铜相关部门组织成立了标准起草小组，进行了任务落实，拟定该标准修订的工作计划、进度和要求。

经过标准编制组及有关人员的共同努力，通过对国内外现状及发展趋势的分析，并结合国内的实际情况，参照国外先进的标准，在GB/T 17793-1999《一般用途的加工铜及铜合金板带材 外形尺寸及允许偏差》国家标准的基础上，修改采用了日本工业标准JIS H3100：2006《铜及铜合金薄板、厚板和带材》，参照采用了日本工业标准JIS H3110：2006《磷青铜和镍银合金薄板、厚板和带材》，并结合市场需求和生产实际情况进行了修订。

二、编制原则

铜及铜合金板、带材被广泛地应用于各工业部门和民用等各方面，外形尺寸及允许偏差是板、带材最基本的质量指标之一。目前，只有我国、美国金属材料和试验协会（ASTM B 248-01 加工铜及铜合金厚板、薄板、带材和轧制条材的一般要求）和国际标准化组织制订有铜及铜合金板、带材尺寸允许偏差专用标准(ISO 3486:1980《加工铜及铜合金 直条（薄板）供货的冷轧板片材 尺寸和允许偏差》和ISO 3487:1980《加工铜及铜合金 成卷带或绕在卷盘上的冷轧扁平产品（带材）尺寸允许偏差》)，其它国家和组织均将尺寸部分纳入在产品标准中。由于ISO对应的标准比较陈旧（1980颁布），而美国标准规定的内容、档次划分等与我国的习惯差别较大，部分技术指标过严，与我国的实际情况不太适应，国内市场和客户的要求与日本工业标准比较接近，因此，本次修订以日本JIS标准作为采标方向。

三、新标准与原标准、日本标准的对比及其修改依据

本标准与GB/T 17793-1999《一般用途的加工铜及铜合金板带材 外形尺寸及允许偏差》相比，主要作了如下修订及其修订的主要依据：

1、根据新标准GB/T 2040-2008 《铜及铜合金板材》修改了表1的牌号和规格范围；

2、根据新标准GB/T 2059-2008 《铜及铜合金带材》修改了表2的牌号和规格范围；

3、参照JIS标准，修订了纯铜、黄铜冷轧板的厚度允许偏差,并相应修改了高精级的允许偏差。修订后的标准值略高于JIS标准水平。表1为修订后的纯铜、黄铜冷轧板的厚度允许偏差，表2为修订前的纯铜、黄铜冷轧板的厚度允许偏差，表3、表4为对应的JIS标准尺寸允许偏差。

表1  GB/T 17793-xxxx 纯铜、黄铜冷轧板的厚度允许偏差                          单位：mm

| 厚度 | 宽度或直径，± |
| --- | --- |
|  | ≤400 | ＞400~700 | ＞700~1000 | ＞1000~1250 | ＞1250~1500 | ＞1500~1750 | ＞1750~2000 | ＞2000~2500 | ＞2500~3000 |
|  | 普通级 | 高精级 | 普通级 | 高精级 | 普通级 | 高精级 | 普通级 | 高精级 | 普通级 | 高精级 | 普通级 | 高精级 | 普通级 | 高精级 | 普通级 | 高精级 | 普通级 | 高精级 |
| 0.20～0.35 | 0.025 | 0.020 | 0.030 | 0.025 | 0.060 | .0.050 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| ＞0.35～0.50 | 0.030 | 0.025 | 0.040 | 0.030 | 0.070 | 0.060 | 0.080 | 0.070 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| ＞0.50～0.80 | 0.040 | 0.030 | 0.055 | 0.040 | 0.080 | 0.070 | 0.100 | 0.080 | 0.150 | 0.130 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| ＞0.80～1.20 | 0.050 | 0.040 | 0.070 | 0.055 | 0.100 | 0.080 | 0.120 | 0.100 | 0.160 | 0.150 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| ＞1.20～2.0 | 0.060 | 0.050 | 0.100 | 0.075 | 0.120 | 0.100 | 0.150 | 0.120 | 0.180 | 0.160 | 0.280 | 0.250 | 0.350 | 0.300 | – | – | – | – |
| ＞2.0～3.2 | 0.080 | 0.060 | 0.120 | 0.100 | 0.150 | 0.120 | 0.180 | 0.150 | 0.220 | 0.200 | 0.330 | 0.300 | 0.400 | 0.350 | 0.500 | 0.400 | – | – |
| ＞3.2～5.0 | 0.100 | 0.080 | 0.150 | 0.120 | 0.180 | 0.150 | 0.220 | 0.200 | 0.280 | 0.250 | 0.400 | 0.350 | 0.450 | 0.400 | 0.600 | 0.500 | 0.700 | 0.600 |
| ＞5.0～8.0 | 0.130 | 0.100 | 0.180 | 0.150 | 0.230 | 0.180 | 0.260 | 0.230 | 0.340 | 0.300 | 0.450 | 0.400 | 0.550 | 0.450 | 0.800 | 0.700 | 1.000 | 0.800 |
| ＞8.0～12.0 | 0.180 | 0.140 | 0.230 | 0.180 | 0.250 | 0.230 | 0.300 | 0.250 | 0.400 | 0.350 | 0.600 | 0.500 | 0.700 | 0.600 | 1.000 | 0.800 | 1.300 | 1.000 |
| 注：当要求允许偏差为单向时，其值为表中数值的2倍。 |

表2  GB/T 17793-1999 纯铜、黄铜冷轧板的厚度允许偏差                          单位：mm

| 厚度 | 宽 度 |
| --- | --- |
|  | ≤400 | ＞400~700 | ＞700~1000 | ＞1000~1250 | ＞1250~1500 | ＞1500~1750 | ＞1750~2000 | ＞2000~2500 | ＞2500~3000 |
|  | 宽度或直径，± |
|  | 普通级 | 高精级 | 普通级 | 高精级 | 普通级 | 高精级 | 普通级 | 高精级 | 普通级 | 高精级 | 普通级 | 高精级 | 普通级 | 高精级 | 普通级 | 高精级 | 普通级 | 高精级 |
| 0.2～0.3 | 0.025 | 0.020 | 0.030 | 0.025 | - | - | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| ＞0.3～0.4 | 0.030 | 0.025 | 0.040 | 0.030 | 0.060 | .0.050 | - | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| ＞0.4～0.5 | 0.035 | 0.030 | 0.050 | 0.040 | 0.070 | 0.060 | - | – | - | - | – | – | – | – | – | – | – | – |
| ＞0.5～0.8 | 0.040 | 0.035 | 0.060 | 0.050 | 0.090 | 0.080 | 0.100 | 0.080 | - | - | – | – | – | – | – | – | – | – |
| ＞0.8～1.2 | 0.050 | 0.040 | 0.080 | 0.060 | 0.100 | 0.090 | 0.120 | 0.100 | 0.150 | 0.120 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| ＞1.2～2.0 | 0.060 | 0.050 | 0.100 | 0.080 | 0.120 | 0.100 | 0.150 | 0.120 | 0.180 | 0.150 | 0.280 | 0.250 | 0.350 | 0.300 | – | – | – | – |
| ＞2.0～3.2 | 0.080 | 0.060 | 0.120 | 0.100 | 0.150 | 0.120 | 0.180 | 0.150 | 0.220 | 0.200 | 0.330 | 0.300 | 0.400 | 0.350 | 0.500 | 0.400 | – | – |
| ＞3.2～5.0 | 0.100 | 0.080 | 0.150 | 0.120 | 0.180 | 0.150 | 0.220 | 0.200 | 0.280 | 0.250 | 0.400 | 0.350 | 0.450 | 0.400 | 0.600 | 0.500 | 0.700 | 0.600 |
| ＞5.0～8.0 | 0.130 | 0.110 | 0.180 | 0.160 | 0.230 | 0.200 | 0.260 | 0.230 | 0.340 | 0.300 | 0.450 | 0.400 | 0.550 | 0.450 | 0.800 | 0.700 | 1.000 | 0.800 |
| ＞8.0～12.0 | 0.180 | 0.150 | 0.250 | 0.200 | 0.280 | 0.250 | 0.330 | 0.300 | 0.400 | 0.350 | 0.600 | 0.500 | 0.700 | 0.600 | 1.000 | 0.800 | 1.300 | 1.000 |
| 注：当要求允许偏差为单向时，其值为表中数值的2倍。 |

表3　 JIS H3100：2006板材厚度允许偏差(普通级)

C1020·C1100·C1201·C1220·C1221·C2100·C2200·C2300·C2400·C2600·

C2680·C2720·C2801·C3560·C3561·C3710·C3713·C4250·C4430·C4621·C4640

单位：mm

| 厚度 | 宽 度 |
| --- | --- |
|  | ≤400 | ＞400 ~700 | ＞700 ~1000 | ＞1000 ~1250 | ＞1250 ~1500 | ＞1500 ~1750 | ＞1750 ~2000 | ＞2000 ~2500 | ＞2500 ~3000 | ＞3000 ~4000 |
| 0.1～0.15 | ±0.02 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| ＞0.15～0.25 | ±0.02 | ±0.03 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| ＞0.25～0.35 | ±0.03 | ±0.04 | ±0.06 | – | – | – | – | – | – | – |
| ＞0.35～0.5 | ±0.04 | ±0.05 | ±0.07 | ±0.08 | – | – | – | – | – | – |
| ＞0.5～0.8 | ±0.04 | ±0.06 | ±0.08 | ±0.10 | ±0.15 | – | – | – | – | – |
| ＞0.8～1.2 | ±0.05 | ±0.08 | ±0.10 | ±0.12 | ±0.16 | – | – | – | – | – |
| ＞1.2～2 | ±0.06 | ±0.10 | ±0.12 | ±0.15 | ±0.18 | ±0.28 | ±0.35 | – | – | – |
| ＞2～3.2 | ±0.08 | ±0.12 | ±0.15 | ±0.18 | ±0.22 | ±0.33 | ±0.40 | ±0.50 | – | – |
| ＞3.2～5 | ±0.10 | ±0.15 | ±0.18 | ±0.22 | ±0.28 | ±0.40 | ±0.45 | ±0.60 | – | – |
| ＞5～8 | ±0.13 | ±0.18 | ±0.23 | ±0.26 | ±0.34 | ±0.45 | ±0.55 | ±0.80 | – | – |
| ＞8～12 | ±0.18 | ±0.25 | ±0.28 | ±0.33 | ±0.40 | ±0.60 | ±0.70 | ±1.00 | ±1.30 | ±1.50 |
| ＞12～20 | ±0.23 | ±0.32 | ±0.35 | ±0.40 | ±0.50 | ±0.75 | ±0.85 | ±1.20 | ±1.50 | ±1.70 |
| ＞20～125 | ±1.3% | ±1.8% | ±2.2% | ±2.5% | ±3.3% | ±3.8% | ±4.3% | ±6.0% | ±7.5% | ±8.5% |

表4　 JIS H3100：2006板材厚度允许偏差(特殊级)

[C1020·C1100·C1201·C1220·C1221·C1441·C1510·C1921·C1940·C72500]

单位：mm

| 厚度 | 宽度 |
| --- | --- |
|  | ≤100 | >100～300 | >300～700 |
| 0.10～0.15 | ±0.008 | ±0.010 | ±0.015 |
| >0.15～0.25 | ±0.010 | ±0.015 | ±0.020 |
| >0.25～0.35 | ±0.015 | ±0.020 | ±0.025 |
| >0.35～0.50 | ±0.020 | ±0.025 | ±0.030 |
| >0.50～0.80 | ±0.025 | ±0.030 | ±0.035 |

4、参照JIS标准，修订了纯铜、黄铜带材的厚度允许偏差。修订后的标准值与JIS标准水平相当。表5为修订后的纯铜、黄铜冷轧板的厚度允许偏差，表6为修订前的纯铜、黄铜冷轧板的厚度允许偏差，表7、表8为对应的JIS标准尺寸允许偏差。

表5  GB/T 17793-xxxx纯铜、黄铜带材的厚度允许偏差     单位为毫米

| 厚 度 | 宽度 |
| --- | --- |
|  | ≤200 | ＞200~300 | ＞300~400 | ＞400~700 | ＞700~1200 |
|  | 厚度允许偏差，± |
|  | 普通级 | 高精级 | 普通级 | 高精级 | 普通级 | 高精级 | 普通级 | 高精级 | 普通级 | 高精级 |
| ＞0.15～0.25 | 0.015 | 0.010 | 0.020 | 0.015 | 0.020 | 0.015 | 0.030 | 0.025 | - | - |
| ＞0.25～0.35 | 0.020 | 0.015 | 0.025 | 0.020 | 0.030 | 0.025 | 0.040 | 0.030 | - | - |
| ＞0.35～0.50 | 0.025 | 0.020 | 0.030 | 0.025 | 0.035 | 0.030 | 0.050 | 0.040 | 0.060 | 0.050 |
| ＞0.50～0.80 | 0.030 | 0.025 | 0.040 | 0.030 | 0.040 | 0.035 | 0.060 | 0.050 | 0.070 | 0.060 |
| ＞0.80～1.20 | 0.040 | 0.030 | 0.050 | 0.040 | 0.050 | 0.040 | 0.070 | 0.060 | 0.080 | 0.070 |
| ＞1.20～2.0 | 0.050 | 0.040 | 0.060 | 0.050 | 0.060 | 0.050 | 0.080 | 0.070 | 0.100 | 0.080 |
| ＞2.0～3.0 | 0.060 | 0.050 | 0.070 | 0.060 | 0.080 | 0.070 | 0.100 | 0.080 | 0.120 | 0.100 |
| 注：当要求允许偏差为单向时，其值为表中数值的2倍。 |

表6  GB/T 17793-1999纯铜、黄铜带材的厚度允许偏差         单位：mm

| 厚 度 | 宽度 |
| --- | --- |
|  | ≤200 | ＞200~300 | ＞300~600 | ＞600~1000 |
|  | 厚度允许偏差，± |
|  | 普通级 | 高精级 | 普通级 | 高精级 | 普通级 | 高精级 | 普通级 | 高精级 |
| 0.05～0.1 | 0.007 | 0.005 | 0.010 | 0.007 |  |  |  |  |
| ＞0.1～0.2 | 0.012 | 0.007 | 0.015 | 0.010 | 0.020 | 0.015 |  |  |
| ＞0.2～0.3 | 0.015 | 0.010 | 0.020 | 0.015 | 0.025 | 0.020 |  |  |
| ＞0.3～0.4 | 0.020 | 0.015 | 0.025 | 0.020 | 0.030 | 0.025 |  |  |
| ＞0.4～0.5 | 0.025 | 0.020 | 0.030 | 0.025 | 0.035 | 0.030 | 0.050 | 0.040 |
| ＞0.5～0.8 | 0.030 | 0.025 | 0.040 | 0.0350 | 0.045 | 0.040 | 0.070 | 0.060 |
| ＞0.8～1.0 | 0.040 | 0.030 | 0.045 | 0.040 | 0.050 | 0.045 | 0.080 | 0.070 |
| ＞1.0～1.2 | 0.045 | 0.035 | 0.050 | 0.045 | 0.060 | 0.050 | 0.100 | 0.080 |
| ＞1.2～2.0 | 0.050 | 0.045 | 0.060 | 0.050 | 0.080 | 0.070 | 0.120 | 0.100 |
| ＞2.0～3.0 | 0.060 | 0.050 | 0.070 | 0.060 | 0.100 | 0.080 | 0.140 | 0.120 |
| 注：当要求允许偏差为单向时，其值为表中数值的2倍。 |

表7  JIS H3100：2006带材厚度允许偏差(普通级)

(C2051除外)                    单位：mm

| 宽 度 厚 度 | 允 许 偏 差 |
| --- | --- |
|  | ≤200 | ＞200~300 | ＞300~400 | ＞400~700 |
| ＞0.15～0.25 | ±0.02 | ±0.02 | ±0.02 | ±0.03 |
| ＞0.25～0.35 | ±0.02 | ±0.03 | ±0.03 | ±0.04 |
| ＞0.35～0.5 | ±0.03 | ±0.03 | ±0.04 | ±0.05 |
| ＞0.5～0.8 | ±0.03 | ±0.04 | ±0.04 | ±0.06 |
| ＞0.8～1.2 | ±0.04 | ±0.05 | ±0.05 | ±0.07 |
| ＞1.2～2 | ±0.05 | ±0.06 | ±0.06 | ±0.08 |
| ＞2～3 | ±0.06 | ±0.07 | ±0.08 | ±0.10 |

表8  JIS H3100：2006带材厚度允许偏差(特殊级)

(C2051除外)                     单位：mm

| 宽 度 厚 度 | 允 许 偏 差 |
| --- | --- |
|  | ≤100 | ＞100~300 | ＞300~700 |
| ＞0.15～0.25 | ±0.010 | ±0.015 | ±0.020 |
| ＞0.25～0.35 | ±0.015 | ±0.020 | ±0.025 |
| ＞0.35～0.50 | ±0.020 | ±0.025 | ±0.030 |
| ＞0.50～0.80 | ±0.025 | ±0.030 | ±0.035 |
| ＞0.80～1.2 | ±0.030 | ±0.035 | ±0.040 |
| ＞1.2～2.0 | ±0.040 | ±0.045 | ±0.050 |
| ＞2.0～3.0 | ±0.050 | ±0.055 | ±0.060 |

5、等同JIS H3110：2006，修订了青铜、白铜带材的高精级厚度允许偏差，并相应修改了普通级的厚度允许偏差。表9为修订后的纯铜、黄铜冷轧板的厚度允许偏差；表10为对应的JIS标准尺寸允许偏差。

表9  GB/T 17793-xxxx青铜、白铜带材的厚度允许偏差          单位：mm

| 厚度 | 宽度 |
| --- | --- |
|  | ≤400 | ＞400~610 |
|  | 厚度允许偏差，± |
|  | 普通级 | 高精级 | 普通级 | 高精级 |
| ＞0.15～0.25 | 0.020 | 0.013 | 0.030 | 0.020 |
| ＞0.25～0.40 | 0.025 | 0.018 | 0.040 | 0.030 |
| ＞0.40～0.55 | 0.030 | 0.020 | 0.050 | 0.045 |
| ＞0.55～0.70 | 0.035 | 0.025 | 0.060 | 0.050 |
| ＞0.70～0.90 | 0.045 | 0.030 | 0.070 | 0.060 |
| ＞0.90～1.20 | 0.050 | 0.035 | 0.080 | 0.070 |
| ＞1.20～1.50 | 0.065 | 0.045 | 0.090 | 0.080 |
| ＞1.50～2.0 | 0.080 | 0.050 | 0.010 | 0.090 |
| ＞2.0～2.60 | 0.090 | 0.060 | 0.120 | 0.100 |
| 注：当要求允许偏差为单向时，其值为表中数值的2倍。 |

表10  JIS H3110：2006青铜、白铜板、带材的厚度允许偏差      单位：mm

| 厚度 | 宽度 |
| --- | --- |
|  | ≤400 | ＞400~650 |
| ＞0.15～0.25 | ±0.013 | - |
| ＞0.25～0.40 | ±0.018 | - |
| ＞0.40～0.55 | ±0.020 | ±0.045 |
| ＞0.55～0.70 | ±0.025 | ±0.050 |
| ＞0.70～0.90 | ±0.030 | ±0.060 |
| ＞0.90～1.2 | ±0.035 | ±0.070 |
| ＞1.2～1.5 | ±0.045 | ±0.080 |
| ＞1.5～2.0 | ±0.050 | ±0.090 |
| ＞2.0～3.0 | ±0.060 | ±0.100 |

6、等同JIS标准，修订了板材的宽度允许偏差。表11为修订后的板材的宽度允许偏差，表12为修订前的板材的宽度允许偏差，表13为对应的JIS标准尺寸允许偏差。

表11  GB/T 17793-xxxx板材的宽度允许偏差           单位：mm

| 厚 度 | 宽 度 |
| --- | --- |
|  | ≤300 | ＞300~700 | ≤1000 | ＞1000~2000 | ＞2000~3000 | ≤1000 | ＞1000~2000 | ＞2000~3000 |
|  | 卷纵剪允许偏差 | 剪切允许偏差 | 锯切允许偏差 |
| 0.20～0.35 | ±0.3 | ±0.6 | +3 0 | – | – | – | – | – |
| ＞0.35～0.80 | ±0.4 | ±0.7 | +3 0 | +5 0 |  |  |  |  |
| ＞0.80～3.0 | ±0.5 | ±0.8 | +5 0 | +10 0 |  |  |  |  |
| ＞3.0～8.0 | － | － | +10 0 | +15 0 |  |  |  |  |
| ＞8.0～15.0 |  |  | +10 0 | +15 0 | +1.2℅ 0 | ±2 | ±3 | ±5 |
| ＞15.0～25.0 |  |  | +10 0 | +15 0 | +1.2℅ 0 |  |  |  |
| ＞25.0～60.0 |  |  | – | – | － |  |  |  |
| 注1：当要求允许偏差为单向时，其值为表中数值的2倍。 注2：厚度＞15mm的热轧板，可不切边交货。 |

表12  GB/T 17793-1999板材的宽度允许偏差           单位：mm

| 厚 度 | 宽 度 |
| --- | --- |
|  | ≤1000 | ＞1000~2000 | ＞2000~3000 | ≤1000 | ＞1000~2000 | ＞2000~3000 |
|  | 剪切允许偏差，± | 锯切允许偏差，± |
| 0.2～0.8 | 1.5 | 2.5 | - | - | - | - |
| ＞0.8～3.0 | 2.5 | 5 | 5 |  |  |  |
| ＞3.0～12.0 | 5 | 7.5 | 0.6% |  |  |  |
| ＞12.0～25.0 | 7.5 | 10 | 0.7% | 2 | 3 | 5 |
| ＞25.0～60.0 | – | – | － |  |  |  |
| 注1：当要求允许偏差为单向时，其值为表中数值的2倍。 注2：厚度＞15mm的热轧板，可不切边交货。 |

表13  JIS H3100：2006板材宽度允许偏差          单位：mm

| 厚度 | 宽度 |
| --- | --- |
|  | 卷纵剪 | 剪切 | 锯切 |
|  | ≤300 | ＞300~700 | ≤1000 | ＞1000~2500 | ＞2500~4000 | ≤1500 | ＞1500~2500 | ＞2500~4000 |
| 0.1～0.35 | ±0.3 | ±0.6 | +3 0 | – | – | – | – | – |
| ＞0.35～0.8 | ±0.4 | ±0.7 | +3 0 | +5 0 |  |  |  |  |
| ＞0.8～3.0 | ±0.5 | ±0.8 | +5 0 | +10 0 |  |  |  |  |
| ＞3.0～8 | － | － | +10 0 | +15 0 |  |  |  |  |
| ＞8～15 |  |  | +10 0 | +15 0 | +1.2℅ 0 | ±2 | ±3 | ±5 |
| ＞15～25 |  |  | +10 0 | +15 0 | +1.2℅ 0 |  |  |  |
| ＞25～125 |  |  | – | – | － |  |  |  |

7、根据目前的设备能力，对板材的平整度进行了加严规定，而日本标准仅对锡黄铜、复杂铝黄铜和锌白铜进行了规定。由于加工方式的差异，该指标与JIS标准尚有一定差距。表14为修订后、表15为修订前的板材的平整度，表16为对应的JIS标准的板材的平整度。

表14  GB/T 17793-xxxx的板材平整度

| 厚度 mm | 不平度 mm/m |
| --- | --- |
| ≤1.5 | ≤15 |
| ＞1.5～5.0 | ≤10 |
| ＞5.0 | ≤8 |

表15  GB/T 17793-1999的板材平整度

| 厚度/mm | 不平度 mm/m |
| --- | --- |
| ≤1.5 | ≤20 |
| ﹥1.5～5.0 | ≤15 |
| ＞5.0 | ≤10 |

表16    JIS H3100：2006的板材平整度

C4430·C4621·C4640·C6140·C6161

C6280·C6301·C7060·C7150

单位：mm

| 精加工方法 | 厚度 | 长度或直径 | 最大值(任意部位每米) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | C4430、C4621、C4640 | C6140、C6161 C6280、C6301 | C7060、C7150 |
| 滚 压 加 工 | 5~20 | ≤2500 | 3.0 | 4.0 | 3.0 |
|  |  | ＞2500～3500 | 3.5 | 4.5 | 3.5 |
|  |  | ＞3500～5000 | 3.5 | 5.0 | 4.5 |
|  |  | ＞5000～7000 | 4.0 | 5.0 | 5.0 |
|  | ＞20~125 | ≤1000 | 1.2 | – | – |
|  |  | ＞1000～1500 | 1.6 |  |  |
|  |  | ＞1500～2500 | 2.5 |  |  |
|  |  | ＞2500～3500 | 3.0 |  |  |
|  |  | ＞3500～5000 | 3.5 |  |  |
|  |  | ＞5000～7000 | 5.0 |  |  |
| 表 面 成 型 加 工 | 15~125 | ≤1000 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
|  |  | ＞1000～1500 | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
|  |  | ＞1500～2500 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
|  |  | ＞2500～3500 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
|  |  | ＞3500～5000 | 3.5 | - | - |

8、参照日本JIS标准，修订了带材侧边弯曲度的规定，并增加了高精级。除宽度＞50mm（厚度＞0.15～0.60档）的普通级、宽度＞100mm的高精级以外，其他完全等同JIS标准规定。表17为修订后的带材的侧边弯曲度，表18为修订前的带材的侧边弯曲度，表19、表20为对应的JIS标准侧边弯曲度规定。

表17 GB/T 17793-xxxx带材的侧边弯曲度

| 宽 度 mm | 侧边弯曲度最大值 mm/m |
| --- | --- |
|  | 普通级 | 高精级 |
|  | 厚度＞0.15～0.60 | 厚度＞0.60～3.0 | 所有厚度 |
| 6～9 | 9 | 12 | 5 |
| ＞9～13 | 6 | 10 | 4 |
| ＞13～25 | 4 | 7 | 3 |
| ＞25～50 | 3 | 5 | 3 |
| ＞50～100 | 2.5 | 4 | 2 |
| ＞100～1200 | 2 | 3 | 1.5 |

表18 GB/T 17793-1999带材的侧边弯曲度

| 宽 度，mm | 侧边弯曲度， mm/m，不大于 |
| --- | --- |
| ≤50 | 5 |
| ＞50～100 | 4 |
| ＞100～1000 | 3 |

表19  JIS H3100：2006带材的最大弯曲度（普通级）     单位：mm

| 宽 度 | 最 大 值 (按任意部位每1000 mm 计) |
| --- | --- |
|  | 厚度为0.10～0.60 | 厚度＞0.60～3.0 |
| 6～9 | 9 | 12 |
| ＞9～13 | 6 | 10 |
| ＞13～25 | 4 | 7 |
| ＞25～50 | 3 | 5 |
| ＞50～100 | 2 | 4 |
| ＞100～700 | 1 | 3 |

表20   JIS H3100：2006带材的最大弯曲度（特殊级）     单位：mm

| 宽 度 | 最 大 值 (按任意部位每1000 mm 计) |
| --- | --- |
| 6～9 | 5 |
| ＞9～13 | 4 |
| ＞13～25 | 3 |
| ＞25～50 | 3 |
| ＞50～100 | 2 |
| ＞100～700 | 1 |

《加工铜及铜合金板带材外形尺寸及允许偏差》

国家标准编制组

2009．8．12．