YS

中华人民共和国有色金属行业标准

YS/T  ××××－××××

H26

代替YS/T  567－2006

照相制版用铜板

Photoengraving copper sheet

## （送审稿）

200x-xx-xx 发布

200x-xx-xx 实施

中华人民共和国国家工业和信息产业部   发 布

# YS/T  ××××－××××

前   言

本标准代替YS/T 567－2006《照相制版用铜板》（原GB /T 2530-1989）。

本标准和原标准相比，主要变化如下：

——增加了T2牌号，状态为Y态。

本标准由全国有色金属标准化技术委员会提出并归口。

本标准由中铝上海铜业有限公司负责起草。

本标准主要起草人：

本标准所代替标准的历次版本发布情况为：

——YS/T 567－2006；

——GB/T 2530-1989；

——GB/T 2530-1981。

# YS/T  ××××－××××

照 相 制 版 用 铜 板

# 范围

本标准规定了照相制版用铜板的要求﹑试验方法﹑检验规则及标志﹑包装﹑运输、贮存及合同内容等。

本标准适用于印刷工业部门照相制版用的铜板。

# 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注年代的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否使用这些文件的最新版本。凡是不注年代的引用文件，其最新版本适用于本标准。

GB/T 231.1 金属布氏硬度试验  第一部分：试验方法

GB/T 5121（所有部分） 铜及铜合金化学分析方法

GB/T 5231  加工铜及铜合金化学成分和产品形状

GB/T 8888  重有色金属加工产品的包装、标志﹑运输和贮存。

GB/T XXXX  铜及铜合金加工材外形尺寸检测方法  板带材

# 要求

## 3.1  产品分类

### 3.1.1  牌号、状态、规格

板材的牌号﹑状态﹑规格应符合表1的规定。

表1  板材的牌号﹑状态﹑规格                 单位为毫米

| 牌号 | 状态 | 厚度 | 宽度 | 长度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| T2 TAg0.1 | Y | 0.7～2.0 | 400、600 | 550～1200 |

### 标记示例

用TAg0.1制造的﹑硬状态，厚度为0.8mm，宽度为400mm，长度为1000 mm，照相制版用铜板材标记为:

照相铜板TAg0.1 Y   0.8×400×1000      YS/T ××××-××××

## 3.2  化学成分

## 板材的化学成分应符合GB/T5231中相应牌号的规定。

## 3.3  外形尺寸及允许偏差

3.3.1  板材的尺寸及尺寸允许偏差应符合表2中相应的规定。

表 2   板材的尺寸及尺寸允许偏差                   单位为毫米

| 厚 度 | 宽 度 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 400 |  | 600 |  | 400 | 600 |
|  | 厚度允许偏差 |  |  |  | 宽度允许偏差 |  |
|  | 普通级 | 较高级 | 普通级 | 较高级 |  |  |
| 0.7、0.8 | －0.07 | ±0.03 | --- | --- | －4.0 | --- |
| 1.0、1.12、1.2 | －0.08 |  | --- | --- |  |  |
| 1.4 | －0.09 |  | --- | --- |  |  |
| 1.5 |  |  | －0.15 | ±0.03 |  | －10 |
| 2.0 |  |  |  |  | －5.0 |  |
| 注1：经双方协议，可供应其他尺寸和允许偏差的板材。 |  |  |  |  |  |  |

## 3.3.2  板材应平直；一般以不定尺供货，需方要求定尺的板材应在合同中注明；定尺长度允许偏差为－10毫米。

## 3.4  力学性能

板材表面布氏硬度应大于95HBW。

## 3.5  表面质量

### 3.5.1  板材的正面应光洁，不允许有分层﹑麻点﹑起皮﹑划痕﹑气泡﹑黑丝﹑夹杂和绿锈等缺陷。

### 3.5.2  板材的反面允许有轻微的﹑局部的，不使板材厚度超出其允许偏差的划伤﹑斑点﹑凹坑﹑辊印等缺陷；铜板的反面应划一红道，以予识别。

3.5.3  板材边部应无毛刺、裂边。

# 试验方法

## 4.1  化学成分的仲裁分析方法

板材的化学成分仲裁分析方法按GB/T 5121的规定进行。

## 4.2  外形尺寸测量方法

板材的外形尺寸测量方法按GB/T XXXX的规定进行，板材的厚度在距端部不小于100mm和距边部不小于10mm处测量，测量范围以外的厚度超差不作报废依据。

## 4.3  力学性能检验方法

板材的布氏硬度试验方法按GB/T 231.1的规定进行。

## 4.4  表面质量检验方法

板材的表面质量应用目视进行检验。

## 5检验规则

## 5.1  检查和验收

### 5.1.1  板材应由供方技术监督部门进行检验，保证产品质量符合本标准(或订货合同)的规定，并填写质量证明书。

### 5.1.2  需方对收到的产品按本标准的规定进行检验，如检验结果与本标准(或订货合同)的规定不符时，应在收到产品之日起三个月内向供方提出，由供需双方协商解决；如需仲裁，仲裁取样在需方由供需双方共同进行。

## 5.2  组批

板材应成批提交验收，每批应由同一牌号﹑状态和规格组成；每批重量一般应不大于3000kg。

## 5.3  检验项目

每批板材应进行化学成分﹑力学性能、外形尺寸及表面质量的检验。

## 5.4  取样

产品取样应符合表3的规定。

表3 板材的取样规定

| 检验项目 | 取样规定 | 要求的 章条号 | 试验方法 的章条号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 化学成分 | 供方在熔铸过程中，每炉取一个试样；需方在每批中任取一个试样。 | 3.2 | 4.1 |
| 外形尺寸及允许偏差 | 逐张检验。 | 3.3 | 4.2 |
| 力学性能 | 任取二张板材，每张任取一个试样。 | 3.4 | 4.3 |
| 表面质量 | 逐张检验。 | 3.5 | 4.4 |

## 5.5 检验结果的判定

5.5.1  化学成分不合格时，则整批判为不合格。

5.5.2  外形尺寸和表面质量不合格时，按张判为不合格。

5.5.3  力学性能的检验结果不合格时，应从该批中再取双倍试样进行该不合格项目的重复试验。如重复试验结果全部合格，则整批判为合格；如重复试验仍有一个试样不合格，则整批判为不合格。

# 6  标志﹑包装﹑运输﹑贮存

板材用木箱包装，每张板材之间必须衬纸，外包防潮纸和塑膜，每箱净重80kg～100kg。其标志、运输﹑贮存和质量证明书应符合GB/T  8888的规定。

# 订货单（或合同）内容

本标准所列材料的订货单（或合同）应包括下列内容：

a) 产品名称；

b) 牌号；

c) 状态；

d) 尺寸及其允许偏差；

e) 重量；

f) 本标准编号；

g) 其他。