ICS 77.120.99

H14

中华人民共和国国家标准

稀土精矿化学分析方法

氧化铁量的测定

重铬酸钾滴定法

Chemical Analysis Methods of Monazite Concentrates

Determination of Iron Oxide Content

Potassium Dichromate Titration Method

（预审稿）

200×-××-××发布

200×-××-××实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局

中 国 国 家 标 准 化 管 理 委 员 会 发布

GB/T 18114.7—200X

- 前    言

本部分是对GB/T 18114.7—200X《稀土精矿化学分析方法氧化铁量的测定》的修订。

本部分与GB/T 18114.7—2000相比，主要有如下变动：

——增加了精密度条款；

——增加了质量保证和控制条款；

——测定范围上限由5.0改为；

——样品熔解时间由40min改为25min；

——原国标用盐酸直接在漏斗中溶解碱分离后的滤出物，本国标改为将滤出物及滤纸一同放入原烧杯中，加入盐酸煮沸溶解沉淀，趁热过滤；

——原国标用二氯化锡将铁（Ⅲ）还原为铁（Ⅱ），并用饱和氯化汞氧化过量的锡（Ⅱ）；本国标改为先用二氯化锡将大量铁（Ⅲ）还原为铁（Ⅱ），再以钨酸钠作指示剂，用三氯化钛将剩余铁（Ⅲ）还原，进一步将钨酸根还原至生成钨蓝，然后滴加重铬酸钾至蓝色消失。

本部分由工业和信息化部原材料工业司提出。

本部分由全国稀土标准化技术委员会归口。

本部分由北京有色金属研究总院、中国有色金属工业标准计量质量研究所负责起草。

本部分由北京有色金属研究总院起草。

本部分由广东珠江稀土有限公司、赣州虔东实业（集团）有限公司参加起草。

本部分主要起草人：

本部分参加起草人：

本部分所替代标准的历次版本发布情况为：

——GB/T18114.7—2000

稀土精矿化学分析方法

氧化铁量的测定

- 范围

本标准规定了稀土精矿中氧化铁含量的测定方法。

本标准适用于稀土精矿中氧化铁含量的测定。测定范围：0.50～。

- 方法原理

试料经碱熔融、水浸出后，过滤去除大部分共存元素；滤出物经盐酸酸化，先用二氯化锡将大量铁（Ⅲ）还原为铁（Ⅱ），再以钨酸钠作指示剂，用三氯化钛将剩余铁（Ⅲ）还原，进一步将钨酸根还原至生成钨蓝，然后滴加重铬酸钾至蓝色消失。在硫磷混酸介质中，以二苯胺磺酸钠为指示剂，用重铬酸钾滴定。

- 试剂和材料

  - 氢氧化钠。

  - 过氧化钠。

  - 重铬酸钾(基准)。

  - 盐酸（ρ1.19g/mL）。

  - 硫酸（ρ1.84g/mL）。

  - 磷酸（ρ1.83g/mL）。

  - 三氯化钛（含量15.0%~20.0%）。

  - 盐酸（1+1）。

  - 氢氧化钠洗液（10g/L）。

  - 盐酸洗液（2+98）。

  - 二氯化锡溶液：称取5g二氯化锡，加入10mL盐酸（3.8）,加热溶解，稀释至100mL。用时现配。

  - 钨酸钠溶液（250g/L）。

  - 三氯化钛溶液（20+80）：用时现配。

  - 硫、磷混合酸：在不断搅拌下，于700mL水中缓慢加入150mL硫酸（3.5）和150 mL磷酸（3.6）。

  - 重铬酸钾标准滴定溶液：称取0.4390g经150℃烘干1h的基准重铬酸钾（3.3）于100mL烧杯中，加入适量 水溶解至清，移入1000mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。此溶液对铁的滴定度为0.5000 g/L。

  - 二苯胺磺酸钠溶液（5g/L）。

- 试样

4.1试样的粒度应研磨至通过0.074mm筛。

4.2试样经经105℃~110℃干燥2h，冷却至室温后，置于干燥器中待用。

- 分析步骤

5.1 试料

按照表1称取试样(4)，精确至0.0001g。

表1

| 含量(质量分数)范围／％ | 称样量／g |
| --- | --- |
| 0.50~4.00 | 0.5 |
| 4.00~ | 0.3 |

5.2 测定次数

称取两份试料进行平行测定，取其平均值。

5.3空白试验

随同试料做空白试验，在滴定前加入5.00mL约0.1mol/L硫酸亚铁铵溶液，滴定至终点，消耗重铬酸钾标准滴定溶液（3.15）体积为V1；再加入5.00mL 上述相同浓度的硫酸亚铁铵溶液，再滴定至终点，消耗重铬酸钾标准滴定溶液（3.15）体积为V2，重复3次操作，至极差不超过0.1mL。空白值V0为V1-V2。

5.4 测定

5.4.1将试料（5.1）置于盛有已烘去水分的2g氢氧化钠(3.1)的刚玉坩埚中，加入3g过氧化钠（3.2），搅匀，并覆盖一层过氧化钠，于750℃马弗炉中，熔融至红色透明（约15min）,充分摇动后，再于马弗炉中熔融10min，取出冷却。

5.4.2  将坩埚外壁擦洗干净，置于300mL烧杯中，盖上表面皿，小心加入沸水150mL。待剧烈反应完毕后，煮沸约3min。用热水吹洗表面皿，洗出坩埚。

5.4.3 用快速定量滤纸过滤，用温热的氢氧化钠洗液（3.9）洗涤烧杯2~3次，滤出物5~6次。将滤出物及滤纸一同放入原烧杯中，加入20mL盐酸（3.8），煮沸溶解沉淀。用快速定量滤纸趁热过滤，滤液接受于300mL容量瓶中，用盐酸洗液（3.10）洗涤烧杯3~4次，滤纸5~6次。控制滤液体积在100mL左右。

5.4.4 将试液（5.4.3）加热近沸，趁热滴加二氯化锡溶液（3.11），并充分摇动，至溶液呈浅黄色，立即以流水冷却至室温。加入1 mL钨酸钠溶液（3.12），边摇动边滴加三氯化钛溶液（3.13）至溶液出现稳定的蓝色，吹洗瓶壁。用重铬酸钾标准滴定溶液（3.15）回调溶液至无色（不记读数）。立即加入20mL硫、磷混合酸（3.14）和2滴二苯胺磺酸钠溶液（3.16），用重铬酸钾标准滴定溶液（3.15）滴定溶液至稳定紫色为终点。

- 分析结果的计算

按式（1）计算氧化铁的质量分数（%）：

…………………………（1）

式中：——重铬酸钾标准滴定溶液（3.15）的滴定度，单位为豪克每毫升（mg/mL）；

——滴定分析试液所消耗的重铬酸钾标准滴定溶液（3.15）的体积，单位为毫升（mL）；

——滴定空白试液所消耗的重铬酸钾标准滴定溶液（3.15）的体积，单位为毫升（mL）；

m——试料的质量，单位为克（g）。

- 精密度

8.1 重复性

在重复性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对差值不超过重复性限(r)，超过重复性限(r)的情况不超过5%。重复性限(r)按表2数据采用线性内插法求得：

表2

| 元素 | 质量分数 / % | 重复性限（r）/ % |
| --- | --- | --- |
| Fe2O3 | 2.04 | 0.06 |
|  | 5.00 | 0.20 |
|  | 7.95 | 0.28 |
| 注：重复性限（r）为2.8×Sr，Sr为重复性标准差。 |  |  |

8.2 允许差

实验室间分析结果的差值应不大于表3所列的允许差：

表3

| 元素 | 质量分数 / % | 允许差/ % |
| --- | --- | --- |
| Fe2O3 |  |  |

- 质量保证与控制

每周用自制的控制标样(如有国家级或行业级标样时，应首先使用)校核一次本标准分析方法的有效性。当过程失控时，应找出原因，纠正错误，重新进行校核。

———————————————