GB/T ××××—200×

前    言

本标准由工业和信息化部原材料工业司提出。

本标准由全国稀土标准化技术委员会归口。

本标准由内蒙古包钢稀土高科技股份有限公司、中国有色金属工业标准计量质量研究所负责起草。

本标准由内蒙古包钢稀土高科技股份有限公司起草。

本标准由赣州虔东稀土实业集团股份有限公司、包头稀土研究院参加起草。

# 本标准主要起草人：张桂梅、杨春红、曹俊杰。

本标准参加起草人：温斌、姚南红、祁生平、李玉梅 王安丽 。

稀土矿石化学分析法

十五个稀土元素氧化物配分量的测定

电感耦合等离子发射光谱法

- 范围

本标准规定了稀土矿石中十五个稀土元素氧化物配分量的测定方法。

本标准适用于稀土矿石中十五个稀土元素氧化物配分量的测定。测定范围见表1。

| 氧化物 | 测定范围（配分量） / ％ |
| --- | --- |
| 氧化镧、氧化铈、氧化钇 | 0.10～60.00 |
| 氧化钕 | 0.10～20.00 |
| 氧化镨、氧化钐、氧化铕、氧化钆、氧化铽、氧化镝、 氧化钬、氧化铒、氧化铥、氧化镱、氧化镥 | 0.10～10.00 |

- 方法原理

试料经碱熔，过滤后，盐酸酸化。在稀酸介质中，直接以氩等离子体光源激发，进行光谱测定，测定结果进行归一化处理。

- 试剂和材料

  - 试剂

  - 盐酸（ρ1.19g/mL）。

  - 盐酸（1+1）。

  - 盐酸（1+19）。

  - 盐酸（0.0119g/L）。

  - 硝酸 (ρ1.42g/mL)。

  - 硝酸（1+1）。

  - 高氯酸（ρ1.67 g/mL）。

  - 磷酸（ρ1.69 g/mL）。。

  - 硫酸（ρ1.84 g/mL）。

  - 硫酸-磷酸混合酸：在不断搅拌下于700mL水中缓慢加入100mL硫酸（3.10）和150mL磷酸（3.9）混合而成。

  - 氢氧化钠。

  - 氢氧化钠洗液（10g/L）。

  - 过氧化钠。

  - 过氧化氢（30%）。

  - 氧化镧标准贮存溶液：称取0.1000g经950℃灼烧1h的氧化镧（REO>99.5%, La2O3/REO>99.99%），置于100mL烧杯中，加10mL盐酸（1.2），低温加热至溶解完全， 冷却至室温，移入100mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含1mg氧化镧。再将此溶液用盐酸（1.3）稀释成1mL含100µg和1mL含10µg氧化镧的标准溶液。

  - 氧化铈标准贮存溶液:称取0.1000g经950℃灼烧1h的氧化铈（REO>99.5%, CeO2/REO>99.99%），置于100mL烧杯中，加10mL硝酸（1.6）， 低温加热，并滴加过氧化氢（1.13） 至溶解完全， 冷却至室温，移入100mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含1mg氧化铈。再将此溶液用盐酸（1.3）稀释成1mL含100µg和1mL含10µg氧化铈的标准溶液。

  - 氧化镨标准贮存溶液:称取0.1000g经950℃灼烧1h的氧化镨（REO>99.5%, Pr6O11/REO>99.99%），置于100mL烧杯中，加10mL盐酸（1.2），低温加热至溶解完全， 冷却至室温，移入100mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含1mg氧化镨。再将此溶液用盐酸（1.3）稀释成1mL含100µg和1mL含10µg氧化镨的标准溶液。

  - 氧化钕标准贮存溶液:称取0.1000g经950℃灼烧1h的氧化钕（REO>99.5%, Nd2O3/REO>99.99%），置于100mL烧杯中，加10mL盐酸（1.2），低温加热至溶解完全， 冷却至室温，移入100mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含1mg氧化钕。再将此溶液用盐酸（1.3）稀释成1mL含100µg和1mL含10µg氧化钕的标准溶液。

  - 氧化钐标准贮存溶液:称取0.1000g经950℃灼烧1h的氧化钐（REO>99.5%, Sm2O3/REO>99.99%），置于100mL烧杯中，加10mL盐酸（1.2），低温加热至溶解完全， 冷却至室温，移入100mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含1mg氧化钐。再将此溶液用盐酸（1.3）稀释成1mL含100µg和1mL含10µg氧化钐的标准溶液。

  - 氧化铕标准贮存溶液:称取0.1000g经950℃灼烧1h的氧化铕（REO>99.5%, Eu2O3/REO>99.99%），置于100mL烧杯中，加10mL盐酸（1.2），低温加热至溶解完全， 冷却至室温，移入100mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含1mg氧化铕。再将此溶液用盐酸（1.3）稀释成1mL含100µg和1mL含10µg氧化铕的标准溶液。

  - 氧化钆标准溶液：称取0.1000g经950℃灼烧1h的氧化钆（REO>99.5%, Gd2O3/REO>99.99%）置于100mL 烧杯中，加10mL盐酸（1+1），低温加热溶解至清，取下冷却，溶液移入100mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀，此溶液1mL含1mg氧化钆。再将此溶液用盐酸（1.3）稀释成1mL含100µg和1mL含10µg氧化钆的标准溶液。

  - 氧化铽标准贮存溶液:称取0.1000g经950℃灼烧1h的氧化铽（REO>99.5%, Tb4O7/REO>99.99%），置于100mL烧杯中，加10mL硝酸（1.3），低温加热至溶解完全， 冷却至室温，移入100mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含1mg氧化铽。再将此溶液用盐酸（1.3）稀释成1mL含100µg和1mL含10µg氧化铽的标准溶液。

  - 氧化镝标准贮存溶液:称取0.1000g经950℃灼烧1h的氧化镝（REO>99.5%, Dy2O3/REO>99.99%），置于100mL烧杯中，加10mL盐酸（1.2），低温加热至溶解完全， 冷却至室温，移入100mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含1mg氧化镝。再将此溶液用盐酸（1.3）稀释成1mL含100µg和1mL含10µg氧化镝的标准溶液。

  - 氧化钬标准贮存溶液:称取0.1000g经950℃灼烧1h的氧化钬（REO>99.5%, Ho2O3/REO>99.99%），置于100mL烧杯中，加10mL盐酸（1.2），低温加热至溶解完全， 冷却至室温，移入100mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含1mg氧化钬。再将此溶液用盐酸（1.3）稀释成1mL含100µg和1mL含10µg氧化钬的标准溶液。

  - 氧化铒标准贮存溶液:称取0.1000g经950℃灼烧1h的氧化铒（REO>99.5%, Er2O3/REO>99.99%），置于100mL烧杯中，加10mL盐酸（1.2），低温加热至溶解完全， 冷却至室温，移入100mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含1mg氧化铒。再将此溶液用盐酸（1.3）稀释成1mL含100µg和1mL含10µg氧化铒的标准溶液。

  - 氧化铥标准贮存溶液:称取0.1000g经950℃灼烧1h的氧化铥（REO>99.5%, Tm2O3/REO>99.99%），置于100mL烧杯中，加10mL盐酸（1.2），低温加热至溶解完全， 冷却至室温，移入100mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含1mg氧化铥。再将此溶液用盐酸（1.3）稀释成1mL含100µg和1mL含10µg氧化铥的标准溶液。

  - 氧化镱标准贮存溶液:称取0.1000g经950℃灼烧1h的氧化镱（REO>99.5%, Yb2O3/REO>99.99%），置于100mL烧杯中，加10mL盐酸（1.2），低温加热至溶解完全， 冷却至室温，移入100mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含1mg氧化镱。再将此溶液用盐酸（1.3）稀释成1mL含100µg和1mL含10µg氧化镱的标准溶液。

  - 氧化镥标准贮存溶液:称取0.1000g经950℃灼烧1h的氧化镥（REO>99.5%, Lu2O3/REO>99.99%），置于100mL烧杯中，加10mL盐酸（1.2），低温加热至溶解完全， 冷却至室温，溶液移入100mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含1mg氧化镥。再将此溶液用盐酸（1.3）稀释成1mL含100µg和1mL含10µg氧化镥的标准溶液。

  - 氧化钇标准贮存溶液:称取0.1000g经950℃灼烧1h的氧化钇（REO>99.5%, Y2O3/REO>99.99%），置于100mL烧杯中，加10mL盐酸（1.2），低温加热至溶解完全， 冷却至室温，溶液移入100mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含1mg氧化钇。再将此溶液用盐酸（1.3）稀释成1mL含100µg和1mL含10µg氧化钇的标准溶液。

  - 氩气（纯度>99.99%）过氧化氢（30%）。

- 仪器

4.1  电感耦合等离子体光谱仪：分辨率<0.006nm（200nm处）。

4.2  光源：氩等离子体光源。

4.3  高温炉：温度＞1000℃。

4.4  镍坩埚。

- 试样

5.1试样经105~110℃干燥2h,冷却至室温，置于干燥箱中，备用。

5.2试样的粒度应研磨至通过0.074mm筛。

- 分析步骤

6.1  试料

称取0.50g试样（5.2），精确至0.0001g。

6.2  测定次数

称取二份试料，进行平行测定，取其平均值。

6.3  分析试液的制备

6.3.1 试样的溶解

6.3.1.1 称取0.5g试样，精确至0.0001g，将试料（4.1）置于盛有逐去水分的2g氢氧化钠（1.11）的镍坩埚（或刚玉坩埚）中，加约2g过氧化钠（1.12），搅匀，覆盖过氧化钠（1.12），加盖，于750℃马弗炉中熔融至红色透明约5~6min，取下冷却。

6.3.1.2  预先在400mL烧杯中加入约100mL水，于电炉上加热至近沸，将坩埚放入此烧杯中浸取，洗出坩埚，微开表面皿，煮沸约3min,稍冷过滤。

    - 沉淀分离

6.3.2.1 将试料（1.4.1.2）用快速定性滤纸过滤，用温热的氢氧化钠洗液（1.12）洗涤烧杯4~5次，洗涤沉淀5~6次。

6.3.2.2 将沉淀连同滤纸放入原烧杯中，加入30mL浓硝酸、３～５mL高氯酸，低温加热至冒浓厚白烟，稍冷，以水吹洗表面皿及杯壁，再加热冒去大部分高氯酸白烟，蒸至近干。取下，稍冷。

6.3.3  盐酸转化

6.3.3.1 加入20mL盐酸（1.2）、2mL过氧化氢（1.14），加热，使盐类溶解，并赶去过氧化氢，冷却至室温，转移至250mL容量瓶中，以水稀释至刻度，混匀。

6.3.3.2 移取5.00mL试液（1.4.2.3）于50mL容量瓶中，再将此溶液以盐酸（1.3）稀释至刻度，混匀，待测。

6.4  标准系列溶液的制备

将各稀土氧化物标准溶液（3.16～3.30）按表2分别移入3个100mL容量瓶中，并加入8mL盐酸（3.2），以水稀释至刻度，混匀，制得标准系列溶液（表2），待用。

| 标液标号 | 各稀土浓度 / （µg/mL） |
| --- | --- |
|  | 氧化镧 | 氧化铈 | 氧化镨 | 氧化钕 | 氧化钐 | 氧化铕 | 氧化钆 | 氧化铽 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 5.0 | 50.0 | 0.5 | 5.0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| 3 | 50.0 | 5.0 | 5.0 | 20.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
| 标液标号 | 各稀土浓度 / （µg/mL） |
|  | 氧化镝 | 氧化钬 | 氧化铒 | 氧化铥 | 氧化镱 | 氧化镥 | 氧化钇 | 氧化钍 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 1.0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 50.0 | 0.5 |
| 3 | 10.0 | 5.0 | 5.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 5.0 | 5.0 |

6.5  测定

6.5.1  推荐分析线见表3。

| 元素 | 分析线 / nm | 元素 | 分析线 / nm |
| --- | --- | --- | --- |
| La | 398.852 | Dy | 353.170 |
| Ce | 446.021 | Ho | 339.898 |
| Pr | 410.070 | Er | 337.371 |
| Nd | 430.358 | Tm | 313.126 |
| Sm | 360.949 | Yb | 328.937 |
| Eu | 272.778 | Lu | 261.542 |
| Gd | 310.050 | Y | 371.030 |
| Tb | 332.440 | Th | 332.440 |

6.5.2  将分析试液（6.3.3）与标准系列溶液（6.4）同时进行氩等离子体光谱测定。

- 分析结果的计算与表述

按式（1）计算稀土矿石中十五个稀土元素氧化物的配分量（%）：

……………………………………………  (1)

式中：

——待测稀土元素氧化物的质量浓度，单位为微克每毫升（µg/mL）；

——各稀土元素氧化物的质量浓度之和，单位为微克每毫升（µg/mL）。

- 精密度

8.1 重复性

在重复性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对差值不超过重复性限（r），超过重复性限（r）的情况不超过5%，重复性限（r）按表4数据采用线性内插法求得。

| 氧化物 | 配分量 / ％ | 重复性限（r）/ % |
| --- | --- | --- |
| 氧化镧 | 3.23 | 0.18 |
|  | 26.39 | 0.24 |
|  | 38.03 | 0.35 |
| 氧化铈 | 6.77 | 0.22 |
|  | 47.25 | 0.26 |
|  | 50.45 | 0.33 |
| 氧化镨 | 0.85 | 0.042 |
|  | 3.65 | 0.18 |
|  | 5.06 | 0.64 |
| 氧化钕 | 3.12 | 0.13 |
|  | 9.26 | 0.28 |
|  | 15.31 | 0.30 |
| 氧化钇 | 0.25 | 0.04 |
|  | 59.06 | 0.19 |
| 氧化钆、氧化镝、氧化铒、氧化镱 | 0.21 | 0.04 |
|  | 2.93 | 0.14 |
|  | 7.25 | 0.17 |
| 氧化钐、氧化铕、氧化铽、氧化钬、氧化铥、氧化镥 | 0.14 | 0.05 |
|  | 0.89 | 0.06 |
|  | 1.14 | 0.15 |

8.2 允许差

实验室之间分析结果的差值应不大于表5所列允许差。

| 氧化物 | 配分量 / ％ | 允许差 / % |
| --- | --- | --- |
| 氧化镧 | 1.00～10.00 | 0.20 |
|  | ＞10.00～40.00 | 1.00 |
| 氧化铈 | 5.00～10.00 | 0.25 |
|  | ＞10.00～60.00 | 0.45 |
| 氧化镨 | 0.10～1.00 | 0.05 |
|  | ＞1.00～10.00 | 0.80 |
| 氧化钕 | 1.00～10.00 | 0.20 |
|  | ＞10.00～20.00 | 1.00 |
| 氧化钆、氧化镝、氧化铒、氧化镱 | 0.10～1.00 | 0.05 |
|  | ＞1.00～10.00 | 0.20 |
| 氧化钐、氧化铕、氧化铽、氧化钬、氧化铥、氧化镥 | 0.10～1.00 | 0.05 |
|  | ＞1.00～2.00 | 0.15 |
| 氧化钇 | 0.10～1..00 | 0.05 |
|  | 1.00～10..00 | 0.10 |
|  | ＞10.00～60.00 | 0.50 |

- 质量保证和控制

每周用自制的控制标样（如有国家级或行业级标样时，应首先使用）校核一次本标准分析方法的有效性。当过程失控时，应找出原因，纠正错误，重新进行校核。

# Text boxes

ICS 77.120.99

H14

中华人民共和国国家标准

稀土矿石化学分析法

十五个稀土元素氧化物配分量的测定

电感耦合等离子发射光谱法

Chemical analysis methods of rare earth contents

in rare earth ores

Determination of fifteen rare earth oxcide relative contents

Inductively coupled plasma emission spectrometry

预审稿

200×-××-××发布

200×-××-××实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局

中 国 国 家 标 准 化 管 理 委 员 会 发布